## Качественный анализ конструкции детали.

1. Равностенность.

В целом равностенность детали удовлетворительная. Хотя существуют некоторые недостатки. Например, поскольку литые утолщения вызывают коробление изделий и местные трещины, в ребрах жесткости радиатора может скапливаться воздушная и усадочная пористость, а также увеличиться время выдержки детали, и возникнуть местные трещины.

2. Наличие радиусов закруглений.

Радиусы закругления присутствуют практически во всех местах сопряжений двух стенок, за исключением ребер жесткости между первым и вторым ребрами радиатора, а также в месте существования цилиндрических поверхностей для крепления радиатора.

3. Наличие уклонов и конусности

Так как переходы от тонких к толстым сечениям выполнены во всех случаях плавными, то в этом аспекте деталь технологична.

4. Отверстия.

Все отверстия детали изготовляются при литье в пресс-форму, так как нет резьб с диаметром менее 2.5мм. В этом аспекте деталь технологична.

5. Применение армирования.

Армирование детали не применяется.

6. Профилирование опорных поверхностей.

У детали опорные поверхности очень малы, поэтому профилирование опорных поверхностей не требуется.

7. Ребра жесткости.

В данном случае ребра жесткости не применяются.

8. Резьба.

У данной детали не предусмотрены цилиндрические пояски для отверстий имеющих, резьбу, что не является технологичным.

## Количественный анализ технологичности.

- Показатель сложности формы отливки Кс.о.

Количество поверхностей отливки - 82

Кс.о. =   82/12=6,83.

Следовательно Кс.о. =   1

- Значение показателя равномерности толщины стенок Кр.с.

Литье производится под давлением

Smax = 8

Smin = 6				Smax/ Smin= 1,33

Следовательно  Кр.с. = 0,90

- Значение показателя соотношения ребер жесткости Кр.ж.

Пусть для определенности толщина ребра жесткости равна 1. Тогда

Sp/Sст.= 8

Следовательно  Кр.ж. = 0

- Показатель использования металла Ки.м.

Мд/Мо=0,2/0,25=0.8

Следовательно Ки.м. =0,90

- Показатель сложности линии разъема Кл.р.

Кл.р.= 1

- Показатель направленного затвердевания Кн.з.

Кн.з.= 1

- Показатель наличия поднутрений Кн.п.

Теневых участков нет, следовательно

Кн.п.= 1

Кт=(1+0,9+0+0,9+1+1+1)/7=0,82    Кт=0,73

Так как Кт ≥[ Кт]. Следовательно конструкция детали технологична.