## Качественный анализ конструкции детали.

1. Однородность сечения и толщины стенки.

Деталь представляет собой изделие округлой формы, состоящее из одной стенки толщиной 1.75мм-2.75мм, при рекомендуемой толщине 3-4 мм: это хорошо так как деталь получается недорогая и имеет хорошую ударную прочность, а также не склонна к растрескиванию; время прессования детали также невелико.

2. Наличие радиусов закруглений.

У данной детали не предусмотрены радиусы закругления, что плохо. Из-за этого могут возникнуть трещины в месте перехода от одной толщины к другой, обозначенная на рисунке детали как (1)

3. Наличие уклонов и конусности.

У данной детали не предусмотрено наличие уклонов и конусности, что является технологичным, поскольку деталь по своей форме простая и нет переходов от толстых сечений к тонким. А также поверхности, которые перпендикулярны поверхности разъема, малы.

4. Отверстия.

Отверстие в данной детали сквозной и имеет очень хорошее отношение глубина-диаметр (1:1).

5. Применение армирования.

Деталь арматуры не содержит. Применение арматуры для данной детали не требуется.

6. Ребра жесткости.

Конструкция детали не предусматривает ребер жесткости.

7. Резьба.

Деталь не содержит резьбы, что упрощает процесс ее изготовления и пресс-форму.

## Количественный анализ технологичности.

- Показатель обрабатываемости материала kо.

Деталь изготовлена из реактопласта,

Следовательно kо = 0.85

- Показатель соответствия kс

Конструкция детали достаточно технологична,

Следовательно  kc = 1

- Показатель сложности детали kс.д.

Согласно методическому пособию рассчитаем необходимы параметры:

U = 0; количество поднутрений на внутренних поверхностях детали

M = 0; количество поднутрений на наружных поверхностях детали

R = 1; общее количество отверстий в детали

L = 1; количество отверстий, направление которых отличается от перпендикулярного к плоскости разъема пресс-формы.

Тогда

kс.д. = 1-up-mq-lc-rt;

kс.д. = 1 - 0 - 0 - 1*0.01 - 1*0.03;

kc.д. = 0,96

- Показатель равномерности толщины стенок kр.с.

Smax = 2.75

Smin = 1.75

kр.с. = Smax / Smin = 1.57

Следовательно Ки.м. =0,70

- Показатель сложности линии разъема kл.р.

kл.р.= 1

- Показатель Использования пластмассы kи.п.

kи.п.= 1

Кт=(0.85⋅1+1⋅0.9+0.96⋅1+0.7⋅0.7+1⋅1+1⋅0.91+0.9+1+.7+1+0.9∗1=0.92    Кт=0,7

Так как Кт ≥[ Кт]. Следовательно конструкция детали технологична.

Даже если использовать последующую механическую обработку

КТ=0,92⋅fп.о=0,956⋅0,85=0,782≥КТ=0,7 условие будет выполняться.