Технология ММА и ММГ
Лекция 2. Материалы для МСТ
1. Кремний и его физико-механические характеристики.
2. Основные положения кристаллографии, выращивание кристаллов.
3. Технологическая наследственность при выращивании монокристаллов (характеристика по радиусу и вдоль монокристалла, σ, Нµ, Ткр, ρ, дислокационная плотность).
4. Кварц монокристаллический (естественный и искусственный) – физико-механические свойства, особенности.
5. Выращивание монокристалла.
6. Технологическая наследственность при выращивании.
7. Другие монокристаллы и материалы с пьезоэлектрическими свойствами (ниобат лития; цирконат-титанит свинца; ...).
8. Поликристаллические материалы (химические соединения, ситаллы; …): - поликристаллический кремний и его свойства;
- нитрид кремния, карбид кремния и их свойства;
- нитрид алюминия и его свойства;
- нитрид алюминия и его свойства;
- ситаллы для МСТ и их свойства;
Стёкла:
- кварцевое стекло: его свойства, наследственность;
- фосфор-силикатное стекло;
- натриевое стекло;
- боросиликатное стекло.
Металлы для МСТ (магнитных цепей и вибраторов):
- магнитотвёрдые сплавы (ЮНДК; Sm {Co} rsub {7} ; FeNeB; …);
- магнитомягкие сплавы (50Н; 27КХ; 36Н; 32НКД; …);
- металлы для напыления тонких плёнок (Al, Cu, Ni, Cr, …);
- металлы с повышенными упругими свойствами (44НК; БрБ2; БрБНТ; 21НКМТ);
- металлы для изготовления гермовводов (29НК, 42Н, …).
Изготовление 2500 пластин кремния в месяц – завод.
Диаметр 300 ( 250 пластин кремния в месяц-фабрика)
Литература:
- Распопов В.Я. Микромеханические приборы
- Концевой Ю.А. и др. Пластичность и прочность полупроводниковых материалов и структур.
- Леко В.К., Мазурин О.В. Свойства кварцевого стекла.
- Дриц и др. Свойства элементов: справочник.
- Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств: справочник.
- Мостаев В.А., Дюжиков В.И. Технология пьезо- и акустоэлектронных устройств. М., Ягнар, 1993.

Лекция 2
Материалы для изготовления деталей ММА и ММГ
Функциональные особенности, тяжёлые условия эксплуатации и высокие требования в отношении качества и надёжности ММА и ММГ требуют тщательного выбора и согласования физико-механических и химических характеристик и свойств материалов при проектировании и изготовлении деталей, а также при изготовлении деталей, а также при сборке узлов этих приборов. Т.е. выбор материалов становится одной из основных задач конструктора и технолога при создании жизнеспособных, качественных и надёжных приборов и систем ОСиН, особенно ММА и ММГ.
Для изготовления деталей и элементов МСТ используют широкий спектр материалов, в том числе монокристаллические (Si, α-Al2O3, InAs, …), поликристаллические (поликремний, …), аморфные (КУ-1, …). Из монокристаллов наиболее часто используют Si, пьезокварц α-SiO2, карбид кремния α-SiC. Среди поликристаллических материалов можно отметить использование нитрида кремния – Si3N4, ситаллы – СТ-32, СТ-50, керамику различного состава ВК-100 (поликор); ВК-94 (22ХС); ЦМ-332, металлические сплавы со специальными свойствами 32НКД, 27КХ, 36Н, 50Н и др.; из аморфных материалов наиболее часто применяется кварцевое стекло КУ-1 и стёкла со специальными свойствами: ЛК-5, С-52, С-48 и другие аморфные материалы.
Аморфные металлические сплавы (АМС) на основе Co-ПМ-Si-B обладают низкой величиной коэрцитивной силы и большой магнитной проницаемостью. Материал АМС изготавливают в виде лент с составами Co-Fe-Ni-Si-B и Co-Fe-Si-B с шириной ленты 20..25 мм и толщиной 20..25мкм методом спиннингового расплава. После вакуумного отжига ленту дополнительно обжигают лазером, что позволяет привести ось легкого намагничивания в положение вдоль оси ленты.
Относительная величина падения напряжения при приложении внешнего магнитного поля H=1000 ед достигает 8..10% для {Co} rsub {54} {Fe} rsub {5} {Ni} rsub {10} {Si} rsub {11} {B} rsub {15} и 10..15% {Co} rsub {70} {Fe} rsub {5} {Si} rsub {10} {B} rsub {15} . Термообработка АМС T=350ºC – 10 мин позволяет увеличить МЧЭ в 1,8 раз.( МО Черноголовка Институт металлов, РАН)
Каждый из материалов в конструкции ММА и ММГ находит свою область преимущественного использования для изготовления определенных деталей приборов и СТО.
Набор основных требований, предъявляемых к материалам для изготовления прецизионных деталей приборов ОСиН – особенно ММА и ММГ широк и многообразен. Это малые или близкие по величине ТКЛР, высокая размерная стабильность и релаксационная стоимость, высокий модуль упругости, высокая теплопроводность и низкая теплоёмкость, высокая ударная вязкость, коррозионная стойкость, вакуум-плотность при малых толщинах, хорошая обрабатываемость, свариваемость, паяемость, высокая адгезионная способность при склеивании. Свойства во многом противоречивые, но необходимые для обеспечения высокого качества и надёжности ММА и ММГ. Задачей конструктора и технолога является выбор оптимального сочетания материалов в конкретном варианте КТР с учётом требований ТЗ заказчика и условий будущей эксплуатации, сохранение и улучшение свойств в ходе ТП изготовления прибора.
 При выборе материала целесообразно пользоваться комплексным показателем оценки материалов
,

где С – теплоёмкость, γ – плотность, α – ТКЛР, g – ускорение земного тяготения, Е – модуль упругости, λ – теплопроводность, а также матрицей обоснования (таблица 1,2: строки – альтернативные марки материалов, столбцы – необходимые показатели качества).
Максимальная величина этого показателя (Ф) характеризует материал как наилучший из числа рассматриваемых. Основным условием при этом является применение в пределах этого узла материалов с минимальной разницей ТКЛР (≤ 10-6 1/°С).
Для приборов и узлов, где необходимо обеспечить размерную стабильность деталей, целесообразно проводить оценку материалов по релаксационной стойкости, используя коэффициент , где σr(0,001) – условный предел релаксации, т.е. максимальное напряжение, при котором остаточная деформация в материале не превышает 0,001% в результате действия нагрузки в течение 3000 часов при температуре 100°С.

Кристаллы – твёрдые тела, имеющие правильное периодическое расположение составляющих их частиц, т.е. материалы, обладающие кристаллической решёткой и симметрией свойств в некоторых направлениях. Они имеют форму правильных многогранников. Форма кристаллов обусловлена химическим составом. По характеру сил взаимодействия, типу связи и виду частиц, расположенных в узлах кристаллической решётки, различают:
1. Металлы – в этом случае в узлах находятся положительные ионы. Металлическая связь обусловлена электростатическими и обменными взаимодействиями ионов и электронов (ЮНДК35АА, Мо).
2. Ионные кристаллы – в узлах решётки чередуются положительные и отрицательные ионы, связь осуществляется в основном электростатическими силами (α-SiO2);
3. Валентные кристаллы – в узлах решётки находятся нейтральные атомы. Связь обусловлена квантово-механическим взаимодействием.
4. Молекулярные кристаллы – в основном твёрдые органические соединения. В узлах решётки находятся нейтральные молекулы. Взаимодействие осуществляется силами Ван-дер-Ваальса.
Анизотропия и симметрия физических свойств – характерная особенность кристаллов, вытекающая из закономерного и симметричного внутреннего строения. Вследствие того, что в кристалле в различных направлениях различны расстояния и силы и связи между частицами, большинство свойств кристалла различно по направлениям (анизотропно), но одинаково в симметричных направлениях. Анизотропна и скорость роста кристалла. Именно по этой причине кристаллы во время роста принимают форму правильных многоугольников. Т.е. внешняя форма отражает анизотропию скорости роста кристалла и его свойств. Упругие свойства изотропных материалов определяют E, G, µ (модуль Юнга, модуль сдвига и коэффициент Пуассона).
Упругие свойства анизотропных монокристаллов описываются тензором 4 ранга, содержащим 81 компоненту.
Свойства кубических кристаллов (кремний) – с кубической атомной решеткой описываются тремя независимыми модулями упругости или тремя коэффициентами податливости. Величины этих модулей зависят от выбранного направления в кристалле [100], [110], [111].
Только для (111) E, G, µ они могут быть представлены на плоскости в виде перемычек правильного круга. То есть, если упругие элементы лежат в плоскости (111), они обладают одинаковыми упругими свойствами. При иной ориентации перемычек в кристаллической плоскости будет иметь место частотная расстройка характеристик ( {9%} ^ {max} – для плоскости (110), если упругие элементы выполнены вдоль направлений [001]-[00 acute {1} ] и [1 acute {1} 0] – [110]).
Ярко выраженные максимумы резонансов имеют место в плоскостях (100), (110), где погрешность в определении направления упругого элемента в несколько градусов может приводить к существенному снижению чувствительности ММГ.
В реальных кристаллах чередование частиц практически всегда нарушено. Они не идеальны. Расстояние между частицами (параметр решётки; период решётки; период идентичности; трансляция) имеет величину десятых долей нанометра (nÅ). Al – (г.ц.к.) период а = 0,44958 нм. Координационное число – 12. Si – алмазоподобная решётка (куб) период а = 0,54304 нм. Координационное число – 4.
Принято совмещать кристаллографические оси a,b,c (X;Y;Z) с направлением рёбер элементарной кристаллической ячейки, при этом максимальные отрезки по осям координат соответствуют длинам рёбер и поэтому не равны между собой (a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ ≠ 90° в общем случае).
Чтобы охарактеризовать положение идеально плоской грани кристалла, расположенной параллельно плоскости кристаллической решётки, используют отрезки, которые отсекает грань на координатных осях. Отрезки при этом измеряются в соответствующих периодах решётки (трансляциях) a; b; c или кратными отрезками ma; nb; pc (m, n, p – целые числа). Символы атомной плоскости, характеризуемые индексами Миллера (h; k; l) определяют из соотношения обратных величин отрезков m, n и p:
h : k : l = m–1 : n–1 : p–1
Три индекса Миллера – набор наименьших целых чисел, характеризующих положение плоской грани (плоскости) или кристаллографического направления. Принято обозначать положение грани индексами Миллера, заключёнными в круглые скобки. Например: (100); (010); (001), что соответствует граням куба; (111) – плоскость, проходящая через 3 вершины куба и т.д. Индексами Миллера, заключёнными в квадратные скобки, принято обозначать кристаллографические направления (рис. 2.1–2.4). Например, [100] – вдоль оси ОX, [010] – вдоль оси OY и т.п. В этом случае в основу обозначений положена прямая зависимость (пропорциональность) отрезков на осях XYZ.

Рис. 2.1. Кристаллическая решётка амазоподобных полупроводников (Si)

Рис. 2.2. Определение плоскостей в координатной системе с использованием индексов Миллера

Рис. 2.3. Обозначение кристаллографических плоскостей в монокристаллах с кубической решёткой: плоскость abc – (111), abd – (111), afd – (100), bdf – (001), abg – (101), acf – (110), bcg – (011).

Рис. 2.4. Схема образования краевой дислокации (а) и расположение атомов вокруг неё (б).
Направление определяется однозначно. Через начало координат и точку на соответствующей плоскости или в пространстве.
Физические и технологические свойства монокристаллов зависят от кристаллографического направления и плоскости обработки (Si; α-Al2O3; α-SiO2; …).
Величина модуля Юнга (Е) зависит от ориентации, если структура не однородна, т.е. в этом случае принцип Коши о симметрии тензора напряжений не работает.
Максимальная величина модуля Е в кристалле Si наблюдается в направлении [111], минимальная в направлении [100].
(Введение в микромеханику, ред. Онами(яп). М.:- Металлургия, 1987г.)

У монокристаллов пластическая деформация равномерна. В отличие от монокристаллов поликристаллы представляют собой совокупность сросшихся между собой (друг с другом) хаотически ориентированных мелких кристаллов (зёрен), поэтому они проявляют изотропные свойства в объёме. В то же время отдельные зёрна-монокристаллы (микрообъёмы) обладают анизотропией свойств (поликремний, металлы, ситаллы и др.).
Аморфные материалы не обладают кристаллической структурой в твёрдом состоянии. При определённых внешних условиях они стеклуются (в статических условиях – при изменении давления и температуры; в динамических условиях – при изменении внешних полей воздействия – механических, электрических и др.). Стеклование определяется соотношением скорости молекулярных перегруппировок и скорости внешнего воздействия. Переход аморфного вещества из жидкого состояния в твёрдое в этих условиях называют структурным стеклованием. В результате стеклования изменяются: объём, теплосодержание, механические и электрические свойства, физические константы (напр., коэффициент преломления).
В области стеклования скорость изменения структуры вещества отстаёт от скорости изменения температуры. Структура перестаёт быть равновесной (верхняя граница стеклования), когда изменения структуры прекращаются из-за слишком большого отставания скорости релаксации, температуру этого момента называют нижней границей области стеклования.
Стеклование и размягчение совершаются в широкой температурной области (до нескольких десятков градусов)
При охлаждении аморфного вещества свойства его зависят только от температуры и скорости охлаждения. При нагревании (размягчении) свойства аморфного вещества зависят от предыстории (реологии) – предшествующего охлаждения: в каком виде было «заморожено» аморфное вещество. При охлаждении аморфных тел существенно возрастают их модуль упругости и вязкость, падает диэлектрическая проницаемость, наблюдается максимальное поглощение энергии переменного электрического поля. Наиболее часто применяемым в производстве ММА и ММГ аморфным материалом является стекло.
Д.И. Менделеев формулировал представление о стеклах как о сплаве окислов некоторых элементов и уподоблял его переохлаждённой жидкости, находящейся в твёрдом состоянии. Академик А.А.Лебедев в результате исследований формулировал представление о стекле как о массе из сцепления чрезвычайно мелких деформированных кристаллов силикатов и кремнезёма, которые объединены в структуру без взаимного проникновения разнородных молекул, взаимодействующих с образованием гетерогенных (неоднородных) микрогрупп (кристаллитов).
Кристаллит имеет зародыш в виде деформированного кристалла с упорядоченным строением его центральной части. Периферия кристалла является микрообластью с переходным химическим составом. Между областями нет границ раздела (при химическом травлении из стекла выщелачиваются натриевая и калиевая составляющие боратов и остаётся 95% кремнезёмного стекла, при этом размеры и форма образца не меняются – такой результат получил И.В.Гребенщиков). В образце после травления обнаружены поры диаметром 2..6 мкм, которые имеют большую адсорбционную способность.
Способность расплава стекла к кристаллизации определяется соотношением скорости образования центров кристаллизации и скорости образования центров кристаллизации и скорости линейного роста кристаллов. Максимальное число центров кристаллизации велико, а скорость линейного роста наибольшая при температуре плавления.
Если максимумы числа центров кристаллизации и скорости линейного роста кристаллов существуют при близких температурах, то кристаллизация наступает легко, если нет – то кристаллизация затруднена. Т.е. управление этими скоростями позволяет вырабатывать стекло без кристаллов или материалы с равномерно распределенными по объему мелкими кристаллами - ситаллы, а также сохранять свойства при обработке и сборке с тепловым воздействием.
Ситаллы – особый класс стеклокерамических материалов, которые имеют микрокристаллическую структуру с кристаллами в 0,1..2,0 мкм, равномерно распределёнными по всему объёму вещества. Кристаллы в объёме материала, сросшиеся друг с другом, соединены тонкими прослойками остаточного стекла. Ситаллы занимают промежуточное положение между стёклами и керамикой. Содержание кристаллических фаз к окончанию кристаллизации в ситаллах достигает 95% (СО-115М; СТ-32; …).
Технические ситаллы – плотные материалы (пористость 0,05..0,20 %) от белого (СТ-50) до коричневого цвета, отличаются повышенной (твёрдостью) механической прочностью, химической стойкостью, повышенной по сравнению со стёклами теплопроводностью. В разные марки ситаллов входят окислы: кремния (30..90%), титана (10..20%), бора (15..30%), алюминия (12..18%), магния (5..20%), калия (2..4%), лития (5..10%). Изменение количественного состава компонентов позволяет создавать ситаллы с необходимыми свойствами.
 Оптические ситаллы (СО-115М; СО-156 и т.п.) отличаются особой мелкокристаллической структурой (размер кристаллов ≤ λ/2), а показатели преломления кристаллов и стеклофазы при этом совпадают или близки по величине.
Физико-химические свойства поверхностных слоев стекла и ситаллов зависят от их состава, набора операций ТП и качества обработки. Специфической особенностью стекла является сравнительно высокая прочность при сжатии σсж = (5..8)·10 МПа и низкая прочность σр = (0,8..1,5)МПа, т.е. σсж > σр в 15..20 раз.
Стекло практически не имеет пластичности, плохо работает на изгиб и удар, имеет низкую теплопроводность и стойкость к термоудару.
Твёрдость стекла – способность сопротивляться проникновению в него другого тела (сопротивление царапанью).
Свинцовые стекла – самые лёгкие (флинты), боросиликатные – твёрдые (содержат ~ 15% В2О3). Кварцевое стекло имеет наибольшую твёрдость. Этот параметр имеет технологическое значение, определяет производительность (при шлифовании, сверлении, резке) механической обработке стекла. Микротвёрдость (Нµ) – характеризует твёрдость в микрообъёме и состояние поверхностного слоя материала, в том числе и стекла. Этот параметр зависит от качества обработки поверхности, наличия изменённого обработкой слоя, прилегающего к поверхности (подповерхностного, нарушенного слоя). Наибольшее значение микротвёрдости характерно для полированного кварцевого стекла (после глубокой полировки) Нµ = 1000 кг/мм2.
Плотность кварцевого стекла (однокомпонентного) имеет γ = 2,3 г/см3 (наименьшая среди стёкол); наиболее тяжёлые свинцовые стёкла имеют γ = 8 г/см3 (СТФ – γ = 6,79 г/см3), (Pb ~ 80%).
Модуль упругости стёкол Е = (4,8..11,5)·104 МПа, коэффициент Пуассона µ = (Е – 2G)/2G = 0,17..0,31 (коэффициент поперечной деформации). Упругость характеризует способность стекла восстанавливать форму после снятия напряжения. Хрупкость стекла приводит к образованию сколов на острых кромках деталей и образованию микротрещин при абразивной обработке. Динамическая вязкость стекла (0,15..0,20) МПа.
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) – α, 1/°С – характеризует относительное удлинение dl/l образца стекла при нагревании на 1°С . Величина α изменяется в зависимости от диапазона температур, в котором он измеряется. Для практических целей пользуются средними значениями α для областей (–60°С..+20°С); (+20°С..+120°С). Наименьшее значение ТКЛР имеет кварцевое стекло 1/°С. Для остальных стёкол α изменяется от 3,4·10–6 до 12·10–6 1/°С (ЛК-5: α = 3,4·10–6; ЛК-1: α = 11,1·10–6 1/°С). При введении в состав стекла щелочных окислов ТКЛР увеличивается; увеличение содержания SiO2 и Ва2О3 до 15% снижает ТКЛР стекла.

Теплопроводность стекла характеризует его способность передавать тепло от нагретых участков к менее нагретым. Коэффициент теплопроводности λ определяется составом стекла. Повышенную теплопроводность имеют стёкла с большим содержанием Ва2О3, MgО, CaО, Al2О3; λ = . Стёкла, содержащие много PbO или BaO имеют низкую теплопроводность. С величиной λ связано понятие температуропроводимости – коэффициент температуропроводимости (а) определяет скорость изменения температуры стекла в нестационарных тепловых процессах. a = {λ} over {c×γ} , где c – удельная теплоёмкость (при 20°С астёкол ≈ (0,20..0,81) · 10–6 м2/γ. Температуропроводность следует учитывать при отжиге и высокоэнергетическом воздействии на стекло, например, при лазерной резке.

Термостойкость – способность стекла выдерживать без разрушения резкие перепады температуры. Критерием оценки термостойкости является наибольшая разность температур, которую выдерживает образец без разрушения. Этот параметр зависит не только от свойств стекла, но и от размеров и конфигурации образца. При охлаждении термостойкость стекла значительно меньше, чем при нагревании. Наибольшую термостойкость имеет кварцевое стекло. Для ситаллов характерна термостойкость (300..500)°С.
Химическая устойчивость – определяет устойчивость полированной поверхности образца к воздействию влажной атмосферы (~75% относительной влажности) и к воздействию кислых и щелочных растворов.
Стекло адсорбирует влагу из воздуха, при этом на поверхности образуется тонкая водяная плёнка. Окислы из стекла и другие его компоненты, способные воздействовать водой, образуют на поверхности гель – мутную плёнку (результат гидролиза). При наличии кислот и щелочей одновременно с гидролизом происходит растворение и смывание с поверхности некоторых соединений, входящих в состав стекла. В результате на поверхности образуется плёнка, отличающаяся по составу от основной массы стекла. Наиболее устойчивыми стёклами являются кроны (I группа), - К8, ЛК-5; нестойкие – тяжёлые стёкла – баритовые флинты (IV группа) – ОФ4, СТК-19.
Учёт химической стойкости стёкол необходим для устранения нежелательного изменения поверхности в процессе эксплуатации и для эффективной обработки с высоким качеством. Стекло хорошо растворяется в HF.
Стекло имеет низкую электропроводность. Удельное электросопротивление стекла в зависимости от состава изменяется от 108 до 1018 Ом·см.
Стекло в ММА и ММГ используется для изготовления герметичных спаев у гермовводов (С52, С48 и т.п.) и изготовления определяющих деталей (маятник КУ-1, статор ДУ-КУ-1, платы и др.). тугоплавкие стёкла для организации герметичных спаев боросиликатные (С37-1, С39-1) или алюмосиликатные (С39-2, С41-1, С48-3) имеют температуру размягчения 600..800 °С (температура плавления - 1200°С). Легкоплавкие стекла свинцовые и баритовые, имеют температуру размягчения 400..600°С.
Керамические материалы. Под керамикой понимается класс твёрдых нанокристаллических материалов, полученных спеканием тонкодисперсных порошков органических солей с минералами и окислами металлов исходные материалы делятся на пластичные и непластичные (минералы, окислы металлов и др.) обеспечивают кристаллообразование, пластичные (глинистые) материалы облегчают формирование заготовок и деталей. Промышленностью освоено и выпускается большое количество разных керамических материалов, которые имеют широкий диапазон механических и физических характеристик. Это позволяет использовать керамику в разнообразных конструкцией приборов, в том числе и изделиях МСТ, ММА и ММГ.
По признаку преобладающей кристаллической фазы керамические материалы можно разделить на классы:
1. Окисная керамика (корундовая – ВК-100, ВК-94 и т.п.), σизг = 1100..4000 кгс/см2, σр = 1000..1700 кгс/см2, α = (5,5..13,8)·10-6 1/°С, Е = (1,7..4,0)·106 кгс/см2.
2. Силикатная (циркониевая, магнезиальная и др.). σизг = 0700..2800 кгс/см2, σр = 350..700 кгс/см2, α = (0,5..9,5)·10-6 1/°С, Е = (1,7..4,0)·106 кгс/см2.
3. Бескислородная керамика (карбиды – ВС; нитриды – AlN; силициды). σизг = 1500 кгс/см2, α = (2..5)·10-6 1/°С, Е = (2..3,5)·106 кгс/см2.
4. Стеклокристаллическая керамика (ситаллы, сиконды). σизг = 800..2000 кгс/см2, α = (3..10)·10-6 1/°С, Е = (0,7..1,5)·106 кгс/см2.
5. Сегнетоэлектрическая керамика (ЦТС; BaTiO2; …).
6. Оптическая керамика (КО-1 [MgF2]; KO-2 [ZnS];…).
Рассмотрим более подробно основные из материалов, применяемых для изготовления деталей ММА и ММГ.
Кремний и его производные конструкционные материалы. Si – элемент IV группы периодической системы; открыт в 1811 г., после кислорода это самый распространённый элемент в природе (~ 25% массы Земли). Наиболее распространён в виде двуокиси – SiO2 (песок, кварц); в свободном состоянии кремний в природе не встречается. Для промышленных нужд кремний выращивают искусственно (в виде монокристаллов). Si кристаллизуется в сложной пространственной кубической решётке типа алмаз; плоскости, узлы и направления которой принято обозначать индексами Миллера. Кристаллический кремний – тёмно-серое, твёрдое и хрупкое вещество с металлическим блеском и низкой химической активностью. Удельный вес Si – 2,32 г/см3 (в расплаве γ = 2,53 г/см3). Тпл = 1420 °С, твердость по Моосу – 7; HRA-72,6. В воде не растворяется, не взаимодействует со многими кислотами, однако хорошо растворяется в смеси HF-HNO3; и менее эффективно в HF с добавками B2 или Н2О2. Хорошо растворяется также в кипящих щелочах и их расплавах. При Т = 200..700 °С кремний реагирует с галогенами, образуя галогениды (SiF4, SiCl4). При 2000 °С реагирует с Н2, образуя силаны – SiH4, SiH6. Собственное сопротивление Si-2,30 кОмсм.
Монокристаллический кремний получают выращиванием из расплава поликристаллического Si по методу Чохральского (рис. 2.5). Выращивание идёт на вращающейся и отодвигаемой по мере роста кристалла затравке в вакуумном печном агрегате.

Рис. 2.5. Схема вытягивания по методу Чохральского. 1, 6 – штоки, 2 – затравка, 3 – нагревательный элемент, 4 – поликристаллический материал, 5 – тигель.

Рис. 2.6. Схема бестигельной зонной плавки с радиационным нагревом: 1 – отражатель, 2 – лампа, 3, 6 – штоки, 4 – кварцевая трубка, 5 – слиток.

Рис. 2.7. Выращивание монокристаллов по методу Бриджмена: а – распределение температуры в печи; б – последовательность кристаллизации; 1 – ампула, 2 – поликристалл, 3 – монокристалл.

Рис. 2.8. Выращивание монокристаллов зонной плавкой: а – распределение температуры в печи; б – последовательность кристаллизации; 1 – монокристалл, 2 – расплавленная зона, 3 – поликристаллический материал, 4 – тигель.
Управление режимом выращивания осуществляют по специальной программе. Сначала идёт разращивание кристаллов до заданного номинального диаметра (70..250 мм, в настоящее время –до 500 мм) в виде конуса, который впоследствии отрезают и утилизируют. Выход монокристалла на диаметр должен быть плавным, чтобы снизить термонапряжения и плотность краевых и винтовых дислокаций в слитке.
При росте цилиндрической части слитка также необходимо соблюдать стабильный тепловой режим. Наличие осевого или радиального градиента температур приводит к появлению напряжений и росту плотности дислокаций (краевых и винтовых) в структуре кристалла. Скорость роста кристалла может отличаться от скорости вытягивания, тогда появляются дефекты роста в структуре кристалла, нарушается закон распределения примесей в объеме материала на микроуровне. Аналогично влияет скорость охлаждения (оптимальная скорость вытягивания ~1 м за 500-600 мин для слитка диаметром ≤ 70 мм, для больших диаметров скорость ниже).
При наличии краевой дислокации (рисунок 2.4.) - в полуплоскости, где имеется лишняя атомарная полуплоскость, действуют сжимающие напряжения, а в другой части, где отсутствует полуплоскость – растягивающие напряжения, т.е. появляется изгибающий момент.
Влияние осевых градиентов температуры значительно сильнее влияния радиальных. Первые являются причиной генерации дислокаций. Центральная часть и краевые зоны слитка имеют большой уровень напряжений сдвига. В этих областях наблюдается большая плотность дислокаций.
Рост кристалла наиболее благоприятно идёт в направлении [111]. Из кристалла с такой ориентацией роста можно вырезать пластины с любой ориентацией (рис.2.6) под < 55° (100).
Выращивание кристаллов Si в других направлениях приводит к образованию двойников, которые могут так же появиться при высоких термонапряжения, резких изменениях диаметра кристалла, температуры расплава или в результате попадания посторонних частиц в зону фронта кристаллизации. Слиток заканчивается обратным конусом (плавным уменьшением диаметра от номинала до отрыва), чтобы исключить тепловой удар, который приводит к размножению дислокаций. Слиток отводят от расплава на небольшое расстояние и медленно снижают температуру. Слиток может иметь длину (0,9…2 м при диаметре до 250-300 мм). В настоящее время за рубежом – 400-450 мм.
Основные физико-механические константы кремния:
- плотность γ = 2,33 г/см3;
- диэлектрическая проницаемость 11,9;
- теплоёмкость С’ = 4,78 кал/(г·см·°С);
- удельное сопротивление ρ = 2,4 · 105 Ом·см;
- ТКЛР α = 2,6 · 10-6 1/°С.
- Твёрдость по Моосу – 7 ед.
- Микротвёрдость Нµ -
а) 10800 МПа [111] – (Т = 227°С).
б) 11500 МПа [110],
в) 13300 МПа [112].
- Температура плавления Тпл = 1412 °С.
- Коэффициент Пуассона µ = 0,42.
- Удельная теплоёмкость С = 0,7 Дж/(г·с2) [0,181 Кал/(г·°С), 714 Дж/(кг·°С)].
- Коэффициент теплопроводности λ = 1,52 Вт/(см·°С); 152 {Вт} over {м °К}
Светопропускание Si p-типа в области λ=1..5 мкм значительно больше, чем для Si n-типа(12..12.5), что может быть использовано для исследования поверхностных свойств методами, чувствительными к степени черноты исследуемой поверхности.
- Коэффициент температуропроводности а = 0,9 см2/с.
- Модуль сдвига G = 4050 кгс/мм2(559 {Н} over {{м} ^ {2}} )
- Модуль Юнга Е = 10890 кгс/мм2 (1431 {Н} over {{м} ^ {2}} )
Е = 199 ГПа [111],
Е = 175 ГПа [110],
Е = 131 ГПа [100]).
- Ударная вязкость ω = 2,3 кДж/м3.
- Прочность на разрыв σb = 330 МПа [111].
Технологические коэффициенты:
- обрабатываемости Ko = 0,6.
- хрупкости по Деритёву k = 2,0..2,3.
- относительной твёрдости по сошлифованию 3,0 (относительно К8).
Высокоомный кремний (очищенный от примесей) получают данной плавкой (рис. 2.6). При высоком давлении Si переходит в тетрагональную сингонию при 300 К, переход происходит при изменении объёма ΔV/V = – 0,29(уменьшение объема).
При окислении Si одновременно с общим увеличением окисленной поверхности происходит перераспределение упругих напряжений в структуре (Si –SiO2) и их общее увеличение.
Напряжение в пленке SiO2
{σ} rsub {пл} = {(α_{Si} - α_{Si O_2}) ×ΔT× {E} rsub {j}} over {(1- {V} rsub {j} )}

Поликристаллический кремний промышленно получают водородным восстановлением галогенных соединений Si или термическим разложением гидридов Si и выпускают в виде стержней (диам.до 100 мм, длиной ~ 400 мм, марки КП-1..КП-4). Очистку поликремния выполняют бестигельной зонной плавкой (рис. 2.6). После этого (за 12..17 проходов) из слитка будут удалены все примеси, кроме бора – В. От содержания бора зависят удельное сопротивление получаемого кремния. Чем больше бора, тем ниже сопротивление. Для поликремния, восстановленного водородом, ρ ≥ 1000 Ом·см. Для выращивания монокристаллов Si используют поликремний с ρ по Бору 200..500 ( Ом·см) . Основные характеристики поликремния представлены в таблице 2.1.

Табл. 2.1.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
ТКЛР	α, 1/°С	3,82·10-6
Твёрдость по шкале Роквелла	HRc, ед.	106
Предел прочности при растяжении	σр, МПа	16,7
Предел прочности при сжатии	σсж, МПа	687
Модуль Юнга	Е, ГПа	162,7

Si – монокристалл, {α} over {λ} =1.68× {10} ^ {-8} ; {E} over {γ} =6.98× {10} ^ {6} .
Si(ПКК)	{α} over {λ} =1.6× {10} ^ {-8} {м} over {Вт}	{E} over {γ} =6.8× {10} ^ {6} м
SiO2	40× {10} ^ {-8} ( 37.3× {10} ^ {-6} )	3.2× {10} ^ {6} ( 3.32× {10} ^ {6} )
SiC	1.4× {10} ^ {-8}	1.3× {10} ^ {6}
CO-115M	8.3× {10} ^ {-8}	3.7× {10} ^ {6}
Zerodur	3.3× {10} ^ {-8}	3.7× {10} ^ {6}
Ti	37.9× {10} ^ {-8}	2.7× {10} ^ {6} (2.49 × {10} ^ {6} )
22XC(ВК-94)	6. 5× {10} ^ {-8} (5.2..26)
Поликор(ВК-100)	5.7× {10} ^ {-8}
БрБНТ-1,9		1.57× {10} ^ {6}
Ta	14.4× {10} ^ {-8}	1.14× {10} ^ {6}

(ОИС №2 т72,2005г)
В производстве приборов микроэлектроники и МСТ используют Si, легированный различными добавками, что необходимо для формирования кристаллов с заданными электрическими свойствами. Легирование выполняют при выращивании слитка, который после этого маркируют.
Маркировка Si. 1А5б КДБ 7,5/01-76; КЭФ 4,5 (100) – 76.
1А – группа, 5б – подгруппа. К – кремний, выращенный по методу Чохральского (БК – кремний, выращенный методом бестигельной зонной плавки); Д – дырочной проводимости (Э – электронной проводимости); 7,5 – величина удельного электросопротивления в Ом·см; 0,1 – диффузионная длина неосновных носителей заряда в мм; 76 – диаметр слитка в мм.
Поликристаллический кремний имеет большую удельную жесткость {E} over {γ} , высокую температурную стабильность {α} over {λ} , лучше чем SiO2; СО-115М и Zerodur. (ОИС№12 т72,2005г)
Карбид кремния – SiC. В природе встречается редко. Существует в двух модификациях: кубической – β-SiC, устойчивой до Т = 2000..2100 °С, и гексагональной α-SiC, образующейся при высоких температурах. Соединение кремния непосредственно с углеродом может идти при Т = 1100..1300 °С. ТплавлSiC = 2600 °C (разложение и сублимация).
β -модификация SiС имеет плотность 3,1 г/см3 (3,217). Чистый без примесей SiC бесцветен. Примеси окрашивают его в разнообразный цвет от жёлтого до чёрного, т.е. по внешнему виду можно судить о чистоте технического SiC. Кристаллы SiC имеют небольшие размеры (получены кристаллы с площадью до 100 мм2). α -модификация SiC обладает полупроводниковыми свойствами. Она используется для изготовления светодиодов, микроэлектромеханических устройств, высокотемпературных нагревателей и т.д. При совместном обжиге с глиной или фарфором из SiC получают нелинейные материалы: тирит и лэтин.
SiC, сформированный из порошков диаметром 10 нм, имеет прочность 400 % (в 4 раза выше) обычного SiC с частицами диаметром 4мкм.
При обжиге кварцевого песка в смеси с коксом при Т > 2000°C получают SiC, который используют как абразивный материал (цвет – зелёный…чёрный, в зависимости от кол-ва примесей). SiC кристаллизуется в таком процессе в виде пластинок от 2 до 15 мм, слабо связанных по плоскостям спайности. Основные характеристики SiC приведены в табл. 2.2.

Табл. 2.2.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	от 3,16 до 3,39
Твёрдость по шкале Мооса	ед.	9,2..9,5
Микротвёрдость	Нµ, ГПа (Кг/мм2)	32,5..35,3
Модуль Юнга	Е, ГПа	365 (до 430)
Коэффициент Пуассона	µ	0,17
Предел прочности при сжатии	σсж, ГПа	1,5..2,25
Предел прочности при изгибе	σизг, МПа	450
Коэффициент теплопроводности	λ, Вт/(м·К)	16,8..200
ТКЛР	α, 1/°С	3,7·10-6..5,2 (20..1000°С)·10-6
Удельное электросопротивление	ρ, Ом·см	3·105..3·107
Температура плавления	Тл, °С	2600
Предел температурной устойчивости	°С	1300..1800
Водопоглощение	%	0

SiC растворяется в горячей (Т = 95 °С) серной кислоте (H2SO4).
Кварц монокристаллический – α-SiO2 – естественное соединение Si – горный хрусталь. Кристаллизуется в виде гексагональной призмы, обладает пьезоэлектрическими свойствами. Бесцветный, прозрачный, он получил название от греческого «лёд». Максимальный размер в длину – 7,5 м. в природе – широко распространённый минерал (вендское quererz – руда, «секущая жила»).
Монокристалл α-SiO2 – пьезокварц – природный и искусственно выращенный, наиболее широко используемый в природе пьезоматериал, особенно в акустоэлектронике. Применение SiO2 в устройствах и приборах обусловлено стабильностью характеристик в широком диапазоне температур, высокой химической стойкостью, твёрдостью и относительно малым коэффициентом ТКЛР, высокой Тпл. Кристаллизуется SiO2 в виде гексагональной призмы. Оптическая ось z направлена вдоль вершин кристалла, электрические оси х – через вершины шестиугольника.
Основные характеристики α-SiO2 приведены в таблице 2.3.

Табл. 2.3.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	2,648
Постоянная решётки	Å	5,01..5,47
Температура плавления	Тпл, °С	1470 (? 2230°С)
Температура перехода в β-кварц	°С	573
ТКЛР	α, 1/°С	7,08·10-6 Па
Микротвёрдость	Нµ, ГПа	10..12
Твёрдость по Моосу	ед.	7
Теплопроводность	λ, кал/(см·с·К)	0,0273 К (0,0163 К?)
Коэффициент Пуассона	µ	0,113
Удельная теплоёмкость	С, кал/(г·°С)	0,188

Искусственный монокристалл α-SiO2 выращивают гидротерминальным методом из перенасыщенных щелочных растворов при Т = 673 К. Условия перенасыщения раствора создают за счёт испарения растворителя, понижения температуры или создания градиента температуры в автоклаве. Способ прост, не требует сложного оборудования. Кристаллы имеют совершенную форму и массу до 800 г. Скорость роста до 1 мм/сутки. В автоклав засыпают измельчённый природный кварц и заполняют щелочным раствором. Помещают затравочный кристалл и поднимают температуру до 673 К, при этом создаётся Р = (2..3)·10? МПа. При этих условиях кварц интенсивно растворяется в щёлочи, образуя насыщенный раствор.
Пьезокристаллы широко используют для преобразования механических напряжений или смещений в электрические сигналы и в микроприводах при обратном преобразовании электрических импульсов в перемещение (датчики ускорений, скорости, деформации, приёмники УЗ колебаний, микродвигатели, звукосниматели и др.).
Кристаллы α-SiO2 обладают сильной анизотропией свойств синтетические кристаллы α-SiO2 способны работать при более высокой температуре (Т = 500°С – добротность Q = 5·105, природный α-SiO2 теряет добротность при Т = 250°С).
Для получения требуемых электрических характеристик пьезоэлектрических резонаторов пластины вырезают из кристалла α-SiO2 под необходимыми углами к осям, при этом ориентация относительно осей должна быть выдержана с высокой точностью.
Пьезоэффект в α-SiO2 характеризует величина разности потенциалов 60 В в направлении оси х при напряжении деформации 0,01 кгс/см2, приложенном к пластине толщиной 1 см Х-среза.
Наряду с высокими пьезосвойствами, α-SiO2 обладает высокой химической стойкостью (нерастворим в воде и многих кислотах [кроме HF]), низкой электропроводностью.
Из других пьезоматериалов (монокристаллов) можно отметить ниобат лития (LiNbO3) и германат висмута (Вi12GeO20), которые могут быть использованы для изготовления деталей МСТ.
LiNbO3 имеет γ = 4,63 г/см3, Тпл = 1250 °С, ТКЛР: α = 14·10–6 1/°С, Hµ = 4,5..5,0 Гпа, твёрдость по Моосу – 5,5.
Вi12GeO20 имеет γ = 9,22 г/см3, Тпл = 930 °С, ТКЛР: α = 13,5·10–6 1/°С, Hµ = 2..4 Гпа, твёрдость по Моосу – 4,5. Кристаллизуется в кубической решётке, обладает оптической активностью и высокой фотопроводимостью для λ = 0,5 мкм.
(Джагулов Р.Г, Ерофеев А. «Пьезокерамические элементы в приборостроении и автоматике», Л. Машиностроение,1998 г,256с; ОСТ 110444-87 «Материалы пьезокерамические. Технические условия)
Кварцевое стекло – (SiO2 – аморфная) варят термокомпрессионным способом из измельчённого природного кварца. Кварцевую крупку Ø0,1..0,4 мм нагревают в платиновом тигле вакуумной установки до Т = 1800..1850 °С (до расплавления) и осаживают давлением инертного газа. Такое стекло наследует неоднородность (химическую) свойств по границам зёрен. По внешнему виду это стекло мало отличается от обычного.
Особо чистое кварцевое стекло получают в факеле водорода и кислорода. Шихту (гранулы α-SiO2) подают после предварительного подогрева в факел, где она расплавляется и отбрасывается реактивной струёй на вращающуюся подогретую подложку (мишень), которая по мере роста слитка (були) SiO2 отодвигается внутрь муфеля. В муфеле буля SiO2 медленно охлаждается. Дефекты выращивания проявляются в виде термонапряжений, посторонних включений, воздушно-газовых пузырей. На боковой поверхности були образуется «шуба» из окисленного, насыщенного газами стекла, которую удаляют при последующей разделке були (резке на блоки).
Основные физико-механические характеристики кварцевого стекла КУ-1 (99,5% - SiO2) приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	2,202
Твёрдость по Моосу	ед.	5,5
Микротвёрдость (на полированной поверхности)	Нµ, ГПа	1000
Температура плавления	Тпл, °С	1700
ТКЛР	α, 1/°С	(0,2..0,5)·10–6
Модуль Юнга	Е, ГПа	78
Коэффициент Пуассона	µ	0,1682
Прочность при сжатии	σсж, Па	(31..65)·107
Прочность при изгибе	σизг, Па	(4,5..10)·107
Удельная теплоёмкость	С, кДж/(кг·К)	0,895
Теплопроводность	λ, кал/(см·с·°С)	0,028
Температуропроводность	а, м2/с	0,692
Ударная вязкость	ω, кДж/м2	0,85..1,00
Нагревостойость	°С	1000
Удельное электросопротивление	ρ, Ом·см	1017
коэффициент относительной твёрдости по сошлифованию	–	2
коэффициент относительной обрабатываемости	К0	0,2
коэффициент относительной шероховатости	К1	0,24

Кварцевое стекло имеет высокую химическую стойкость к кислотам, кроме HF. Более интенсивно, чем с кислотами (HNO3, HCl, H2SO4) стекло взаимодействует с горячими щелочными растворами и расплавами щелочей. При высоких температурах SiO2 взаимодействует с H, Ti, Ta, W, B, F (стекло К8 – Е = 71,6 ГПа; α = 7,6·10–6 1/°С, Hµ = 5850 МПа (585 кг/мм2))
Стекло ЛК-5, содержащее 80,5% SiO2 и добавки Al2O3; B2O3; Na2O – 4% и др., варят в горшковых пламенных печах по общей технологии оптического производства. Т.е. после варки это стекло будет иметь пороки в виде свилей, пузырей, включений, напряжений и пр. Основные физико-механические характеристики стекла ЛК-5 приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	2,25..2,27
ТКЛР	α, 1/°С	(3,3..3,5)·10–6
Модуль Юнга	Е, ГПа	62,5
Прочность при сжатии	σсж, Па	9·108
Прочность при растяжении	σр, Па	(4,5..10)·107
Ударная вязкость	ωуд, Па·с	(1,5..2)·105
Удельная теплоёмкость	С, кДж/(кг·К)	0,766
Удельная теплопроводность	λ, Вт/(м·К)	1,05
Удельная температуропроводность	а, м2/с	0,607
Нагревостойость	°С	≤ 260
Удельное электросопротивление	ρ, Ом·см	1016
коэффициент относительной твёрдости по сошлифованию	–	1,6

Стекло ЛК-5 хорошо растворяется в растворе и парах HF. На воздухе в присутствии влаги на поверхности стекла ЛК-5 может появиться налёт, гель из компонентов стекла.
Моноокись кремния – SiO в природе не встречается. В промышленности её получают восстановлением SiO2 кремнием или углеродом при Т = 1350..1500°С. При комнатной температуре SiO - порошок тёмно-желтого цвета, гранулы или конгломераты. Плотность SiO – γ = 2,1 г/см3. SiO обладает хорошими электроизоляционными свойствами даже при высоких температурах, поэтому её используют в качестве тонкоплёночных изоляционных слоёв ? испаряя SiO в вакууме (Р ~ 0,13 Па) при Т = 1250°С.
Нитрид кремния Si3N4 – Бескислородная керамика, тугоплавкое соединение, имеющее высокую механическую прочность. Кристаллическая структура Si3N4 представляет собой «фазы» внедрения, в которых атомы азота внедряются между атомами кремния. При нагревании выше 900°С на поверхности Si3N4 образуется слой SiO2, предохраняющий материал от дальнейшего окисления. В вакууме материал может испаряться, т.е. не является вакуумостойким, но обладает вакуумоплотностью. Si3N4 не токопроводящий, стойкий к щёлочам и кислотам (кроме плавиковой кислоты – HF). Основные физико-механические характеристики Si3N4 приведены в табл. 2.6.
Таблица 2.6.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	3,17..3,19
Содержание элементов	%	Si – 60,2; N – 39,8.
Твёрдость по Бринеллю (по Виккерсу)	НВ, ед. (HRV)	2000 (17..23)
Модуль Юнга	E, ГПа	317
Коэффициент Пуассона	µ	0,26
Температура плавления	Тпл, °С	1900
Прочность при сжатии	σсж, МПа	2000..2500 (3820)
Прочность при изгибе	σизг, МПа	1470
Прочность при растяжении	σр, МПа	1400
ТКЛР	α, 1/°С	(2,25..3,2)·10–6
Коэффициент теплопроводности	λ, Вт/(м·К)	20..27
Микротвёрдость	Нµ, ГПа	34,8..45,3
Удельное электросопротивление	ρ, Ом·м	1012..1014
Вязкость разрушения	ω, МН/м1,5	10..15
Электрическая прочность	В/м	107..1,3·108
Теплопроводность	λ, Вт/(м·К)	30

Применение Si3N4 позволяет повысить температуру на входе в турбину реактивного двигателя за 1370°С, т.е. увеличить тягу.
По удельной прочности при повышенных температурах Si3N4 превосходит все известные материалы, к тому же он дешевле жаропрочных материалов в ~ 15 раз.
Лейкосапфир – α-Al2O3 – монокристалл, выращиваемый по способу Вернейля пламенной плавкой шихты из Al2O3+ Cr2O3 (d зерна =1..20 мкм) в факеле H2 + O2 на опускающейся подогреваемой и медленновращающейся мишени с затравочным кристаллом. Первый кристалл α-Al2O3 выращен в 1892 г. После выращивания до заданных размеров кристалл отжигают для снятия внутренних напряжений. Чистый монокристалл α-Al2O3 прозрачен, примеси окрашивают его в различные цвета (Fe, Ti – в синий; Va, Cr – в фиолетовый и т.д.). Получил название от греческого «сапфирос» - «голубой камень», также от латинского «синий».
Кристаллы имеют столбчатую, пирамидальную форму. Для синтеза α-Al2O3 в институте кристаллографии АН РФ созданы специализированные установки «Сапфир», позволяющие выращивать α-Al2O3 методом направленной кристаллизации в виде пластин больших размеров с заданной ориентацией (вес кристаллов до УКР). Технология позволяет синтезировать профилированные кристаллы – в виде трубок и т.п.
Основные физико-механические характеристики α-Al2O3 приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	3,992 (3,98 Воронков)
Температура плавления	Тпл, °С	2030
Твёрдость по Моосу	ед.	9
Твёрдость по Виккерсу	HV, ГПа	22,5
Микротвёрдость	Нµ, кг/мм2	1340
Модуль Юнга	E, ГПа	470
ТКЛР (20..1000°С)	α, 1/°С	9,03·10–6 (вдоль опт.оси), 5·10–6 (перпендикулярно)
Удельная теплоёмкость	С, кДж/(кг·К)	0,84 (0,1813 кал/(г·°С))
Теплопроводность	λ, Вт/(м·К)	41 (0,055 кал/(см·с·°С) [1]; 0,06 кал/(см·с·°С) [2])
Прочность при сжатии	σсж, МПа	2940
Прочность при изгибе	σизг, МПа	690
Удельное электросопротивление	ρ, Ом·м	1011
Скорость ползучести (при нагрузке 12,5 МПа)	υ, мкм/(мм·г)	0,001

Окисная керамика: ЦМ332, микролит (99,5..99,9 % Al2O3). Заготовку получают прессованием с последующим высокотемпературным обжигом; 22ХС (ВК941 – 94,4% Al2O3; 2,76% SiO2 и Cr2O3; MnO остальное).
Поликор ~ 99,7 % Al2O3 (ВК100).
Детали из неметаллических деталей составляют 7..25 % массы самолета и до 20..30% ракеты (без топлива).
Неметаллические детали имеют высокую хрупкость (особенно высоко снижение предела прочности при ударном изгибе и растяжении).
При увеличении Нµ в 2,5(с 4000 до 10000 МПа) коэффициент K0 уменьшается в 2,5..10 раз.
Рельефный слой ( {{R} rsub {a}} over {{R} rsub {z}} ) коэффициент K1 уменьшается в 3..3,5 раза,
Нарушенный слой – уменьшается в 3 раза - (К3).
Производительность шлифования (объемная):
V= {{K} rsub {0}} over {{H} rsub {µ} rsup {n}}
С увеличением плотности γ, коэффициента Пуассона µ коэффициент {K} rsub {0} увеличивается.
С увеличением модуля Юнга Е {K} rsub {0} уменьшается. Связь не четкая!
Основные физико-механические характеристики окисных керамических материалов приведены в табл. 2.8.
Таблица 2.8.
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
		ЦМ 332	22ХС	Поликор	Кордикрит
Плотность	γ, г/см3	3,99	3,6	3,96	2,2
Твёрдость по Виккерсу	HV, ГПа	15,7..16,0	13,2	15,2	8,0
Микротвёрдость	Нµ, кг/мм2	1900.. 2100	1800	2050	–
Водопоглощение	%	< 0,02	> 0,02	< 0,02	–
Модуль Юнга	E, ГПа	360..390	214..274	320..360	140
Коэффициент Пуассона	µ	0,32	0,23	0,23	0,31
Прочность при сжатии	σсж, МПа	2350..3000	2160	2300..2900	–
Прочность при изгибе	σизг, МПа	370	310	310..447	≤ 120
Прочность при растяжении	σр, МПа	100..170	55..152	144..193	–
ТКЛР	α, 1/°С	6,5..7,5	6,5..8	7,5..8,5	1,2..3,9
Удельная теплоёмкость	С, кДж/(кг·К)	0,838	0,838	0,78	–
Теплопроводность	λ, Вт/(м·К)	16,7..29,3	12,6..25,1	33,5	4
Нагревостойкость	°С	1200	1000	800	400
Удельное электрическое сопротивление	ρ, Ом·м	–	1010..1012	1014	1014
Электрическая прочность	кВ/см	150	71..100	100..150	150

Основной кристаллической фазой в окисной керамике является Al2O3. Добавки других окислов способствуют образованию стеклофазы, содержание которой колеблется от величины, ≤ 1% в ЦМ-332 до (8..14)% в 22ХС и поликоре.
Стеклофаза обеспечивает спекание керамики при более низких температурах, приводит к образованию более мелких кристаллов, уменьшает содержание пор в структуре заготовок.
σизг обычно= ( {1} over {3} .. {1} over {2} ) σсж
σв= ( {1} over {5} .. {1} over {15} ) σсж, механические свойства снижаются при повышении пористости.
Хрупкость материала определяет производительность при шлифовании керамики (малая хрупкость снижает производительность шлифования из-за необходимости частой правки круга, повышенная хрупкость ограничивает подачу в связи с появлением сколов и трещин). Хрупкость поверхностную можно определить по размерам отпечатка пирамиды микротвердомера ПМТ-3 и трещиноватости зоны вокруг отпечатка.
T=0.61× left (4+ {{l} ^ {2}} over {{D} ^ {2}} right ) [( {1-2µ)} / {(1+2µ)} ] ,
где l – длина трещин, D- длина диагонали отпечатка,µ - коэффициент Пуассона.
Для оценки объемной хрупкости используют показатель : χ= {σ сдв} / {σ р} , где σ сдв - сопротивление сдвигу, σр – сопротивление на разрыв. Если χ>1 –материал хрупкий, χ<1 - материал пластичный.
На прочность керамики влияют в основном условия ее изготовления и характеристики поверхности. Даже в одной партии заготовок из керамики дисперсия механической прочности значительна.
Термостойкость керамики характеризует ее работоспособность при резкой смене температуры
R= {{σ} rsub {и} (1-µ)} / {E × α} ,
где R - коэффициент термостойкости, {σ} rsub {и} - прочность на статический изгиб, α – коэффициент температурного расширения.
Термостойкие материалы позволяют использовать более интенсивные режимы при абразивном и алмазном шлифовании. Эффективная обработка керамики возможна только с использованием алмазного инструмента. Скорость ползучести Al203 при нагрузке 12,5 МПА – 0,13 мм/м ч *10-5.
Укрупнение кристаллов в керамике положительно влияет на термостойкость (увеличивает).
Другая группа керамических материалов, применяемых в МСТ – пьезокерамика различных марок и составов, которую используют для изготовления возбудителей колебаний и преобразователей механических напряжений в электрические сигналы (в стержневых ММР наиболее широко).
Первым промышленным пьезоматериалом этого вида был титанат бария – BaTiO3 с кристаллической структурой типа перовскита и рабочей температурой в диапазоне ±60℃ (Точка Кюри 110 ℃ ).
Титанат бария:
γ=5,9 г/см3,
 acute {A} – 3,994..4,0038 тетрагональная,
4,0092 при 122 ℃ кубическая,
HV – 200..280,
 Tпл=1625 ℃ ,
 С=0,0783 кал/г град,
α=(3,5 ± 1,5) × {10} ^ {-6} – тетрагональная (до 120 ℃ ), α=(8,6... 9,4 ) × {10} ^ {-6} – кубическая(122..200 ℃ ),
λ=0,0032 кал/град см С.
В дальнейшем наибольшее распространение в технике получили пьезоматериалы на основе титаната-цирконата свинца –ЦТС (PbTiO3-PbZrO3) c различными добавками, улучшающими определенные электрические характеристики (ЦТС-19 работает в интервале температур -60 ..+200 ℃ , точка Кюри +290 ℃ , γ=7,74 г/см3, удельное электрическое сопротивление ρ=106Ом см (ЦТС-21 - ρ=107Ом см), электрическая прочность 30 кВ/мм(ЦТС-21 – 4 кВ/мм).
Пьезокерамические материалы изготавливают из шихты с последующим прессованием, обжигом(высокотемпературным) и поляризацией в сильных электрических полях при температуре ниже точки Кюри.
Бескислородные керамики – тугоплавкие соединения высшей огнеупорности, твёрдости и износостойкости (карбиды, бориды, нитриды и силициды. По кристаллической структуре эти материалы (бориды, нитриды и карбиды) представляют собой «фазы внедрения» - малые атомы металлоидов внедрены между атомами металлов в кубической решётке (гранецентрированной или гексагональной).
Скорость испарения в вакууме (летучесть) в бескислородных соединениях возрастает в ряду: карбиды-бориды-силициды-нитриды (у нитридов скорость испарения максимальна).
TiC: γ = 4,92 г/см3, Тпл = 3150°С, α = 9,6·10–6 1/°С, σизг = 280..400 МПа.
ВC: γ = 2,5 г/см3, Тпл = 2470°С, α = 4,5·10–6 1/°С.
Нитриды менее твёрдые, чем карбиды и бориды. Применение Si3N4 позволяет повысить температуру на входе в турбину до 1370°С.
.
Ситаллы (закристаллизовавшиеся стёкла) имеют повышенную механическую прочность, термостойкость, химическую стойкость. Ситаллы можно разделить на оптические – прозрачные для света и технические. Оптические ситаллы имеют низкий ТКЛР – (0,2..0,15)·10–6 1/°С. Оптические ситаллы – СО115М, СО156, СО21.
Ситалл СО115М используют для изготовления основных деталей резонатора лазерных гироскопов (призма-моноблок). СО-21 имеет отрицательную величину ТКЛР, может быть использован для изготовления компенсаторов длины оптического пути в прецизионных оптических трактах.
Термостойкость ситаллов СО: СО115М – 500±50°; СО156 – 350±50°; СО21 – 650±50°.
Ситаллы имеют повышенную твёрдость по сошлифованию: СО115М – 1,56; СО156 – 1,78; СО21 – 1,90 (к стеклу К8).
Технические ситаллы – плотные непрозрачные материалы с высокой механической прочностью и химической стойкостью. В разные марки ситаллов этого класса входят: SiO2 до 90%, TiO до 20%, В2О3 до 30%, Al2O3 до 28%, MgO до 20%, K2O до 4%, Li2O до 10%. Изменяя соотношение компонентов, получают ситаллы с различными физическими характеристиками (электрическими, тепловыми, механическими). По электроизоляционным свойствам ситаллы превосходят стёкла аналогичного состава. Интервалом рабочих температур ситаллов, используемых в микроэлектронике и МСТ, являются величины от – 50 до +700°С. Чаще других используется ситалл СТ-32, который хорошо согласуется с Si по ТКЛР. Плотность СТ-32 – γ = 3,17 г/см3, теплопроводность – λ = 1,35 Вт/(м·К), ТКЛР – α = 3,2·10–6 1/°С; прочность на изгиб – σизг ≤ 1,8·106 Н/м2; диэлектрическая проницаемость – 10; удельное электросопротивление ρ = 1012 Ом·см (Т = 100°С); электрическая прочность – 110 кВ/мм; допустимая температура – Т = –50..+700°С.
Ситаллы этой группы (СТ32, СТ38, СТ50, СТ80) поставляются промышленностью в виде стандартных пластин от (30×24) до (60×48) мм, толщиной 0,5; 1; 2 мм, с одной или обеими полированными поверхностями (Ra ≤ 0,02 мкм); шлифованная поверхность имеет Ra ≤ 0,2 мкм; отклонение от плоскостности полированной поверхности не более 20 мкм (на пластине 60×48×0,5), непараллельность поверхностей не более 50 мкм. Допуск на толщину ± 0,1 мм; σизг = 2,5·108 Н/м2 (СТ50-1); Траб = 240°С. В СВЧ технике размеры плат до 100*120*1,5 и более. Термообработка изделий из ситаллов, после шлифования и полировки при температуре близкой к температуре кристаллизации увеличивает механическую прочность.
В последнее время промышленность осваивает выпуск материала с высокой теплопроводностью для увеличения плотности элементов в гибридных и пропускаемой мощности в СВЧ-устройствах. Таким материалом является керамика AlN. Основные характеристики AlN приведены в таблице 2.9. В настоящее время большинство предприятий используют пластины из AlN производства фирмы Kyocera, Япония.
Таблица 2.9
Параметр	Обозначение, размерность	Численная величина
Плотность	γ, г/см3	3,26..3,33
Твёрдость по Виккерсу	HV, ГПа	10,5..15,0
Модуль Юнга	E, ГПа	320
ТКЛР (0..400°С)	α, 1/°С	4,8·10–6…7,2·10–6
Теплопроводность	λ, Вт/(м·К)	40..180
Прочность при сжатии	σсж, МПа	2000..2300
Прочность при изгибе	σизг, МПа	300..400
Термостойкость	количество теплосмен (1800..20) °С	50..60
Удельное электросопротивление	ρ, Ом·см	1014.. 1012
Электрическая прочность	кВ/мм	16..32
Рабочая температура	Траб, °С	до 750
Размер в плане с допуском ±0,1 мм	b×l, мм×мм	127×178
Толщина и допуск на толщину	h ± δ, мм	(0,3..0,8) ± 0,05
Прогиб	мм/мм	0,003 и менее

 Скорость осаждения AlN 0,4..1,4 мкм/ час , T=473 K , мишень Al +(Ar+60%N2) , P=0,8 Па, ВЧ – N=800..700 Вт. Поликристалл алмаза C-α до 40 мкм (2..40), Rz=0,6..2,8 мкм в виде пленки.
Металлы и сплавы для изготовления определяющих деталей МСТ
К металлам и сплавам, применимым для изготовления деталей ММА и ММГ предъявляются повышенные требования в отношении механической прочности, размерной и физической стабильности во времени и под нагрузкой (в том числе следует учитывать электрические и магнитные свойства). Кроме того, к материалам предъявляются комплекс технологических требований: хорошая обрабатываемость, возможность изготовления экономичных (выгодных экономически) заготовок, близких по форме к деталям, стыкуемость по физическим параметрам с другими материалами, в т.ч. неметаллическими материалами, возможность высокоточной обработки химическими и электрофизическими методами, способность к обеспечению герметичности в тонких стенках (слоях) м сварных швах, высокая коррозионная стойкость и т.д.
Можно выделить несколько основных групп металлов, таких как:
1. Материалы для магнитных цепей: магнитомягкие сплавы – 50Н, 79НМ, 36Н, 32НКД, 27КХ, сталь электротехническая 10880 (с покрытием О2 и Ni); магнитотвёрдые сплавы: ЮНДК35, КС37, КСД25, КСДГ-25, Ne-Fe-B, выбор которых определяется исходя из необходимости обеспечить заданную индукцию Bs и её стабильность в рабочем зазоре при эксплуатации прибора; магнитные монокристаллы: ЮНДК35Т5AA, ЮНДК40Т5АА.
2. Металлы немагнитные, для изготовления компенсаторов: титан и его сплавы: ВТ1..ВТ6; латуни Л90, ЛС59, ЛС63; бронзы: БрБ2, БрБНТ1,7; меди: НМО, МО и т.д. Для изготовления токоподводов и внутреннего монтажа: золото Зл999,9; медь ММ и их сплавы. Для напыления плёночных функциональных элементов: Ti, ВТО, Cr, Cu, Au, Ag – высокой степени чистоты (без примесей).
3. Материалы для изготовления каркасов катушек ДМ – алюминиевые сплавы АМу, В95, АМг, Ti и другие (обезжелезненные).
4. Материалы для изготовления корпусов, кожухов (сплавы): 50Н, 79НН, 45НХТ, 29НК, Х18Н10Т, 48НХ.
5. Материалы для изготовления гермовводов (сплавы): 29НК, 48НХ, МД15НП, 42Н; стёкла: С48, С49, С84, С90 в виде капилляров.
6. Материалы для изготовления элементов со стабильными упругими свойствами: сплавы 45НХТ, 21НКМТ, БрБНТ1,9(1,7).
7. Плёночные материалы (проводящие и непроводящие), которые отличаются технологией нанесения, сочетанием свойств с подложкой, способом формообразования заданной конфигурации рабочих элементов, максимальным разрешением воспроизводимых элементов.
При выборе материала для плёнок необходимо учитывать химические и термодинамические свойства компонентов, физико-механические и электрофизические свойства в массивном и плёночном состоянии при различных способах формирования плёнок. Важное значение имеет их механическая (адгезия, внутренние напряжения) и физико-химическая стабильность (влияние нагрева, влажности, электрического режима работы, химического состава среды и др.).
Также необходимо учитывать технологические свойства материалов и выбирать наиболее технологичный из группы, т.к. полнота реализации замысла конструктора и разработчика в значительной степени обусловлена технологическими свойствами материалов и влиянием технологических процессов на эти свойства.
ГОСТ рекомендует при выборе материалов иметь запас прочности по текучести nт ≈ 1,5 (min), по временному сопротивлению nσ = 2,4 (min). Ограничения, налагаемые на приборы МСТ по массогабаритным характеристикам, требуют уменьшения допустимых запасов; для этого необходимо обоснование с учётом возможностей поверхностного упрочнения (модификации) материалов при проведении технологических операций.
При циклических нагрузках необходимо производить выбор с учётом длительной прочности и ползучести. В конструкциях следует применять высокопрочные материалы: σт/Е = 1/150; или среднепрочные: σт/Е = 1/150..1/300. Сплавы для упругих ЧЭ должны обладать высокими упруго-прочностными свойствами, их стабильностью при изменении температуры и во времени, высокими коррозионными свойствами в условиях эксплуатации и хранения. Для этих задач наиболее подходящими являются дисперсно-твердеющие сплавы: немагнитный 36НХТЮ; магнитные 42НХТЮ (Br=0,334), 44НХТЮ(Br=0,55) с высокими свойствами упругости и высокой релаксационной стабильностью и стойкостью. Основные характеристики этих сплавов приведены в табл. 2.10.
Таблица 2.10.
Материал	γ, г/см3	Е, ГПа	НВ	σр, МПа	ρ, мкОм·м	α, 106/°С	σ0,05, кг/мм2	σт, МПа
36НХТЮ	7,9	190	150/380	600/1650	0,9..1,0	12..14	50	150/380
42НХТЮ		–	130/310	700/1250	1,0	9,5		800
44НХТЮ		–	130/300	650/1200	0,98	8,0		800

Термоциклическая обработка материалов позволяет эффективно регулировать размер зерна в структуре сплава и повышать прочность без снижения пластичность и вязкости. Наилучшие результаты достигаются при 4..5 кратном нагреве и охлаждении.
В процессе термообработки (закалка, отпуск, старение) в результате неравномерности нагрева и охлаждения отдельных участков (образца) заготовки появляются неконтролируемые напряжения, что приведёт к существенному (до 20%) изменению собственной резонансной частоты.
Закалка одновременно с увеличением твёрдости материала (тали и сплавов) приводит к изменению объёма из-за структурной перестройки. В этот момент сталь и сплавы имеют пониженную сопротивляемость к действию напряжений и повышенную ползучесть в результате миграции структурных границ зёрен, т. Е. в эти моменты деформация материала может произойти от действия даже небольших напряжений (в долях кг/мм2). Аналогичные явления могут иметь место при высокотемпературном нагреве в случае интенсивной обработки. Ввиду этих явлений при выборе материала упругих элементов следует оценить абсолютную температурную погрешность нуля, используя уравнение:
,

Где К – это коэффициент конструкции резонатора; β и α – соответственно температурный коэффициент модуля упругости (модуля Юнга) и ТКЛР материала; ΔТ – интервал температур.
При β = α происходит полная компенсация температурной погрешности, однако у конструкционных сталей и сплавов β на порядок больше α.
У 44НХТЮ α = 8,5·10–6 1/°С и изменяется в зависимости от состава легирующих элементов на (10..20)%.
Для защиты от коррозии на поверхности деталей наносят покрытие Cd, Ni и др., при этом в системе металл-покрытие изменяется ТКЛР в соответствии с уравнением:

Fм, Fп – площадь поперечного сечения металла и покрытия; Ем, Еп – модуль Юнга металла и покрытия; αм и αп – ТКЛР металла и покрытия.
Покрытия Cd можно предусматривать для защиты на любых сплавах на толщину до 21 мкм. Точные детали с посадками покрывают на толщину не более 6 мкм. Детали, работающие на трение с небольшими нагрузками, подвергают хромированию толщиной до 15 мкм.
Детали, подлежащие пайке, следует меднить до 42 мкм с последующим покрытием оловом и его оплавлением (толщина слоя до 13 мкм) или олово-никель до 13 мкм. Иногда серебро с толщиной слоя до 13 мкм.
Детали, работающие в герметизированных приборах и объёмах, можно цинковать вместо кадмирования.
Магнитные материалы для магнитных цепей.
При выборе материала следует учитывать характеристики, чувствительные к внешним воздействиям. Влияние некоторых отражено в табл. 2.11.
Таблица 2.11.
Фактор		Магнитные характеристики
		Начальная магнитная проницаемость µi	Максимальная магнитная проницаемость µmax	Остаточная индукция Br	Коэрцитивная сила Нс	Температура точки Кюри θ
Основной химический состав		±	±	±	±	±
Наличие примесей (<1%)		–	–	±	+	о
Упругая деформация	растяжение	–	+	+	–	о
	сжатие	–	–	–	+	о
Пластическая деформация	растяжение	–	–	–	+	о
	сжатие	–	+	+	–	о
Температура		±	±	–	–	о
Предварительное намагничивание		–	–	–	–	о
Воздушный зазор		–	–	–	о	о

(+) – положительное влияние, (–) – отрицательное, (±) – неоднозначное; (о) – влияние отсутствует.
В кристаллической решётке магнитных материалов существуют направления лёгкого и трудного намагничивания. Спонтанное намагничивание всегда происходит в лёгком направлении, а в процессе принудительного намагничивания это направление определяет наименьшие затраты энергии на его выполнение.
Для кристаллов Fe направление лёгкого намагничивания совпадает с направлением [100]. Для кристаллов Ni – [111].
Термообработка магнитных материалов позволяет подготовить структуру при оптимально выбранных режимах нагрева и охлаждения. Однако, магнитомягкие материалы (особенно пермаллой) весьма чувствительны к последующим (после ТО) механическим воздействиям (пластической деформации, напряжениям). Напряжения могут возникать даже при сборке, т.е. необходимо стремиться строить маршрут технологии изготовления таким образом, чтобы после ТО детали не подвергались доделке и воздействию напряжений. Тем более, что дополнительный отжиг после деформации материала в большинстве случаев не позволяет полностью восстановить первоначальные характеристики магнитных свойств. Основные характеристики наиболее часто используемых материалов приведены в табл. 2.12.

Таблица 2.12.

Параметр	Обозначение, размерность	Материал
		50Н	79НМ	36Н	27КХ	32НКД
Плотность	γ, г/см3	8,2	8,6	8,0	7,98	8,1
Модуль Юнга	E, ГПа	163	910	151	–	144
ТКЛР	α, 1/°С	8,9	10,3..10,8	0,8..1,1	10,7.. 13,9	0,4
Твёрдость	НВ	170/130	210/120	131	–	143
Прочность при растяжении	σр, МПа	172/46	106/53	455	–	459
Теплопроводность	λ, Дж/(см·с·°С)	0,037(кал/ / (см·с·°С))	0,08 (кал/ / (см·с·°С))	0,158	–	0,133
Удельное электрическое сопротивление	ρ, Ом·мм2/м	0,45	0,55	0,82 (мкОм·м)	–	0,78 (мкОм·м)
Начальная магнитная проницаемость	µi	1800	10000 (Гс/э)	650	–	1300
Максимальная магнитная проницаемость	µmax	до 95000 ( Гс /э)	130000 ( Гс /э)	4450	4100	4100
Коэрцитивная сила	Нс, А/м (э)	0,075..0,04 (э)	0,08..0,12 (э)	12,8	–	0,89 (э)
Индукция	В, Тл	–	5000..7300 ( Гс )	–	–	5300

Магнитотвёрдые материалы чувствительны к интенсивной обработке с большим тепловыделением на поверхности (э/эрозия; шлифовка и т.д.).
Высокую начальную проницаемость имеют материалы с низкими внутриструктурными напряжениями. В этом случае область начального намагничивания до 0,02 Тл (область Релея) имеет петли гистерезиса с ветвями ланцевидной формы (приблизительная парабола). С увеличением напряженности магнитного поля проницаемость материала растёт, подчиняясь закону Релея: µ = µi + 2·υ·H (в области Релея намагничивание происходит за счёт обратимого смещения границ зёрен).
Требования к магнитной системе определяются назначением прибора, но всегда остаётся требование реализовать систему при минимальном объёме магнитного материала и максимальной величине индукции в воздушном зазоре. Это требование предъявляют к системам, где мало отношение длины воздушного зазора к длине магнита и магнитопровода. Рассеяние магнитного потока существует всегда и редко удаётся привести коэффициент рассеяния σØ = Øзазора/Фп к величине больше 0,8. Часто используется обратная величина (1/ σØ), которая характеризует КПД магнитной системы, что более наглядно позволяет судить о рациональности системы. С уменьшением длины магнита и увеличением его сечения увеличивается рассеяние, т.е. уменьшается σØ.
Аналитический расчёт величины σØ сложен и даёт приближённый результат, поэтому на практике используют опытные данные по магнитным системам близкой конфигурации и определяют рассеяние опытным путём.
Минимально необходимый объём магнита для достижения заданной величины индукции в зазоре Ввз можно вычислить по формуле:
,

Где Vвз – объём воздушного зазора; (ВН)max выбирается по используемому материалу; µ0 = 4π·10–4.
Площадь сечения магнита:
,

А длина магнита:
,

т.е. можно оптимизировать допуска для исполнителя.
В конструкции магнит необходимо располагать так, чтобы он был как можно ближе к воздушному зазору. Площадь сечения магнитопровода должна соответствовать площади сечения магнита. Магнитная проницаемость материала магнитопровода должна быть значительно больше проницаемости магнита, чтобы магнитное сопротивление в системе было мало (допустимое падение магнитного потенциала – 10%).
При замене магнита изменяется индукция в зазоре. Индукция в зазоре увеличивается пропорционально квадратному корню из объёма магнита(Vм) или величины (ВН)max, т.е. если Vвз = const и Ввз = const, то замена одного магнита другим с большей энергией позволит пропорционально уменьшить необходимый объём магнита, при этом магнит должен работать в энергетически оптимальной точке (ВН)max.
С увеличением отношения lм/Sм (lм увеличивается или Sм уменьшается) рабочая точка смещается и Ввз падает даже при увеличении индукции в магните.
Большое влияние на магнитные свойства оказывают термообработка после механической или иной обработки заготовки, намагничивание и стабилизация с контролем свойств как заготовок, так и скомпонованных магнитных систем. Окончательное намагничивание целесообразно проводить после обработки магнитной системы, чтобы не изменялись геометрические размеры воздушного зазора после намагничивания. При намагничивании системы поле должно обеспечивать достижение величины (ВН)max – в 3..5 раз больше Hc, т.к. плохо намагниченные магниты не обладают стабильностью и больше подвергаются деградации свойств. Намагничивание может быть выполнено в импульсном или постоянном поле (εимп ~ n?; I ~ 10 кА).
Магнитную стабилизацию выполняют воздействуя на магнит слабым, убывающим до нуля, переменным полем, напряжённость которого обеспечивает снижение магнитных характеристик не менее 10% (меньшее снижение не обеспечивает стабильности).
Наиболее широко из магнитотвёрдых материалов используют сплавы ЮНДК и сплавы с редкоземельными материалами типа КС37 (Co-Sm); КСП37 (Co-Sm-Pr); Ne-Fe-B; КсГД (Co-Sm-Gg-Dy). Основные магнитные характеристики материалов приведены в табл. 2.13.
Таблица 2.13.
Параметр, обозначение, размерность	Материал
	ЮНДК 35Т5БА	КС37	КСП37	ЮНДК 35Т5НА	ЮНДК 40Т5АА	Ne-Fe-B
Коэрцитивная сила: Нс, кА/м	110	560	520	115	145	700..1000
Индукция: Br, Тл	1,02	0,77	0,85	1,05	0,9	1,3
(ВН)max, мкГн/м	8..9	1,35	1,39	8..9	4..5	–
Максимальная удельная энергия, кДж/м3	36	55	65	40	32	60 (220..280)
ТКЛР: α, 106/°С	–	8,43	7,8	–	–	5
Температура точки Кюри: θ, °С	500	–	–	–	–	573

Сплавы ЮНКДК35 (Fe -Ni -Al Co - Cu –Ti) с ориентированной структурой (БА) и монокристаллические (АА) занимают особое место, т.к. они обладают хорошей удельной магнитной энергией и наилучшей стабильностью свойств в течении длительною времени (до 0,01%). Сплавы с редкоземельными материалами позволяют реализовать максимальную энергию при небольших габаритах магнита. Особенно перспективны магниты Ne - Fe - В, Сг – Со, которые можно формировать методами порошковой металлургии (в некоторых случаях исключая механическую обработку) с коэффициентом использования 0.9...0.98. это позволяет снижать стоимость деталей на 30...60% .Частицы порошков при прессовании самопроизвольно покрываются аморфным слоем, поэтому сплав Ne - Fe - В имеет большое удельное сопротивление р=100 Мом-см Сплав Сг - Со имеет точку Кюри 700°С и энергию больше, чем Sm -Со.
На стабильность и величину магнитных характеристик Сг - Со большое влияние оказывает режим термообработки.
 Для организации метало-стеклянных герметичных спаев гермовводов и соединений с металлами корпусов, ситаллами и полупроводниковыми материалами необходимо применять материалы с минимальной величиной ТКЛР и с минимальной величиной разницы этих величин в технологическом и эксплуатационном интервалах температур. Допустимые значения ТКЛР соединяемых материалов должны быть не более 0,6*10-6 1/ ℃ . Эта величина зависит от конструкции соединения (спая), наличия и свойств окисной пленки, пластичности материалов. Инварные сплавы (Fe-Ni в области концентрации Ni 36..60%) обеспечивают возможность получения ТКЛР от
10-6 1/ ℃ , поэтому эти сплавы наиболее часто используют в таких узлах.
29НК хорошо обрабатывается, сваривается после подготовки( отжиг и окисление) со стеклами C48-1, С49-2, обеспечивая вакуумплотность. Однако его нельзя паять серебросодержащими припоями, т.к. в процессе пайки серебро диффундирует по границам зерен, что приводит к межкристаллитному растрескиванию и нарушению герметичности. (Перед пайко	й сплавов 29НК необходимо покрыть медью-до 20мкм).

Для изготовления каркасов катушек ДУ и ДМ часто применяют титан и алюминиевые сплавы. Ti и его сплавы обладают удовлетворительной пластичностью и вязкостью, высокой прочностью. Модуль нормальной упругости Ti почти в 2 раза меньше чем у Ni, электропроводность составляет 3% от электропроводности Сu. Он обладает микроползучестью при длительном нагружении (σт снижается на 10% за 10 104час).
При обработке чистый Ti (ВТ1-0) склонен к налипанию на инструмент, что затрудняет механическую обработку. Низкая теплопроводность (λ= 15.5Вт/м°С) становится причиной прижогов при шлифовании. Эти дефекты значительно снижают прочность материала, провоцируя образование микротрещин. Необходим контроль.
В процессе термообработки (Т°С 0,4...0,8ТПЛ) идут фазовые превращения (а ↔ β) и независимо от их механизма развивается процесс пластического течения при самых малых напряжениях
σ=10-1 кгс/мм2). В том числе и при термоциклировании, одновременно при термоциклировании уменьшается величина зерен и происходит изменение объема ΔV/V=0,13%, что вызывает появление напряжений σ ~З кгс/мм2. Необходимо тщательно выбирать режимы и маршрут обработки.
Алюминиевые сплавы: АМг6 - термически неупрочняемый, повышенной прочности с пониженной пластичностью. Сплав обладает хорошей коррозионной стойкостью только в отожженном состоянии. Хорошо сваривается в среде Аг, упрочняется нагартовкой в холодном состоянии. В отожженном состоянии обрабатывается резанием плохо, в нагартованном удовлетворительно, а =22,8 10 -61/°С; Е=72ГПа; ов=340МПа; а 0,2=150МПа.
Высокопрочный сплав Д16 склонен к межкристаллитной коррозии. Удовлетворительно обрабатывается, лучше после термоупрочнения.
Сплав АМц - неупрочняемый термически, обладает высокой пластичностью в отожженном состоянии. Хорошо сваривается. Резанием обрабатывается плохо, удовлетворительно коррозионностойкий. Не несет нагрузки, можно изготавливать малонагруженные детали лучше холодной штамповкой (гибка, вырубка, вытяжка), Е=70ГПа; ав~220МПа; а 0,2- 50... 180МПА. Коррозионная стойкость алюминиевых сплавов повышается, если поверхность полированная.
Для выполнения внутреннего и внешнего монтажа в приборах используют металлы и сплавы с высокой проводимостью, у которых величина удельного элетросопротивления р=0,016...1,1мкОм м.
Некоторые характеристики таких металлов приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14
Параметр	Обозначение, размерность	Материал
		Аu	Ag	Сu	А1
Плотность	γ; г/см3	19,3	10,5	8,9	2,7
Удельное электросопротивление	р; мкОм м	0,024	0,016	0,018	0,027
Температурный коэффициент электросопротивления	αр; х103	0,4	3,6	4,5	4,3
Температура плавления	Т°; °С	1063	960	1084	658

Ag практически не окисляется на воздухе, поэтому его можно использовать в тонких слоях (h<5мкм) для защиты поверхности проводников из Сu и Аl.
Однако Ag быстро темнеет из-за образования на поверхности пленки Ag2S, чтобы избежать необходимо покрывать Ag слоем Pd или лака или лудить.
Сu уступает по проводимости Ag (вакуумная Си имеет р=0,017мкОм м) На воздухе поверхность Сu быстро покрывается слоем окиси-закиси с высоким удельным сопротивлением. Проводники из Сu необходимо защищать от окисления пленкой Ag или оплавленного Sn. Медь хорошо деформируется в холодном состоянии после отжига.
Промышленно выпускается проволока из меди мягкой ММ и твердой МТ. Из ММ марок МО а =270МПа; р= 0,0175мкОм м; и Ml. Медь МТ имеет о=390МПа. Для изготовления особо тонкой проволоки применяют медь бескислородную МОО (содержание O2 <0,02%). Этот материал можно использовать в высоковакуумных приборах. Е=120ГПа; а=16,5 10"61/°С; р=0,0178мкОм м.
Для изготовления токоподводов часто используют различные марки бронзы, сплавы Cu-Sn (Cd; Be; Al; Fe; Si), которые имеют хорошие механические свойства, химическую стойкость. Наилучшими свойствами обладают бериллевые бронзы марок БрБ2;БРБНТ1,7;БрБНТ1,9.
При равном напряжении в упругих элементах из бронзы можно получить большую упругую деформацию чем в упругих элементах из стали и других сплавов. Т.е. при равных деформациях в бериллиевых упругих элементах действуют меньшие напряжения и , следовательно, меньше величина упругого гистерезиза. БрБНТ1,9 имеет в несколько раз большую релаксационную стойкость по сравнению с БРБ2, она же обладает наибольшим пределом упругости.
аБ=17-10-6 1 /°С; σ о,оо1-400МПа, число циклов до разрушения 200000...250000, большая величина получена после ступенчатого старения.
Пленочные проводники и контактные площадки необходимо изготавливать в виде многослойных конструкций, в которых нижний слой обеспечивает адгезию, второй слой - проводимость, а третий - его защиту от внешних воздействий (Ti-Al-Ni; Cr-Cu-Ni). Эти особенности заставляют использовать многослойные пленочные конструкции. Для обеспечения высокой адгезии обычно используют Сг; Ti; Ni; NiCr; Mo и др.; для обеспечения проводимости - Ag; Al; Au; Си и др.; для защиты - Pd; Pt; AITi и др. В пленках формируется высокая плотность дислокаций (1010 ... 10 12см-2) из-за большой разориентированности микрокристаллов ( до десятков градусов). В монолитных материалах разориентировка не больше нескольких минут.
С увеличением толщины пленки плотность дислокаций растет, т.е. растет уровень внутренних напряжений. Пленки имеют более высокое удельное сопротивление, особые магнитные свойства и повышенную удельную прочность по сравнению с массивными образцами.
При глубине внедрения напыленного материала 0,3 мкм и менее в поверхность низкоомного Si образуется диод Шоттки. Необходимо заглублять слой термомиграцией (например с помощью лазерного нагрева)
В практике используют многослойные площадки с подслоем Тс, затем Al, легированный Si и Ti, сверху этого «пирога» еще контактный слой, например с Au.
Измерение сопротивления между контактными площадками следует вести с помощью вольфрамовых щупов.
На основе пленок из высоктемпературных сверхпроводников (ВТСП) например иттриевой керамики (IBa2Cu3O4) фаза 1,2,3 созданы: сверхпроводящий магнитный акселерометр с чувствительностью до
10-12...10-14g; сверхпроводящий магнитный гироскоп с дрейфом до
10-6...10-8 о/час. Пленки ВТСП получаю магнитронным и лазерным распиливанием на подложки из окиси циркония, окиси магния, цирконата бария, титаната стронция в вакууме Р=10-6...10-5 мм рт ст (откачка безмаслянная с помощью, например, турбомолекулярных насосов.)
Тподл ~ 750...800°С. Длительность процесса ~ 0,5...2час. Также пылят на подложки из монокристаллического фианита (YSZ), монокристаллического никеля с буферным слоем из MgO.
Однородность пленок по составу: ~ 1% по основным элементам; +-3% по толщине пленки на участке площадью не менее 400мм2.
Еще одна особая группа пленок - магнитные пленки из пермаллоев. В этом случае важное значение имеют: однородность Bs и Нс и ориентация оси легкого намагничивания по полю плоской матрицы (по подложке). Физико-технологические параметры процесса напыления оказывают большое влияние на входные характеристики пленок, а, следовательно, и на эксплуатационные параметры. Пленки могут быть однослойными и многослойными, в которых анизотропия магнитных свойств меньше зависит от физико-технологических параметров процесса их нанесения. Многослойные магнитные пленки могут иметь:
1) ферромагнитные соседние слои с «положительной « связью - с одним направлением векторов намагниченности (Ni-Fe; Ni-Co с толщиной слоев 100...300нм или «отрицательной» связью (Gd сплав FeNi; Gd-EuO ( EuS);
Gd сплав Ni-Fe-Co толщина композиций 25..3000нм;
2) систему ферромагнитных пленок Ni-Fe (100.. .200нм) и сплава Co-Ni- Fe (180нм) разделенных пленкой Pd (30нм). В такой системе взаимная диффузия Ni;Fe;Co; в Pd приводит к образованию слабоферромагнитного сплава;
3) ферромагнитные слои разделенные диэлектрическими слоями из SiO2; MgF2(10..20нм);
4) чередующиеся ферромагнитные и антиферромагнитные слои (Ni-Fe; Ni-Fe-Mn; Fe-FeO; Fe-FeS, Ni-NiO)
Пленки Sm2Co17 - получают ионно-плазменным напылением с последующим (перегревом) переводом покрытия из аморфного состояния в кристаллическое. (Вг=0,9Тл; Нс=496кА/м; W=60кДж/м3). Кроме упомянутых материалов в сборке приборов ММА и ММГ используют провода разных марок и сечений, припои, клеевые соединения.
В объеме керамику (IBa2Cu3O4) - ВТСП изготавливают изостатическим горячим прессованием в герметичных оболочках из инертных к компонентам керамики материалов. После механической обработки такой заготовки удается сформировать поверхности с Rа~0,35...0,45мкм. Лезвийную обработку материала ведут инструментом оснащенным пластиной из «Гексанета - Р» или алмаза. Возможна обработка лучом лазера.

Наука спинтроника - физика тонких магнитных пленок, формируемых по планарной технологии в несколько слоев.
Применение: магниторезистивные запоминающие и логические элементы, датчики давления, считывающие головки, биосенсоры и др. МР(магниторезистивные) элементы-устройства двойного назначения.
Анизотропные МР(АМР) –датчики магнитного поля и тока FeNiCo, полоски Ti-FeNiCo-Ti - одно- и многослойные.
В однослойных ось легкого перемагничивания направлена под углом 45 градусов к продольной оси полоски. Имеет линейную вольт-эрстедную характеристику. В двухслойной – ось легкого намагничивания направлена вдоль полоски, что позволяет уменьшить гистерезис.
Использование: измерение постоянного и переменного магнитного поля в диапазоне нескольких эрстед и частоте до (n)МГц (5МВ на ЧЭ-линейная характеристика).
Hост –полоски взаимоперепендикулярны, подложка-ситалл. Si с пленкой SiO2, полоски Ti-FeNiCo-Ti -FeNiCo-Ti , соединения в мост выполнено Cu или Al проводниками (ДиС №8,2009).
Пленочные датчики давления на керамике имеют дрейф за 12 мес 0,25%, полисилоксановые-8 мес 0,75%, пьезорезистивные 2 мес-1%. Лучшие-на керамике - не имеют дрейфа за 12 мес при Т=90 ℃ с пленками NiCr на стали.