Тепловые свойства материалов
Таблица 2
Материалы	γ - / удельный вес	λ - / коэффициент теплопроводн ости	С- / удельная теплоемкость	Сv- / объемная удельная теплоемкость	%ialpha = %ilambda/C / температур опроводность	Отношение / {{α} rsub {i}} / {{α} rsub {СТ.35}}
	кг/м3	Дж/ м сек К	Дж/кгК	Дж/мК	м2/сек
Be	1,8-103	167,2	1885	3,4-106	5-10"5	4
Сu	8,9-103	384	385,5	3,43-106	11,2-М"5	9
Ag	10,5-103	407	234	2,5-106	1610*5	12
AI	2,7-103	209	896	2,42-106	.8.,6-Ю5	7
Ni	8,9-103	59	448	4106	1,5105	1,Ш
Fe	7,8-103	59	448	3,5-106	1,7105	1,3
20X13	7,8-103	25	545	4,25-106	0,6-Ю-5	0,5
D16	2,8-103	138,3	964	2,7-106	5,1-Ю"5	4
36НХТЮ	7,9-103	12,6	545	4,3-106	0,3105	0,23
42НХТЮ	8-Ю3	12,6	545	4,3-106	0,3-10"5	0,23
Au	19,3-103	308	130	2,5-106	12,310"5	9,4
BT1-0	4,5-103	19,3	503	2,26-106	0,85-10"5	0,65
BT5, BT6	4,5103	7,5	503	2,26-106	0,3-Ю-5	0,25
Ст. 35	7,8-103	50	480	4-Ю6	1,2510"5	1