Лекция 3.
 Технологические особенности изготовления деталей МСТ из неметаллических материалов.

1. Технологические особенности механической обработки Si:
- Предварительная обработка и ориентирование;
- Резка монокристалла и групповых заготовок на пластины;
- Шлифовка и доводка плоскостей пластины;
- Обеспечение качества при обработке, средства и методы контроля;
- Полировка поверхностей:
      - механическая полировка (полирит, алмаз, элпаз, …,);
      - химическая полировка, ХДП;
      - электро-химико-механическая полировка;
- Контроль качества, средства и методы контроля.

2. Технологические особенности механической обработки деталей из монокристаллов кварца:
- Резка монокристалла, сверление отверстий;
- Шлифовка и доводка поверхностей;
- Обеспечение качества, средства и методы контроля.

3. Технологические особенности (механической) обработки деталей МСТ из стекла, ситаллов и керамики.
Механическая обработка:
Шлифовка, сверление, доводка, полировка.
Лучевая обработка:
- Обработка электронным лучом;
- Обработка лазерным лучом.
Обеспечение параметров качества (σ; Hμ;…) в процессах обработки, методы и средства контроля параметров качества.

Литература
1. Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств. Справочник.
2. Карбань В.И., Борзаков Ю.И. Обработка монокристаллов в микроэлектронике.
3. Мачулка Г.А. Лазерная обработка стекла.
4. Измерение и контроль в микроэлектронике. Дубовой Н.Д., Осокин В.М. и др.; под ред. Сазонова
5. Методы и аппаратура контроля с использованием акустической эмиссии.- М.: Машиностроение, 1980г.
6. Справочник по технологии лазерной обработки. Коваленко В.С. и др.; под общ. ред. Коваленко В.С..
7. Альтудов Ю.К., Горицин А.Г. Лазерные микротехнологии и их применение в электронике.

Анализ конструктивно-технологических особенностей некоторых приборов МСТ позволил нам выделить в качестве определяющих деталей, принадлежащие ЧЭ, ДУ и ДМ, которые изготавливают из монокристаллического кремния, кварцевого стекла и ситаллов.
 Выращенный по методу Чохральского слиток Si представляет собой слегка огранённый цилиндр с волнистой образующей и с конусообразными концами.
Для групповых процессов изготовления подвесов ММА и ММГ и др. деталей может быть использован Si в виде пластин определённой толщины. Пластины должны иметь поверхности, свободные от дефектов и загрязнений. Жёсткие требования предъявляются и к геометрическим параметрам пластин, особенно в отношении их плоскостности, клиновидности и прогиба. Эти параметры будут оказывать существенное влияние на возможности и качество последующих операций в процессах фотолитографии при формообразовании структурных элементов деталей МСТ. Важен также и разброс пластин по толщине (допуск на этот параметр так же должен быть минимальным в партии одновременно обрабатываемых пластин).
Обобщая вышесказанное можно сформулировать условия необходимые для реализации планарной технологии. Реализация планарной технологии возможна, если:
1. Созданы условия по гигиене производства (технологической гигиене);
2. Отработана технология операций ТП до высокой устойчивости и воспроизводимости;
3. Обеспечены материалы и полуфабрикаты высокой чистоты и качества (кристаллы, металлы, неметаллы, жидкости, газы и др.);
4. Производство оснащено высокоточным производительным оборудованием и СТО;
5. Подготовлен высококвалифицированный контроль;
6. Организован надёжный технологический контроль;
7. Создана и оснащена испытательная база.
Контроль и испытания, в том числе и технологические, очень важны, т.к. от их успешной реализации и наличия оперативной информационной связи с производством зависит в большой степени качество и надёжность приборов, управляемость ТП.
С другой стороны до 20 % времени при разработке т/п технолог затрачивает на поиск информации от т/п аналогах, оснащении, оборудовании, инструментах для обработки и контроля. ИПС позволяет существенно сократить эти затраты, но для этого необходимо создавать базы данных.
Методика выбора т/п, логика построения маршрута обработки трудно формализуемы, мало разработаны в теоретическом плане, т.к. являются творческими этапами (трудно формализуемыми).
В настоящее время главными критериями выбора т/п для серийного производства считается себестоимость и производительность, хотя не менее важны стабильность и надёжность т/п.
В полупроводниковой и микроэлектронной промышленности налажено серийное изготовление пластин из Si с толщиной от 200 мкм до 2 мм (380 ± 10 мкм при диаметре пластин 76 мм).
 Характеристики пластин, изготавливаемых промышленно, приведены в табл. 3.1.

Табл.3.1.
Параметр пластины	Значения параметров пластин
	Ø76 мм	Ø100 мм	Ø125 мм	Ø150 мм	≥250 мм
Допуск на диаметр, мм	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Толщина пластин и допуск на толщину, мкм	380±10	525±10	625±10	675±10
Длина базового среза и допуск на длину, мм	22±3,0	32,5±2,5	42,5±2,5	50±3,0
Длина дополнительного среза и допуск на длину, мм	11±1,5	18±2,0	17,5±2,5	20±2,5
Отклонение от плоскостности, мкм	4	5	5	5	4…5
Отклонение от параллельности, мкм	10	13	15	18	10…18
Прогиб, мкм	15	20	51	60	15…60
Отклонение от ориентации, градус	±(0,5)…±1	±(0,5)…±1	±(0,5)…±1	±(0,5)…±1	±(0,5)…±1
Суммарная длина рисок при общем количестве не более 3 шт, мм	19	25	31	38
Количество частиц загрязнений на пластине, шт.	10	10	10	10
Шероховатость рабочей стороны (RZ), мкм	≤0,05	≤0,05	≤0,05	≤0,05
Шероховатость нерабочей стороны (Ra), мкм: / шлифованной и травленой;	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
полированной	≤0,05	≤0,05	≤0,05	≤0,05
Разнотолщинность пластин в одной партии, мкм	±5	±5	±8	±8	5…8

Пластины имеют базовый и дополнительные срезы (Рис.3.1.) в соответствии с типом легирования и кристаллографической ориентацией. На всех кромках пластин имеются фаски с гарантированными размерами. Ещё одна особенность пластин – высокие требования к качеству поверхности и подповерхностного слоя.

Типовой маршрут изготовления пластин можно представить в виде линейной схемы (Рис.3.2.):

От слитка до полированных пластин Si техпроцесс обработки содержит: 6 операций механической обработки; 2 операции химического травления; до 2-х операций полирования и между перечисленными операциями – контроль и оценка качества с предшествующей очисткой и отмывкой изделий и полуфабрикатов.
Такой маршрут с небольшими изменениями применим для изготовления пластин из стекла и ситаллов. Для обеспечения параметров, указанных в табл. 3.1 слиток, булю или групповую заготовку подвергают обработке по различным в некоторых операциях процессам, которые имеют свои особенности, но маршрут и базовые операции будут одинаковыми. К базовым операциям относят: предварительную обработку слитка (були), ориентацию и разделение его на пластины, шлифование пластин, формирование фасок, химическую обработку (травление), полирование и очистку пластин, контроль параметров и создание окисного слоя на поверхности Si.
Предварительная подготовка слитка заключается в удалении хвостовых частей и калибровке цилиндрической части путём шлифования в центрах до заданного диаметра периферией алмазного круга на универсальном круглошлифовальном станке или торцом чашечного круга на специальном станке. После шлифовки в несколько переходов с постепенным уменьшением зернистости (величины алмазных зёрен) кругов на поверхности слитка (цилиндра) остаётся нарушенный слой (рельефный +трещиноватый +деформированный) глубиной от 50 до 250 мкм в зависимости от технологических особенностей и режимов шлифования.
 Большая глубина нарушенного слоя появляется при шлифовании периферией круга на универсальном оборудовании. Шлифование при калибровке слитка на специальном станке торцом круга позволяет уменьшить толщину нарушенного слоя до минимума.
После калибровки цилиндрической части слитка до необходимого диаметра и его ориентации, на слитке шлифуют базовый и дополнительный срезы в соответствии с принятым их расположением (Рис. 3.1.а - м). Базовый срез выполняют для ориентации и базирования пластин на операциях фотолитографии. Дополнительные срезы шлифуют для обеспечения возможности визуального определения кристаллографической ориентации поверхности пластин и типа проводимости. Ширина базового и дополнительных срезов регламентирована и зависит от диаметра слитка. Срезы формируют шлифованием на универсальном шлифовальном оборудовании или свободным абразивом на плоскодоводочных станках.
Для шлифования базового среза калиброванный слиток закрепляют на столе станка, ориентируя его в соответствии с метками на поверхности. Метки на торце и цилиндре формируют при определении ориентации в направлении [111].
Положение базового среза определяют по максимальной интенсивности отражённого от цилиндрической поверхности слитка коллимированного пучка рентгеновских лучей, падающего перпендикулярно оси вращения слитка. Дополнительные срезы шлифуют, поворачивая слиток на необходимый угол. Шлифование всех поверхностей выполняют при обильной подаче СОЖ в зону резания, это улучшает условия и качество обработки и увеличивает стойкость круга.
После шлифования поверхность слитка травят в полирующем травителе из смеси HNO3+HF+CN3COOH
(5 : 2 : 3)
для удаления нарушенного слоя с поверхности. Нарушенный слой представляет собой систему из верхнего рельефного слоя с толщиной до 1/3 величины алмазного зерна в шлифовальном круге, под которым находится трещиноватый слой (слой с микротрещинами) глубиной до сотен мкм, в зависимости от интенсивности режима шлифования, далее идёт напряжённо-деформированный слой с большой плотностью дислокаций, и только после этого – основной монокристалл Si. В общей сложности с поверхности слитка стравливается слой от 0,2 до 1,0 мм. Именно поэтому допуск на диаметр пластин широкий (±0,5мм).

Ориентация слитков и пластин.
Перед резкой слитка на пластины его ориентируют, т.е. устанавливают положение поверхности торца относительно кристаллографических осей и закрепляют на столе отрезного станка в соответствующем положении.
В некоторых случаях приходится проверять ориентацию поверхностей отдельных пластин после резки, шлифовки и полировки. Ориентацию слитков и пластин можно выполнять рентгеновскими методами (дифрактометрическим или Лауэ) и оптическим (методом световых фигур) (Рис. 3.3; 3.8(а)).
Рентгеновский метод основан на особенностях (дифракции) рассеивания падающих коллимированных рентгеновских лучей атомами кристаллической решётки Si. Коллимированный монохроматический пучок лучей отражается от грани кристалла под углом падения, если выполняется условие Брэгга: n·λ = 2d·sin(θ), где d – параметр решётки Si (межплоскостное расстояние), θ – угол падения пучка лучей, n – целое число (принимают n = 1).
Для ориентации слитков и кремниевых пластин этим методом применяют установки УРС-50И (точность ориентации 10´±5´ по плоскостям (100) и (111)). Время ориентации – 5..10 минут. С помощью этой же установки определяют положение базового среза. Более высокую точность (до 20´´) обеспечивают установки ДРОН-2 с гониометром ГУР-7 и ДРОН-3 с гониометром ГУР-9. Характерные углы для плоскостей: (111) – 17°56´; (100) – 45°23´ и (110) – 30°12´ приведены в справочниках. Специальная установка ЖК78-09 - «Пульсар».
Метод Лауэ применяют, если невозможно использовать дифрактометрические методы. По методу Лауэ получают изображение на фотоплёнке характерных фигур, формируемых лучом, отраженным от кристаллографических плоскостей, и сравнивают полученную картину с образцовой (со стандартной сеткой). Определяют отклонение от кристаллографической оси. Трудоёмкость определения ~ 1..1,5 часа.
Рентгеновские методы ориентации и работа на установках требуют применения специальных мер безопасности (защиты от излучения, в том числе вторичного). Обычно эти методы применяют в лабораторных исследованиях.
Оптический метод ориентации основан на наблюдении формы фигур травления (ямок травления), после обработки плоскости селективным травлением. Конфигурация ямок травления зависит от кристаллографического положения плоскости. Например, на плоскости (111) видны пирамидальные ямки - тетраэдры (трёхгранные пирамиды), а при травлении плоскости (100) выявляются четырёхгранные пирамидальные ямки. Если осветить поверхность с ямками коллимированным пучком света, то на экране можно наблюдать световые фигуры (рис. 3.1.1, 3.8(б)), характерные для каждой из кристаллографических плоскостей. Если поверхность имеет отклонение от соответствующей кристаллографической плоскости, то световые фигуры на экране будут несимметричными. Чтобы получить симметричные фигуры на экране, необходимо развернуть (изменить положение) поверхность (т.е. слиток или пластину) на угол, равный углу разориентации. Точность ориентации оптическим методом зависит от инструментальной ошибки средства измерения и качества подтравливания – обычно около 15´.
Аналогичным образом можно выполнить ориентирование монокристаллов кварца: α-SiO2, карбида кремния α-SiC.
Одновременно можно оценить плотность дислокаций по плотности ямок травления на поверхности при наблюдении в микроскоп 36*.
Аморфные материалы (стекло), ситалл и керамика ориентации подобного плана не требуют.
Предварительная обработка «були» из кварцевого стекла заключается в удалении окисленного поверхностного слоя («шубы»), высверливании центральной свилеватой части и распиливании «були» на части (блоки) в соответствии с ГОСТ 15130-69.
Блоки могут иметь вид прямоугольных плиток или цилиндров с определёнными весовыми и геометрическими размерами. Обычно из такого блока с помощью алмазных сверл высверливают групповые заготовки с необходимым диаметром для изготовления, например, маятников акселерометров. Т.е. блоки после разделки були и в состоянии поставки имеют большой припуск на последующую обработку.
Плоские торцы блоков полируют для определения показателей качества стекла на соответствие ГОСТ 15130 (включения, пузыри, неоднородности, двойное лучепреломление (напряжения)). Результаты контроля отражают в паспорте на партию одинаковых блоков (заготовок) из стекла КУ.
Разрезание слитка Si или групповой заготовки из стекла на пластины можно выполнить алмазными кругами с наружной или внутренней режущей кромкой, проволокой (см. табл. 3.2), набором полотен, бесконечной ленточной «пилой» (рис. 3.9) и др. Потери материала при резке достигают 40%.
Наибольшее распространение в промышленности имеет способ резки алмазным кругом с внутренней режущей кромкой (АКВР), который позволяет уменьшить потери материала в «шлам» (толщина полотна АКВР – 0,3..0,45 мм). Круги с внешней режущей кромкой имеют толщину более 1 мм (Рис.3.4, 3.5, 3.6, 3.7).
Резку проволокой, непрерывно перематываемой для сохранения ширины реза, применяют обычно при небольшом диаметре слитка или небольшой глубине реза. Стойкость проволоки невысока даже при её диаметре 0,2..0,4 мм. Иногда на проволоку (закольцованную) нанизывают и закрепляют штрипсы (алмазосодержащие цилиндры) для увеличения стойкости инструмента и производительности процесса, но при этом существенно увеличивается ширина пропила (реза) и, соответственно потери материала (Табл.3.2).
Резку бесконечной ленточной пилой (Табл.3.2, рис.3.9) применяют при разделке крупных блоков и слитков большого диаметра. Режущую кромку оснащают гальванически закреплёнными алмазными зёрнами и выполняют прерывистой для увеличения стойкости пилы, улучшения отвода шлама и охлаждения. Точность резки не хуже ±15 мкм для слитков с диаметром 200..250 мм.
Резку набором полотен (Табл.3.2, рис.3.11) применяют относительно редко из-за технологической сложности в обеспечении равного натяга каждого из полотен в наборе, который стараются сделать большим (несколько десятков) для увеличения производительности. Пластины после такой резки слитка имеют меньший по глубине нарушенный слой, но при этом имеют обычно большую клиновидность.
Алмазный отрезной круг АКВР – тонкий (0,2..0,3 мм) диск с отверстием в центре; на кромке этого отверстия гальваническим способом закреплены алмазные зёрна. Круг закрепляют на барабане шпинделя отрезного станка в напряжённом (растянутом) состоянии, поэтому он становится жёстким (значительно более жёстким, чем круг с внешней режущей кромкой), он лучше сохраняет устойчивость в нестационарном процессе резки (меньше вибрирует и уходит по направлению) (рис.3.4, рис.3.6, рис.3.7, табл.3.2).
При резке слитка на пластины алмазный круг вращается с постоянной скоростью, а слиток перемещается на врезание до полного отделения пластины, а затем отходит и перемещается на один шаг (толщину следующей пластины + ширина реза) со столом станка и с ориентированной и закреплённой определённым образом заготовкой (слитком), получаем пластины с хорошей параллельностью поверхностей и точное деление слитка на пластины при минимальных отходах. Правильный выбор зернистости круга и режима резания обеспечивают минимальную для процесса глубину нарушенного слоя, высоту микронеровностей на поверхности и прогиб пластин (по 8…9кл Ra- 0,4…0,2).
Для резки групповую заготовку (слиток) предварительно наклеивают с помощью технологического клеевого состава (мастика с наполнителем, щелак, глифталевая замазка, эпоксидный состав и т.п.) на подложку из пластмассы или металла (рис. 3.4.; 3.5; 3.7). Наклеить можно торцом, цилиндрической поверхностью, или торцом и цилиндрической поверхностью одновременно в зависимости от веса слитка, конструкции устройств и способа удаления отрезанных пластин из рабочей зоны. Удаление пластин может быть самопроизвольным в ванночку с водой (рис. 3.4), вакуумной присоской с механической рукой и др. В некоторых случаях отрезанные пластины фиксируют с помощью слоя мастики (рис. 3.7). Заготовку с подложкой устанавливают и закрепляют в оправке с возможностью дополнительной ориентации на столе станка или без оной.
Резку слитков и групповых заготовок на пластины выполняют на станках типа “Алмаз”-4, 6, 11 или 12, в зависимости от диаметра (Алмаз-4 – до 80 мм, Алмаз-5 – до 100 мм, Алмаз-11 позволяет вести резку с вращением заготовки диаметром 100 мм, Алмаз-12 – до 200 мм). Станки оснащены системой управления, что позволяет работать в полуавтоматическом режиме с ручной загрузкой. Автоматическое управление – DFD6340 ф-ма, Dusco, DAD3220.
Качество отрезаемых пластин существенно зависит от направления реза (для монокристаллов), натяжения корпуса (основы) алмазного круга, величины радиального биения режущей кромки круга и эффективности подачи СОЖ в зону резания и её состава. Для каждого типоразмера алмазных кругов типа АКВР существует оптимальное натяжение, оптимальная жёсткость корпуса, при которой обеспечивается его высокая стойкость и качество отрезаемых пластин при минимальной ширине реза. Правильный выбор направления резания позволяет уменьшить глубину нарушенного слоя на поверхности пластин. При резке кремния параллельно (100) подачу необходимо направлять вдоль оси [210], т.к. только в этом случае с обеих сторон пластины образуются нарушенные слои одинаковой толщины, и прогиб пластин отсутствует (не проявляется эффект Тваймана).
Существует несколько способов оценки и контроля жёсткости отрезного круга АКВР (по изменению диаметра, по прогибу, по звуку и др.). Наиболее объективную оценку жёсткости круга можно установить на основании измерения собственной частоты натянутого корпуса бесконтактным резонансным способом с помощью звукового генератора или приборов ТОН-1, «Экран».
Недостаточная жёсткость натянутого круга АКВР приводит к образованию неплоскостности, прогиба, разброса по толщине и клиновидности пластин, увеличению ширины реза. При излишнем напряжении корпуса круга - снижается его стойкость (отслаивается алмазоносный слой, рвётся основа и т.д.).
На качество резки существенно влияет также радиальное биение режущей кромки круга.
Увеличение радиального биения до 20 мкм и более приводит к ухудшению плоскостности отрезаемых пластин, появлению трещин и сколов. При большом радиальном биении кромка круга работает только на отдельных участках, что увеличивает нагрузку, снижает стойкость круга и приводит к ударному воздействию на заготовку на каждом обороте круга (формирование микротрещин).
Режим резания выбирают с учётом физико-механических характеристик обрабатываемых материалов, диаметра заготовки, толщины и ориентации отрезаемых пластин, зернистости круга, состояния оборудования, вида и количества СОЖ, подаваемой в рабочую зону (табл. 3.3).
Таблица 3.3.
Материалы	Скорость резания, м/с	Подача на врезание, мм/мин	Расход СОЖ, л/мин, и их состав
Si (111)	17..19	40..70	12..16	15% раствор
Si (100)	17..19	30..60	12..16	«Аквол»
Сапфир (α-Al2O3)	6..8	1..3	20..30
Кварц	11..12	19..20	20..24	Вода
Ниобат лития	18..20	30..40	6..8
Феррит	16..18	15..20	6..8	Мыльно-содовый раствор

Оптимальное натяжение круга АКВР при резке Si наблюдается при деформации основы (0,5…1)% по диаметру ил акустически. Zd23- 0,7…0,9, где d3- диаметр алмазных зерён, Z – число зерён на единице поверхности – это соотношение для обеспечения максимальной стойкости круга.
Параметры пластин Si – b=0,28…0,36; h наруш=35…38 мкм при d3=50/40;
        LiNbO3- b=0,5 мм, h наруш =близко к Si.
Увеличению частоты вращения круга и скорости подачи препятствует затруднённое попадание СОЖ (в узкий рез) в зону резания и связанное с этим повышение температуры и плохое удаление шлама из этой зоны (которые ухудшают качество пластин двойникованием, царапинами, трещинами и т.п.). Эти факторы становятся причиной увеличения глубины нарушенного слоя на пластинах и ускоренного износа круга.
При подаче слишком большого количества СОЖ на круг (на режущую кромку) создаётся толстый гидродинамический слой, расклинивающий рез, при этом отрезанная пластина или её часть при малых толщинах отгибается, т.е. нарушается её геометрическая форма и точность. В предельных случаях образуются микротрещины или пластина ломается, скалывается.
После резки качество пластин контролируют по геометрическим параметрам: толщине, плоскостности, клиновидности, прогибу, микрошероховатости, наличию глубоких рисок, царапин и сколов и качеству: однородности алмазного фона на поверхностях, величине нарушенных слоёв. Если процесс резки отработан и стабилен, контроль осуществляют выборочно на определённом количестве пластин из начала и из конца партии, которая была изготовлена при одной конкретной наладке.
Пластины, имеющие удовлетворительные параметры, поступают на следующие операции маршрута – фасотирование (обработка фасок).
Синтез физико-технологической модели, включающей станочный комплекс, инструмент, абразивные компоненты, обрабатываемую поверхность позволяют создать алгоритм управления качеством обработки через целенаправленное воздействие на все элементы технологической системы. Для снятия напряжений после резки, шлифовки и полировки необходима стабилизирующая ТЦО.
Формирование фасок на острых кромках пластин необходимо для достижения нескольких целей. Во-первых, для удаления сколов, выколок и других дефектов, появляющихся на острых кромках при резке и переукладке пластин. Во-вторых, для предотвращения развития этих и подобных дефектов, осыпания кромок и связанного с этим повреждения пластин при последующем шлифовании и доводке. В-третьих, для предотвращения сколов, которые могут образоваться при выполнении последующих операций технологического процесса (окисление, фотолитография и т.д.).
В-четвёртых, для устранения одной из причин формирования «валиков» - утолщений слоев технологических жидкостей при фотолитографии и др.
Формирование фасок производят механическим способом (шлифование, полирование), химическим, электрохимическим или плазмохимическим травлением (последнее с R фасок до 100 мкм). Основным в производстве является процесс формирования фасок с помощью алмазно-абразивного инструмента (связанный или свободный абразив, профилированные алмазные круги) (рис. 3.12, 3.13, 3.14) с гальванически закреплёнными зёрнами АСМ22/20…АСМ10/7. Фаски могут иметь разную форму в зависимости от формы рабочей поверхности круга. Стойкость круга с гальваническим алмазным слоем ~ 10000 шт.пластин Ø100 мм (~3..4 мкм). Нарушенный слой, возникающий под поверхностью фаски, убирают травлением (при этом искажается профиль фаски) или наиболее часто механической полировкой. При обработке фаски заготовку крепят на вакуумном столе nЗАГ- 15…20об/мин; nКР=(6…8)* 103 об/мин, АСМ20/14…АСМ40/28. Нарушенный слой Si после обработки фаски ~5…6 мкм. Пластины без фасок не выдерживают многократных перекладок при транспортировке (внутрицеховой) и выполнении технологических операций (разрушаются через 50..80 операций). С фасками пластины выдерживают до 1000 операций без разрушения.
После обработки фасок пластины подвергают шлифованию, одностороннему или двухстороннему. Основное назначение операций шлифования – исправление погрешностей геометрической формы поверхностей формы поверхностей пластин, обеспечение заданной толщины с уменьшенной и равномерной глубиной нарушенного слоя по всей поверхности (hНАР~10 мкм).
Заготовки из керамики и технических ситаллов после прессования и обжига имеют форму пластин по всем поверхностям которых имеется припуск до 2…3 мм в зависимости от вида материала, технологии прессования и обжига.
Заготовки из керамики и технических ситаллов после прессования и обжига имеют форму пластин, по всем поверхностям которых имеется припуск до 2..3 мм в зависимости от вида материала, технологии прессования и обжига, т.к. все стадии формообразования заготовок из этих материалов случайным образом влияют на усадку и деформацию при высокотемпературном обжиге.
 Предварительную обработку после обжига заготовок из керамики и формообразовании из ситаллов выполняют алмазным шлифованием на стандартных шлифовательных станках. Последовательно обрабатывают (шлифуют) все поверхности, при этом удаляют до 2/3..3/4 припуска. После предварительного шлифования заготовки из керамики и технических ситаллов должны иметь точность линейных размеров не хуже 0,05..0,10 мм, параметр шероховатости Ra ≤ 0,4 мкм при отсутствии трещин, сколов и выколок, превышающих ½ припуска на окончательную обработку (чистовое шлифование, доводку и полирование). Величину припуска на каждую операцию: чистовое шлифование, доводку, полирование назначают на основании расчётов, выполненных в обратном порядке от требований к качеству и точности параметров деталей, используемых в приборах (способных выполнять своё функциональное назначение). После предварительной шлифовки по всем кромкам заготовок с помощью алмазных инструментов формируют фаски с учётом размеров фасок на деталях.
Чистовое шлифование заготовок из кремния, стекла и технических ситаллов можно выполнить периферией или торцом круга. Шлифование торцом алмазного круга обеспечивает большую производительность, более высокую точность геометрических параметров (отклонение от плоскостности, от параллельности, толщину-номинал, допуск и меньший по глубине нарушенный слой) по сравнению со шлифованием периферией круга. Однако для реализации такого процесса необходимо иметь специализированное оборудование (шлифовальный станок с круглым столом или станок СПШ-1 или САШ-420 с хорошей наладкой и инструментом, отработанный режим для определённого материала). Несмотря на эти условия, шлифование торцом наиболее часто применяют для чистового шлифования прецизионных деталей и точных пластин (Рис. 3.15(а, б)).
Подготовка к шлифованию первой стороны (технологической базы) заключается в блокировке (подбору по толщине и наклейке заготовок пластин на стол - на промежуточную оправку) заготовок посредством технологических наклеенных составов типа воско-канифольной мастики, щелака или глифталевой замазки. Толщина клеевой прослойки при блокировке обычно до 0,1 мм, что позволяет нивелировать разнотолщинность и клиновидность заготовок.
Шлифовку ведут при силовом или кинематическом замыкании цепи - «заготовка-инструмент». Силовое замыкание обеспечивает более равномерный, устойчивый режим шлифования и при хорошей настройке процесса позволяет получить более высокое качество обработки (по рельефу и нарушенным слоям, разброс по толщине увеличен) (Табл.3.4.).
Припуск на шлифование определяется глубиной нарушенного слоя от предшествующей обработки. Шлифованием удаляют слой на несколько мкм больше.
Круги АСМ40/28 – чистовой; А180/63 – получистовой на органических связках.
После шлифования Rа ~0,02…0,08 мкм.
Финишная обработка АСМ7/5: nКР- 2400 об/мин – чистовая; nКР- 1400 об/мин - получистовая; nДЕТ- 155…750 об/мин.
Принудительная правка рабочей поверхности круга через 30000 пластин.
При силовом замыкании АСМ40/28 (28/20; 14/10); nКР=14000 об/мин, скорость съёма 50 (30; 10) мкм/мин – соответственно. Глубина нарушенного слоя 2 мкм (АСМ28/20), при плоском шлифовании 15…23 мкм.

Этот слой можно удалить травлением в растворах с преобладанием HNO3 над HF и др. компонентами, чтобы процесс травления был изотропным, который контролируется диффузионными явлениями на границе раздела Si – SiO2 – смесь травящая.
Кинематическое замыкание требует периодической или непрерывной по заданному закону подачи на врезание, т.е. врезание зёрен не совпадает со скоростью диспергирования материала.
 При периодической подаче инструмента происходит ударное внедрение зёрен алмаза в первый момент каждой подачи. Несмотря на это, шлифование по данному способу используют значительно чаще, поскольку можно легко регулировать толщину снимаемой стружки, т.е. легко обеспечить размерную точность обработки, а отсутствие давления на пластину при её «выхаживании» позволяет уменьшить прогиб и свести к минимуму нарушенный слой, формируемый при врезании.
Оптические режимы шлифования пластин торцом круга приведены в таблицах. 3.4а; 3.5; 3.6.
Таблица 3.4а
Материал	Требуемые параметры	Характеристика круга		Режим шлифования
	Шероховатость Ra, мкм	Марка и зернистость	Связка	nкруга, об/мин	nстола, об/мин	S-подача, мм/мин
Кремний	0,08..0,02	АСМ от 28/20 до 7/5	М04; М012	12000	6..8	0,005
Ситалл СТ32-1	0,08..0,04	АСМ 40/28..28/20	М08; М04	6000.. 9000	8..10	0,020
	0,05..0,025	АСМ 28/20..14/10	М012; М04	18000	6..8	0,005.. 0,01
Кварц	0,08..0,04	АСВ 63/50..40/28	М08; М012	18000	8	0,005.. 0,01
	0,05..0,025	АСМ 28/20..14/10	М08; М012	18000	6..8	0,005
Керамика ЦМ-332	0,08..0,16	АСВ, АСМ 28/20..7/5	М04; М08	18000	8	0,005.. 0,01

Одностороннюю шлифовку пластин можно вести связанным и свободным абразивом. В первом случае геометрическая точность обработки зависит от настройки оборудования, от жесткости и параллельности осей вращения шпинделей с инструментом и с заготовками. При наличии непараллельности, если оси вращения пересекаются, формируется отклонение от плоскостности в виде сферы (выпуклой или вогнутой в зависимости от направления угла наклона осей). Если оси не пересекаются, но находятся под углом, то отклонение от плоскостности имеет более высокий порядок (гипербола, тор и т.д.), т.е. поверхность приобретает нерегулярную форму (Рис.3.16, 3.16а).
Односторонняя шлифовка поверхностей пластин связанным абразивом обеспечивает формообразование поверхности с неплоскостностью до 3…5мкм с шероховатостью Rа~ 0,025мкм и непараллельностью сторон до 10мкм. Глубину нарушенного слоя не удаётся получить менее 3…5мкм при наличии на поверхности сетки рисок после связанного алмаза (“алмазный фон”) (Рис.3.17) .
После односторонней обработки свободным абразивом отклонение от плоскостности можно получить 1мкм и менее. Параметр шероховатости RZ≤ 0,15мкм и менее при параллельности сторон до 10…20мкм и нарушенном слое 3…5мкм и менее. Поверхность пластин после обработки свободным абразивом имеет однородную слегка матовую кратерообразную фактуру (Рис 3.18).
При обработке свободным абразивом (табл. 3.4) возможна одно- и двухсторонняя шлифовка. При односторонней обработке заготовки блокируют наклеиванием на оправку-стол. Инструмент-притир накладывают сверху, т.е. он базируется на обрабатываемой поверхности, подают суспензию или пасту из абразивных (алмазных) зёрен в виде прослойки между поверхностью заготовок и рабочей поверхностью притира и сообщают им относительное движение. Точность обработки определяется равномерностью распределения работы при взаимном износе материала заготовок и притира:
  (гипотеза Престона)
Принципиально все три параметра: давление, скорость и время дисперсирования – переменные величины, которые непрерывно изменяются. Для проведения практических расчётов режимов, обеспечивающих формообразование поверхностей с заданной точностью, принимают давление постоянным и ведут расчёт распределения работы с помощью скоростных коэффициентов (vi) - распределения скоростей по зонам обрабатываемой поверхности, и коэффициентов покрытия (Si ) - распределения времени работы диспергирования в кольцевых зонах. Съём материала в каждой кольцевой зоне пропорционален произведению скоростного коэффициента (vi) на коэффициент покрытия (Si) при неизменных прочих условиях. Такой подход позволил автоматизировать расчёт режимов доводки прецизионных поверхностей (оптические детали, детали точного приборостроения и др.).
Условие формирования плоской поверхности можно записать в виде: SiVi = const, если заготовка плоская.
При выполнении этого условия съём материала заготовки идёт во всех зонах одинаково, т.е. идёт эквидистантными слоями. Первоначальная сформированная на предшествующей операции поверхность не изменяет своей формы, изменяя своё положение относительно технологической базы при удалении верхнего слоя материала в результате абразивного износа.
Задачей управления процессом обработки является обеспечение высокой производительности при изготовлении деталей с требуемыми точностью и качеством.
Действие технологических факторов: распределение суспензии, тепловых градиентов, давления на элементарных площадках и др. принимают постоянными во времени и равномерно распределенными по взаимно притирающимся поверхностям. Для управления процессом необходимо подобрать геометрию инструмента и настройку станка так, чтобы обеспечить заданную точность обработки – т.е. определить форму и размер рабочей части притира и скорость движения заготовки и инструмента, чтобы кинематическая программа SiVi = f (r) отвечала расположению припуска на заготовке.
Значения SiVi для некоторых стандартных схем обработки сведены в справочные таблицы и могут быть использованы для расчёта кинематических параметров доводки и полирования.
Для обеспечения плоскопараллельности пластин шлифование второй стороны необходимо вести при блокировке партии пластин на клеящем составе с минимальной толщиной прослойки (пчелиный воск) или на вакуумных столах. Режимы обработки прежние.
Двухсторонняя полировка свободным абразивом (табл. 3.4, рис.3.19). В настоящее время в промышленности для шлифования пластин, где предъявляют высокие требования по непараллельности поверхностей, используют двухстороннюю шлифовку пластин в свободном состоянии. Заготовки свободно укладывают на нижний шлифовальник, смоченный суспензией в окнах сепаратора. Сверху на заготовки, смоченные суспензией, укладывают верхний шлифовальник. Шлифовальникам и сепаратору сообщают относительное движение (вращение) со скоростями, которые обеспечивают равномерный съём припуска с обеих сторон заготовок, т.е. обеспечивает формообразование плоских поверхностей с обеих сторон заготовок. Верхний шлифовальник свободно самоустанавливается по поверхностям заготовок, поэтому, если заготовки пластин имеют одинаковую толщину, станок и нижний притир горизонтальны, и износ идёт равномерно по всем поверхностям, то формируемые в результате этого процесса пластины будут иметь отклонение от параллельности не более 1..3 мкм. Для обеспечения наилучших условий для формирования плоскопараллельности в процессе обработки, пластины переукладывают в окнах сепаратора таким образом, чтобы наиболее толстые заготовки располагались диаметрально противоположно, или по вершинам треугольника, а между ними располагались бы менее толстые заготовки.
После определённого времени работы притиры принудительно правят, восстанавливая плоскостность рабочей поверхности до 1..3 мкм. Шлифовальные станки с автоматическим управлением фирмы Disco – DAG810; ВАП8540.
Процесс доводки свободным абразивом всегда сопровождается копированием на деталях отклонений формы рабочей поверхности притиров. Коэффициент взаимной корреляции формы между рабочей поверхностью притира и обрабатываемой поверхностью достигает 0,8..0,9.
Полирование поверхностей пластин.
Полирование является заключительной операцией механической обработки пластин из монокристаллов (Si, α-Al2O3 и др.), ситаллов, стекла и поликристаллических материалов. Основная цель полирования – обеспечить минимальную высоту микрорельефа и минимальный нарушенный слой на поверхности при обеспечении высокого качества и точности остальных параметров. Иными словами, полировка необходима для удаления структурно-дефектных слоёв, образовавшихся в результате резки, шлифования и доводки. Лабильные процессы абразивной обработки оставляют на поверхности пластин изменённый слой, который включает рельефный слой с толщиной до 6RZ, далее идёт напряжённо-деформированный слой и слой с повышенной плотностью дислокаций. Эти слои могут быть удалены частично или полностью, в зависимости от требований и/или функционального назначения пластины и деталей, которые будут из неё изготовлены. По этой причине процесс полировки разделяют на предварительную, финишную и суперфинишную. Затраты на полировку в 20 раз превышают затраты на шлифовку.
Эти операции различаются по характеру диспергирования (съёма) материала на механическое, химическое, химико-механическое (ХМП) и химико-динамическое (ХДП) полирование.
Механическое полирование (предварительная полировка) выполняется абразивными или алмазными пастами и суспензиями (в некоторых случаях связанными зёрнами алмазных микропорошков в податливых резиноидных связках) на основе алмазных микро- и субмикропорошков с величиной зерна от 3 мкм до 0,1 мкм. В результате этого высокопроизводительного процесса полировки с поверхности пластин удаляется основная часть припуска, в которую входят микронеровности после шлифования и максимальная по величине часть нарушенного слоя. После полировки на поверхности остаётся микрорельефный слой с высотой микронеровностей от 0,05 до 0,1мкм и нарушенный слой с максимальной глубиной до 3 мкм (Рис.3.20).
Финишную и суперфинишную полировку ведут с применением суспензий и более мягких абразивных материалов - микропорошков (SiO2, ZrO2; полирит; барнесайт; Fe2O3 и др.).
 Процесс диспергирования материала становится более сложным из-за химического взаимодействия компонентов, участвующих в процессе, и тепловых явлений, им сопутствующих. В результате полирования этими суспензиями на поверхности формируется микрорельеф с высотой микронеровностей 0,02..0,05 мкм, под которым остаётся нарушенный слой глубиной до 1 мкм.
Химико-механическое полирование даёт возможность ещё уменьшить толщину нарушенного слоя (в некоторых случаях практически полностью убрать нарушенный слой без ухудшения других параметров).
По конструкции используемого оборудования и методу удаления припуска полирование можно разделить на одностороннее и двухстороннее. Схемы этих процессов представлены в табл. 3.7.
В любом случае процесс осуществляется с помощью полировальника, который состоит из основания - планшайбы с геометрически правильной плоской рабочей поверхностью (отклонение от плоскостности ΔF = (1..3) мкм), на которую наклеен или закреплён иным способом (с помощью бандажного кольца или силами термонапряжений – а.с.1482037), рабочий податливый слой – полировальник из тканных или нетканых материалов: сукна, кожи, замши, фетра, капрона, полевела, болоньи и др. От податливости, ворсистости и других характеристик этих материалов, как и от характеристик абразивно-алмазной прослойки и проявления технологической наследственности зависят точность и качество обработанных полированием поверхностей пластин.
Механическая полировка пластин – происходит в основном за счёт микрорезания, пластических деформаций и сглаживаний микронеровностей (микрорельефа) свободными алмазными зёрнами паст, суспензий, которые временно закрепляются в материале полировальника или алмазными зёрнами, закреплёнными в податливых резиноидных связках. Зёрна микропорошков в относительном движении срезают микростружку и оставляют на обрабатываемой поверхности пластин микрориски (микроцарапины), глубина и ширина которых не превышает 1/3 от d. В результате такого процесса на поверхности формируется сетка микрорисок – так называемый «алмазный фон», который можно наблюдать при освещении поверхности наклонным пучком света («косой свет»).
Одностороннюю механическую полировку Si, SiO2, ситаллов и керамики выполняют на станках типа ПД-200, В1М3105, ЖК14-09, Lappmaster, Disco и др., которые отличаются кинематикой приводов движения заготовки, устройствами нагружения, подачи абразивных материалов и автоматикой управления процессом полирования. Для двухсторонней полировки применяют станки типа СДП- 100 с жёстким приводом движения пластин и эксцентриковые станки типа КЗА914, а также специализированное оборудование (наладка для двухсторонней полировки на станок ПД-500).
В процессе односторонней полировки на пластине формируются поверхности с разным уровнем напряжений (шлифованная и полированная), что приводит к появлению эффекта Тваймана. В результате действия напряжений пластина прогибается в сторону полированной поверхности (эффект становится особенно ощутим при толщине пластин от 0,8 мм и при увеличении их диаметра до 100..250 мм и более).
Тангенциальные силы в процессе полировки в 2,5..3 раза больше, чем при шлифовании, поэтому во избежание срыва наклеенных на оправку заготовок необходимо применять специальные меры (более прочные и стойкие клеевые составы, предусматривать стабилизацию температуры с охлаждением зоны обработки). В конструкции станков В1М3, СДП предусмотрены системы водяного охлаждения полировальника (Рис. 3.15в).
Скорость сполирования материала в процессе механической полировки пластин постепенно уменьшается и стабилизируется на некотором уровне после удаления нарушенного и рельефного слоёв. Микрорельеф на поверхности становится стабильным, сглаженным; нарушенный слой минимизируется до величины, характерной для процесса (Рис.3.20).
Рабочий слой из тканых и нетканых материалов на поверхность планшайбы полировальника наклеивают с помощью водо- щёлочных клеевых составов или натягивают механически с помощью бандажей-пялец. После этого рабочую поверхность располировывают с пастой или суспензией, которая будет использована при обработке пластин. Чтобы избежать циклических ударных нагрузок, необходимо при установке полировальников обеспечить радиальное биение не более 0,05 мм.
Перед началом работы на очищенную поверхность полировальника наносят рабочую навеску алмазной пасты (или дозу суспензии для полировальника с диаметром 380 мм – АСМ3/2 – 4..4,5 г; АСМ1/0 – 2..2,5 г) и растирают её стеклянными дисками, чтобы вся поверхность покрылась равномерным слоем пасты, и утопились в полировальник или «ушли» из рабочей зоны алмазные зёрна предельной фракции, которые могут оставлять глубокие царапины на поверхности пластин.
Суспензии из алмазных порошков готовят на основе часового или приборного масла с добавлением этилового спирта и подают (наносят) капельным способом или с помощью дозаторов.
Сепараторы, которые используют при двухсторонней полировке, предварительно подшлифовывают алмазными пастами (АСМ3/2, АСМ2/1), чтобы убрать заусенцы и уменьшить толщину их примерно на 100 мкм по отношению к толщине обрабатываемых пластин.
Режим полирования пластин из Si: удельное давление – (0,2..4,0)·104 Па до 40 кПа, частота вращения полировальника – 30..40 об/мин (при использовании алмазных паст частота вращения полировальника – 70..100 об/мин).
Длительность процесса – до 1,5..2 часов (удаляют до 25 мкм Si? при механическом полировании стекла удаляют слой до 25 мкм за 30…60 мин машинного времени). На пластинах из стекла припуск обычно до 19..21 мкм, т.к. соотношение между высотой микрорельефа и глубиной трещиноватого слоя практически у всех стёкол одинаково и равно около 4. На полировку уходит примерно в 20 раз больше времени, чем на шлифование. Режимы полирования могут быть аналогичными вышеприведённым для кремния. Однако следует иметь в виду, что наилучшее качество поверхности у деталей из стекла может быть достигнуто при полировании на смоляном полировальнике. Работа на смоляном полировальнике из-за лабильности его формы в процессе полировки и сложности поддержания заданных величин её отклонения от плоскости может быть поручена только высококвалифицированному оператору и реализована при односторонней полировке. В рабочем помещении необходимы термостабилизация T=24±2ºC и обеспыливание.
Полирующие суспензии для стекла должны иметь слабокислую реакцию РН (5..8).
При не очень высоких требованиях к качеству полировку стекла можно выполнить с помощью пенополиуретановых наполненных полировальников (с ZeO2 или полиритом, скоростная полировка).
В процессах полировки стекла проявляется эффект Ребиндера, заключающийся в охрупчивании или пластификации поверхностного слоя материала в присутствии ПАВ в составе суспензий и паст. В процессе полировки на поверхности стекла образуется коллоидная плёнка, а на монокристаллах окисные плёнки и промежуточные слои, в результате химического взаимодействия жидкости и материала пластины. Эти плёнки (слои) могут быть удалены при полировке механически без нарушения основного материала.
Полировальные станки с автоматическим управлением фирмы Disco DAP810; DFP8140.
После механического полирования на поверхности пластины из Si остаются: сглаженный рельефный слой (Rz), трещиноватый аморфный слой (2..3)Rz; слой с упругими напряжениями (1,5..2)Rz и слой с повышенной плотностью дислокаций. Эти слои должны быть удалены на последующих операциях химического, химико-механического и химико-динамического полирования.
Химическое полирование выполняют погружением пластин Si, SiO2 в ванну с полирующим травителем. Для облегчения более равномерного съёма (стравливания-растворения) материала организуют омывание поверхностей ламинарными потоками травителя (например, посредством вращения кассеты с заготовками в ванне с травителем). Пластины Si травят преимущественно в смесях HNO3 – HF – H2COOH с различным процентным содержанием компонентов. Равномерное стравливание Si можно организовать и в щёлочном травителе KOH (NaOH)+H2O при T=90ºC для пластины (100). Скорость травления около 25 мкм/мин.
 Стекло травят в смесях HF – глицерин – спирт (этиловый) и др. В смеси (растворы) могут добавляться вещества, стабилизирующие или ускоряющие травление. Кроме жидкостей для химической полировки могут быть использованы пары и газообразные травители из смеси активных газов и транспортных газов, способных поглощать и уносить продукты реакций.
Химико-механическое полирование происходит в результате совместного химического и механического воздействия на обрабатываемую поверхность пластины субмикронных абразивных зёрен (SiO2, аэросил, элпаз, силикозоль, ZrO2), щелочных компонентов (КОН, NaOH), этилендиамина и материала полировальника.
 В результате химического взаимодействия поверхностный слой окисляется и частично растворяется, на поверхности пластины формируется разрыхлённый слой, в это же время абразивные зёрна и полировальник механически удаляют продукты реакции и микрообъёмы поверхностного слоя пластины. В результате такого процесса при ХМП обеспечивается более высокое качество обработки и существенно уменьшается глубина нарушенного слоя.
Суспензию для ХМП готовят на основе субмикропорошков SiO2 (аэросил, элпаз, …) с коллоидными размерами зёрен (0,04..0,15 мкм) сферической формы. В состав суспензии входят аэросил-деионизированная вода – этилендиамин – перекись водорода. Суспензия должна иметь щелочную реакцию РН > 7 (9..13,5). Для оценки качества суспензии проводят пробную полировку на станках при частоте вращения полировальника 60..80 об/мин и Р = (0,4..1,0)104 Па до 10 кПа. Съём в этом процессе около 1,5 мкм/час.
Начинают процесс полирования при минимальном давлении и минимальной скорости, чтобы удалить менее прочные вершины микронеровностей. По истечении некоторого времени полировки давление и скорость доводят до номинальных величин. Заканчивают процесс полировки при уменьшенном давлении и без подачи суспензии в течении (1..1,5) минут и на последних 20..30 секунд подают в рабочую зону, деионизированную с глицерином.
На качество поверхности большое влияние оказывает температура рабочей зоны. Наилучшие результаты получены при рабочей температуре 30..40°С. Снижение температуры уменьшает производительность, снижает скорость химических реакций на поверхности, снижает эффективность полировки и приводит к образованию микроцарапин на поверхности пластин. Увеличение температуры свыше 40°С приводит к локальному растравливанию поверхности, выпадению вторичной фазы и другим дефектам, ухудшающим качество пластин. ХМП при давлениях на пластины (0,6..1,5)104 Па называют финишным, а при давлениях (0,2..0,4)104 Па и менее – суперфинишным.
Суперфинишным полированием удаляют с поверхности пластин тонкий приповерхностный слой, появившийся в результате финишного полирования. Перед суперфинишным полированием пластины должны быть тщательно промыты в деионезированной воде.
Станки для финишной и суперфинишной полировки пластин должны обеспечивать равномерное вращение полировальника с заданной скорость без биений, а также регулируемый с высокой точностью плавный прижим головок с планшайбами, на которые наклеены пластины. Полировальники с наклеенным рабочим слоем обычно имеют диаметр от 800 до 1600 мм в зависимости от типа станка. В теле планшайбы полировальника имеется система каналов для равномерного его охлаждения проточной водой. На верхнем полировальнике для двухсторонней полировки должны быть выполнены сквозные отверстия (и через рабочий слой) для подачи суспензии. Смену рабочего слоя полировальников осуществляют принудительно по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, т.е.рабочий день начинают на свежем рабочем слое (в случае поломки пластины или нескольких пластин в процессе полировки смена рабочего слоя обязательна). При перенаклейке рабочего слоя, после удаления старого и зачистки, поверхность планшайбы восстанавливают, обеспечивая отклонение от плоскостности не более 1..3 мкм.
В результате ХМП глубина нарушенного слоя может быть уменьшена до 0,1..0,3 мкм при высоте рельефного слоя Rz = 0,002..0,004 мм. Точность обработки пластин по толщине не хуже 0,004 мм. Скорость съёма (сполировывания) 0,4..10 мкм/час.
Для повышения качества полированных поверхностей используют суспензии на основе силиказолей, алюминесиликазолей и др. Производительность процесса при этом существенно уменьшается (нанопроцессы).
Изменение качества поверхности лейкосапфира при механической и химико-механической полировке можно наблюдать на фотографиях (электронно-микроскопических), представленных на рис. 3.21.
Ионно-обменное полирование (наиболее известный способ химико-механической полировки) – процесс ХМП с преобладанием химического воздействия. Процесс заключается в полировке Si ионами меди, без абразивных частиц. Для реализации процесса используют суспензию (раствор), содержащий Cu(NO3)2 или CuSO4, HNO3 и NH4F. В присутствии кремния в растворе идёт реакция замещения Cu++, при которой восстанавливается чистая медь на поверхности пластины, а кремний окисляется до Si4+ и переходит в состав растворимых соединений. Медь, осевшую на поверхности пластины в виде тонкого слоя, механически удаляет полировальник. После этого кремний вновь готов к окислению, и на поверхности пластины снова образуется плёнка меди, которую удаляет полировальник, и т.д. Цикл повторяется до окончания работы (удаления необходимой толщины материала, которую обеспечивает назначенная длительность операции). Наилучшее качество обработки получается при использовании суспензии с РН ≈ 7.
Режим обработки: частота вращения полировальника с рабочим слоем из кожи или замши – 200 об/мин; удельное давление – (0,8..1,0)104 Па. Скорость съёма с Cu(NO3)2 в составе суспензии – 100..120 мкм/час; с CuSO4 – 60..70 мкм/час.
Из-за загрязнения монокристаллов Si металлическими плёнками и ионами меди этот способ полировки не получил широкого распространения, несмотря на высокую производительность.
Гидродинамическое полирование основано на обеспечении и поддержании зазора между полировальником (инструментом) и заготовкой аналогично гидродинамическим опорам и гидродинамической смазке, но с применением гетерогенной среды – относительно вязких мелкодисперсных суспензий с высокой однородностью по объёму. Полировальник имеет на рабочей поверхности скосы-карманы, которые обеспечивают течение суспензии и стабилизацию величины зазора, т.е. обработку поверхности пластины уплотнённым потоком суспензии при вращении полировальника с определенной скоростью.
Применение при гидродинамическом полировании вязких мелкодисперсных суспензий с высокой однородностью по объёму позволяет использовать положения и выводы теории Рейнольдса для гидродинамической смазки. Из этой теории следует, что давление между поверхностями заготовки (Si-пластинами) и полировальника больше, чем давление в окружающей среде, т.е. слой суспензии обладает несущей способностью. Это положение реализуется, если:
- суспензия имеет необходимую вязкость;
- пластины перемещаются относительно инструмента;
- зазор между поверхностями пластин и инструмента клиновидный, т.е
- фрикционное течение суспензии в зазоре имеет конфузорный характер.
Несущая способность – W* (избыточное давление в рабочем зазоре - h) для пластины единичной ширины в безразмерных единицах имеет вид:

        size 12{W rSup {"*"} = { {1} over {k} } \( { {"ln" \( 1+k \) } over {k} } - { {2} over {2+k} } \) } {}
где k – относительный коэффициент скоса элемента инструмента (разновысотность зазора) (Рис.3.22).

        size 12{k= { {h rSub { size 8{1} } - h rSub { size 8{0} } } over {h rSub { size 8{0} } } } } {}
где h1 – величина зазора на входе скоса; h0 – величина зазора на выходе скоса.
При частоте вращения полировальника до 120 об/мин, при внешней нагрузке до 2,2 Н до 32 Н и вязкости суспензии на основе порошка SiO2 («Элпаз-К») от 0,2 до 0,007 Па·с обеспечивается зазор между полировальником и пластиной 5..140 мкм.
После полировки этим способом на поверхности пластин Si нарушенный слой не обнаруживается даже с помощью электронограмм, а плотность скрытых дефектов приближается к исходной для материала пластин. Метод полировки находится в стадии освоения. На рис. 3.22 и 3.22а показаны общий вид рабочей головки станка и схема рабочей зоны.
Оборудование для реализации процессов полировки механической, ХМП и гидродинамической практически одинаковое и может быть представлено для односторонней полировки станком Ю1М3105 с планшайбой 1260 мм для обработки пластин до 150 мм. Станок оснащён микропроцессорным устройством управления, которое позволяет регулировать режим полировки. В различных модификациях станков несущая конструкция выполнена консольно (рис. 3.23) или портально; последняя обладает большей жёсткостью и устойчивостью, но несколько затрудняет обслуживание станка. Для двухсторонней полировки наиболее характерно использование станков СДП-100 и «Spid-Fam» (диаметром до 4м).
На схеме на рис. 3.23а представлена укрупнённая схема финишной обработки пластин из кремния.
Химико-динамическое полирование (ХДП), рис. 3.24 – основано на процессах окисления поверхности Si пластины и растворении образовавшихся оксидов рабочим раствором, омывающим поверхность. Поэтому травильные растворы, используемые в процессе, содержат травитель (окислитель), комплексообразователь, растворитель, ускоритель или замедлитель реакций окисления кремния и растворения оксида и специальные добавки (по необходимости). Оптимальный состав и концентрацию компонентов рабочего раствора подбирают опытным путём. В процессе полирующего травления удаляются рельефный и нарушенный слои с поверхности пластины. Недостатком этого процесса является «завал» края пластины и возможность загрязнения поверхности кремния ионами щелочных металлов из компонентов (KOH, NaOH) рабочего раствора, а также необходимость утилизации кислот (HF, HNO3, CH2COOH и др.), если для полировки используют эти кислоты.
Обычно в рабочем растворе окислителем является HNO3, комплексообразователем – HF (переводит SiO2 в тетрафторид – SiF4), уксусная кислота является разбавителем и ингибиторов (замедляет реакцию).
Для обеспечения подвода свежего рабочего раствора к поверхности пластины (чтобы устранить влияние переходного слоя) и отвода образовавшихся в результате реакций продуктов, поверхность омывают раствором. Для этого пластину помещают во вращающийся стакан установки (рис. 3.24), которому сообщают равномерное вращение вокруг собственной оси со скоростью, обеспечивающей омывание пластины ламинарным потоком раствора.
Важным технологическим показателем показателен всех полирующих суспензий является их способность сохранять свои свойства, особенно способность удерживать во взвешенном состоянии самые крупные абразивные частицы в течение неограниченного времени. Жидкие компоненты суспензий должны хорошо смачивать отдельные зёрна и частицы, обволакивать их плёнкой, которая исключала бы их слипание в укрупненные конгломераты, способные производить царапины на поверхности пластин из Si, ситаллов, стекла.
Аналогичным требованиям должны отвечать и пасты.
Не менее важным для обеспечения качества поверхности является выбор рабочего покрытия полировальника, которое должно обеспечивать нивелирование крупных зёрен, временное закрепление зёрен, подвод суспензии и отвод продуктов полировки и формообразование плоской поверхности без завалов краёв.
Выбор материалов обычно производят по податливости в рабочем состоянии, т.е. при наличии прослойки из суспензии на поверхности. На рис. 3.25 показан стенд для измерения податливости рабочего слоя с помощью профилографа-профилометр. Ниже показана рабочая зона стенда.
Податливые полировальники (ворсовые полировальные материалы) обеспечивают более качественную поверхность, без рисок, с меньшим нарушенным слоем, но при полировке заваливают край пластины на большей части длины радиуса (до 10..15 мм). Чтобы уменьшить размер завала на краях пластин, сначала обработку ведут на более жестких нетканых полировальниках из линолеума, капронового сита, болоньи и др., а окончательную полировку выполняют на мягкой ворсовой ткани (полирит др.) (Рис.3.26).
Материалы рабочего слоя полировальников способны нивелировать уровень зерен dз – 0,6…5 мкм.
Форма поверхности пластины после полировки зависит от податливости рабочего слоя полировальника, исходной погрешности и величины удаляемого припуска (от длительности полировки без правки рабочего слоя).
Обеспечить высокопроизводительное полирование с минимальным нарушенным слоем на поверхности пластин из кремния, монокристаллов, ситаллов, стекла и керамики можно только при использовании технологической диагностики процесса ХМП. Один из наиболее перспективных методов диагностики и управления процессом финишной обработки (мониторинг) является регистрация и анализ сигналов акустической эмиссии (АЭ).
Процесс полировки (износа) любого материала сопровождается трением и износом взаимодействующих поверхностей пластины и полировальника через абразивную прослойку, химическими реакциями на обрабатываемой поверхности (окисление, растворение), которые приводят к упругим и пластическим деформациям поверхностного слоя, релаксации напряжений, образованию и отрыву оксидных плёнок. Все эти явления сопровождаются изменениям энергетического состояния обрабатываемой поверхности пластины, которое в свою очередь сопровождается появлением в материале волн упругих напряжений и излучением энергии в виде акустической эмиссии.
Напряжения в плёнке SiO2 и монолите Si могут отличаться на несколько порядков, что при разрыве и отрыве плёнок в процессе полирования будет приводить к релаксации напряжений в поверхностных слоях обрабатываемой пластины и появлению упругих волн.
При удалении нарушенных слоёв в процессе ХМП происходит изменение состояния поверхности, сопряжённое с изменением соотношения напряжений в пластине Si и в поверхностном слое, что стимулирует физические процессы, приводящие к появлению упругих волн и волн акустической эмиссии. Упругие волны возникают от знакопеременных механических напряжений при трении, износе, отрыве плёнок SiO2, деформации поверхностного слоя и его окислении, движении дислокаций, образовании микротрещин, преобразовании пассивных плёнок и др.
При достижении параметрами поверхностного слоя обрабатываемых пластин установившегося уровня, прекращается изменение некоторых характеристик АЭ, что может быть использовано для принятия решения об окончании процесса полировки. На рис. 3.18 представлена схема стенда для диагностики.
Основные параметры сигналов АЭ регистрируемые при диагностике процесса ХМП:
- Суммарный счёт АЭ - N – число импульсов, превышающих уровень дискриминации за период наблюдения;
- Скорость счёта АЭ – N* – отношение суммарного счёта АЭ ко времени наблюдения (имп/сек);
- Энергия АЭ – Е – энергия, выделяемая источником АЭ и переносимая упругими волнами;
- Амплитудное распределение АЭ - АР – распределение амплитуд импульсов АЭ;
- Частотный спектр сигналов АЭ.
Регистрация и анализ сигналов АЭ позволяет вести мониторинг процесса ХМП, активный контроль и технологическую диагностику основных показателей, таких как:
- Состояние поверхностного слоя обрабатываемых изделий – рис. 3.28, 3.29, 3.30 (Ra = f (N*), h = f(N*; t), N* =f(V,P)).
- Износ полировальника (инструмента) и заготовки.
- Изменение условий и режимов обработки.
При сполировании поверхностного слоя с пластин Si после алмазной обработки (резки и шлифования) скорость счёта АЭ (N*) уменьшается на 75% от исходной к моменту стабилизации характеристик поверхности.
Увеличение давления на пластины от 10 до 60 кПа приводит к росту скорости счёта АЭ (N*) на 40%.
Увеличение скорости движения пластин по полировальнику от 0,5 до 1,2 м/с приводит к увеличению скорости счёта АЭ (N*) на 33%. Эти данные говорят о высокой чувствительности метода к изменению технологических условий и режимов полировки.
Наличие системы, анализирующей сигналы АЭ, позволяет посторить систему управления процессом ХМП пластин, обеспечивающую высокую производительность за счёт реализации процесса на наиболее рациональных режимах. Улучшить качество полировки и увеличить выход годных изделий можно при одновременном уменьшении расхода основных и вспомогательных материалов. Уменьшить риск и потери от нештатных и аварийных ситуаций.
На рис. 3.31 приведена блок-схема одного из КТР устройства для диагностики одностороннего процесса ХМП кремниевых пластин. Особенностью схемы является использование субблока прямого и обратного счёта, который позволяет сравнивать количество накопленных импульсов АЭ в соседних отсчётах (временных интервалах), и при заданном количестве повторных совпадений счёта выдавать через субблок сравнения сигнал на остановку процесса полирования. Такой режим управления процессом ХМП позволяет гарантировать качество полировки.
В случае поломки пластины или другой аварийной ситуации уровень сигнала на выходе ПУ и входе полосового фильтра (10) существенно выше уровня АЭ в нормальном процессе и дополнительный дискриминатор (12) вырабатывает сигнал на блок останова (5), осуществляется аварийное прекращение процесса. Промышленный образец рис. 3.34.
В некоторых случаях для снятия напряжений после шлифования и полировки предусматривают ТЦО (стабилизацию). 3 цикла – минимум.
Контроль качества и точности пластин
После финишной полировки проверяют поверхность пластин и их толщину сначала в наклеенном состоянии (блоке), если полировка односторонняя. Пластины осматривают визуально в косом свете на предмет обнаружения царапин, рисок, выколов, растравленных областей, выпадения вторичной фазы и др. В наклеенном состоянии контролируют толщину и плоскостность. После этого одну из пластин отклеивают и контролируют геометрические параметры в свободном состоянии и остаточный нарушенный слой. Глубину нарушенного слоя определяют с помощью микроскопа после селективного травления. В качестве травителя используют состав, содержащий: раствор хромового ангидрида и HF для Si (111), для кремния с ориентацией (100) - бихроматный травитель (K2Cr2O7 – 22г + H2O – 500 мл+HF – 1000мл).
 В некоторых случаях для исследования состояния поверхностного слоя полированных пластин (Si, SiO2, α-Al2O3 и др.) применяют более сложные методы, такие как: эллипсометрия, электронография, рентгеноструктурный анализ, экзоэлектронная эмиссия, фототепловые методы анализа, нарушенное полное внутреннее отражение и др. (высокоразрешающие методы с разрешением до 0,01 мкм). Перечисленные методы контроля относятся к неразрушающим методам.
Иногда используют также и разрушающие методы контроля поверхностного слоя, такие как: послойное сполировывание или стравливание, косой или сферический шлиф, измерение микротвёрдости, калиброванную деформацию изгиба до разрушения и др.
Если качество поверхности пластин при контроле с помощью микроскопов (МБС, МИМ и др.) при увеличениях до 1000-х соответствует требованиям, а нарушенный слой минимальный или отсутствует, все пластины отклеивают от блока, промывают и контролируют их поверхность и геометрическую форму (плоскостность, клиновидность, прогиб). Обычно для этих целей используют бесконтактные средства и плоскопараллельную вакуумную плиту для закрепления пластин при контроле. Могут быть использованы емкостные, интерференционные методы, лазерное сканирование.
При интерферометрическом контроле отражённый от поверхности пластины волновой фронт сравнивают с эталонным плоским волновым фронтом, который создаёт референтное зеркало, и на экране наблюдают интерференционную картину. По характеру и числу полос на картине судят о форме поверхности, величине и характере отклонений, а также определяют максимальную величину отклонения от плоскостности.
При лазерном сканировании, кроме максимальной величины и качественной картины, можно получить топограмму поверхности, сведения о локальных отклонениях формы поверхности на площади, охватываемой лучом вдоль трассы его перемещения. Установка для такого контроля автоматизирована (имеет загрузчик и транспортер, а также выходное цифропечатающее устройство, позволяющее представить результаты контроля поверхности в виде топограммы с конкретным числом контрольных точек на поле пластины) и может быть состыковано с ЭВМ.
После контроля поверхности пластин защищают лаковыми плёнками.
Все работы по полировке, контролю и очистке пластин Si, SiO2, ситаллов и др. материалов должны выполняться в отдельных помещениях с обеспечением технологической гигиены и микроклимата на уровне I-II класса (не более 4 частиц с размером не менее 0,5 мкм в м3) по ОСТ 4.091.172-81 и ГОСТ 12.1.005-76 с обеспыливанием и стабилизацией температуры, а также скорости и направления воздушных потоков (Рис.3.36) или микробоксах (Рис.3.35).