Модификация поверхности
1. Диффузия термическая, лазерная. Парфенов, Иванов, Цай (227…)
2. Легирование методом ионного внедрения. Рогов(2..3),Сейзел (232)
3. Термомиграция – МСТ
4. Термоотжиг
5. Эпитаксия. Парфенов, Пирел, Иванов, Борисенко(133)
6. Формирование диэлектрических слоев на Si, Si02,Si3N4. Кац(174), Адамо(125),Парфенов (69..), Иванов (178)
7. Металлизация поверхности пластин. ЛЭИ (2..3, 5-8), Иванов (184..)(54..)
8. Накладные маски и шаблоны для напыления
9. Испарители, распределение осаждаемого материала, управление потоком.
10. Дефекты, технологическая наследственность.
Модификация поверхности материалов,используемых для изготовления ММГ и ММА.
Модификация (франц., латин) – видоизменение, преобразование чего-либо, характеризующееся появлением новых свойств, новой структуры (полиморфные, аллотропные изменения, например, уголь-графит-алмаз). В ММГ и ММА и других приборах МЭМС широко применяют тензопреобразователи в качестве первичных датчиков давления, микроперемещений и т.д.
Мост сопротивления в таких конструкциях (рис. 5.1.) может быть выполнен с помощью процессов диффузии, имплантации или эпитаксии непосредственно в теле конструкционных элементов, что позволяет увеличить надежность и одновременно уменьшить габариты устройства и трудоемкость его изготовления.
Диффузионные или имплантированные тензорезисторы представляют собой узкие полоски в теле кремниевого элемента, в которые внедрены примеси с (n-) или (p+) типом проводимости. Примеси внедряют в тело Si-мембраны или другого элемента через окна в маске (защитном слое), сформированной методами фотолитографии в слое SiO2 или Si3N4, который предварительно выращивают на поверхности Si полуфабриката детали.
Тензорезисторы также могут быть сформированы в эпитаксиальном слое, который выращен на поверхности пластины-заготовки( например, маятника акселерометра).
Лучшие результаты при формировании элементов МСТ получены в системах КНИ (эпитаксиальный слой слой Si на слое SiO2, который формируют окислением подложки Si- h=380 мкм.)
(Ионная имплантация Ti в Si с использованием высоковольтного импульсного источника и лазерной плазмы (импульс ОКГ – δ=10-9 с, задержанный на~ 1,5 мкс, U=50 кВ..20кВ, что позволяет получить энерги. ~ 20..100кЭв). Профиль имплантированных ионов Ti на глубине 50 нм можно реализовать при энергии ОКГ ~5..10Дж/c2, τ=0,5 мкс. Доза ионной имплантации ~1015 см-2.)
Например, хромистая сталь марки Х12М после лазерно-акустической обработки имеет повышенную твердость поверхности, в результате образования большого количества дислокационных микрообъемов и диспергирования игольчатых структурных составляющих, которые возникают в результате лазерной закалки. Структуры деформируются и распределяются более равномерно по объему. Прочность и пластические свойства поверхностного слоя улучшаются.
Для повышения прочности и износостойкости пленочных просветляющих покрытий на эти пленки покрытий осаждают нанотрубки углерода. Этим достигается повышенная абразивная стойкость. Увеличение стойкости ~ в 10 раз.
При изготовлении гребневых электродвигателей в эпитаксиальном слое через контактную маску из Si02 или Si3N4 формируют рабочий элемент с толщиной 3..5 мкм.
В электромагнитных преобразователях (переключателях) подвижная (исполнительный элемент) балка формируется в эпитаксиальном слое Si. Затем на поверхность наносят слой пермаллоя, после чего удаляют жертвенный слой SiO2 из-под балки селективным травлением.

В процессе изготовления микрогироскопа в подвижную пластину Si, через маску диффузией или имплантацией внедряют ионы B+, обеспечивая требуемую проводимость(p+) в Si. После этого реактивным ионным травлением селективно удаляют жертвенный Si (без B+) при этом формируются элементы гребня с прямыми стенками и необходимой конфигурацией (рис. 5.2, 5.3)
После изготовления детали ММГ и ММА при сборке соединяют в единую конструкцию анодной сваркой или электроадгезионным склеиванием (сращиванием).
Модификация поверхности Si-пластин.

Эпитаксия- процесс ориентированного роста монокристалла при осаждении атомарного Si на монокристаллическую подложку. Один из способов создания структур с заданными электрическими и физическими параметрами. Эпитаксиальный метод наращивания Si широко используют в микроэлектронике и в производстве микроэлектромеханических приборов МСТ. Слово «эпитаксия» имеет греческие корни, состоит из: «эпи»- предлог «на/над», «таксис»- упорядочивание. Эпитаксия позволяет получить слои Si c заданными электрофизическими характеристиками в толщинах до сотен мкм, которые позволяют улучшить свойства приборов, элементов, уйти от длительных процессов термодиффузии, получать высокоточные элементы, упростить технологию формирования изоляции элементов в структуре приборов(между чипами), упростить формообразование сложных пространственных структур приборов МСТ.
Процесс идет при высокой температуре в газозаполненном или вакуумируемом объеме и состоит в выращивании тонкой монокристаллической пленки на очищенной поверхности подложки, в качестве которой может быть использована пластина Si или пластина из другого монокристаллического материала (например, лейкосапфира α-Al2O3). Эпитаксия может быть осуществлена из различных источников: твердых, жидких и газовых. Газовые источники наиболее технологичны. Газовая эпитаксия (ГФЭ) широко используется в серийном производстве кремниевых структур как более простой метод. Перед эпитаксией осуществляется 100% контроль чистоты поверхностей Si-пластин и качества поверхностного слоя на наличие пятен, потоков и адсорбированных загрязнений. Анализ выполняют в темном поле при изменении угла наклона светового потока. Допустимо не более 2х светящихся точек на диаметре Ø40.
При эпитаксии различают 2 этапа:
1. Возникновение и рост ориентированных кристаллических зародышей на монокристаллической подложке. На этом этапе пленка имеет вид совокупности отдельных зерен-островков ( постепенно переходит в )
2. Срастание отдельных островков в сплошной слой и сопровождающие процессы рекристаллизации. При срастании зерен и островков возникают искажения и дефекты решетки монокристалла в пленке. (Дислокации, нарушение монокристалличности, двойникование и тд)
При высоких температурах подложки мелкие зерна-зародыши обладают значительной подвижностью, они мигрируют по поверхности подложки. В процессе миграции происходит переориентация зерен при слиянии и поглощении мелких зерен бОльшими, ориентированными по поверхности подложки зернами. Монокристаллическая пленка образуется только, если температура подложки выше критической. Эта температура (Ткр) зависит от скорости осаждения частиц и степени загрязнения поверхности подложки. Образование новых зародышей и дальнейший рост кристалла идет на поверхности первого слоя, т.е. продолжается строительство решетки монокристалла вверх, процесс эпитаксии переходит в автоэпитаксию. Условия роста монокристалла при этом будут зависеть от состояния пленки. Если материал подложки отличается от выращиваемой пленки, то процесс называется гетероэпитаксией. В этом случае процесс выращивания монокристаллической пленки возможен только при сходной кристаллической структуре подложки и пленки.
Материал подложки в процессе выращивания пленки- монокристалла играет роль затравочного кристалла, пленка становится его продолжением. Рост пленки идет при температуре ниже температуры плавления.
Кроме наиболее широко используемых методов эпитаксии из газовой и паровой фаз, существует процесс молекулярно-лучевой эпитакции, который основан на конденсации молекулярных пучков на подложке, размещенной в вакуумной камере.
Для практики важно, что в процессе эпитаксии(выращивании монокристалла) одновременно с атомами Si могут участвовать и атомы легирующей примеси, если подложка изготовлена из легированного материала (идет автолегирование). Т.е. может быть получена структура, в которой имеется тонкий эпитаксиальный слой (~2…10 мкм), имеющий заданные характеристики, и конструкционный слой- подложка толщиной ~500мкм. Эпитаксия дает возможность формировать слои в широком диапазоне геометрических размеров и удельных сопротивлений, не зависящих от пластины-подложки. Совершенство структуры эпитаксиального слоя определяется условиями выделения атомов Si и легирующей примеси для осаждения, а так же состоянием поверхности подложки.
При ГФЭ атомы Si и легирующей примеси выделяются на поверхности подложки в результате химических реакций из соединений, которые вводят в реактор в составе смеси газов. Необходимым условием правильного роста пленки является гетерогенный характер химических реакций, т.е. выделение атомов должно идти непосредственно на подложке, а не в объеме реактора (реакционной камеры). Компоненты газовой смеси должны обеспечивать также десорбцию побочных продуктов реакции с поверхности пластины и их удаление (вынос) из зоны реакции (зоны роста Si монокристалла).
Существенный вклад в образование дефектов пленки в процессе эпитаксиального выращивания вносит поверхность подложки. Все дефекты, имеющиеся на поверхности подложки, наследуются в пленке. Т.е. поверхность подложки должна иметь совершенную структуру, без выходов дислокаций, рисок, других механических повреждений, загрязнений различного вида. Все перечисленные недостатки становятся факторами, стимулирующими рост дислокаций и дефектов упаковки в эпитаксиальной пленке. Дислокации и дефекты способны развиваться по мере роста пленки и могут смыкаться друг с другом, образуя области с поликристаллической структурой. Поэтому для устранения причин появления дефектв перед началом процесса выращивания проводят газофазное травление поверхности Si подложки безводным HCl при Т=1200оС. HCl ввоят в газ-носитель Н2 в количестве, обеспечивающем его концентрацию (1…3)%. Скорость травления при этом составляет 0.1n мкм/мин (до 0.5 мкм/мин), толщины стравливаемого слоя Si- (0.1…5)мкм в зависимости от задачи (функции эпитаксиального слоя). В некоторых случаях вместо травления проводят отжиг пластин при Т=1200 оС в среде Н2 в течение 10мин.
Скорость роста монокристалла при газовой эпитаксии 0,1..0,2 мкм/мин при T>900 оС. Процесс идет с диффузионным контролем. Скорость роста линейно зависит от парциального давления кремнийсодержащего соединения в газе-носителе (H2).
Автолегирование происходит в результате попадания примесей из подложки, пьедестала и окружающей среды. Этот процесс коррелирует с длительностью основного легирования. (Чем дольше – тем больше)
Эпитаксия пленок Ir (иридия) на SrTiO3 и MgO (100) h=100..300 нм магнетронным распылением мишени в Ar при 850+30 оС (на подложке). Наносят на оксидные подложки для последующей эпитаксии алмазных пленок.
Основными условиями, обеспечивающими формирование совершенной структуры эпитаксиальной пленки (слоя) следует считать:
1. Гетерогенные химические реакции выделения атомов Si и легирующей примеси, исключающие образование агломератов из атомов газовой фазы в объеме реакционной камеры.
2. Наличие высокой температуры и ограниченной скорости осаждения атомов веществ (атомы должны иметь высокую подвижность, миграционную способность и способность к перестройке на подложке)
3. Отсутствие дефектов, механических повреждений и загрязнений на поверхности подложки.
Для выделения Si используют два типа реакций: восстановление (например, тетрахлорида SiCl4; тетраборида SiB4 и др. с помощью H2) и пиролитическое разложение (например, силана SiH4 при Т=1000 оС). Для легирования используют галогениды (BCl3, BBr3, диборан B2H6, фосфин PH3 и др.).
Соотношение компонентов в газовой смеси, подаваемой в реактор, должно обеспечивать заданный уровень легирования эпитаксиальной пленки и её рост. Силан (SiH4) используют, если необходимо уменьшить автолегирование бором и его диффузию из подложки с помощью снижения температуры роста. SiH4 при высоких температурах склонен к газофазному разложению вблизи подложки, т.е. при этих условиях могут выпадать частицы Si на поверхность, что будет приводить к ухудшению качества эпитаксиальных слоев. Кроме того, SiH4 быстро загрязняет стенки реактора, а при концентрации в рабочей смеси выше 2% самовоспламеняется. Тетрахлорид кремня (SiCl4) – наименее химически активен, поэтому наиболее широко используемый компонент. При комнатной температуре это жидкость. Ввод паров SiCl4 идет при высокой температуре (~1200 оС), при этом идет процесс эпитаксии.
В процессе эпитакции пиролизом физическим разложением реагента подложку нагревают до температуры, при которой газообразное рабочее соединение разлагается и его летучие компоненты осаждаются на подложке. (В этом случае, появляется опасность загрязнения эпитаксиальной пленки углеродом и др. компонентами среды.)
Для доставки рабочей газовой смеси от испарителя (барботера) и быстрого выноса продуктов от подложки используют поток инертного газа носителя, который не взаимодействует с Si и рабочей смесью(наиболее часто в качестве носителя используют Ar). Т.е. в рабочем объеме реактора имеем газотранспортную реакцию, управлять которой можно, создавая необходимые градиенты температуры в объеме реактора (четко выраженные температурное зоны). Скорость осаждения Si в газотранспортных реакциях до 25 мкм/мин, однако, при большой скорости осаждения свободные атомы не могут занять правильное положение в узлах решетки. В слое появляются поликристаллические участки, т.е. монокристалличность его будет нарушена.
Химическое осаждение из газовой фазы, в отличие от физического осаждения (пиролиза) связано с обратным травлением подложки агрессивными веществами газовой смеси. Для восстановления Si требуется хорошо очищенные водород. Выращивание монокристалла должно идти медленно, чтобы не образовывались дефекты в строящейся решетке. Течение газа в реакторе должно быть ламинарным (V~10*n см/с), чтобы около пьедестала с подложками и стенок реактора формировался пограничный слой с уменьшенной скоростью течения газа носителя (H2). При этих условиях через пограничный слой реагенты переносятся из газового потока к поверхности подложек, а продукты реакции диффундируют от поверхности подложки и удаляются (выносятся) газовым потоком при соответствующем подборе параметров режима (давление, Траб. V, %, hпогран.). Процесс эпитаксии идет с диффузионным контролем скорости реакции. Скорость роста пленки-монокристалла в таком процессе линейно зависит от парциального давления кремнийсодержащего компонента в газе-носителе.

Гетерогенную реакцию, протекающую на границе газообразной и твердой фаз можно условно представить в виде шести этапов:
1. Перенос веществ, участвующих в эпитаксии, к поверхности пластины.
2. Адсорбция поверхностью реагирующих веществ.
3. Реакция на поверхности пластины.
4. Десорбция побочных продуктов реакции.
5. Удаление побочных продуктов в основной поток газов (транспортирующий газ + компоненты рабочей смеси).
6. Занятие атомами узлов кристаллической решетки.

Эта схема эпитаксии реализуется в реакторах типа «открытая труба»- рис. 5.3. (а, б, е- ж). Реактор- кварцевая труба с диаметром, большим в 2… 2.5 раза диаметра подложки. Подложки внутри реактора устанавливают (размещают) на пьедестале (оправке), который изготавливают из графита и покрывают углеродом (С), карбидом кремния (SiC) или др. тугоплавкими соединениями во избежание загрязнения подложек и эпитаксиальных слоев.
В вертикальных реакторах, имеющих осевую симметрию (рис. 5.1. д, е) легче получить и поддерживать симметрию газового и температурного полей. Это позволяет улучшить воспроизводимость процесса.
В реакторах с пирамидальным держателем высокая температура, соответствующая процессу эпитаксии, создается на их поверхности с помощью индукционных нагревателей. Стенки реактора имеют более низкую температуру, что облегчает условия работы. Держатель-оправку изготавливают из графита, покрытого SiC толщиной 50…500 мкм. Для создания идентичных условий для всех пластин стенки держателя выполняют наклонными (под углом 5…7о). Держатель имеет возможность вращаться вокруг вертикальной оси внутри реактора.
В серийном производстве используют более простые горизонтальные реакторы типа «открытая труба». Например, установка УНЭС-2П-КА для наращивания эпитаксиального Si методом восстановления SiCl4 при T=1100…1300 оC. Загрузка установки 36 пластин диаметром 60 или 24 шт. диаметром 76. Стабилизация температуры в рабочей зоне ≠5 оС. Длина печи 3200 мм. Управление процессом от ЭВМ в реакторной зоне печи длиной ~600 мм, стабилизация температуры ±0,2 оС. Эксплуатация установки требует строгого соблюдения правил безопасности в отношении взрывоопасных и ядовитых компонентов рабочих газов и продуктов реакций (выход газов в скруббер и последующая утилизация сжиганием).
В горизонтальном реакторе можно одновременно обрабатывать большое количество пластин, однако при этом возникают проблемы обеспечения однородности параметров эпитаксиального слоя вдоль подложки. Колпаковый реактор (рис. 5.3. в, г) обеспечивает высокую однородность эпитаксиального слоя, но конструктивно сложнее, что затрудняет его использование в практике серийного производства. Вертикальный реактор (цилиндрический) с радиационным нагревом пластин так же обеспечивает высокую однородность и качество эпитаксиальных слоев, но его нельзя длительное кремя эксплуатировать при T≥ 1200 оС.
Толщина выращенных в таких процессах пленок различна (обычно ≤10 мкм). В некоторых случаях толщину эпитаксиального слоя можно довести до сотен мкм. Воспроизводимость параметров слоев от процесса к процессу достигает ±5 % ; однородность толщины по пластине ± 5 %.

Рис. 5.1. Балочный акселерометр: а – принципиальная схема; б - конструкция.
1 - контактные площадка; 2 – р+ область; 3 - р- область; 4 - балка: 5- кремний: 6 - стеклянная крышка: 7 – воздушный зазор; 8- инерционная масса; 9 — токопроводящий клей.

Рис.а. Схема чувствительного элемента маятникового акселерометра

Pис. 5.2 . Конструктивная схема ММГ.
подложка, 2- слой оксида , 3- рамка , 4- торсионы /упругие перемычки/.

Рис.5.3. Общий вид чувствительного элемента микромеханического вибрационного гироскопа- акселерометра.
1 – плата; 2 – узлы электроники; 3 – плата-основание (стекло, ситал, сапфир, кремний, Al2O3- и т.п.); 4 – электроды ДУ и ДМ; 5 – инерционный элемент (ИЭ); 6 – отверстие на теле ИЭ; 7 - гребенчатые структуры; 8 – упругие перемычки; 9 – опоры; 10 - неподвижные электроды; 11, 12 – опоры системы возбуждения; 13..17 – контактные площадки; 18..22 – контактные дорожки.

Рис.5.3. Схемы различных реакторов эпитаксиальных установок.
а,б - горизонтальный реактор; в, г – колпаковый реактор; д, е, ж – вертикальный реактор.

Рис.5.4. а -три основных вида подложкодержателей; б – схематической изображение трех типов реакторов

Рис. 5.5. Устройства загрузки – выгрузки подложек в реакционную трубу: 1 – кварцевая труба; 2 – подложки; 3 – кварцевая лодочка; 4 – кварцевый стержень; 5 – ходовой винт.

Плотность дефектов в эпитаксиальных слоях выше, чем в подложке. Дефекты эпитаксиального слоя могут быть увязаны с дефектами и свойствами материала подложки (наличие дислокаций, очистка и др.).
Гетероэпитаксия- ориентированный рост вещества, отличающегося по химическому составу от вещества пластины-подложки. Если подложка изолятор, то целью гетероэпитаксии обычно является обеспечение изоляции (выделения) элементов структуры, формируемой в эпитаксиальном слое. Основными условиями успешности такого процесса (гетероэпитаксии) является близость параметров кристаллической решетки; согласование ТКЛР и отсутствие химического взаимодействия между материалами(например, кремний на сапфире- система КНС). Si (α=2,56),α-Al2O3 (α=6.03)
Ориентация плоскости подложки в процессе гетероэпитаксии не однозначно определяет плоскость ориентации эпитаксиального слоя из-за несоответствия типов или параметров решеток подложки и слоя. В начальной стадии роста слой Si всегда поликристаллический, но затем, вследствие анизотропии (скорости) роста Si, формируемый гетероэпитаксией, протекают конкурирующие процессы роста кристаллов различной ориентации и в зависимости от конкретных условий могут быть получены, например, на сапфире с ориентацией (10 12) пленки Si с ориентацией (100) и др.
Наиболее технологичный способ гетероэпитаксии- ГФЭ по способу «открытой трубы» при Т= 1000…1050 оС. Скорость роста при этом до 0.5 мкм/мин, толщина слоя ~1мкм. В процессе роста пленки происходит сильное автолегирование Si алюминием из сапфировой подложки. Слой имеет большой уровень дефектности (дислокации, дефекты упаковки и др.). Плотность дефектов обратно пропорциональна расстоянию в эпитаксиальном слое от поверхности сапфира. Дефекты возникают в основном из-за несоответствия параметров решеток α-Al2O3 и Si. Различие в ТКЛР (~ в 2 раза) становится причиной большого уровня напряжений в эпитаксиальном слое и ограничений по толщине выращиваемого слоя (Si (α=2,56), Al2O3 (α=6.03) ).
Возможно также выращивание Si на изоляторе (КНИ)- на слое SiO2; Si3N4 или на стекле (КУ). В этом случае слой аморфного или поликристаллического Si наносят на подложку, а затем осуществляют его перекристаллизацию, например, с помощью нагрева лазерным лучем. Лазерная кристаллизация позволяет получить слой, плотность дефектов в котором одинакова с автоэпитаксиальным слоем Si.
Процесс гетероэпитаксии наиболее широко используется при создании объемных структур при изготовлении элементов и изделий МСТ.
КНИ толщиной 6..13 мкм с контролем плотности дислокаций в эпитаксиальном слое, удельного поверхностного сопротивления, плотности дефектов в упаковке.
Контроль четкости рельефа при формировании ЭПИ-слоя на подложке, имеющей рельеф, ведут сравнением с эталоном. Контролируют целостность пластины, стрелу прогиба (ее величину), измеряют выборочно на 5% пластин от партии. Величина стрелы прогиба должна быть не более 20 мкм, и диаметр пластины может быть уменьшен не более 5% от исходного.
Пары в системах КНИ и срощенных Si пластинах дрейфуют к поверхности, аналогично все посторонние включения. При Ø≤3..5 мкм залечиваются при термовоздействии (T>1000˚C) в течение 10..12 часов.
Жесткость подвеса из Si в МЭМС из-за их размеров существенно изменяют слои SiO2 естественным образом формирующиеся на всех поверхностях элементов акселерометров и гироскопов.
E(Si3N4)=380 ГПа;	E(плазменное осаждение Si3N4)=210 ГПа
E(SiО2)=75 Гпа;	E(монокристаллическая пленка Al2O3)=530 Гпа
Для балки Si 30*30 мкм при изменении поверхностного слоя от 20 до 100 нм изгибная жесткость изменяется для
E( Al2O3) от 1,03 Н/м2 до 1,1 Н/м2
E(Si3N4) от 1,02 Н/м2 до 1,06 Н/м2
E(SiО2) от 1,005 Н/м2 до 1,02 Н/м2
Избежать ряда проблем, особенно при выращивании монокристаллов группы AIIIBV позволяет молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ). При вакуумной МЛЭ ( Р ~ до 10-9 Па) не протекает никаких химических реакций и процессов- происходит конденсация паров расплавленного твердого образца легированного Si. Перенос испаренного вещества идет с относительно высокой скоростью в условиях высокого вакуума (10-6…10-8 Па). Длина свободного пробега молекул и атомов Si до 6*105см. Низкое давление паров Si и легирующей примеси гарантирует их конденсацию на относительно холодной подложке. Скорость переноса определяется в основном термической энергией, поэтому процессом конденсации и роста эпитаксиальной пленки можно управлять, изменяя температуру источника паров и подложки. Эта особенность процесса МЛЭ позволяет быстро изменять свойства слоя, формируемого на поверхности подложки.
Основные преимущества этого способа эпитаксии:
- низкая температура подложки (400…1000 ˚С), что существенно уменьшает диффузию примесей из подложки и автолегирование эпи-слоя;
- высокая точность управления уровнем легирования;
- возможность формирования сложных профилей легирования в толщинах ~4 мкм и более.
Удовлетворительная скорость роста(0.01…0.3)мкм/мин. Несомненное достоинство МЛЭ в том, что испарение с поверхности источника Si может идти путем возгонки, минуя расплав (или из расплава верхней части источника), что позволяет избежать фракционирования кремния и легирующей примеси, обеспечивая этим равномерность легирования эпитаксиального слоя. С помощью МЛЭ возможно формирование сверхтонких и многослойных структур, в том числе с резкими переходами. Можно выращивать (осаждать) полупроводниковые, диэлектрические и металлические слои. МЛЭ позволяет формировать варизанные слои Hg-Cd-Te на подложках и GaAs Ø51 мм в толщинах 0,222 ±0,0002 мм. (Быстродействующие ФП). Соединение такого ФП с основанием из In осуществляют холодной сваркой при давлении ~3 кг/мм2 через индиевые микростолбики Ø36 мкм *6 мкм.
Параметры формируемых МЛЭ слоев можно контролировать в процессе их выращивания с помощью Оже-спектроскопии, квадрупольной масс-спектрометрии, методами дифракции быстрых и медленных электронов, рентгено-электронной спектроскопии и др.
Установки для МЛЭ могут быть одно- и многокамерными (рис. 5.7 и 5.8). Процесс начинают с обезгаживания установки, который длится от 20 до 48 часов, при этом в рабочем объеме поддерживают температуру 250…400 ̊С. Затем проводят комбинированную тепловую и ионную обработку поверхности подложек с активным контролем структуры и состава поверхностного слоя с помощью методов дифракции быстрых электронов и Оже-спектроскопии.
Молекулярный пучок направляют на подложку. Его состав и плотность контролируют квадрупольным масс-спектометром в ходе роста пленки. После завершения процесса выращивания (эпитаксии) методом вторично-ионной масс-спектроскопии контролируют распределение примесных атомов в эпи-слое.

Рис. 5.6. Схематическое изображение установки для МЛЭ
1 — термопара; 2 — кварцевый кристалл — измеритель толщины; 3 —тепловой экран: 4 — нагреватель: 5 — подложка: 6 —держатель; 7 — окно для визуального наблюдения; 8 — масс-спектрометр; 9 —ионизационный вакуумметр; 10 — механический затвор: 11—источник сурьмы; 12 —электронная пушка к источник кремния; 13 — титановый геттерный насос; 14 —турбомо-лекулярный насос.

Рис. 5.8 Многокамерная установка МЛЭ.
1- каретка, 2 - модуль подготовки, 3 - передающий манипулятор, 4 -устройство ионной очистки подложек, 5 - вакуумный шибер, 6 - модуль анализа, 7 - привод цепного конвейера, 8 - линия транспортирования, 9 -модуль роста, 10 — пре­цизионный манипулятор, 11 - блок молекулярных источников, 12 — оже-спектрометр, 13 - устрой­ство нагрева и обезгаживания подложек, 14 - люк загрузки

Рис. 5.7. Однокамерная установка МЛЭ
1 - рабочая камера, 2- блок молекулярных источников , 3 - молекулярный источник, 4 - привод заслонки, 5 – криопанель блока молекулярных источников, 6 -пушка» для дифракции быстрых электронов, 7 - оже-спекртометр, 8 - ионная пушка для подготовки поверхности подложек, 9 – квадриупольный масс-спектрометр, 10 - держатель подложек прецизионного манипулятора, 11- подложка, 12 – флюоресцентный экран для дифракции быстрых электронов.

Многокамерные установки МЛЭ (рис. 5.8) обеспечивают высокую производительность, воспроизводимость, стабильность процесса. Обычно эти установки имеют модульную конструкцию и содержат модули: подготовки, роста, анализа, загрузки-выгрузки, которые определяются друг от друга вакуумными шиберами. Модули имеют индивидуальные средства откачки (обезгаживания рабочих объемов).
Установка МЛЭ рис. 5.3 предназначена для изготовления эпитаксиальных структур на подложках до 82 мм в диаметре. Движение пластины в начале процесса идет от входа к камере роста, а после завершения формирования эпитаксиального слоя в обратном (порядке) направлении.
В этой установке откачку каждого отдельного модуля и всей установки осуществляют централизованно.
Предварительную обработку поверхности подложек выполняют отжигом при Т=1100…12500С в течении 10мин или ионной очисткой пучком ионов Ar+.
Термическая диффузия легирующих примесей.
Под диффузией понимается механизм проникновения атомов одного вещества в другое, в результате наличия разности концентраций. Движущей силой в химически неоднородной системе является разность концентраций легирующего вещества (диффузианта) в различных частях системы. Диффузия в кремнии идет в большинстве случаев за счет перемещения диффузионных частиц по вакансиям кристаллической решетки. Однако существует возможность прямого обмена атомов местами и перемещения атомов примеси по междоузлиям. В результате диффузии примеси, в пластине формируются области с противоположным типом проводимости по отношению к материалу пластины-подложки. Вакансионный механизм диффузии реализуется при наименьшем уровне энергии активации (3.5…4.3 эВ), для обменного механизма диффузии требуется значительно большая энергия активации.
Процесс диффузии описывается законом Фика (1855 г.) и идет в направлении меньшей концентрации. 1-ый закон Фика:
F=-D*dN/dx ,
где F- плотность потока атомов примеси с градиентом концентрации (dN/dx) этих атомов,
D(м2/c)- коэффициент диффузии (в общем случае D-величина тензорная; при одномерном рассмотрении процесса- скалярная величина), D- число диффундирующих атомов, проходящих за1с через единицу площади поверхности подложки при единичном градиенте концентрации (1кМоль/м3).
При увеличении температуры и времени глубина диффузионного слоя увеличивается. Высокая поверхностная концентрация примеси при термодиффузии способствует образованию невыпрямляющих контактов (контактные площадки, сформированные в этом случае обладают практически металлическими свойствами).
Увеличение скорости диффузии при повышенных температурах объясняется большей энергией активации, однако очень высокие уровни температуры неблагоприятно сказываются на подвижности носителей зарядов. Практически процесс термодиффузии выполняют при Т порядка 1100…1300 0С (всего на 100…200 0 ниже Тпл-Si) при точном регулировании ( ±5 0С). Коэффициент диффузии у различных материалов резко отличается (для Al в 10 раз больше, чем для В; В и Р имеют практически одинаковую величину коэффициента диффузии). Коэффициент диффузии зависит от физико-механических свойств диффундирующей примеси и материала пластины, в которой идет процесс, а также от температуры в реакторе. Эту зависимость можно описать
уравнением Аррениуса: D=D0*e-ΔE/kT
где
D0- постоянная, численно равная коэффициенту диффузии при бесконечно большой температуре;
ΔE - энергия активации;
k- постоянная Больцмана;
Т- температура.
(k=8.63*10-5 эВ/ ̊К ; При диффузии в беспримесный Si с ориентацией (111)	для (В) D0=14 см2*с-1;	для (Р) D0=1500 см2*с-1; ΔEВ=3.7 эВ; ΔEР=4.4 эВ .)
Для получения структуры с заданными свойствами надо знать распределение примеси в материале, а оно в первую очередь зависит от концентрации легирующей примеси на поверхности пластины (Ns).
N(x;t) = N
erfect {x over {2 sqrt{Dt}}} , где t - время диффузии. Обычно диффузионные процессы ведут в два этапа. На первом этапе – загонке, в пластине создают относительно тонкий диффузионный слой, распределение примеси в котором подчиняется функции ошибок erfect {x over {2 sqrt{Dt}}} .
На второй стадии (этапе) производят перераспределение примеси путем повторного нагрева пластины.
Если size 12{ { {x} over {2 sqrt { ital "Dt"} } } =V} {} ; size 12{ ital "erfcV"=1 - { {2} over { sqrt {π} } } * Int cSub {0} cSup {V rSup { size 6{2} } } {e rSup { size 8{ - V rSup { size 6{2} } } } ital "dV"} } {}
Для локальной диффузии на поверхности пластины создают маску, например, из слоя окисла SiO2 или Si3N4.
На практике диффузанты могут быть использованы в твердом, жидком и газообразном виде. Наиболее технологичны газообразные диффузанты (B2H6; PH3 и др.).
Термодиффузия может быть выполнена в реакторе типа «открытая труба» с двумя температурными зонами. В одной находится тигель с жидким диффузантом или зона смешения транспортного газа и газа-диффузанта, в другой- лодочка с пластинами (рис.5.3 а,б). Транспортный газ, обычно Ar, доставляет диффузанты к пластинам-подложкам и удаляет побочные продукты из рабочей зоны (Например, диффузия Р в Si длится несколько часов). Для насыщения парами диффузанта транспортный газ (Ar) барботируют через слой жидкого диффузанта или пропускают над тиглем с расплавом. Расход Ar до 1.5 дм3/ч. Концентрацию диффузанта в транспортном газе регулируют подогревом барботера или тигеля с жидким диффузантом (BBr3 ; PBr3). Для формирования защитной пленки SiO2 на поверхность пластин в поток транспортного газа подают (вводят) кислород.
Возможна диффузия примеси из слоя солей, который предварительно наносится на поверхность пластины. Соль в этом случае содержит необходимый диффузант. При температуре диффузии этот солевой слой оплавляется, образуя стекловидную пленку, из которой диффузант попадает в пластину Si.
Перспективно использование твердого диффузанта в виде планарных источников (ТПИ- твердый планарный источник), которые располагают непосредственно в зоне диффузии между кремниевыми пластинами.
Если диффузию ведут через маску, то размеры диффузионной области в плане будут определяться формой и размерами окна в маске. Например, если маска из SiO2, скорость диффузии примеси в SiO2 на несколько порядков меньше, чем в кремнии, что обеспечивает защиту поверхности Si вне зон диффузии.
Управление процессом диффузии примесей в Si подложку возможно с помощью математической модели процесса с учетом кинетики и механизма процессов, протекающих в диффузионной печи при высоких температурах.
Основные параметры, влияющие на скорость диффузии и распределение примеси: температура -Tд; скорость газового потока - Vг, концентрация диффузанта в газовом потоке - %, кинетические и равновесные константы реакции диффузанта с окислителем, адсорбция и десорбция продуктов реакции, их взаимодействие с Si, диффузия примеси в объем Si-подложки Tд входит в качестве основного компонента во все кинетические уравнения.
Кривые изменения концентрации (С) диффузанта в зависимости от Tд и Vг получают экспериментально (С=K*P , где К=k1/k2, P-парциальное давление, k1-скорость адсорбции, k2- скорость десорбции).
Предельная растворимость примеси в Si описывается уравнением
Ns=1.681*1024 *exp(-90.8*106/RT) для Tд=700..12000С.
В одномерном процессе
{partial c} over {partial t} = {partial} over {partial x} (D cdot {partial c} over {partial x}) , если D=const, {partial c} over {partial t} = D cdot {{partial^2 c} over {partial x^2}}

Одно из основных требований к процессу диффузии - воспроизводимость, т.е. однородность контролируемых параметров структуры внутри партии и между партиями при одинаковых режимах изготовления.
В процессах диффузии через маску с уменьшением ширины окна в маске уменьшается глубина диффузионного внедрения примеси по сравнению с диффузией в открытую полуплоскоcть Si. В открытой области Si, при удалении от края окна в окисле SiO2 ,больше чем на величину 3 sqrt{Dt} , распределение примеси по глубине хорошо описывается одномерным уравнением (т.е глубина диффузии в этом случае такая же, как в открытую полуплоскость).
Диффузионный профиль.
Чтобы рассчитать режимы процесса диффузии, необходимо знать закон распределения примеси по глубине диффузионной области. Скорость накопления примеси в какой-либо области определяет второй закон Фика: size 12{ { { partial N} over { partial t} } =D* { { partial rSup { size 8{2} } N} over { partial x rSup { size 8{2} } } } } {} ,
который при D=const решают для определенных условий.
На первом этапе, «загонке», при наличии неограниченного источника примеси, концентрация примеси на поверхности пластины N0=const и решение распределения примеси по координате Х принимает вид size 12{N=N rSub { size 8{0} } ital "erfc" { {x} over {2 sqrt { ital "Dt"} } } } {} , где функция ошибок size 12{ ital "erfc" { {x} over {2 sqrt { ital "Dt"} } } } {} табличная.
Дозу легирования определяют, используя первый закон Фика:
size 12{Q approx 1 "." "13"N rSub { size 8{0} } sqrt { ital "Dt"} } {}
Затем проводят разгонку примеси, что соответствует диффузии из ограниченного источника примеси, и решением при этих условиях является функция Гаусса size 12{N= { {Q} over { sqrt { ital "Dt"} } } e rSup { size 8{ - \( { {x} over {2 sqrt { ital "Dt"} } } \) rSup { size 6{2} } } } } {} .
Это уравнение тем точнее определяет распределение примеси по глубине , чем тоньше диффузионный слой, из которого ведут разгонку. Необходимо помнить и учитывать, что все последующие высокотемпературные процессы будут изменять распределение примеси по глубине.
Пример расчета:
При	x=0 size 12{N rSub { size 8{0} } = { {Q} over { sqrt {π ital "Dt"} } } } {} - доза легирования (задается в КД)
x=xпер size 12{N rSub { size 8{ ital "исх"} } = { {Q} over { sqrt {π ital "Dt"} } } e rSup { size 8{ - \( { {x rSub { size 6{ ital "пер"} } } over {2 sqrt { ital "Dt"} } } \) rSup { size 6{2} } } } } {} (концентрация на уровне x)
size 12{ { {N rSub { size 8{0} } } over {N rSub { size 8{ ital "исх"} } } } ="exp" \( { {x rSub { size 8{ ital "пер"} } rSup { size 8{2} } } over {4 ital "Dt"} } \) } {}
size 12{ ital "Dt"= { {x rSub { size 8{ ital "пер"} } rSup { size 8{2} } } over {4"ln" \( { {N rSub { size 8{0} } } over {N rSub { size 8{ ital "исх"} } } } \) } } } {}
Задаем температуру процесса 1000…1200 ̊С, для нее определяем коэффициент диффузии по графикам (см. книгу Парфенов О.Д. Технология микросхем) и вычисляем время разгонки. Оно должно быть не менее 20 мин. При известных из графиков D и t вычисляем Q. (Если время разгонки меньше 20 мин, необходимо снижать температуру процесса.)
Для глубины 2…3мкм время загонки ~30…40мин, время разгонки 1…1.5ч (время разгонки в 2 раза больше).
После диффузии в локальных областях пластины Si через маску проводят измерения: сопротивления (на соответствие заданному в КД) на образце-свидетеле, глубины диффузионного слоя( на свидетеле выполняют сферический шлиф), наполнение линиями скольжения (K<0.2) в селективном травителе; (наличие рисок и др.) целостность пластины, чистоты поверхности, величины прогиба: Ø40<15 мкм; Ø60<20 мкм; Ø100<40 мкм(допуски).
Диффузионный процесс всегда ведут в окислительной среде, чтобы избежать испарения кремния и нежелательных химических реакций. Но из-за явлений сегрегации примесей (концентрации вблизи границ одних и обеднения содержания других) расчет времени загонки и разгонки дает приближенные результаты, которые требуют уточнения при отладке процесса в реальных условиях производства.
Процесс проводят в печах типа СДО-125/З-12 – однозонная диффузионная печь с тремя технологическими трубами Ø 120 мм для обработки пластин до Ø80 мм. Управление печью автоматизировано. Пластины хранят в спирте или герметичных контейнерах, из которых извлекают пластины непосредственно перед загрузкой в печь. Для устранения нестабильности работы из-за понижения температуры в рабочей зоне при смене партии пластин после завершения процесса на одной партии их предварительно подогревают в промежуточной зоне до температуры на 100…200 ̊С ниже рабочей (цикл: 30мин подогрев, 15мин при Траб). Кроме печей периодического действия имеются конвейерные печи, например, ФК-12А.
Печь имеет 3 контролируемые по температуре зоны.
Рабочая зона C~600 мм ΔT=±0.2…0.5 ̊С. Компенсация изменения T на входе и выходе за счет Т краевых участков (2 муфельных нагревателя по концам трубы).
Процесс термодиффузии имеет ряд недостатков:
1. Высокая температура приводит к перераспределению примеси в ранее сформированных диффузионных слоях.
2. Наличие боковой диффузии увеличивает размеры области по сравнению с размерами окна в маске.
3. Зависимость коэффициента диффузии и растворимости примеси от температуры ограничивает возможности использования многих материалов (подложек и лигатур).
В значительной мере устранить эти недостатки позволяет процесс ионно-лучевой диффузии- имплантация примеси.
Имплантация позволяет осуществить непосредственное внедрение атомов легирующего вещества в месте падения на пластину ионного луча (с концентрацией от 1011 до 1016 ион/см2). Энергия, необходимая для внедрения примеси в кристалл, сообщается электрическим полем с напряжением до n*102кВ. Избирательность легирования обеспечивается сканированием остросфокусированного пучка по заданному закону или перемещением широкого пучка по поверхности предварительно маскированной пластины.
Метод ионной имплантации (ИИ) позволяет:
1. Точно и воспроизводимо дозировать примеси за счет контроля параметров ионного пучка;
2. Формировать слои заданной глубина, любого профиля с повышенной концентрацией примеси;
3. Сократить длительность процесса;
4. Совмещать процесс с другими видами элионной обработки (ИТ; ИПТ; ИПОсаждение и т.п.).
Независимо от вида ионов при имплантации повышается микротвердость поверхности подлоки, формируются остаточные напряжения сжатия, изменяется структура материала на глубинах больших, чем пробег ионов.

Имплантация примеси в минералокерамику существенно увеличивает ее ударную вязкость.
Внедрение ионов идет на глубину от 0,1 мкм до 1 мкм при E=n(МэВ) с гауссовским распределением по площади облучения(E=0.1 МэВ; h~0,1 мкм). Слой после имплантации не имеет резко выраженной поверхности раздела. Плотность внедрения ионов можно контролировать с точностью (1,,5%).
Имплантация ионов B+ в Be на глубину 0,8 мкм увеличивает износостойкость при концентрации 20..40%(увеличение Hμ в 6 раз при нагрузке индентор 5Г) (стоимость обработки~0.15 долларов/см2). Увеличивается коррозионноая стойкость. Имплантация ионов Ar+ при E=30кЭв улучшает абразивную стойкость металлов на 20%.
У пермаллоевой головки – после имплантации B+ при E=10кэВ с дозой 1015 ион/см2 стойкость к истиранию увеличивается на 20%.
У стали – после имплантации N+ E=30кэВ с дозой 1016..1017 ион/см2 стойкость к абразивному истиранию увеличивается в 2..3 раза (при глубине износа до 5 мкм). Hμ возрастает в 4 раза от 200..400 ГПа до 800 ГПа.

Однако, кроме несомненных достоинств, метод ИИ имеет и недостатки, наиболее серьезные из которых, это:
1. Необходимость точной ориентации кристаллографической плоскости подложки (до 0.1 ̊), устранения радиационных дефектов (кластеров) и активации примеси после имплантации.
2. Трудности при обработке пластин большого диаметра (расфоксировка луча при сканировании).
3. Сложность и высокая стоимость оборудования.
При взаимодействии ионов с твердым телом потеря энергии происходит в результате неупругих и упругих столкновений ионов с атомами подложки (ядерное и электронное торможение). Каждый ион при движении в теле подложки создает большое количество дефектов в кристаллической решетки вещества.
Ядерное торможение наиболее существенно при малых энергиях (E1), электронное торможение в широких пределах пропорционально скорости движения ионов (E2 ~3*103кэВ).
В аморфных веществах для широко интервала энергий преобладает ядерное торможение тяжелых ионов (z<10) необходимо учитывать оба механизма торможения. (z-число орбитальных электронов).
Для ионов B+ , E=10кэВ – 25% пробега определяет электронное торможение и 75% - ядерное.
Максимальный пробег каналированных в решетке кристалла ионов на порядок больше, чем для неканалированных Si<-p+ E=110кэВ каналированные R~1.4 мкм, неканалированные bar R =0.15 мкм. При большой дозе внедрения каналирование нарушается (Si – 7.2*1014 ион/см2 – p+)
Схемы установок ИИ приведены на рис. 5.9. Они классифицируются по величине доз и энергии. Существуют установки:
а) малых и средних доз (до 200 кэВ, например «Везувий- 3М»);
б) с разделением ионов по массе после ускорения- «Везувий- 5М»;
в) сильноточные (ток I>10мА);
г) высокоэнергетические (до 500 кэВ)- «Везувий- 9М»;
д) больших доз с источником под высоким напряжением - «Везувий- 8М» (рис. 5.10).
Установка ИИ с непрерывным циклом «Лада-20» предназначена для легирования подложек с диаметром Ø76 и Ø100мм ионами массой до 100 а.е.м. (1 а.е.м. ≈1.66*10-24г) (В; Р; As), пучок которых имеет ток до 900 мкА и энергию 20…200 кэВ. Установка управляется от микро ЭВМ. Производительность до 200 шт/ч.
Процесс ионного легирования может быть использован для низкотемпературной пассивации поверхности Si пластин при облучении её ионами кислорода или азота при Т=500…600 ̊С. В результате такого процесса на поверхности формируется слой SiO2 или Si3N4. Наиболее сложно в этом случае обеспечить стехиометрический состав слоя в пределах заданной толщины и минимальную плотность поверхностного заряда. После имплантации O++ в Si и последующего отжига при T=1300..1400 ̊С в течение 2 ч верхний слой пластины скрытый слой Si02, т.е. формируется структура КНИ практически свободная от напряжений.

Рис. 5.9. Компоновки установок ионной имплантации:
а - малых и средних доз, б - с разделением ионов по массам после ускорения, в - сильноточных.
г - высокоэнергетических, д - больших доз; 1 - источник ионов. 2 - система вытягивания и первичного формирова­ния пучка, 3 - магнитный масс-сепаратор, 4 - высоковольтный модуль. 5 - регулируемая диафрагма, 6 - система ускорении, 7 — фокусирующая линза, 8 - пластины электростатического сканировании и отклонения пучка, 9 - приемная камера

Рис. 5.10. Установка «Везувий -8».
1 - привод вращения контейнера, 2 - нагреватель, 3 - контейнер с кассетами, 4 - приемная камера, 5 - дозиметр, 6 – полупроводниковая подложка, 7 - вакуумный шалевой затвор, 8 - азотная ловушка, 9 -
система однозазорного ускорения, 10 – настроечный цилиндр Фарадея, 11 - устройство электромагнитного сканирования, 12 - электромагнитный масс-сепаратор, 13 - источник ионов

Термомиграция.
Процесс термомиграции расплавленных металлических зон (ТМ) основан на явлении миграции расплава металла в объеме Si подложки с одновременной перекристаллизацией зоны миграции. Если на поверхность Si пластины нанести, например, каплю Al в слой с определенной конфигурацией и количеством, то при нагревании пластины до 1100…1300 ̊С расплавленный Al мигрирует (перемещается в глубину), оставляя перекристаллизованный канал (полость), соответствующий исходной конфигурации Al в области нанесения. Al способен пройти сквозь пластину, организовав таким образом сквозной перекриталлизованный канал (р+) проводимости в (n-) кристалле Si. Скорость миграции достигает 10 мкм/мин. Селективное травление пластины после такой операции позволяет сформировать в пластине Si сквозное отверстие соответствующей плоской фигуре нанесенного на поверхность слоя, например Al, конфигурации (например, квадратное или овальное). Если соответствующим образом управлять глубиной миграции, то последующим травлением (удалением жертвенных слоев и областей) можно организовать в пластине объемные элементы с аспектным отношением до 30 и более. Травление может быть жидкостным и газовым (ПХТ, ИХТ и др).
Применение разных зонообразующих материалов (Al, Pt, Ni и др.) позволяет формировать различные по глубине полости в процессе одновременного нагрева пластины.
Если процесс ТМ производить через 2 плотно сжатые пластины Si, то в месте образования перекристаллизованных областей произойдет монолитное сращивание этих областей, т.е. организуется сплошной канал проводимости или неразъемное соединение пластин. Место соединения имеет высокие прочностные характеристики (на уровне монокристалла). Температуру процесса можно снизить, если применить электростимуляцию или фотоиндуцирование (с помощью ИК-лазера на CO2) скорости миграции.
Формирование пассивных пленок на поверхности Si пластин.
Назначение таких пленок - защита поверхности монокристалла Si от воздействия технологических сред (газообразных и жидких). Процесс формирования таких пленок на поверхности пластин повторяется неоднократно при изготовлении деталей и структурных элементов НСТ. В связи с этим к процессам формообразования пленок предъявляют требование высокой технологичности, под которой понимают прежде всего совместимость процессов формообразования покрытия(Si, Si3N4 и др.) с процессами изготовления деталей. Технологичными следует считать также процессы, осуществляемые при невысоких температурах нагрева пластины и обеспечивающие приемлемую для производства скорость роста пассивной пленки, Si02, Si3N4, ФСС и др. (экономичные процессы)
Эксплуатационным требованиям и требованиям технологии достаточно полно отвечает диоксид кремния SiO2. (Наиболее жесткие требования к пленке предъявляются при локальной диффузии, когда пленка выполняет роль защитной маски в условиях длительного нагрева до высоких температур.) Термически выращенный окисел SiO2 обладает хорошими маскирующими свойствами и высокими диэлектрическими параметрами. Склонность SiO2 к стеклованию способствует формированию беcпористой пленки. Кроме того, SiO2 хорошо растворяется в плавиковой кислоте (HF) и практически не взаимодействует со смесями (HF + HNO3), что позволяет эффективно использовать её для маскирования при селективном травлении Si при формировании структурных элементов изделий МСТ в групповых процессах.
Процесс окисления выполняют в эпитаксиальных установках или в диффузионных печах со специальными устройствами. На практике разгонку примеси при диффузии совмещают с окислением, т.е. с формированием слоя Si02 на поверхности подложек. После эпитаксии также окисляют поверхность Si в едином процессе. Слой SiO2 может быть сформирован:
а) термическим окислением кремния в сухом кислороде;
б) во влажном кислороде;
в) в парах воды.
Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.
Окисление Si в сухом кислороде.
Si обладает большим сродством к O2, поэтому на поверхности Si пластин всегда имеется слой окисла (SiO2 ) толщиной 10…15 А̊, который растет при нормальной температуре со скоростью 10…12 А̊/сутки до толщины 50…100 А̊. По мере роста пленки SiO2 фронт химической реакции продвигается в тело кремния, поэтому окислитель должен диффундировать через слой окисла к границе Si-SiO2, на которой идет окисление. Рост пленки практически прекращается, скорость роста постепенно замедляется.
Термическое окисление всегда ведется при наличии на поверхности пластин пленки SiO2. Контролирующим и определяющим скорость окисления и рост пленки фактором в процессе является диффузия окислителя, поэтому процесс окисления в сухом кислороде имеет максимальную продолжительность, которая является следствием высокой энергии активации процесса диффузии О2 через слой SiO2 (1.3…1.4 эВ). Зависимость толщины пленки от времени и температуры имеет сложный характер, который можно представить тремя участками: линейным (до толщины ~20 А̊); параболическим и логарифмическим (для предельных значений толщины).
Термическое окисление Si идет в 3 этапа:
1. Доставка окислителя к подложке (пластине Si) и его адсорбция поверхностью (естественным слоем SiO2)
2. Диффузия окислителя через слой естественного Si02 к поверхности Si.
3. Химическое взаимодействие окислителя с Si с образованием диоксида (рост пленки Si02).
Рост пленки SiO2 идет за счет окисления Si (пластины), при этом изменяется ее объем (толщина пластины). Рост пленки SiO2 на толщину h происходит за счет слоя Si толщиной 0,44h. На создание молекулы Si02 требуется молекула O2 и 2 молекулы H20.
В пленке Si02 присутствуют напряжения, возникающие из-за разницы ТКЛР кремния (αSi=2,56*10-6 1/oC) и диоксида(αSi02=0,5*10-6 1/oC).
Плотность дефектов упаковки в подложках (n-)КДБ проводимости выше, чем в подложках (p+) проводимости (КЭФ). Отношение длины окислительных эффектов к глубине ~3..10. Длина дефектов больше для процесса окисления в среде влажного кислорода.
При толщине слоя Si02 =1 мкм образование дефектов полностью подавляется, если T≤950 ̊С.
Дефекты можно устранить последующей высокотемпературной обработкой в среде N2.
При длительности окисления t>>5 мин и T>1100 ̊С рост пленки SiO2 на поверхности Si пластины соответствует параболическому закону.
При окислении в сухом кислороде энергия активации химической реакции ΔE=1.24*108 Дж/кг.
(При давлении кислорода 1 кг/см2 зависимость можно описать уравнением x2=21.2 t e-1.33/kT, т.е. при Т=1300 ̊С для выращивания пленки толщиной х= 1мкм потребуется 15ч.)
Недостаток этого процесса- большая длительность. Достоинство- высокое качество пленки (плотность ее γ=2.27 г/см3).
Процесс окисления Si существенно ускоряется, если он идет в атмосфере водяного пара, т.к. скорость диффузии молекул воды сквозь слой SiO2 примерно на 3.5 порядка выше скорости диффузии сухого кислорода. В этих условиях связь толщины слоя SiO2 с длительностью и температурой процесса можно описать уравнением x2= 7.26 e-0.8/kT, где 0.8эВ- энергия активация процесса(параболический процесс).
Для формирования слоя SiO2 толщиной 1мкм при T=1300 ̊C в парах воды требуется время от 10 мин до 1 часа. При 1000 ̊С для формирования слоя 1 мкм необходимо ~4…5час (в 3 раза меньше, чем в сухом О2). Более высокая скорость роста слоя SiO2 объясняется меньшим диаметром молекул, меньшей энергией активации и большей константой диффузии, которая пропорциональна давлению водяного пара. Т.е., увеличивая давление пара, можно получать пленки за более короткое время.
Однако пленки, полученные в парах воды, имеют рыхлую, пористую структуру. Плотность их γ≈2 г/см3. (Плотность пленки возрастает с понижением температуры процесса.)
Линейный рост толщины пленки SiO2 наблюдается в парах воды с высоким давлением (Р=2.5*105…40*107 Па) при Т=500…800 ̊С (в этом случае скорость роста пленки SiO2 ограничена скоростью химической реакции на границе Si- SiO2).
Большое влияние на скорость роста слоя SiO2 оказывает ориентация подложки, тип электропроводности и концентрация примеси. (Р или В. Наличие Р ускоряет процесс окисления в меньшей мере, чем наличие В. В- ускоряет диффузию окислителя. Р- ускоряет реакцию окисления.)
Скорость окисления во влажном кислороде уменьшается при изменении ориентации в следующей последовательности:
V100<V111<V311<V110
т.е. минимальная скорость окисления имеет место на грани (100).
При одной и той же температуре окисел SiO2 на плоскости Si(111) растет в 1,68 раза быстрее, чем на плоскости Si (100). Увеличение давления водяного пара в реакторе позволяет ускорить рост пленки SiO2 ( на 1 МПа давления почти в1,8 раза).
При высоких давлениях водяного пара процесс окисления ведут в замкнутых объемах ( камера- бомба с внутренним объемом, покрытым слоем Au для защиты от коррозии)(рис.5.12).
Под давлением водяного пара больше 1000 кг/см2 начинается травление кремния водой и поверхность пластины становится матовой.
Окисление кремния во влажном кислороде- представляет собой комбинацию двух ранее рассмотренных процессов окисления Si. На практике более широко используют именно этот процесс. Изменяя степень увлажнения О2, можно изменять энергию активации процесса (1.33 эВ для сухого О2; 0.8 эВ для паров воды) и управлять структурой окисных пленок и скоростью их роста. Зависимость толщины пленки SiO2 от длительности процесса при Т=const во влажном кислороде имеет линейный характер. Увеличение температуры воды в увлажнителе O2 позволяет существенно увеличить скорость окисления (tg αТ=85 ̊С=0.1 ; tg αТ=28 ̊С=0.025 ) при Треактора =1200 ̊С.
При P=1 МПа и Т=7500С пленка Si02 толщиной 0,3 мкм вырастает до 30 мин.
Скорость роста слоя SiO2 в атмосфере влажного кислорода почти в 10 раз выше, чем в сухом кислороде.
Энергия активации ΔE=6.66*107 Дж/к*моль ~ на 1 порядок меньше, чем в сухом кислороде(ΔE=1.28*108 Дж/к*моль).
Окисление Si в плазменном разряде О2 позволяет снизить температуру Ток . Можно выращивать пленки SiO2 толщиной ~ 1мкм при T<6000C со скоростью ~ 1 мкм/ч. Возможно локальное окисление Si через маски Al2O3, Si3N4, MgO.
В плазмоактивированных процессах осаждаются пленки SiO2 c дефицитом кислорода и насыщением водородом, т.е. их состав соответствует формуле SiOx (H), где х<2.

Технологические особенности процесса.
Для групповой загрузки пластин в диффузионную печь используют кассеты-«лодочки», изготовленные из кварцевого стекла или высокоомного кремния. Пластины в кассетах могут быть ориентированы вдоль или поперек потока газа в трубе. Расстояние между пластинами 7…10мм. Загрузку и перемещение кассет внутри трубы осущетвляют со скоростью 10…60 см/мин без касания о стенки. Чтобы кассета не приварилась к трубе, её перемещают возвратно-поступательно с амплитудой ~20мм внутри рабочей зоны (рис.5.5).
При загрузке и рабочих перемещениях градиент температуры на периферии и в центре пластины может достигать 50…100 ̊С, что приводит к короблению и возможности образования линий скольжения (из-за превышения напряжений σвр материала пластин), поэтому необходимо применять «мягкие» режимы нагрева и охлаждения со скоростью (10…30) ̊С/мин или увеличивать шаг между пластинами в лодочке.
Чередование режимов окисления в сухом кислороде и в увлажненном кислороде позволяет формировать качественные пленки оксида SiO2 при удовлетворительной производительности.
Пленка SiO2 , выращенная по схеме: «сухой кислород- влажный кислород- сухой кислород» имеет высокое качество и хорошие электрофизические свойства, т.к. полученный в увлажненном кислороде более толстый слой SiO2 подсушивается при обработке в сухом кислороде и уплотняется в результате удаления гидроксильных групп и десорбции водорода.
(В сухом кислороде ~0.2 мкм; во влажном кислороде ~0.4…0.5 мкм; в сухом кислороде ~0.3…0.4 мкм: общая толщина пленки SiO2 ~ 0.8…1мкм формируется ~ за 3…3.5час (без учета других этапов процесса).)
Для ускорения процессов термического окисления в материале пластин предварительно увеличивают количество вакантных узлов в кристаллической решетке путем введения в состав окислителя примесных атомов большого размера (например, Pb, Ba, K, Na).
Окисление Si с помощью углекислого газа- смешанный процесс окисления и осаждения окисла. Его проводят в установках эпитаксиального наращивания сразу после эпитаксии. В качестве реагентов используют тетрахлорид SiCl4 (пары), CO2 и H2, содержание CO2 должно быть избыточным в 3…4 раза относительно выделяющегося Si. Реакция окисления многоступенчатая. Скорость роста пленки SiO2 до 1000 А̊/мин при Т>950 ̊С и концентрации CO2 в H2 3…10 % (без SiCl4 реакция протекает значительно медленнее. Скорость образования SiO2 50…100 А̊/мин). Окисные пленки, сформированные таким образом по свойствам подобны термически выращенным. Плотность пленок до 2.3 г/см3.
При толщине слоя SiO2 больше 2 мкм различие в ТКЛР окисла и подложки приводит к образованию дефектов как в Si, так и в SiO2.
Окисление Si с помощью химического переноса (транспортная реакция в замкнутом объеме- кварцевой трубы) осуществляется при переносе окисла, образуемого парами плавиковой кислоты, водой и кварцевым стеклом реактора в холодной зоне (100…300 ̊С), в горячую зону (400… 600 ̊С), где размещены кремниевые пластины, и осаждение окисла SiO2 на поверхность пластин.
Скорость осаждения окисла- 0.01…0.16 мкм/час. Свойства пленок приближаются к пленкам после термического окисления Si. Плотность пленок до 2.23 г/см3.

Пиролиз- осаждение пленок SiO2 при термическом разложении кремний органических соединений- алкосиланов (например, тетраэтоксисалан- Si(OC2H5)4- эфир этиловый ортокремниевой кислоты- жидкость). Наиболее технологичный способ осаждения оксидов без участия материала подложки. Способ позволяет осаждать пленки SiO2 на подложку практически из любого материала, позволяет свести к минимуму перераспределение примесей в исходной подложке. Позволяет получать толстые пленки удовлетворительного качества со скоростью до 20 мкм/ч. Температура процесса значительно ниже (других) термоокисления (Т=650…700 ̊С). Если разложение алкосилана вести в отдельной камере, температуру подложек можно ещё больше снизить (до 550…600 ̊С). Процесс ведут в установках пиролитического осаждения типа УПО-20 с горизонтальным кварцевым реактором; «Изотрон»- 3х трубная диффузионная печь.
При пиролизе окислением в качестве исходного соединения используют силан SiH4. Окисление ведут в среде О2 при Т=150…450 ̊С. Преимущество применения силана в том, что при окислении не образуются газообразные органические радикалы, как в предыдущем способе пиролиза, и углерод, а сама реакция идет при более низкой температуре. Скорость осаждения SiO2 – (500…1000) А̊/мин. С понижением температуры увеличивается рыхлость (осадка) пленок SiO2 (Т<150 ̊C диоксид выпадает в виде мелкодисперсного белого порошка). В качестве газа-носителя можно использовать NO2; CO2; H2O (SiH4 и O2 не должны смешиваться до попадания в реакционную камеру, т.к. реакция окисления может идти при комнатной температуре). Пленки, полученные окислением силана, обладают достаточной сплошностью, стабильностью хим. состава и хорошей маскирующей способностью при диффузии примесей, но отличаются более высокой скоростью травления. Окислы можно легировать путем введения в состав газа гидрида примеси (РН3) SiH4- токсичен, взрывоопасен. В результате получаем форносиликатное стекло (ФСС). Такая пленка имеет повышенную термомеханическую прочность, пластичность, меньшую пористость.
Осаждение пленок из БФСС (борфосфорсиликатного стекла) ведут на установках «Карат» (печь-«труба») с кварцевым реактором, он закрыт с одной стороны. Реактор вакуумируют перед подачей газовой смеси. Тосаждения=8500С. В камере с атмосферой сухого О2 подложка окисляется – 45 мин. Затем идет оплавление SiO2+P ФСС –Тплавления~ 9500С – 30 мин.
Используют Si (OC2H5)4 – тетраэтоксисилан. Пластины загружают с шагом 7.5 мм в кассетах. Толщина пленок БФСС-0.75±0.05 мкм, плотность – 2.22 г/см3.
Первые 2 пути требуют сравнительно большой энергии активации (экспериментально установлена значительно меньшая величина энергии активации процесса окисления 1.326 эВ), поэтому можно считать, что диффузия O2 идет по вакансиям окисла и узлам.
Ускоренное термическое окисление кремния осуществляют, предварительно увеличивая количество (вакансий) пустых узлов в решетке путем введения в окисел примесных атомов большого размера (например, Pb).
Установка для ускоренного окисления Si.
1. Корпус
2. Камера (керамика; SiO8…)
3. Подложки (пластины Si)
4. Источник PbO (порошок, паста)
5. Термопара
Рис. 5.12
1. Индуктор (нагреватель)
2. Крышка
3. Держатель подложек
Внутри корпуса (1) установлена камера (2) из диэлектрического материала (керамики или кварцевого стекла). Стенки камеры (2) покрывают окисью алюминия. Внутри камеры (2) устанавливают держатель (8) с подложками Si (3). Нагрев рабочего объема до заданной Т ̊С осуществляют с помощью индуктора (6) и поддерживают постоянной, контролируя величину ей с помощью термопары (5). Процесс окисления идет в атмосфере воздуха (в камере (2) воздух).
Свинец, диффундируя в окисел SiO2, нарушает порядок его решетки в результате чего появляется большое количество вакансий. Кроме того, связь Pb-O менее прочна, чем связь Si-O (необходима меньшая энергия для активации разрыва связи), поэтому диффузия замещением также ускоряется. Скорость окисления Si в присутствии Pb в камере зависит от концентрации Pb в окисле, температуры и длительности процесса.
Атомы Pb замещают атомы Si в структуре SiO2 и сами становятся частью этой структуры. Они создают избыток нейтрализованных (незаряженных – обе связи свободны) атомов O2.
Примеси замещения Na+, K+,Pb2+, Ba2+ называют модификаторами структуры, т.к. они не становятся частью ее, а нарушают ее порядок. Высокая концентрация Na+ влияет на скорость окисления Si из-за изменения структуры связей в окисле, упорядочивает диффузию и увеличивает количество молекул O2 в окисле.
O2 , замещенный Pb2+ и элементы III и IV групп (основные легирующие элементы для Si) - оказывают влияние за счет сегрегации в окисле или Si. Перераспределение примеси в SiO2 ослабляет химические связи и увеличивает поток и коэффициент диффузии окисляющих агентов через окисел к Si. Al, Ga, In и др. не изменяют кинетику окисления. Примеси, сегрегирующие в Si02, затем могут быстро диффундировать в Si.
##### Окисление ПКК
Пленки диоксида SiO2, сформированные на поверхности поликристаллического кремния (поликремния), имеют более высокий уровень внутренних напряжений, чем на Si - монокристаллическом, из-за различных скоростей окисления на границах зерен в поликремнии.
Скорость осаждения SiO2 на поликремний в сухом кислороде Vос≤ 200 нм/мин при Т=5000С. В реакциях пиролитического разложения ТЭО Vос≤ 100 нм/мин.
Основные требования, которым должен удовлетворять процесс осаждения диэлектрической пленки:
1. Простота процесса (возможность использования открытой системы и др.);
2. Невысокая температура подложек в процессе осаждения пленок;
3. Достаточно высокая скорость осаждения (малая продолжительность операции осаждения);
4. Отсутствие в рабочей зоне веществ, реагирующих с кремнием подложки;
5. Гетерогенный характер реакции, обуславливающий слабую зависимость результатов осаждения от количества подложек и их расположения в рабочей зоне реактора, т.е. независимость от геометрических факторов системы.

Рис. 5.10. Принцип термического окисления.
1 - кран, 2 - измеритель скорости потока, 3 - термо­стат, 4 - кварцевый баллон, 5 - кварцевая труба,
6 -пластины кремния, 7 - нагревательная печь.

Рис. 5.11. Схема установки для ускоренного окисления кремния.
1 - камера из Al2O3; 2 -крышка печи; 3 - термопара; 4 - нагревательный элемент

Рис. 5.12. Схема установки для ускоренного окисления кремния.
1- корпус, 2 – камера; 3 – подложки (Si), 4 – источник PbO, 5 – термопара; 6 – индуктор; 7 - крышка; 8 – держатель.

Рис.5.13. Ускоренное выращивание окисла кремния в присутствии окиси свинца при температуре 7250С (сплошная линия). Штриховой линией представлены данные, полученные расчетом из уравнения для окисления при давлении пара 50 атм и при температуре 7250С.

Рис.5.14. Зависимость скорости осаждения окиси кремния от расхода силана при расходах кислорода:
1 – 88 мл/мин; 2 – 58 мл/мин; 3 -36 мл/мин.

Таблица 5.3.