Модификация поверхности (продолжение).
Осаждение пленок на поверхности подложек.
Осаждение диэлектрических защитных пленок.
Защитные пленки из SiO2, выращенные высокотемпературным окислением или пиролизом из газовых смесей, часто не удовлетворяют потребителя по толщине, плотности, наличию пористости и др. параметрам, которые определяют качество выполнения таких технологических операций как диффузия, фотолитография, травление структур в газах при формообразовании функциональных элементов.
Совершенствование и освоение новых материалов и методов пассивации определяется тремя задачами:
1. Освоение новых материалов, которые обладают лучшими защитными и диэлектрическими свойствами, чем термически выращенный или пиролитически осажденный оксид;
2. Замена процесса выращивания пленки за счет материала подложки процессами осаждения с одновременным обеспечением хорошего сцепления пленки с поверхностью подложки;
3. Уменьшение температурного воздействия на пластину в процессе пассивации.

Аморфные материалы менее чувствительны к примесям, чем монокристаллы. Аморфные плёнки можно сформировать различными технологическими методами (вакуумным испарением, химическим осаждением, газоплазменным и другими).
Перспективными в отношении этих положений являются пленки из нитрида кремния- Si3N4, которые имеют хорошие защитные свойства уже при толщине 0.2 мкм, высокую механическую прочность и хорошую адгезию к подложке Si. Выбор Si3N4 для целей защиты объясняется ещё и тем, что он являет собой надежный барьер для диффузии молекул воды и ионов натрия, которые могут приводить к коррозии функциональных элементов и пленочных слоев из металлических материалов, а также к нестабильности характеристик электронных и электромеханических узлов приборов МСТ. Немаловажно и то, что пленки из Si3N4 могут быть использованы в качестве контактной маски при фотолитографии и локальном травлении как в жидкостях, так и в газах. Пленки Si3N4 имеют бОльшую диэлектрическую проницаемость ( в 2…2.5 раза) и значительно бОльшую величину теплопроводностb (~на порядок) по сравнению с SiO2.
λ=0,023 size 12{ { {"кал"} over {"см" cdot с cdot °К} } } {} ; size 12{λ rSub { size 8{ ital "Si" rSub { size 6{3} } N rSub { size 6{4} } } } ="20" "." "." "." "27" { {"Вт"} over {м cdot °К} } } {} (в 20…27 раз лучше БФСС; в 3..4 раза стекла КУ-1).
В качестве пассивирующих пленок могут быть использованы также окислы Al2O3; TiO2; Ta2O5, которые обладают высокой стабильностью свойств (особенно для устройств микроэлектроники).
Разводка ИС содержит от 2 до 8 слоёв плёнок ДС (0,5…1 мкм) или Cu; Mo; Ti; W; Pd и их силицидов и нитридов с защитой из SiO2; ФСС; Si3N4; высокотемпературных покрытий на основе полиимидов толщиной 0,7…2 мкм.
Сформируем основные требования к процессам осаждения пленок:
1. Процесс не должен быть сложным;
2. Температура, при которой происходит осаждение, не должна быть высокой;
3. Скорость осаждения должна быть большой (время осаждения пленки должно быть малым);
4. В камере осаждения пленки не должно быть веществ, реагирующих с материалом подложки.
Из всех возможных процессов осаждения Si3N4 наиболее хорошо изучен и часто используется процесс, основанный на взаимодействии дихлорсилана и аммиака при Т=700…800 ̊С и пониженном давлении в реакционной камере:
3SiCl2H2 + 4NH3  Si3N4↓+ 6H2 + 6HCl
Преимущество этого метода в высокой однородности формируемой пленки и достаточно высокой производительности (0,2…0,3 мкм/мин). Для осаждения Si3N4 может быть также использован процесс взаимодействия тетрахлорида кремния (SiCl4) с аммиаком:
3SiCl2 + 4NH3  Si3N4↓+ 12HCl
В 2 раза больше выделяется HCl/
Однако, в этом процессе Т=1000 ̊С и скорость осаждения Si3N4 не превышает 0.1 моль/мин (в 3 раза ниже).
Для осаждения пленок из окислов Al2O3; TiO2 могут быть использованы процессы пиролитического осаждения из металлоорганических соединений- (С3Н7О)3Al (триизопропоксиалюминий) и (C4H9O)4Ti- (тетрабутоксититан), а так же окислы редкоземельных элементов (I; Sс; Dy;…) и их композиций. Пленки из этих материалов лучше защищают структуры от проникновения ионов щелочных металлов, чем SiO2 и SiN4 и могут быть использованы в качестве контактных масок при фотолитографии и травлении структур, но дорогостоящи.
Процессы осаждения пленок Si3N4 реализуются в проточных реакторах в потоке газовой смеси (газотранспортная реакция). Этим процессом можно управлять путем регулирования температуры, давления (парциального и общего), градиента температуры в рабочей зоне. Установлено, что энергия активации процесса осаждения Si3N4 составляет ~1.8 эВ.
С увеличением давления газовой смеси в реакторе энергия активации увеличивается и скорость осаждения Si3N4 увеличивается, однако, при увеличении содержания аммиака в реакционной смести скорость осаждения Si3N4 уменьшается.
Нитрид кремния, осажденный при Т=700…900 ̊С представляет собой аморфный диэлектрик, содержащий до 8% H2, причем количество Н2 в пленке зависит от температуры осаждения и соотношения компонентов в газовой смеси. Большая концентрация Н2 наблюдается при низких температурах осаждения и бОльших концентрациях NH3 в реакционной смеси (Рис.6.1, табл.6.1.).
Для определения качества пленок Si3N4 часто используют метод сравнения коэффициента преломления (для качественной пленки он равен 2.01) и скорость травления в разбавленной плавиковой кислоте (для качественной пленки- менее 1 нм/мин).
Высокое значение коэффициента преломления свидетельствует об избыточном содержании кислорода, который, кроме того, увеличивает скорость травления пленки Si3N4 в разбавленной HF.
В пленках Si3N4 формируется высокий уровень растягивающих напряжений (до 100 ГПа), поэтому при толщине их более 0.2 мкм, возможно появление микротрещин и нарушение защитных свойств плёнки. (В практике пленки Si3N4 используют при их толщине менее 0.2 мкм.)
Удельное сопротивление пленок Si3N4 при комнатной температуре составляет ~1016Ом*см. Электропроводность их зависит от температуры осаждения, соотношения реагентов в газовой смеси, количества H2 и О2 в пленке.
Плазмохимическое осаждение. Этот процесс позволяет вести осаждение пленок нитрида кремния при очень низких температурах подложки Si за счет проведения реакций в тлеющем разряде, который обеспечивает их активацию. В этом процессе электронная температура достигает 105 ̊С (≈10 эВ), однако, температура подложки остается низкой в интервале (100…400) ̊С.

Si3N4, получаемый таким образом, хорошо защищает поверхность подложки от механических повреждений (обладает высокой прочностью, износоустойчивостью) и практически полностью защищает от проникновения молекул воды и ионов натрия, имеет хорошие электроизоляционные свойства. (Особенно хорошо его защитные и изоляционные свойства проявляются при нанесении на пленки из алюминия и золота, т.е. при изоляции функциональных слоёв).
Основные свойства пленок нитрида кремния, полученных с помощью разных процессов, приведены в таблице 6.1.

Табл.6.1.
Характеристика (параметр)	Осаждение из ПГФ при понижении давления при Т=(700…800) ̊С	Плазмохимическое осаждение Т=(250…350) ̊С
Состав	Si3N4	SiNxHx
Соотношение Si/N	0.75	0.8…1.2
Коэффициент преломления	2.01	1.8…2.5
Содержание Н, атомных %	4…8	20…25
Плотность, г/см3	2.9…3.1	2.4…2.8 (пористость, рыхлость)
Удельное электрическое сопротивление, Ом*см	1018	106…1021
Электрическая прочность, В/м*106	10	6
Величина упругих напряжений; ГПа	100 (растягивающих)	От 20 (сжимающих) / до 50 (растягивающих)

 В процессе плазмохимического осаждения необходим контроль и поддержание многих параметров, таких как частота разряда, расстояние между электродами, мощность, давление реакционной смеси и парциальное давление компонентов, скорость откачки камеры, температура подложки и др. Кроме того, необходимо оптимизировать параметры реактора, т.к. иногда параметры оказывают влияние не только на процесс, но и на свойства и характеристики осаждаемых пленок, т.е. процесс трудно управляемый. Например, в пленках Si3N4, осаждаемых плазмохимическим способом при частоте разряда fр≈13.56 МГц в пленках появляются растягивающие напряжения ~40 ГПа, а при частоте разрыва fр≈50 кГц- сжимающие напряжения ~20 ГПа.
Конкретная величина упругих напряжений в пленках Si3N4 зависит от каждого (практически) параметра процесса осаждения. Пленки, сформированные в результате реакции SiH4 с NH3 в плазме азота имеют бОльшие напряжения сжатия, чем пленки, полученные в результате реакции SiCl2H2 с NH3 в том же реакторе. Кроме того, пленки Si3N4, осажденные при низких частотах в плазменном разряде чаще имеют сжимающие напряжения, а не растягивающие.
Пленки Si3N4, осажденные плазмохимическим способом, могут содержать большое количество водорода (до 35%) и кислорода (до 2%). Содержание азота также зависит от условий осаждения (в ПГФ до 0.8%; в плазмохимическом способе до 1.7 %).
Т.е. подбором и регулированием условий осаждения пленок Si3N4 можно сформировать пленки промежуточного состава между SiO2 и Si3N4. Так как в пленках SiO2 присутствуют сжимающие напряжения, а в пленках Si3N4, можно при определенных условиях процесса осаждения сформировать растягивающие напряжения, то при совместном осаждении SiO2 и Si3N4 они образуют пленку промежуточного состава- оксинитрид, в которой упругие напряжения практически отсутствуют.
Оксинитрид кремния можно осаждать в результате реакции между SiH4, закисью азота и аммиаком или при взаимодействии SiH4 с CO2; NH3 и H2. Плёнки оксинитрида кремния SiO1,75N0,25 не имеют напряжений в широком температурном интервале. Плёнки SiON легко формировать химическим осаждением из газовой фазы (NO+ SiH4) в системах: SiH4 – NO2 - NH3; SiH4 –CO2 - H2 – N2 и др.
Плазмохимическим осаждением также могут быть получены пленки из окислов титана, тантала, ниобия, алюминия. Основные электрофизические свойства этих окислов приведены в таблице 6.2 и таблице 6.3 (уровни напряжений в плёнках 1-но и 2-ух слойных).
Изготовление микронагревателей на мембране Si и Si3H4 требует выполнения приблизительно 200 технологических операций, что можно реализовать за несколько месяцев работы, т.к. необходимо формировать многослойные структуры для согласования материалов по ТКЛР.
Нанокристаллический Al2O3 в виде плёнки толщиной 10..50 мкм имеет теплопроводность в 10 раз ниже, поэтому практически нет отвода тепла от Pt нагревательного элемента в тело подложки. Кроме того Pt нагреватели хорошо стыкуются по адгезионным свойствам с этой (Al2O3) плёнкой.
Чип нагревателя 6х6 с отверстием диаметра 3 монтируют на стандартной подложке из поликора 60х48. На подложке размещается примерно 80 чипов – выход годных около 98 % по процессу.
ИХ (ионно-химическое) осаждение плёнок SiOх; SiNх с аморфными кластерами Si возможно при T≥100 °С. Но для кристаллизации кластеров необходим лазерный отжиг (лазер KrF). Почти всё излучение этого лазера поглощается в пленке. Импульсный отжиг возможен на “мягких” подложках из стекол. Толщина пленок 0,5 мкм осаждение из газовой фазы (SiH4+ NH3) в разряде 55 кГц за 28 мин при T=380 °C.
      size 12{λ rSub { size 8{ ital "KrF"} } =2"48нм; "τ="2,5 нс"} {}
(Вестник НГУ т.4.в.2,2009)
В таблице 6.3 приведены свойства окисных пленок, полученных различными методами. Эти пленки имеют большое удельное сопротивление, высокие значения диэлектрической постоянной, высокую электрическую прочность. Плёнки AlN обладают хорошими адгезионными свойствами.

Табл.6.4.
Начальные напряжения в тонких плёнках.
Материал	Толщина (мкм)	Характер напряжений	Величина (ГПа)
SiC	250	Сжимающие	>1
AlN	130	Сжимающие	0,05
BN	130	Растягивающие	0,05
C	130	Сжимающие
Si3N4	250	Растягивающие	>1
Si3N4/ПИ	130/50		0,77/0,35
Si3N4/ BN	130/110		0,55/0,1
Si3N4/ AlN	130/80		0,55/0,07

SiC из нанопроводников с размеров частиц около 10 нм имеет прочность в 4 раза больше обычного SiC.
В планарной технологии используют также различные органические соединения для формирования изоляционных и защитных слоев между подложкой из Si и металлическими пленками, формирующими функциональные элементы узлов и деталей МСТ. Чаще всего это полиимиды. Эти покрытия наносят центрифугированием, а затем отжигают при температурах, превышающих температуру размягчения. В результате такого процесса формируется ровная поверхность (планарная) пригодная для фотолитографии и нанесения второго слоя металлизации. Однако, следует помнить, что органические соединения имеют ограниченную термостабильность и пористую структуру.
Формирование 4-х слойной структуры с проводником 1±0,15 мкм из (V+Al) с изоляцией из полиимида толщиной 1±0,15 мкм. Полиимид наносят центрифугированием. Структуру формируют фотолитографией и жидкостным травлением в металле. В диалектрике-плазмохимическим травлением через маску из V/ Ванадий (V) стравливали в растворе H2O2.
Лазерное испарение и осаждение плёнок ПТФЭ (политетрафторэтилен) на поверхность Si в толщинах до 10 мкм. Обработка Si ионами (очистка) увеличивает поверхностную энергию в 1,4…1,5 раз в результате увеличения полярной составляющей при этом плёка ПТФЭ становится сплошной при h~3 нм; Topt ~185…190с. Пластина КНИ (кремний на изоляторе) стоит ~100 долларов; диаметром 200 ~950 долларов (НМСТ №10,2007).
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что ФСС и др.стекла и Si3N4- наиболее приемлемые низкотемпературные пленки для пассивации и защиты структур в Si. Однако эти пленки плохо воспроизводят вертикальные ступеньки в структуре функциональных узлов. Лучше воспроизводят рельеф пленки сформированные при повышенных температурах (500…900) ̊С.
Осаждение поликремния (ПКК) наиболее часто ведут при T=600…650 ̊С из парогазовой фазы смесей или в плазмохимических процессах. Скорость осаждения 10…20 нм/мин. Давление парогазовой смеси в реакторе может достигать 7 Па, температура от 100 ̊С до 1000 ̊С. Осаждённый Si не легирован.
При пониженных давлениях смеси осаждаются более однородные, имеющие улучшенную структуру, плёнки. Скорость осаждения в этом случае выше, процесс лучше управляется. Если давление SiH4 в смеси увеличить и поднять T до 700 ̊С можно довести скорость осаждения до 100 нм/ми, но слой Si при этом будет рыхлым. Введение в смесь легирующих добавок уменьшает скорость и равномерность осаждения слоя. Однако диборан – (B2H6)увеличивает скорость осаждения. Установки “наноалмаз” для осаждения из газовой фазы с плазменной активацией реакции на мишень ø250 мм. “Наномагна” – для нанесения металлических (магнитных и немагнитных) пленок. ИП на постоянном токе, планарный магнетрон, ø250. “Вакуумпром” (Москва) – уст МЭШ – 31.5 Э/ЭС для напыления на ситалл, керамику, Si – резистивных материалов, TiN, Al,Cu электронным распылением с предварительной ионной очисткой подложки. 3 распылителя, автомат подачи газов, карусель с двойным вращением – 12 носителей, цикл – 60 мин. “Наноплазма” – (ОАО НИИТМ) – для реактивного ионно-плазменного травления проводящих и диэлектрических материалов с формированием наноструктур на ø 250 мм. Неравномерость травления ~ 2%, скорость изотропного травления Si – 1...3 мкм/мин, SiO2 – 0,5…1 мкм/мин.
Для высокой воспроизводимости параметров пленок диэлектрических и проводящих необходима высокая чистота исходных материалов и отсутствие загрязнения пленок в процессе осаждения. Кроме того, перевод исходного материала в газовую или паровую фазу должен быть универсальным для металлов, диэлектриков, сплавов и смесей.
Перечисленным требованиям в достаточно полной мере отвечают процессы термовакуумного напыления. Процесс осаждения пленок термическим испарением в вакууме основан на свойстве паровых частиц перемещаться прямолинейно в вакууме и конденсироваться (осаждаться) на поверхность подложки, имеющей температуру ниже критической.
Принцип термического вакуумного осаждения хорошо поясняет схема конструкторско-технологическая рис. 6.1 и схема установки с вертикальной рабочей камерой рис. 6.2, 6.3,6.4, 6.5. Вещество, подлежащее напылению, помещают в устройство нагрева (испаритель -7), где оно при определенной температуре интенсивно испаряется. В вакууме, который создается в рабочей камере 8 с помощью откачанной системы (насос – 6), молекулы испаренного вещества свободно и быстро распространяются в объеме камеры, достигая и конденсируясь, в частности, на подложках, которые закреплены на подложкодержателе 1. Конденсация на подложке идет эффективно, если её температура не превышает критическую.
Ситалловые подложки закрепляются на металлическом столике, который вставляется в рамку маскодержателя. Собранные таким образом кассеты укладываются в гнезда карусели подколпачного устройства.

В рабочей камере с помощью вакуумных агрегатов создают вакуум порядка 1,33(10-3…10-4) Па, затем, подавая напряжение от пульта управления, нагревают подложки до T=100…300 °C и вещество, подлежащее напылению, до температуры его испарения. После чего производится испарение материала их испарителя, предварительно установленного на токоподводах. Одна позиция напыления оборудована дополнительным токоподводом, для крепления вспомогательного испарителя дающего возможность наносить подслой при напылении материала с плохой адгезией. Образующий поток пара конденсируется на подложке, температура которой значительно ниже температуры испарения материала.
Таким образом, процесс напыления тонких пленок можно разделить на два основных этапа: формирование потока вещества и конденсацию его в виде пленок на подложке. Чтобы обеспечить высокую воспроизводимость свойств плёнок, необходимо в течение всего процесса с достаточно высокой точностью поддерживать основные технологические параметры: скорость осаждения, степень вакуумирования и температуру подложки.
Конденсация на подложке идет эффективно, если её температура не превышает критическую. На начальном этапе испарения, когда из поверхности испаряемого вещества десорбируются различные примеси, которые могут загрязнять пленку, поток частиц от испарителя перекрывают заслонкой 3, которая остается в этом положении до вывода испарителя на рабочую температуру. В зависимости от функционального назначения пленки в процессе её осаждения контролируют время напыления, толщину, сопротивление или какой-либо другой параметр. После достижения заданного значения контролируемого параметра поток вещества снова перекрывают заслонкой и рост пленки прекращается. Предварительно подогрев подложки перед напылением пленки способствует десорбции загрязнений из поверхностного слоя, а в процессе осаждения - создает лучшие условия для формирования структуры растущей пленки. С помощью вакуумной системы (форвакуумный насос и диффузионный насос) (Рис.6.5.-поз11,1 соответственно) в процессе осаждения пленки поддерживают разрежение в рабочем объеме на уровне 10-3…10-4 Па. Эффективность процесса напыления определяется, прежде всего, малой длительностью (1…2мин) и достаточно хорошей равномерностью толщины пленки по поверхности подложки. При отладке процесса необходимо обеспечить: интенсивное испарение вещества из испарителя; прямолинейное движение молекул испаренного вещества преимущественно на подложку, при минимальной неравномерности облучения по площади подложки; интенсивный и равномерный рост пленки на поверхности подложки. В соответствии с этим процесс термического вакуумного напыления можно представить в виде трёх последовательных стадий:
1. Испарение вещества
2. Перенос вещества в газообразной форме к подложке
3. Конденсация вещества на поверхности подложки и рост пленки.
Испарение вещества с поверхности имеет место при любой температуре, но наибольшую вероятность покинуть поверхность имеют наиболее «нагретые» молекулы (атомы), т.е. те которые имеют наибольшую энергию. С повышением температуры средняя энергия молекул возрастает, возрастает и число молекул, энергия которых превышает энергию связи с другими молекулами. В замкнутом объеме рабочей камеры, когда нет поглощения (конденсации) молекул на её нагретых стенках, процесс выхода (испарения) частиц и их возврата в вещество становится равновесным. Давление пара при этом Ps называется давлением насыщенного пара или его упругостью. Упругость пара зависит от температуры.
Эта зависимость описывается уравнением Клаузиуса- Клапейрона:
dPs/dT= H/(T*ΔV),
где
Н- молярная теплота фазового перехода из 1-ой фазы (твердой или жидкой) во 2-ую (парообразную);
ΔV- разность молярных объемов фаз.
Скорость теплового движения молекул вероятностная VВАКУУМ=129 *(T/M)1/2 (м/c).
Среднеквадратическая Vσ=158* (T/M)1/2 (м/c).
Среднеарифметическая VСР=145* (T/M)1/2 (м/c).
Наибольшее число молекул имеет скорость V=(0,5…1,5) *VВ; H2 при 20 °С; VВ=1904 м/c; N2- VВ=511 м/c; O2- VВ=478 м/c.
Считая, что Vпара>>V1фазы, т.е. ΔV≈ Vпара, который в этом случае является идеальным, т.е. справедливо Vпара =RT/PS, можно получить решение уравнения Клаузиуса- Клапейрона в виде (считая, что теплота испарения не зависит от температуры):
lg Ps =A-B/T ,
где А и В – постоянные (табличные величины) характеризующие испаряемое вещество;	Ps -упругость пара (Па).
Практикой установлено, что переход практически всех веществ в парообразное состояние соответствует упругости пара Ps =1.3 Па. Температуру, при которой Ps =1.3 Па, называют условной температурой испарения- Ту. Для большинства осаждаемых термическим испарением веществ Ту >Tплавления, но есть некоторые материалы, для которых Ту <Tплавления (Mg; Cr; Ti) (TплMg =651; Ty=443 ̊C; TплTi =1725 ̊C; Ty=1546 ̊C; TплCr =1800 ̊C; Ty=1205 ̊C). Они интенсивно испаряются из твердого состояния, минуя жидкую фазу. Этот процесс называют возгонкой или сублимацией.
В сплавах при нагревании частицы компонентов будут иметь разную активность, в результате чего состав паровой фазы, а, следовательно, и состав конденсируемой пленки будет отличаться от состава исходного вещества (сплава, смеси) в испарителе. Практикой выработаны специальные технологические приемы, которые позволяют обеспечить осаждение пленок с заданным составом (взрывное испарение).
Процесс осаждения пленок идет только при интенсивном удалении паров от испарителя и их конденсации на относительно холодной поверхности подложек. При этом истинное давление пара меньше значения насыщения Ps, но выше остаточного давления окружающих газов. Т.е. чем выше давление остаточных газов, тем ниже скорость испарения, а, следовательно, и скорость напыления. Благоприятные условия для диффузии и испарения материала существуют при упругости пара <133 Па (при увеличении его выход частиц затруднен) и давлении окружающего газа <0.13 Па, когда пар может свободно и равномерно распространяться в объеме рабочей камеры. При таких условиях скорость испарения (г/см2*с) можно оценить по формуле:
size 12{ω approx 4 "." 6*"10" rSup { size 8{ - 4} } *P rSub { size 8{s} } * sqrt { {M} wideslash {T} } } {} ,
где М- молекулярная масса вещества (г/моль);
PS–упругость пара (Па).
Если Т=Ту и Ps =1.3Па; size 12{ω approx 6*"10" rSup { size 8{ - 4} } * sqrt { {M} wideslash {T rSub { size 8{y} } } } } {}
Для большинства материалов скорость испарения при Т=Ту имеет порядок 10-4 г/(см2с), когда разрежение среды 10-4…10-5 Па и подложка находится на расстоянии в 5…10 раз меньше длины свободного пробега частиц испаряемого вещества. Приведенные формулы позволяют лишь приближенно оценить скорость испарения материала. С технологической точки зрения важнее знать скорость конденсации паров на подложке (скорость напыления), которую определяет стадия переноса вещества к подложке.
Если обеспечить прямолинейное направленное движение молекул испаряемого вещества к подложке, то можно получить высокий коэффициент использования материала и высокую скорость напыления (скорость роста пленки). Эти условия можно обеспечить только при разрежении в камере 10-3…10-5 Па, когда длина свободного пробега молекул значительно превышает расстояние от испарителя до подложки. Длина свободного пробега обратно пропорциональна величие давления в объёме камеры, если T=const, а при P=const – прямо пропорциональна T.
При P=760 мм рт.ст T= 20 °Сдля молекул воздуха λ~ 0,06 мкм.
При P=1 мм рт.ст T= 20 °Сдля молекул воздуха λ~ 47 мкм.
При P=10-3 мм рт.ст T= 20 °Сдля молекул воздуха λ~ 47мкм.
При P=10-4 мм рт.ст T= 20 °Сдля молекул воздуха λ~ 47мкм.
Скорость напыления вещества тем меньше, чем меньше длина свободного пробега молекул. В высоком вакууме диффузия газов происходит практически мгновенно, время зависит от скорости теплового движения молекул. Поток испаренных атомов и молекул не претерпевает отклонений из-за соударений с остаточными газами, если длина свободного пробега λ>> l (l – расстояние от испарителя до подложки).
Поток подчиняется закону Ламберта – Кнудсена
size 12{λ= { {1} over { sqrt {2π} cdot N cdot δ rSup { size 8{2} } } } = { {m { bar {c}} rSup { size 8{2} } } over {3 sqrt {2} cdot π cdot δ rSup { size 8{2} } cdot p} } ;} {}
где N – число молекул в 1 см3 при заданных T и P;
δ – эффективный диаметр молекул (см);
m – масса молекул;
size 12{ { bar {c}}} {} - среднеквадратическая скорость (Vσ) молекул.

В 1 м3 при 27°С содержится	молекул
при давлении P=750 мм рт.ст	2,43 *1025
1	3,24*1022
1*10-3	3,24*1019
10-6	3,24*1016
10-9	3,24*1013

Время откачки реальных производственных установок до такого разрежения составляет (1…1.5) часа, т.е. процесс может быть экономически выгодным лишь при обработке группы подложек за один вакуумный цикл.
Диаграмма направленности испарителя, т.е. форма молекулярного пучка, влияет не только на коэффициент использования материала, но и на равномерность толщины пленки по поверхности подложки. Толщина пленки в любой точке подложки определяется количеством частиц, оседающих (конденсирующихся) в единицу времени, т.е. плотность потока вещества в плоскости подложки должна быть одинаковой по всей поверхности. Реальные испарители не обеспечивают равномерности потока, т.е. создается пространственная неоднородность потока, которая определяется конкретной конструкцией испарителя. Практически оценить диаграмму направленности и связанную с ней равномерность осаждения вещества на подложке можно используя законы Ламберта-Кнудсена. Кнудсен для молекулярных потоков, опираясь на законы распространения световых потоков, установленных Ламбертом, сформулировал законы для двух случаев распространения паровых потоков:
Испарение в виде сферы от точечного источника - скорость осаждения и толщина пленки на плоской подложке в этом случае имеет максимум в центре подложки и убывает к периферии.
size 12{ { {d rSub { size 8{"min"} } } over {d rSub { size 8{"max"} } } } = { {1} over { \( 1+ \( { {l} over {L rSub { size 8{0} } } } \) rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{ {} rSup { size 6{ { {3} over {2} } } } } } } } } {} , где
l- половина длины подложки,
L0 - расстояние от испарителя до подложки по нормали к ней.
Для элементарной площадки поверхностного испарителя: интенсивность излучения молекул пропорциональна косинусу угла между направлением и нормалью к поверхности (закон косинуса).
Относительная толщина пленки в этом случае:
size 12{ { {d rSub { size 8{"min"} } } over {d rSub { size 8{"max"} } } } = { {1} over { \( 1+ \( { {l} over {L rSub { size 8{0} } } } \) rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{ {} rSup { size 6{2} } } } } } } {} .
На практике испарения осуществляют из тиглей и лодочек (через точечную диафрагму), испарение электронно-лучевым нагревом также хорошо описывается законом косинуса. В общем случае молекулярный поток тем лучше описывается законом косинуса, чем меньше линейные размеры излучающей поверхности испарителя по сравнению с расстоянием до подложки.
Применение отражателей и диафрагм в соответствующей формой рабочей части позволяет улучшить характеристики потока и выровнять в определенной степени его плотность в плоскости подложки, т.е. обеспечить осаждение пленки равной толщины на поверхность подложки. По мере испарения вещества интенсивность потока и диаграмма его направленности в большинстве случаев постепенно меняется, что при неподвижных подложках приводит к разбросу параметров пленки в пределах партии подложек. (На плоских подложкодержателях неравномерность толщины пленки составляет до ±20%.) рис.6.3, 6.4, 6.6.
Для устранения неравномерности осаждения подложкодержатели установок для напыления тонких пленок выполняют сферическими и сообщают им движение (вращение вокруг или перпендикулярно оси потока частиц; или планетарное движение и др. Изменяют время осаждения по зонам, например, с помощью специальных диафрагм неподвижных и подвижных.) для усреднения скорости роста пленки по поверхности подложки. Установка МЭШ 31.5Э/ЭС с магнетронным распылением и каруселью на 12 подложек. Цикл – 60мин.

Процесс осаждения вещества на подложке идет в два этапа :
Атомы испаренного вещества адсорбируются подложкой. Обладая избытком энергии, они мигрируют по поверхности подложки, теряя энергию. Атомы, обладающие большим запасом энергии, в этом движении могут десорбироваться. (При подогреве подложки достигаются условия, когда поток атомов, падающих на подложку равен потоку десорбированных атомов, конденсация вещества в этом случае не происходит.)

Для каждого вещества существует своя температура TКРИТ при температуре подложки TП > TКРИТ атомы вещества полностью отражаются от её поверхности и конденсации не наблюдается. Плёнка не растёт. При увеличении плотности пара вещества TКРИТ подложки увеличивается.
Конденсация начинается, когда плотность потока высока (или температура подложки низка), а вероятность вторичного испарения мала и вероятность встречи атомов при миграции на подложке достаточно высока. Миграционное движение атомов по подложке описывает теория Френкеля, согласно которой не миграционное движение атомов по подложке и образование зародышей решающее влияние оказывает свойства подложки. Поверхностная миграция атомов Au изменяется в 10 раз в зависимости от материала подложки. Существует критическая плотность потока пара осажденного вещества
size 12{ν rSub { size 8{к} } =A cdot e rSup { size 8{ - {u rSub { size 6{1} } } wideslash { ital "kT"} } } } {} - уравнение Френкеля.
size 12{ν rSub { size 8{к} } } {} - критическая плотность пучка (потока);
T – температура поверхности подложки;
u1 – энергия связи атома, адсорбированного на поверхности
A – const.

Таблица 6.5. Технологические параметры осаждения диэлектрических пленок.
Материал	Способ испарения или распыления	Давление, Па	Температура подложки, ° С	Скорость осаждения, нм/с
Монооксид кремния	ТИ	(2,66-6,65)*10-3	200-220	0,05-0,25
Диоксид кремния	МР	(1,33-52)*10-2	25	0,1-0,15
Боросиликатное стекло	ТИВ	(1,33-6,65)*10-3	25-50	0,01-0,03
Алюмосиликатное стекло	ТИВ	(5*10-3- 5*10-4)	25	0,02-0,03

При этом образуются более устойчивые скопления, атомные группы - кластеры. Зародышем будущей пленки такая группа может стать, если её размер превышает некоторый критический. Дальнейший рост зародышей идет за счет присоединения вновь адсорбированных атомов и непосредственного осаждения атомов на поверхность зародыша. Разрастаясь, отдельные островки сливаются (коалесценция) и постепенно образуют сплошную пленку. На завершающем этапе идет гомогенный рост. Влияние подложки при этом отсутствует, характер связи определяется веществом пленки. Отражение и реиспарение атомов отсутствует.
    Из рассмотрения этапа осаждения можно сделать следующие выводы:
1. Для конкретной плотности потока существует критическое значение температуры подложки, выше которого конденсация не происходит; аналогично для данной температуры подложки существует критическое значение плотности потока пара.
2. Повышение температуры подложки увеличивает критический размер зародышей, т.е. способствует формированию крупнозернистой структуры;
3. Повышение плотности потока уменьшает критический размер зародышей и, следовательно, способствует формированию мелкозернистой структуры;
4. При прочих равных условиях меньшими размерами критических зародышей и склонностью к образованию мелкозернистой структуры обладают металлы с более высокой теплотой парообразования (W; Mo; Ta; Pt…).
Мелкозернистые пленки при повышении температуры рекристаллизуются, параметры их необратимо изменяются. Пленки с такой структурой подвержены старению. Поэтому обычно пленки из проводящих материалов напыляют на подогретые до 150…350 ̊С подложки.
Качество пленки во многом зависит от прочности ее сцепления с подложкой (адгезии), которая определяет надежность и возможность отслаивания пленки в условиях эксплуатации. Адгезия приобретает особо важное значение, если разность ТКЛР материала подложки и пленки значительна. Это приводит к внутренним напряжениям при охлаждении после напыления, а также при изменениях температуры в процессе эксплуатации. Внутренние напряжения растут с толщиной пленки, поэтому термическое вакуумное напыление на Si применяют при толщине пленок не более 1.5…2 мкм. Адгезия пленок возрастает, если на начальном этапе осаждения имеет место хемосорбция. (Высокую адгезию к Si обеспечивают Al, Cr, Ti, W; низкую- Au, Pt, Pd.) Т.е. при напылении целесообразно сначала напылить адгезионный подслой, а затем основной материал пленки.
Ухудшают качество пленки и её адгезионные свойства остаточные газы, поэтому перед напылением необходимо десорбировать их из подложки и удалить из рабочего объема камеры. Рис. 6.4, 6.5.
Наиболее эффективна очистка поверхности подложки в тлеющем разряде ионами с энергией в несколько десятков эВ. В результате термического испарения частицы приобретают энергию ~ 0,1 эВ.
Процесс испарения и качество пленок при термическом осаждении в значительной мере определяются температурой и распределением потока частиц, т.е. конструктивными особенностями и типом испарителей, которые могут иметь резистивный, электронный или лазерный нагрев. Материалы, из которых изготавливают нагреватели и держатели испаряемого вещества, должны иметь возможно более низкую упругость пара при температуре испарения, не взаимодействовать с испаряемым веществом с образованием летучих соединений.
При термическом вакуумном напылении испаряемые материалы нагревают прямым или косвенным путем. Прямым - пропусканием тока через материал, индукционными токами, потоком электронов, лазерным лучом. Косвенным - за счет теплопередачи от испарителя. Прямой нагрев наиболее экономичен. Выбор типа испарителя определяется в основном видом, температурой испарения и агрегатным состоянием испаряемого вещества.
Испарители с резистивным прямым нагревом (рис. 6.6) обладают высоким к.п.д., имеют низкую стоимость, малые габариты, но при их использовании возможно загрязнение пленки примесями из нагревателя. Они имеют малый срок службы (необходима довольно частая замена испарителей этого типа).
Эти испарители могут применяться в основном для сублимирующихся материалов, у которых Тпл>Тиспар (Cr, Ti, W и др.). Они могут обеспечить только низкую скорость испарения с малым количеством испаряемого вещества (испаритель может быть только лентой или проволокой). Нельзя использовать эти испарители для напыления диэлектриков и материалов с высокой проводимостью. Необходима калибровка поперечного сечения испарителя для устранения возможности локального перегрева.
Испарители с косвенным нагревом более универсальны, т.к. позволяют испарять проводящие и непроводящие материалы.
Проволочные испарители рис.6.7 имеют простую конструкцию. Они применяются для испарения веществ, которые хорошо смачивают материал нагревателя при расплавлении и удерживаются силами поверхностного натяжения расплава, например, в виде капли, до полного испарения. Наиболее распространенным материалом для изготовления испарителей является проволока Ø0.8…1.0 мм из W и Ta. Нагреватели в виде спирали хорошо переносят изменение размеров при нагреве и охлаждении. Их легко приспособить под конкретные технологические условия. Однако с помощью таких испарителей можно испарить только небольшое количество материала за один процесс.
Тигельные испарители рис.6.8а. используют при необходимости испарения большого количества вещества. Обычно это диэлектрики. Тигли изготавливают из тугоплавких материалов (SiO2; Al2O3; SiC; C и др.). Испарители обеспечивают высокую скорость испарения. Однако они инерционны, особенно, в исполнении рис. 6.8а, б. Нагрев испаряемого материала в этих испарителях может осуществляться индукционным способом. В этом случае инерционность значительно меньше.
Ленточные испарители рис. 6.9 применяют для испарения материалов плохо удерживающихся на проволочных испарителях в относительно больших количествах.
Испарителя коробчатого типа рис. 6.10 или лабиринтного типа рис. 6.11 применяют для испарения материалов с плохой теплопроводностью (типа SiO2), чтобы исключить появление брызг и капель при испарении.
Дискретные испарители.Рис.6.12. Метод дискретного испарения (взрывного испарения) применяют при необходимости напыления пленок из сплавов и стекол, когда появляются трудности в связи с разной упругостью паров компонентов. Наличие этой разности приводит к изменению состава пленки по сравнению с испаряемым материалом. Чтобы устранить это явление, испарение ведут микродозами (взрывное испарение). Вещество в микрообъемах сбрасывают на разогретый испаритель, где он практически мгновенно испаряется. В результате испарения микродоз на подложке осаждаются очень тонкие слои с неопределенным составом. Однако уже в процессе напыления идет взаимная диффузия компонентов по толщине пленки. Основной недостаток этих устройств - сложность наладки микродозатора в условиях больших тепловых потоков. Кроме этого имеется опасность разбрызгивания испаряемого вещества при микровзрывах.
Электронно-лучевые испарители рис. 6.13, 6.14 используют для разогрева вещества кинетическую энергию быстро движущихся электронов, которая при соударении с поверхностью испаряемого вещества практически полностью (на 95…99%) преобразуется в тепловую. В качестве источника электронов может быть использован, например, спиральный термокатод. Электроны, испускаемые термокатодом, формируют в пучок и с помощью системы магнитных линз фокусируют, чтобы получить большую концентрацию мощности (до 5*108 Вт/см2) на поверхности мишени. Это необходимое условие для испарения тугоплавких материалов с высокой скоростью. Этот способ нагрева испаряемого материала имеет в настоящее время наибольшее распространение в серийном производстве.
Недостатки таких испарителей в относительно быстром загрязнении арматуры в рабочем объеме остатками испаряемого вещества, в изменении эмиссионной способности катода, возможности дугового разряда через поток испаряемого материала, что ограничивает скорость напыления.
Применение лазерного излучения в качестве источника нагрева испаряемого вещества позволяет устранить большое количество из перечисленных недостатков и технологических сложностей при напылении, как простых металлов, так и сплавов, но вносит свои характерные особенности в процесс напыления. Волоконные лазеры позволяют получать мощность на выходе до 16 кВт (излучение многомодовое). Лазер на CO2 с неустойчивым резонатором (конорокальным) позволяет устранить высшие моды – остаются TEM00 и TEM01? что позволяет получать мин. RZ при резке материалов.
Магнетронные испарители обеспечивают хорошую скорость напыления и качество пленок (специальные источники, например, “Планар” и др.).
Процесс b/r металлизации керамики и п/п пастами взамен вжиганию (ЦНИИ “Гидроприбор”).
ЦНИИ “Электроприбор” – Щербак А.Г., Беляев С.Н.
Напыление Cr-h- (120…800)°t на ротор – сферу ЭСГ с методикой контроля толщины в процессе напыления по электропроводности слоя Cr/ Для систем ЭСГ с оптическим съемом информации.
Кварцевый измеритель толщины пленок (Изовак - Белорусь) Micron – 5. Время измерения – 1с – при числе слоёв до 10. Диапазон плотностей материалов 0,1…9,9 г/см3. Может работать в режиме автомата на программе в его системе.