Распыление материалов ионной бомбардировкой.
Ионная обработка основана на взаимодействии с обрабатываемой поверхностью потока атомов и частиц (пара), которые образуются в результате бомбардировки мишени-катода пучком ионов, вытягиваемых из низкотемпературной плазмы (автономного источника) или объемного разряда, существующего в камере- катодное распыление.
Ионно-плазменное и ионно-лучевое распыление материалов в среде инертных и химически активных газов, ионное и газофазное осаждение металлических, полупроводниковых и диэлектрических пленок: - все эти процессы широко используются при создании изделий МСТ и новых материалов. Варьируя толщиной, структурой и составом пленок, формируют материалы и детали с широким диапазоном функциональных свойств и назначений, в том числе и наноразмерных деталей, нанокомпозитных материалов.
Катодное распыление материалов впервые использовано англичанином Гроувом в 1852 г. Сегодня этот процесс как ионная обработка (ионное травление, распыление) является одним из основных технологических процессов при изготовлении деталей МСТ, в том числе ММГ и ММА.
Ионное распыление используется для очистки поверхностей, микрофрезерования поверхностных слоев, полировки поверхностей, формирования особой тонких пленок, выявления кристаллической структуры материалов, формообразования структурных элементов МСТ.
Наиболее эффективно применение ионного распыления для «сухого» травления. Ионному травлению можно подвергать любые материалы. Травление через маску позволяет получать элементы без подтравливания, с прямыми стенками, соответственно направлению потока бомбардирующих заготовку ионов.
Материал маски должен иметь коэффициент распыления меньше, чем материал изделия. Подбором соотношения этих коэффициентов, т.е. подбором материала маски, можно обеспечить возможность глубокого травления. Требования к адгезионным свойствам материалов масок в этом процессе отсутствуют (маски из полимеров, SiO2, Si3N4 и др.)

Ионное осаждение- процесс формообразования пленок, в котором переход пар- твердое тело сопровождается бомбардировкой высокоэнергетическими частицами (Е=102…104 эВ) осаждаемого материала.
Ионно - плазменное осаждение пленок реализуется при давлении рабочего газа в реакционной камере Рр~10-1…10 Па. Плазма инертных газов (Ar и др.). Позволяет формировать, проводящие, полупроводниковые и диэлектрические пленки.
Ионно-лучевое осаждение- при давлении Рр<10-2 Па с автономным источником
Ионно-кластерное осаждение- при истечении ионизированного газа в вакуум (Р ~10-4 Па) со сверхзвуковой скоростью из квазизамкнутого источника.
Реактивное ионное распыление реализуется при наличии в рабочей камере активных газов, с которыми взаимодействует распыляемый ионной бомбардировкой материал мишени.
Плазма- частично или полностью ионизированный газ, состоящий из положительно и отрицательно заряженных частиц, суммарный заряд которых равен нулю. Чтобы перевести газ в состояние плазмы, необходимо часть электронов оторвать от атомов, превратив их в ионы, т.е. ионизировать газ.
Ионизация газа может быть выполнена с помощью теплового поля, ионизирующего излучения или электрического разряда. В практике чаще используют ионизацию электрическим разрядом.
Плазмой, состоящей из заряженных частиц, ионов и электронов, можно управлять с помощью магнитного поля (создавать пучки необходимой конфигурации, фокусировать, транспортировать и т.д.). Ионный пучок можно сфокусировать в пятно Ø 5 нм при U=30кВ.
Плазму подразделяют на низкотемпературную- холодную и высокотемпературную- горячую, принимая за единицу температуры 1 эВ (равный 11600 ̊С). Температура горячей плазмы- сотни эВ, холодной- несколько эВ. (Примером холодной плазмы является северное сияние, разряд в инертном газе; горячей - ионизация в разряде молнии.)
Внешнее электрическое поле при разряде ионизирует газ и возбуждает в образовавшейся плазме электрический ток- газовый разряд (рис. 7.1). Высокочастотный газовый разряд может быть безэлектродным, в низкочастотном разряде- ток протекает между металлическими электродами. При этом плазма поляризуется и для прохождения постоянного тока необходимо компенсировать возникающий в плазме объемный заряд с помощью потока электронов от внешнего источника. При низком напряжении между электродами для возбуждения эмиссии электронов катод нагревают до высокой температуры (формирующийся в этом случае разряд называют несамостоятельным). При высоком напряжении между электродами разряд возникает в результате автоэлектронной эмиссии. Такой разряд называют самостоятельным. При самостоятельном разряде электроны компенсируют заряд плазмы только вблизи катода (катодное темное пространство), а остальная часть плазменного столба остается положительно заряженной (святящаяся возбужденная часть столба). Установлено, что произведение ширины области катодного темного пространства на давление газа есть величина постоянная (рис. 7.2).
В плотном газе при высоком напряжении ионы бомбардируют катод и разогревают его, в результате образуется горячий разряд (дуговой), в разреженном газе образуется холодный разряд- тлеющий. В тлеющем самостоятельном разряде электроны из катода вытягивает поле, создаваемое у поверхности, и незначительное количество электронов выбивают ионы, ударяющиеся в катод (падающие на катод).
В области положительного плазменного столба концентрация электронов и ионов очень большая, поэтому эта область имеет высокую электропроводность. Падение потенциала здесь мало (рис. 7.2 б). Эта часть тлеющего разряда не важна для его поддержания, при сближении электродов она может практически исчезнуть. Но длина катодого темного пространства при уменьшении расстояния между электродами не изменяется. Темное катодное пространство обеспечивает энергию, необходимую для поддержания тлеющего разряда и энергию ионов для эффективной бомбардировки мишени. На практике эффективное расстояние «анод- катод» подбирают экспериментальным путем.

Ионизироваться в тлеющем разряде могут не только атомы, но и молекулы, образующиеся в результате этого молекулярные ионы диссоциируют на атомные ионы и нейтральные частицы. Молекулярные ионы существуют только в заряженном состоянии (Н3- - молекулярный ион водорода). Ионизированные молекулы позволяют получить бОльшую скорость осаждения (скорость роста) пленки.
Атомарный (молекулярный) поток, необходимый для осаждения можно получить в результате бомбардировки мишени (твердого распыляемого образца) ионами инертных газов. В соответствии с импульсной теорией, ионы, ударяющиеся в мишень, передают импульс энергии её атомам при многократных столкновениях. Если энергия большая, в результате смещения атома нарушается равновесие и возбуждаются соседние атомы, и так до тех пор, пока энергии выведенных из равновесия атомов достаточно для возбуждения соседей. В результате этого процесса поверхностный атом, получивший достаточный импульс энергии, покинет мишень. У поверхности (рис. 7.5.) мишени создается облако свободных атомов, которое может быть транспортировано после ионизации к подложке.
Если энергия ионов имеет величину сотен и тысяч эВ, то поглощенная образцом - мишенью энергия будет превышать теплоту сублимации, и мишень в месте падения ионного пучка будет интенсивно испаряться. Чем больше энергия иона, тем глубже он проникает в мишень, тем эффективнее испарение и нагрев. Для того чтобы исключить диффузионные процессы и появление дугового разряда, из-за тепловой эмиссии электронов мишень необходимо интенсивно охлаждать.
Основными характеристиками ионного потока считают:
1. Энергетическую яркость потока. Яркость ионных источников значительно меньше, чем электронных ≤100 А/см2*стерад.
2. Однородность состава по массам ионов и зарядам.
3. Распределение ионов по энергиям.
4. Стабильность ионного потока (оценивается модуляцией в %)
S = 6,02 cdot 10^23 mZ_e/Alt
Расходимость потока (определяется системой формирования потока, первеансом и значенями поперечных скоростей ионов. Оценивают эмиттансом – площадью занятой пучком в фазовом пространстве.
Нерасходящийся пучок – площадь эмиттанса сливается в прямую линию по оси смещения, вдоль оси расходящегося пучка эмиттанс не изменяется.
Ионные источники с поверхностной термической ионизацией - наиболее простые источники ионов. Они обычно выполнены в виде вольфрамового нагреваемого конуса, поверхность которого покрыта солями KI,NaCl, CaCl2 и др. Источники позволяют получить ионы с помощью дополнительного вытягивающего электрода (Na+, K+, Ca++, Rb+, Cs+, Li+ и отрицательные I-, Cl-, Br-, F-) с малой энергией (0.1…0.3 эВ) и малой плотностью тока (10-4…10-3 А/см2).
Источники с ионизацией электрическим ударом – плазмоэлектронные, дуговые, высокочастотные и др. (с термокатодом или с тлеющим разрядом).
Источник пеннинга (термокатод вдоль оси цилиндра, на конце которого имеется вытягивающий электрод. Газ в цилиндре P=0.1..1 Па).
Высокочастотные источники – ионизация за счет соударений молекул газа с ускоренными ВЧ полем электронами. Давление газа P=10..10-2 Па. Ток источника ИЛУ-200=50...400 мкА.
Источники на основе дугового разряда (дуоплазмотрон). Общий ток в непрерывном режиме 0.25..700 мА при U=3..100 кВ (в установках типа «Везувий»). ИЛУ-Ч с ленточным пучком с сечением 80*2 мм.
Ионные источники с ускорителем способны формировать поток ионов металлов с плотностью 1...10 А/см2 даже для тугоплавких металлов.
Эффективным источником ионов токопроводящих материалов является дуоплазмотрон – (плазменный выкуумно-дуговой ускоритель). Дуга в парах металла-катода горит между коаксиально расположенным и охлаждаемым водой кольцевым анодом. Магнитное поле позволяет регулировать плотность ионов и стабилизировать разряд. Можно выращивать пленки сложных соединений при напуске химически активных газов с p=10-2..10-3 Па.
Для короткой катушки индукция уменьшается больше, чем в 10 раз на расстоянии диаметра намотки (от средней плоскости сечения катушки). Управление распределением ионов для осаждения на внутреннюю поверхность втулки возможность помощью двух соленоидов. Первый включают одинаково с магнитной системой источника ионов и создает на входе во втулку большую плотность, второй включают встречно (управляющий соленоид) – силовые линии его поля направлены от оси к внутренней поверхности втулки.
Магнетронные системы с аномальным тлеющим разрядом в которых плазма локализуется в непосредственной близости от мишени имеют большую эффективность ионизации при p=0.2 Па. Скорости распыления достигают (0.3..2) мкм/мин. Для обеспечения возможности вести управляемые технологические процессы с помощью ионных пучков ионы необходимо разделять по энергиям и скоростям (необходима сепарация ионов). Сепарация основана на взаимодействии ионов с магнитным полем и электрическим полем или комбинацией этих полей (фильтры Вина) с ортогональными векторами E и H полей.
Квадрупольные сепараторы имеют простую конструкцию и слабую зависимость разрешающей способности M/ΔM от энергетического разброса ионов.
Бомбардировка поверхности ионами с энергией выше пороговой приводит к разрушению и распылению атомов с поверхности (пороговая энергия 5.6..5.9 эВ). С увеличением энергии до 100 эВ интенсивность распыления возрастает в 103…104 раз, при этом коэффициент катодного распыления составляет 0.1..0.4 атом/ион.
Краспыл – растет до энергии 300..500 эВ, затем рост уменьшается. Увеличение имеет место при бомбардировке тяжелыми ионами и при облучении поверхности под углом 50..700 к нормали.
Установки УВН-62, УВН-75Р-1,УВН72Р-1, плазмавак, «Ион-1В».
Энергия в несколько десятков эВ достаточна для интенсивного распыления материала мишени. При этом не каждый ион способен удалить (выбить) несколько атомов материала из мишени.
Среднее число атомов, удаляемых одним ионом, называется коэффициентом распыления (Кр). Он считается основной характеристикой, определяющей эффективностью процесса. Кр засисит от энергии иона, его массы, материала мишени, состояния от поверхности, угла падения иона и в некоторой степени от температуры мишени. (Зависимость Кр от угла падения иона следует закону косеканса.) (рис. 7.4, табл. 7.1)
Таблица 7.1
При нормальном падении Ar+ и Kr+

Материал	Коэффициент распыления
	E=600 эВ		E=1000 эВ
	Ar+	Kr+	Ar+	Kr+
Сu 63,5	2,3	2,8	3,2	3,4
Mo 95,9	0,9	1,1	1,1	1,2
Ni 58,7	1,5	1,5	2,1	1,7
Fe 55,84	1,3	1,2	1,4	1,4

Ar+ - атомная масса 39,94
Kr+ - атомная масса 83,80
Когда энергия ионов очень большая, они глубоко проникают в материал мишени и вероятность выхода смещенных атомов за поверхность мишени (распыление) уменьшается (рис. 7.4 (область IV)). Зависимость R ат/ион=f (E эВ) имеет экстремум.
По сравнению с термическим испарением распыление ионной бомбардировкой дает возможность реализовывать следующие преимущества:
1. Формировать пленки из любых материалов
2. Наносить пленки из сплавов без изменения их состава по сравнению с исходными (с применением составных «мозаичных» мишеней – рис.7.5), с сохранением стехиометрического состава
3. Осаждать пленки, состав которых может отличаться от мишени, за счет химического взаимодействия распыляемого материала с вводимыми в рабочую камеру активными газами
4. Получать более равномерные по толщине пленки на большой площади даже при наличии поверхностного рельефа
5. Обеспечивать высокую адгезию пленок к подложке, благодаря высокой энергии атомов и особому состоянию подложки
6. Иметь малую инерционность (высокую степень управляемости) процесса
7. Формировать пленки без перегрева подложки и камеры.
Формообразование тонких пленок – распылением материалов при ионной бомбардировке мишеней и последующей конденсации распыленных атомов.
Ионным распылением можно наносить пленки из любых материалов и сплавов при сохранении стехиометрического состава.
По сравнению с термическим испарением, атомы, распыленные ионной бомбардировкой мишени, имеют значительно больший запас энергии от n эВ до 100n эВ. В следствие этого они (атомы) при конденсации на подложке имеют значительно большую подвижность, обеспечивают большую плотность центров зародеобразования, что способствует уменьшению размеров кристаллов. Пленка становится сплошной при меньшей толщине, она обладает большей адгезией к материалу подложки, т.к. частицы имеют большую энергию для образования хемосорбционных связей.
Пленки имеют бОльшую равномерность по толщине, т.к. мишень может иметь большие размеры. Мишень имеет большой запас материала, что позволяет вести практически непрерывный процесс напыления в течение продолжительного времени.
Возможна модификация пленки путем дополнительного ее облучения в процессе роста из другого автономного источника, т.е. имеется возможность управлять свойствами пленки (структурой, адгезией, электропроводностью, механическими свойствами, микронапряжениями, химическим составом).
Облучение ионами инертных газов позволяет вести модификацию без изменения химического состава. Если облучать ионами химически активных газов, можно получать новые химические соединения.
Если облучать растущую пленку Al ионами O++ до концентрации атомов 6*1022 см-3, то формируется диэлектрическое покрытие с ρ=107..108 Ом*см – Al2O3.
Ионное распыление материалов с целью нанесения пленок и травления проводят в диодных установках при P=(10..1) Па с самостоятельным разрядом. Скорости распыления в этих установках (0.02..0.03) мкм/мин. (рис. 7.5, 7.6)

Нанесение пленок ионным распылением мишени подразделяют на:
 - Катодное,
 - Высокочастотное,
 - Реактивное.
Для распыления мишени обычно используют ионы инертных газов (Ar). В качестве источника ионов используют самостоятельный или несамостоятельный тлеющий разряд (его плазма). В производстве применяют тлеющий разряд (его плазма). В производстве применяют различные процессы распыления, которые отличаются родом питающего напряжения, способом возбуждения и поддержания тлеющего разряда, числом электродов управления. Разнообразие процессов и их модификаций объясняется стремлением улучшить основные технологические показатели: скорость осаждения, чистоту и равнотолщинность формируемой пленки из различных материалов (металлов, диэлектриков, полупроводников, сплавов и др. веществ).
Катодным распылением наносят пленки тугоплавких металлов (Ta, Nb, Zr, Ti…), а так же Si, Ni при давлении инертного раза в рабочей камере от 1 до 10 Па. При этом используют простейшую двух электродную (диодную) схему (рис. 7.5, рис. 7.6). Для ионизации газа между анодом и катодом прикладывают напряжение в несколько кВ. В процессе распыленя непрерывно откачивают рабочую камеру, в которую через натекатель с определенным расходом падают Ar, чтобы обеспечить заданное давление. (Ni хорошо распыляется при малой глубине проникновения ионов в мишень~25 t 8 нм).
Пленки TiO2, осаждаемые на поверхность кварцевого стекла реактивным магнетронным распылением обладают сплошностью и фотоэлектрическими свойствами при толщине 100 нм (250 нм).
ВМ 2008, Т18 №3
Процесс получил название- катодное распыление (E≤50кэВ), т.к. мишень размещена на катоде. Процесс идет при бомбардировке мишени ионами с энергией больше пороговой (5.6…5.9 эВ). Распылению могут сопутствовать радиационные разрушения в мишени. Зажигание разряда происходит в результате ионизации промежутка анод-катод при напряжении (1,5…4)кВ, если он имеет величину (длину 3…8) см. Для того, чтобы разряд стал стационарным (тлеющим), необходимо вводить в разрядный промежуток электроны в количестве достаточном для поддержания концентрации электронов и ионов. Ионы, попадая на катод, рекомбинируют с электронами из внешней цепи, выделяющаяся при этом энергия стимулирует вторичную электронную эмиссию с поверхности катода. Ионы также выбивают атомы с поверхности материала катода (при наличии определенной кинетической энергии). Вторичные электроны при соударении должны создавать ионы в количестве, достаточном для компенсации их убыли в результате рекомбинации и обеспечения необходимого притока вторичных электронов с катода. Наибольшую роль в этом играет катодное темное пространство (КТП). Именно в нем сосредоточена энергия, обеспечивающая горение разряда и распыление. ТКП обеспечивает энергию электронов, необходимую для поддержания разряда, и энергию ионов, необходимю для эффективной бомбардировки катода-мишени и её распыления. (Ионы ускоряются сильным полем в ТКП.)
Распыление вещества мишени (подложки) характеризует коэффициент катодного расширения (S), равный числу атомов распыляемых при ударе одного иона
S = 6,02 cdot 10^23 mZ_e/AIt ,
где S – коэффициент катодного распыления (атом/ион); 6.02*1023 –число Авогадро (моль-1); m – вес распыленного вещества (г); Ze – заряд иона (кулон); I – ток ионов (A); t – время бомбардировки (с); A – атомный вес вещества.
Катодное распыление обратно пропорционально давлению в камере, т.к. при увеличении давления газа в камере все большее число частиц, вышедших из мишени, после столкновения с молекулами остаточных газов, возвращается обратно.
Распыление можно описать уравнением:
Q = kUI over pd ,
где d – расстояние между катодом и подложкой.
При наличии в рабочем объеме ионов активных газов идет процесс ионно-химического распыления. При этом распыляется не только катод, но и все элементы арматуры, находящиеся в рабочем объеме. При этом скорость распыления большая и не зависит от расстояния между катодом и мишенью (реактивное распыление).

В нормальном тлеющем разряде плотность тока остается неизмененной, при увеличении подводимой мощности (разрядного тока) увеличивается площадь катода, покрытая разрядом. Плотность тока имеет величину, минимально необходимую для эмиссии вторичных электронов, поддерживающих самостоятельный разряд.

1 – катод; 2 – анод; 3 – подложка; 4 – мишень; 5 – термокатод; 6 – подложкодержатель; 7,9 – анод; 8 – магнит.
Из-за низкой плотности тока распыление мишени в режиме нормального тлеющего разряда идет с низкой скоростью, т.е. скорость осаждения пленки будет маленькой. Если увеличить плотность тока, после перекрытия разрядом всей поверхности катода, разряд перейдет в аномальный с повышенным катодным падением напряжения и повышенным коэффициентом вторичной электронной эмиссии. Аномальный тлеющий разряд и используется для распыления в производственных условиях для уменьшения длительности процесса напыления. С увеличением плотности тока растет интенсивность распыления мишени, одновременно она начинает разогреваться. Если мишень интенсивно не охлаждать, то при определенной температуре начинает существенно проявляться термоэлектронная эмиссия, ток растет. Разряд становится несамостоятельным и приобретает характер дугового. Чтобы этого не произошло, источник питания должен иметь ограниченную мощность, а мишень должна интенсивно охлаждаться (обычно охлаждают проточной водой через рубашку в держателе).
Увеличение давления рабочего газа в камере повышает вероятность столкновения распыленных атомов с молекулами газа, поэтому скорости распыления и осаждения уменьшаются при давлении > 10 Па в камере. Аналогичным образом влияет увеличение расстояния от катода-мишени до подложки. Оно должно лишь незначительно превышать длину ТКП.
Качество пленки зависит от расстояния анод-катод, величины напряжения и давления газа. Ионизация рабочего газа и остаточных газов в рабочей камере оказывает большое влияние на качество пленок. Распаленные атомы мишени имеют на 1…2 порядка больший средний уровень энергии, чем термически испаренные, это способствует самоочистке пленки от газовых включений. Однако, одновременно существует возможность взаимодействия фоновых газов с подложкой и атомами осаждаемого вещества в момент адсорбции, поэтому требования к газам при ионном распылении выше, чем при термическом испарении.
Распыление сплавов отличается селективностью. Скорости ухода отдельных компонентов различны. В одинаковых условиях облучения с большей интенсивностью из сплава распыляется компонент, имеющий больший коэффициент распыления.
Задаваясь скоростью распыления по таблицам выбирают тип ионов и их энергию, затем рассчитывают плотность тока на мишень.
{V} rsub {распыл} =0.104 {{M} rsub {2} S} over {{γ} rsub {M}} {j} rsub {i} (мкм/c),
где M2 – атомная масса материала мишени (г/см3); S – коэффициент ионного распыления; ji – плотность ионного тока (A/см3); γ- плотность материала мишени (г/см3).
При ионном распылении сохраняются свойства обрабатываемого материала, возможна автоматизация травления 3D- структур. В качестве источника ионов используют галлиевый жидкометаллический источник.
Разрешение при травлении до 25..100 нм, ток луча 2000пА. Точность позиционирования стола с образцом – 0.1 мкм. Установка FIB Strata – 200; «guanta 3D», Helios Nanoland.
Сформирована микрошестеренка Ø20 мкм, вытравлена на глубину 5 мкм, материал SiC, время травления – 30 мин.
Прецизионная обработка с точностью 50..70нм достигается при малых токах луча 10..30пА при больших затратах времени.
С помощью ионного луча можно вести селективное травление или осаждение, если вводить в зону действия луча химические реагенты необходимого состава через микрокапилляры, чтобы в рабочем объеме сохранялся вакуум P=10-2..10-3 Па (например, для травления SiO2 – реагент XeF2, избирательность травления Al в этом случае, относительно Al, в 2..4 раза больше. С участием I2 селективность достигает 20:1 при плотности ионного тока 3..10 пА/мкм2).
(ВМ 2008, Т18,№3)
Конденсация распыленных атомов на подложке при ионном распылении отличается от процесса конденсации при термическом испарении тем, что:
- энергия и направление удара атомов о поверхность подложки носят случайный характер;
- плотность потока частиц ~ на порядок ниже, поэтому скорость роста пленки мала (~0.5 нм/с);
- энергия атомов на 1…2 порядка выше;
- в потоке атомов имеются ионы и электроны, а так же молекулы остаточного газа (подложки и пленка содержат остаточные газы).
Особенностью конденсации является и то, что на поверхности диэлектрической подложки появляется распределенный отрицательный заряд из-за частично остающихся на ней электронов (электронов наступает больше в силу их более высокой диффузионной подвижности). Образуется статический заряд с потенциалом до 100В относительно заземленного анода. В результате этого возникает поток положительных ионов остаточного газа, загрязняющего пленку, поток ионов рабочего газа, способствующих десорбции и поток ионов распыленного материала, которые способствуют быстрому образованию крупных кристаллов и раннему образованию сплошной пленки. Именно по этим причинам при катодном распылении не существует критическое значение температуры подложки и критическая плотность пучка.
Бомбардировка подложки, имеющей отрицательный заряд, ионами может приводить к нагреву и частичному распылению пленки, имеющейся на поверхности. Это обстоятельство помогает в некоторых случаях формировать пленки с лучшими электрофизическими свойствами, т.к. в процессе подтравливания (распыления) уменьшается количество внедрившихся в пленку газов и примесей.
Энергия распыленных атомов может изменяться в широких пределах от десятых долей эВ до сотен эВ, в зависимости от энергии ионов, бомбардирующих мишень. По этой причине атому могут отразиться, адсорбироваться или внедриться в поверхность подложки. Конденсация атомов с большим запасом энергии (несколько десятков эВ) происходит путем их внедрения в подложку или в пленку. Атомы с небольшой энергией (десятые доли эВ) адсорбируются подложкой и мигрируют по её поверхности до слияния с другими атомами или группами атомов и образования зародышей. Зародыши, объединяясь, растут в основном в плоскости, поэтому формируется стелящаяся структура, которая быстро становится сплошной. Пленки, формируемые ионным распылением, становятся сплошными при гораздо меньшей толщине, чем пленки, формируемые термическим испарением в вакууме.
При катодном распылении легче обеспечивать равномерность толщины пленки по поверхности подложки, т.к. катод-мишень, источник осаждаемых атомов, может быть больше расстояния до подложки и больше размера подложки (его стараются иметь большим).
(При диаметре катода Ø300…350 мм на площади анода Ø150 мм достигается равномерность толщины пленки ±2%, а при дополнительном планетарном движении подложек на вращающемся аноде – до ±1%.)
Катодное распыление материалов и осаждение пленок в тлеющем разряде со скоростью несколько А̊/с реализуется в технологических установках, подобных установкам термовакуумного испарения, но они снабжены дополнительными устройствами для формирования и поддержания тлеющего разряда. В практике наиболее часто используют диодные и триодные установки, схемы которых приведены на рис. 7.5 и 7.6. В диодных системах мишень по отношению к аноду может располагаться не только вверху, но и занимать любое пространственное положение.
В триодных схемах – несамостоятельный разряд с термокатодом P=10-1..5*10-2 Па. На мишень подают отрицательный относительно плазмы потенциал, напротив мишени устанавливают подложку, на которой конденсируются распыленные атомы мишени (рис.7.3.).
В тетродной схеме имеется дополнительный анод вблизи термокатода, что позволяет увеличить ионизацию рабочего газа при низком давлении P=10-2 Па.
Скорость распыления в 3х и 4х электродных схемах 0.02..0.3 мкм/мин.
Уменьшить загрязнение пленки остаточными газами можно, увеличив скорость осаждения или снижая давление в рабочей камере. Эти условия позволяют реализовывать ионно-плазменное распыление. Этот процесс реализуют в условиях пониженного давления рабочего газа (до 10-2 Па). В этом случае высокая плотность тока может быть получена в условиях несамостоятельного газового разряда, при использовании накального катода, как источника электроном. Чтобы получить максимально возможную плотность тока в разряде и увеличить концентрацию ионов, по оси разряда накладывают магнитное поле (напряженностью ~103 А/м), заставляющее электроны двигаться по спирали вокруг оси разряда (рис. 7.6 з). В результате такого движения электронов увеличивается степень ионизации рабочего газа (на 1…2 порядка) по сравнению с катодным процессом.
При наличии термокатода напряжение «анод-катод» снижается ~ до 100В, а разрядный ток увеличивается до нескольких ампер. Состояние газа при этом условно называют плазменным, а процесс ионно-плазменным (рис.7.6 к,л,м).
Материал катода в этих условиях должен обеспечивать стабильность и долговечность. Чтобы обеспечивать стабильность разряда, катод и мишень при ионно-плазменном методе распыления разделяют несколько иначе, чем в ионных процессах. Мишень из распыляемого материала обычно располагают параллельно плазменному шнуру так, чтобы ось мишени делила расстояние «анод-катод» примерно в отношении 1:2 (ось располагают на уровне края положительного светящегося столба разряда) (рис. 7.6). Подавая на мишень отрицательный потенциал в несколько кВ, можно оттягивать на нее плотный поток положительных ионов, которые при соударении будут распылять поверхность мишени. Распыленные атомы будут двигаться к подложке, расположенной параллельно мишени.
В триодной схеме цепи тлеющего разряда и распыления развязаны, что увеличивает гибкость управления процессом. Скорость осаждения составляет несколько нм/с, что в несколько раз больше, чем в диодной схеме катодного распыления.
Ещё лучше условия управления появляются при использовании автономного источника ионов. В этом случае источником ионов является разрядная камера с термокатодом, в которую подают газ под давлением ~0.5 Па. Это позволяет получить высокую концентрацию ионов. Разрядная камера отделена от камеры осаждения диафрагмой с калиброванным отверстием (рис. 7.6, к…м), что позволяет обеспечить значительный перепад давлений. В рабочей камере (камера осаждения), где расположены мишень и подложка, давление составляет ~1.5*10-2Па. Часть ионов через отверстие в диафрагме попадает на мишень и распыляет её. (Ток разряда на мишени достигает 2А при разрядном токе ~8А). В условиях разреженной атмосферы в камере осаждения идет с большой скоростью, при этом улучшаются чистота и качество осаждаемых пленок. Для определенной геометрии системы, рабочего газа и распыляемого материала скорость распыления зависит от потенциала мишени и плотности ионного тока (мощности термокатода, напряжения разряда и напряженности магнитного поля). Для триодной системы напряженность магнитного поля Н=280…320 Э является рабочим интервалом. При дальнейшем увеличении напряженности магнитного поля ток разряда меняется незначительно.
Диодные системы на постоянном токе могут быть использованы для распыления проводящих и полупроводниковых материалов. На диэлектриках в такой системе возникает распределенный положительный заряд, т.к. падающие на мишень положительные ионы не могут нейтрализоваться электронами из внешней цепи. Процесс распыления, а, следовательно, и процесс осаждения пленки, прекращается. Устранить это препятствие позволяет высокочастотное распыление. Процесс высокочастотного распыления диэлектрической мишени реализуется при периодическом, с определенной частотой, изменении знака потенциала на мишени. При положительном потенциале мишени необходимо его нейтрализовать, чтобы ионы из плазмы вновь бомбардировали её. Т.е. необходимо поочередно обрабатывать мишень ионами и электронами. Такой режим можно реализовывать, подавая высокочастотный потенциал на держатель мишени (напряжение ВЧ 1…5 кВ).
При отрицательном полупериоде мишень бомбардируют положительные ионы, распыляющие диэлектрик. В это время накапливается положительный заряд. Во время положительного полупериода мишень бомбардируют электроны, при этом они нейтрализуют пложительный заряд на мишени. Интенсивность распыления зависит от ионного тока, который имеет место в отрицательный полупериод. Т.к. подвижность электронов значительно выше, чем ионов, для увеличения эффективности распыления мишени можно уменьшить длительность положительного полупериода и увеличить длительность отрицательного.
При ВЧ распылении энергия ионов, бомбардирующих мишень, определяется амплитудой и частотой напряжения между мишенью и подложкой, а так же емкостью мишени. Однако, при частоте, большей 20 МГц, сильно влияние паразитных емкостей и индуктивностей, поэтому работают на предельной, промышленно разрешенной в технологических установках частоте 13.56 МГц, а ВЧ электрод окружают заземленным экраном. Существует большое количество систем ВЧ распыления подобных схемам рис. 7.6а.

Подложки могут быть размещены на заземленном держателе, поэтому на их поверхности может накапливаться отрицательный заряд в период бомбардировки мишени ионами. Чтобы устранить этот потенциал смещения и избежать интенсивной бомбардировки растущей пленки ионами, увеличивают площадь подложкодержателя и включают RC –цепочку между подложкодержателем и землей. Такая схема носит название асимметричной. Она обеспечивает слабую бомбардировку подложки ионами и способствует уменьшению газопоглощения в растущей пленке. Однако, такие схемы нуждаются в специальных средствах защиты от паразитных разрядов на элементы подколпачной арматуры, поэтому используют также системы без заземления подложкодержателя. Эти системы называют симметричными. В симметричных системах с двумя мишенями происходит попеременное распыление мишеней (рис. 7.6, ж…и). Поле ВЧ индуктора, охватывающего разряд (рис. 7.6, б), заставляет электроны двигаться по спирали с переменным направлением, что приводит газ в состояние, близкое, к плазменному. В такой системе разряд можно поддерживать до давления ~0.05 Па, что позволяет существенно увеличить скорость осаждения и улучшить качество пленки, а также позволяет использовать систему для распыления металлов.

ВЧ распыление диэлектрических материалов обеспечивает осаждение беспористых, химически стойких диэлектрических пленок с повышенной адгезией к подложке. Эти пленки можно использовать для межслойной изоляции и в качестве защитных покрытий.
Магнетронное распыление (магнетрон – прибор для генерации колебаний сверхвысоких частот, в котором для создания необходимых траекторий полета электронов применяется постоянное магнитное поле). Магнетронные распылительные системы появились как результат поиска способов увеличивающих скорость осаждения при одновременном снижении радиационного воздействия и являются усовершенствованием диодных систем распыления. В системах на постоянном токе используют режим аномального тлеющего разряда. В этом режиме при магнетронном распылении высокие скорости обеспечиваются в результате локализации плазмы у поверхности мишени с помощью скрещенных полей электрического и магнитного (рис. 7.7, 7.8, 7.9). В простейшем варианте магнетронный испаритель – это плоская мишень, магнитная система и кольцевой анод (схема рис. 7.7 з). Подложку размещают над анодом. Силовые линии электрического поля – (анод- мишень) и магнитного поля скрещиваются. Электроны в этом скрещенном поле совершают сложное движение, в котором несколько раз сталкиваются с атомами рабочего газа и ионизируют их, пока не потеряют энергию. После этого электроны диффундируют через плазму к аноду. В результате большая часть энергии электрона расходуется на ионизацию вблизи от катода-мишени, где создается высокая концентрация положительных ионов. Ионы интенсивно бомбардируют мишень. Скорость распыления увеличивается и, следовательно, увеличивается скорость осаждения материала на подложке (до 0.1…0.2 мкм/с). Наличие в магнетроне ловушки предотвращает бомбардировку подложки вторичными электронами, её разогрев. Поэтому температура подложки в процессе магнетронного распыления не превышает 100…200 ̊ С. Большая концентрация свободных электронов позволяет снизить напряжение зажигания разряда до 1 кВ, а рабочее напряжение до 300…700 В. При этом разряд стабильно поддерживается до давления газа 10-2 Па, а скорость напыления до 30…40 нм/с при ионном токе ~200 мА/см2 (Удельная мощность на мишени при этом до 100 Вт/см2). Величина индукции магнитного поля определяет разрядный ток и структуру разряда. Увеличение индукции увеличивает разрядный ток, повышает равномерность распределения плотности тока по площади мишени, но при этом падает общая плотность тока на мишень и увеличивается бомбардировка подложки электронами. Поэтому распыление ведут в слабых магнитных полях (0.003…0.1) Тл при наличии катодного и анодного падения напряжения. Т.к. плазма локализована у мишени, наряду с контролем процесса напыления по времени, можно использовать прямые метода контроля толщины пленки, например, частотные, фотоэлектрические и др.

Системы с плоским катодом-мишенью наряду с высокой плотностью разрядного тока и скоростью напыления не обеспечивают равномерное распыление мишени. Эффективно используется ~25% материала мишени. Это узкая кольцевая область в районе зазора магнитной системы. Равномерность осаждения в этих условиях обеспечивается только при наличии планетарного движения подложки. Для увеличения коэффициента использования материала мишени и равномерности осаждения оптимизируют форму поверхности мишени, мишень оформляют, например, в виде конуса. При этом уменьшается экранирующее действие кольцевого анода, разряд в большей степени концентрируется у распыляемой поверхности. Равномерность осаждения пленки увеличивается (рис. 7.10 б).
В системе с полусферическим катодом магнитное поле формируют с помощью двух охватывающих соленоидов с встречным направлением полюсов (рис. 7.10 в). В такой системе силовые линии электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны в широкой круговой зоне, где идет ионизация. В результате увеличивается область распыления мишени, обеспечивается большая равномерность толщины, осаждаемой на поверхность подложки пленки (неравномерность менее 5% на площади 250 см2 Ø150) и высокая скорость осаждения (до 12 нм/с). Однако, такая система высокочувствительна к изменению (колебаниям) давления газа, геометрии и параметров магнитного поля, температуры мишени и др.
Высокую равномерность осаждения на больших площадях обеспечивают коаксикальные магнетронные системы (труба в трубе) (рис. 7.10 г-е). Скорость осаждения в таких системах до 4нм/с. Однако, если подложки расположены на аноде, увеличивается опасность их перегрева из-за бомбардировки вторичными электронами, а введение в систему сетчатого анода, увеличивая однородность поля по длине катода, значительно уменьшает скорость осаждения. Температура подложки в коаксиальных системах магнетронного распыления не превышает 50 ̊С.
Увеличить равномерность осаждения пленки можно также путем механического или электромагнитного сканирования плазмы по поверхности мишени, увеличивая плотность энергии в фокальном пятне плазменного шнура

Для распыления диэлектриков на постоянном токе используют также процессы реактивного распыления. Реактивное распыление и осаждение диэлектрических пленок реализуют в камерах катодного распыления путем введения под колпак рабочего газа в смеси с реакционно способным активным газом. Распыленный материал взаимодействует с активным газом и образует на подложке пленку, свойства которой существенно отличаются от свойств материала катода. На основе одного металла, распыляемого с катода, и различных активных газов можно получить широкую гамму осаждаемых пленок с разнообразными свойствами. Реактивное распыление создает условия для гибкого управления свойствами пленок, особенно при формировании многослойных покрытий.
Наиболее широко изучены и освоены в производстве процессы реактивного распыления окислов и нитридов (SiO2, Ta2O5, Si3N4, TaN, которые часто используются в полупроводниковой и тонкопленочной технологии.) Эти пленки могут выполнять роль защитных, износостойких покрытий и жертвенных слоев при изготовлении изделий МСТ.
Плазменное напыление Cr на сталь-45 и ВТ-22 (напряженное покрытие). Напыление ведут в среде N2 Hµпленки=1000..1100 кг/мм2. Увеличивается износостойкость при нагрузке 20Мпа за 500000 циклов износ ~ 4.4 мкм, коэффициент трения по Мо – 0.37.
Селективность РИПТ при травлении в среде SF6, CF6, CHF3 и скорость травления SiO2, Si3N3 на порядок выше, чем скорость травления Al. (ВТиТ т.19,№2,2009 г.)
Травление Si,SiO2, Si3N4, W, Mo, Ti, Ta ведут в плазме CF4, Al в среде CCl4, BCl3, Cr – в среде O2 при реактивном ионном травлении в ВЧ разряде f=13.56 МГц при мощности 100 Вт, Ргаза=26 Па достигнуты скорости травления Si – 195 нм/мин, Si3N4 – 100нм/мин, SiO2 – 20 нм/мин.
Технология гибкого реактивного ионного травления Si (DRIE) в промышленности (B-DRIE) обеспечивает формирование микроструктур 50 мкм с зазорами между элементами 3 мкм. (2000 пар таких элементов создают силу Fmax=2000*ε0 *652 *50/3 ~95Н (Fmax=2000*ε0 *U2 *h/d автометрия 2010 т.46 №4)
Оборудование для ионного напыления пленок- это вакуумные установки с ручным и микропроцессорным управлением с мощными источниками питания. Установки предусматривают обработку большого количества подложек за один вакуумный цикл. Установка УВН 62П-1 для нанесения пленок методом катодного распыления с транспортно-бункерной системой конвейерного типа. Подложки из бункера по одной последовательно проходят через реакторную камеру с тлеющим разрядом. Толщина напыляемой пленки зависит от интенсивности процесса распыления и времени прохождения подложкой рабочей зоны. Напыляются пленки тантала (Ta) за время от 4 до 10 мин в толщинах до 3 мкм.
Установка полунепрерывного действия для ионного и плазмо-химического травления «Трион» с высокочастотной магнетронной системой распыления. Установка имеет 2 камеры: шлюзовую и рабочую. В шлюзовой осуществляется загрузка подложкодержателей. После этого она вакуумируется и затем после очистки в разряде осуществляют перегрузки подложкодержателей на барабан рабочей камеры с помощью манипулятора без нарушения вакуума. После перегрузки рабочий объем герметизируют и подают рабочий газ, в котором протекает основной процесс. Распыление магнетронное. Частота 5.28 МГц.
Установка непрерывного действия с линейным конвейером «Магна-2М» для нанесения пленок магнетронным распылением на пластины Si с диаметром до 125мм.
Установка 01НИ 7-006 для нанесения пленок магнетронным распылением на пластины Si с диаметром Ø100 мм в автоматическом режиме с производительностью 90…100 шт/ч.
УВН 62 П-3 диодная установка для напыления пленок высокочастотным распылением на полупроводниковые и ситалловые подложки (90 шт – Ø60 мм или 60*48 мм*мм). Управление ручное.
УВН 75П-1 для напыления металлов, диэлектриков и полупроводников методами ионного и электронного распыления (100 шт- 60*48 мм*мм, Тподл ~350 ̊С, Рр=6.6…6.6*10-2 Па).
«Плазмовка», «Ион-1В».
Установка для травления и нанесения оснащены вакуумными системами, содержащими в своем составе форвакуумный насос, например, одноступенчатый пластинчато-роторный, и высоковакуумный, например, паромасляный или турбомолекулярный (Рис.7.11,7.12, 7,13,7.14)

Рис.7.1З. Паромасляный насос Н-8Т.

Вакуум «ЭСТО» (Зеленоград) – установка магнетронного напыления “Caroline 12A” на Si, керамику и другие подложки Ø100 – испаритель: 4 магнетрона или 3 магнетрона и 1 термоиспаритель.
Возможно осаждение пленок Ti, TiN, TiO,TaN, Al до 15 мкм, Cu – 15 мкм, SiO2, Si3N4 с подогревом подложки до 50..2500С. «Caroline 12 B1» – автомат для напыления на металлические изделия, имеет 4 пары магнетронов, мишень 440х100х6.
Установка для плазменного травления и напыления “ Oxford Plasma Technology” – “Plasmalab 80, 800 plus” с системой Plasmolab -100 с модулем RIE и шлюзовой камеров с ручной загрузкой Ø170..460 мм.
Plasmolab-100 System 133 со шлюзовой камерой и системой послойного атомарного осаждения OpaAl (Ru, Cu, W, Mo, оксиды AgO2, Al2O3, Ta2O5, SiO2) подогрев подложки до 4000С Ømax 200 нм.
Система Flex Al послойного атомарного осаждения тонких слоев металлов, оксидов, нитридов. 2 и 4 модуля подготовки жидких прекурсоров. Система конфорного осаждения SiO2 с использованием жидкого прекурсора TEOS.
PECVD система серий 100, 133 – обеспечивает уникальные параметры однородности покрытия ступенек.
Комплекс технологических методов обработки материалов, физической основой которых является взаимодействие заряженных частиц (электронов и ионов) с поверхностью и объемом материала получил название – эмиссионная технология.
В зависимости от энергии это процессы очистки (Е=0.01…0.1 кэВ), ионное распыление, травление(Е=0.1…10 кэВ) или ионная имплантация (Е>10кэВ). Чем больше энергия иона, тем глубже он способен проникать в кристаллическую решетку материала.
Методы определения толщины пленок:
1. отражение света поверхностью с пленкой или пропускание света на прозрачной подложке (эллипсометрия, интерференция, фотометрия) (рис. 7.16);
2. резистивный метод (контроль сопротивления пленки на образце- «свидетеле»), возможно измерение hпл от 400 А̊ до 1 мкм;
3. емкостный метод (для пленок из диэлектриков);
4. ионизационный метод- измерениеплотности ионного потока паров напыляемого материала (рис. 7.15) (относительная погрешность измерения скорости осаждения ±10%)
5. частотный метод- по изменению собственной частоты кварцевого резонатора (рис. 7.17), точность измерений 5%.
Многолучевая интерференция обеспечивает высокую точность измерения толщины пленки (0.015…0.030) мкм.
Резистивный метод позволяет вести измерение толщины пленки на «свидетеле» в процессе напыления с точностью ±10%. Чувствительность метода можно довести до 1…5нм. Предельная толщина пленки ~1мкм.
Частотный метод основан на изменении собственной частоты кварцевого элемента-свидетеля датчика( при изменении толщины мамы ЧЭ при напылении) Δf/f0=Δm/m0. Точность измерения толщины в интервале от 0.01 мкм до 5 мкм составляет ±10%. Предельная толщина пленки Al ~20мкм. КИТ-1, КИТ-2. Точность измерения сдвига частоты ±3% и ±2.5 %. (рис.7.17)
Ионизационный мтод- измерение ионного тока, пропорционального плотности пара вещества, проходящего через рабочий объем датчика, т.е. скорости осаждения пленки. (Необходимо разделение пара и ионов остаточных газов модуляцией потока пара). ИСТИ-1, ИСТИ-2. Диапазон измеряемых толщин 0.1…10мкм. Относительная погрешность ±8%. КСТ-1 – погрешность 5%. (Разностный метод измерения- один датчик в потоке пара, второй- вне его.) (рис. 7.15)
Эллипсометр ЛЭМ-3М толщина слоев диэлектриков 1…1000 нм. Погрешность изменения толщины до 10 нм – (3…5)%. Размер контролируемого участка – 22*2, 5*5 мкм.
Растровый эл. микроскоп (РЭМ)- разрешение 3 нм, просвечивающий – 0.2 нм.
АСМ (атомно-силовой микроскоп) и СТМ (сканирующий туннельный микроскоп) обеспечивают разрешение ±5пм (пикометр).
Атомные слои Si (111) – 0.35 ±0.03 нм (0.314 ±0.001 нм).
Слой SiO2 на атомно чистой поверхности Si – 0.7..0.5 нм вырастает за несколько лет (автометрия 2010, т.46., №4).

1 – входное отверстие, 2 – коллектор сигнальный, 3 – катод, 4 – коллектор компенсирующий, 5 – анод. На схеме: 1 – модулятор, 2 – усилитель, 3 – регистрирующий прибор, 4 – интегратор, 5 - усилитель.

1 - лазер, 2 – зеркало полупрозрачное, 3,6,7 –зеркало, 4- поляроид, 5,8 –зеркало, 9 – подложка,10,15 –диафрагма, 11,14 –матовое стекло, 12,13 – фотоприемник

Таблица 7.2.
Ионно-лучевое осаждение пленок различных материалов