Лекция 9
Сборка ММГ и ММА
Сборка - процесс соединения деталей и узлов в единую конструкцию, отвечающую требованиям заказчика и условиям эксплуатации. Сборка ММГ и ММА является одним из наиболее трудоемких этапов в процессе изготовления приборов МСТ. Сборку каждого изделия приходится выполнять индивидуально. Стоимость сборки достигает 40% и более от стоимости прибора. В идеальном случае требуемая точность выходных параметров прибора (расчетная) будет соответствовать возможностям производства и ими обеспечиваться. Только в этом случае поле рассеивания по каждому параметру будет соответствовать расчетным допускам (реализуется процесс сборки с полной взаимозаменяемостью). В реальных условиях производства из-за влияния большого количества случайных и технологических факторов на процессы формообразования деталей и узлов ММА и ММГ сборку приходится вести селективным подбором или пригонкой отдельных деталей и узлов, что существенно увеличивает трудоемкость, усложняет процесс сборки и требует использования (создания на этапе подготовки производства) большого количества специального технологического оснащения. В процессе сборки заданная точность выходных параметров приборов обеспечивается при выполнении операций соединения деталей и узлов, регулировки, пригонки, доводки параметров. Это работы, которые выполняются индивидуально, высококвалифицированными сборщиками. Автоматизация процессов сборки ММГ и ММА в настоящее время во многом затруднена из-за необходимости обеспечения высокой точности позиционирования, взаимного расположения деталей в узлах, хрупкости, ажурности и малых габаритов деталей и сборочных узлов.
Только в некоторых изделиях можно и удается реализовать принципы самосборки. В этих случаях используют технологию стереолитографии (SLA), селективное лазерное спекания (изделие в этом случае собирается из отдельных слоев лазерной наплавкой или модификацией, при этом слои имеют неодинаковую толщину) – технология SLS, и послойную сборку изделия из слоев одинаковой толщины – технология LOM.
Для обеспечения стабильности работы прибора в условиях эксплуатации необходимо при сборке обеспечить стабильность соединений деталей в узлах и узлов в приборе, так как отказы и нарушения правильного функционирования приборов в большинстве случаев возникают из-за ненадежности соединений. Поэтому при хорошо подобранных совместимых материалах деталей в узлах конструкции (ТКЛР деталей отличается не более, чем на (0.5..0.8)*10-6 1/с) необходимо обеспечить при сборке минимальный уровень остаточных напряжений и деформаций, минимальную несбалансированность деталей, добиться максимальной герметичности рабочего объема и неизменность состава атмосферы в этом объеме, при непременном, гарантированном обеспечении заданных выходных параметров прибора даже при случайных грубых воздействиях. Например, падение мобильного телефона с высоты человеческого роста может создавать ударные нагрузки до 10000g.
Процессы сборки электромонтажа, которые необходимо выполнить при изготовлении ММА и ММГ, условно можно разделить на несколько этапов по виду выполняемых работ. На первом этапе производят разделение групповых структур (пластины Si с чипами, например, маятниками ММА или подвесами ММГ) на индивидуальные чипы (сборочные единицы) и выполняют необходимую подготовку других деталей к сборке узлов. На втором этапе собирают определяющие сборочные единицы, электромеханические и электронные узлы, а также ЧЭ, производят необходимую их регулировку и производственные испытания.
На третьем этапе выполняют общую сборку прибора на основании или в корпусе и выполняют внутренний электромонтаж (соединение электроэлементов в соответствии с принципиальной схемой), а также осуществляют соединение выходных колодок через гермовводы с внешними для прибора колодками (т.е. организуются электрические разъемы).
На четвертом этапе проводят общие испытания с необходимыми регулировками в составе прибора, герметизируют прибор после вакуумирования или заполнения его рабочего объема, проводят выходные производственные испытания, которые завершаются паспортизацией основных показателей точности, качества изделия и заполнения формуляров.
Вакуумирование рабочего объема – необходимое условие обеспечения высокой чувствительности и добротности. ММА и ММГ должны работать в вакууме, т.к. при нормальном давлении добротность таких приборов низкая.
Для обеспечения нормальных условий демпфирования приборы обычно заполняют нейтральными газами P=(10…700) мм.рт.ст. осушенными до температуры с точкой росы на (10..30)0С ниже минимальной температуры эксплуатации прибора (Tmin).
КИ67-11 – заполняют He при Р=600…700 мм.рт.ст. с точкой росы (-70..-85)0С.
КА - заполняют азотом (осушенным т.р. (-650С))
АКП -1 – осушенным воздухом
(НМСТ №11, 2008 г.)
Окружающая среда высокой плотности оказывает существенное влияние на добротность и резонансную частоту консольных балок в наномасштабах l=150..75 мкм; h=2 мкм; b=15 мкм. P=0.2 Па---Q=38*103 (l=150) с уменьшением длины l добротность Q падает до 15*103 и увеличивается fрез. При P=40Па—Q=6000(l=150) и увеличивается до 16*103 при уменьшении l до 75 мкм, fрез растет до 560кГц.
Примерами такой последовательности (в несколько этапов) выполнения сборки могут служить : приведенная на рис.9.1. структура микросенсорного датчика µS CIRAS, состав элементов и узлов кремниевого акселерометра АКП-2 (см. рис. 9.2.), а также рис. отдельных узлов акселерометров (рис. 9.3., 9.4.).
Волоконноптические датчики перемещений (ВООП), которые имеют в своем составе модулятор в виде сферической линзы, подвешенной на упругих элементах (пружинах) в разрыве волоконной линии. Они могут быть использованы в качестве ЧЭ акселерометра. В этом случае линза работает как инерционная масса.(Аналогично использование в вибродатчиках) –публикация Пензенского ПИ).
Для оптимизации ТП изготовления приборов может быть использован пакет TCAD (Новосибирск, СО РАН), который моделирует ТП.
Sentourus Structure Editor – для редактирования 2D и 3D п/п структур, эмуляции процессов. В режиме эмуляции комплекс воспроизводит шаги технологических операций (травление, эпитаксия, оксидирование, фотолитография, полировка) в геометрические образы и наоборот. (Возможно формообразование объемов, направленное травление, например, ячеек флеш-памяти.)
Intelli Sute (США) решатель Ansis-E – для моделирования анизотропного травления.
MEMS ProSute (версия 4) (США) – вариант моделирования технологии поверхностной микрообработки Poly.
MVMPS с использованием 3-x слоев поликристаллического кремния (Si- поли Si – Si3N4 – поли Si – фотолитография – травление – отжиг – (1-ый слой SiO2) – фотолитография – поли Si - и т.д.)
Завершение процесса – металлизация, организация внутренних связей (омических), шлифовка.
Раздел TCAD- Sentourus Process – дает возможность строить модели, позволяющие рассчитать упругие свойства Si в зависимости от кристаллографической ориентации. Моделирования изгиба пластины и напряжений в пластинах кремния, покрытых слоем тонкой пленки из различных материалов.
Существует интернет сайт all about MEMS – http://allaboutmems.com
Подготовка производства к сборке
Анализ технологичности, корректировка конструктивных элементов
Разработка ТП и КД оснащения для выполнения операций ТП сборки узлов и прибора.
Составление (синтез схем сборки и оптимизация)
Разделение групповых структур на индивидуальные сборочные элементы (единицы)
При изготовлении деталей ММА и ММГ методами групповой технологии, которая обеспечивает экономическую эффективность производства, на одной пластине (заготовке) Si формируют значительное количество (десятки) подвесов или других изделий. Эти изделия представляют собой сборочные единицы (узлы) и содержат основу из кремния или ситалла с функциональными тонкопленочными (а в некоторых случаях с объемными) слоями на поверхности. Формирование тонкопленочных структур выполнено методами вакуумной технологии, напыления и литографии (имплантации, диффузии, эпитаксии).
Разделение пластин Si на индивидуальные сборочные элементы можно выполнить сквозным изотропным травлением подложки из Si или подтравливанием на большую глубину(>2/3 толщины) с последующим механическим разделением (разламыванием). Но для проведения этих процессов необходимо создать на поверхности эффективный защитный слой, который защитит поверхностные структурные и тонкопленочные элементы от воздействия агрессивных травителей ( на поверхности маятника необходимо защитить обкладки ДУ и токоподводы). После реализации разделения травлением, защитный слой необходимо удалить с каждой детали. Кроме того, в таком процессе разделения будем иметь большой разброс линейных размеров в плане, нарушения конфигурации (узлы, скосы и др.) и большое количество краевых дефектов у деталей. Стойкость защитных слоев часть оказывается недостаточной, особенно при необходимости травления на большую глубину. Механическое разламывание подтравленных структур из-за малой жесткости и хрупкости материалов привод к появлению трещин, сколов и напряжений. Кроме того, осколки, появляющиеся при разламывании, загрязняют поверхность деталей. Эти частицы прочно удерживаются адгезионными и электростатическими силами. (При анализе загрязнений на поверхности пластин в сборочном цехе обнаружили до 24% осколков Si от общего количества загрязнений).
Механические методы разделения: (алмазной резкой дисковым отрезным кругом, шлифованием, высверливанием, ультразвуковыми методами) в большинстве случаев оказываются ограниченно применимыми, а для деталей сложной конфигурации неприемлемыми из-за больших механических усилий в процессе резания, засорения деталей шламом и абразивными частицами, наличия микросколов и микротрещин в краевых зонах, прилегающих к поверхности ряда больших остаточных напряжений. Кроме того, детали ММА и ММГ имеют сложную конфигурацию внешнего контура, а вышеперечисленные методе в большинстве, кроме высверливания и ультразвуковых, позволяют вести резание только по прямой.
Поэтому разделение групповых заготовок с деталями ММА и ММГ наиболее часто приходится вести, и ведут лазерным скрайбированием и лазерной резкой.
Лазерное скрайбирование и лазерная резка основаны на тепловом взаимодействии монохроматического когерентного, сфокусированного в пятно минимальных размеров (Ø10..60 мкм) потока излучения ОКГ с длиной волны, соответствующей интервалу поглощения обрабатываемого материала (Si λ=1.03; ВК-100 λ=10.6; СТ-32 λ=10.61 и т.д.). В технологии применяют лазеры с активным телом из монокристаллов, стекла, газов. В настоящее время разработаны и начинают использоваться в промышленных технологиях волоконные лазеры, которые позволяют обеспечить мощность до 16кВт, что достаточно для резки даже высокотеплопроводных материалов, таких как кремний.
При лазерной термохимической записи на пленку Cr толщиной h=80..100 нм в зоне воздействия луча λ=500 нм, фокальное пятно Ø0.8 мкм, разрешение 700..1200 штрих/мм. Cr окисляется в зоне воздействия луча. После этого Cr на неокисленных участках удаляют травлением в смеси NaOH+K3Fe(CN)6 и промывают в воде штриховой элемент – дифракционную решетку (амплитудную)
K8 – α=(5.1..7.78)*10-6 1/0C в диапазоне (-100..+200)0С, λ=1.114 Вт/м*0С (Самара, университет)
Проекционная лазерная маркировка установка УМЛЭ 10-011 излучатель «КВАНТ»- 3Вт, 8 Гц.
Глубина маркировки 1..10 мкм (τи=20 нс), цифры 1 мм*0.6 мм.
Наибольшую выходную мощность (энергию в фокальном пятне) обеспечивают технологические газовые лазеры на CO2 в ИК области. Лазеры могут работать в непрерывном и микро-, наносекундном импульсном режиме. Энергия в импульсе значительно превосходит энергию непрерывного излучения. Кроме того, при работе импульсами тепловая нагрузка на объект обработки значительно меньше. Поэтому обычно при резке полупроводников, стекол, керамики и ситаллов работают в импульсных режимах с различной скважностью. Энергия излучения лазера (импульса с длительностью τи, естественный пичковый режим τи=100..1000 мкс, модуляция добротности τи=10…1000 нс) и длиной волны λ частично поглощается свободными электронами материала на глубине в доли мкм. Возможность фокусировки излучения в пятно малого диаметра позволяет достигать мощностей , необходимых для плавления и испарения любых материалов. Плавно изменять мощность излучения можно путем изменения мощности накачки. Ограничивает возможности фокусировки луча в пятно с минимальным диаметром дифракционная расходимость лазерного луча θ=4λ/(πD0), где D0 – диаметр луча в месте выхода из резонатора с помощью линз или зеркал луч фокусируют до пятна Dф=f*tgθ≈4λ*f/(πD0), где f – фокусное расстояние оптической системы.
Температура в зоне резки зависит от соотношения скоростей ввода теплоты лучом ОКГ и отвода ее в результате теплопроводности материала изделия, а также от времени воздействия луча на выбранный участок поверхности, и достигает 80000С за несколько микросекунд. Энергия, поглощенная свободными электронами, возбуждает кристаллическую решетку материала. Энергия колебаний решетки преобразуется в тепло за несколько сотен колебаний атомов решетки ≈10-9..10-11 с. Дальше тепло распространяется в материале в виде импульса (ударной тепловой волны), что вызывает появление напряжений сжатия в поверхностном слое материала (пластины Si)/ Величина сжимающих напряжений при этом пропорциональна температуре на поверхности, коэффициенту теплопроводности материала и модулю всестороннего сжатия (Чтобы поглощалась значительная часть энергии падающего на поверхность излучения, оно должно иметь длину волны λ, близкую к полосе поглощения обрабатываемого материала).
В результате быстрого нагрева материала, его расплавления и испарения и одновременного действия сжимающих напряжений происходит выброс расплава и паровой фазы материала в зоне воздействия луча, фокального пятна, при этом в месте выброса образуется лунка. Глубина испаряемого слоя hсл зависит от энергии E0 в импульсе и характеристик материала. Ее величину можно вычислить по формуле:
h_сл = f(E_0, A, g, C, T, L) , h_сл = f(E_0, A, g, C, T, L)
где E0 – энергия в импульсе на выходе лазера, S – площадь облучения, γ – плотность материала, С – удельная теплоемкость, Tk – температура кипения, T0 – температура окружающей среды, L – скрытая теплота испарения на единицу массы материала.
(для Al γ=2.7 г/см3 , С=0.99 Дж/ (г 0C) , T-T0=2447 0C, L=10900 Дж/ г, E0= 10 Дж, S=10-3 см2 (0.1 мм2) получим hсл=0.28 мкм).
Для обработки Si наиболее эффективно излучение с λ=1.1 мкм. В этом случае энергия излучения лазера поглощается свободными электронами Si на глубине 0.1 мкм при резонансном взаимодействии. Передача энергии кристаллической решетке и переход в тело занимают 10-9 с (При E0=108 Вт/ см2 в зоне сфокусированного пятна температура растет со скоростью 1010 0С/c , градиент распространения температуры по поверхности ≈10-6 0С/ см. Необходимо всего 5 нс, чтобы температура в зоне облучения достигла значения температуры испарения. После 50 нс воздействия луча на Si при такой плотности облучения материала Si проплавляется на глубину 2 мкм.
Для скрайбирования Si используют лазеры, имеющие активное тело из АИГ : Nd и λ=1,06 мкм, работающие в режиме модуляции добротности (fи до 50 кГц, τи=10..500 нс), или лазеры на стекле с Nd. Каждый импульс излучения формирует на поверхности Si пластин лунку с диаметром по верхнему краю равным диаметру фокального пятна. На поверхности вдоль трассы перемещения фокального пятна формируется ослабленная зона (в некоторых случаях трещина), позволяющая с минимальным усилием разделить (разломить) чипы. В процессе скрайбирования при температуре на поверхности кремния больше 1800 0С тепловое разрушения соседних участков отсутствует, а перекрытие кратеров (лунок) позволяет сформировать канавку шириной 25 мкм и глубиной 50 мкм со скоростью до 240 мм/c, ширина зоны термовоздействия не более диаметра пятна. Эта канавка является концентратором напряжений, который обеспечивает ровный разлом пластины кремния толщиной до 200 мкм. Для разделения пластин большей толщины за несколько проходов формируют канавку с глубиной до 1/3 толщины пластины (Hпл=350+0.5 мкм, hk=80..90 мкм; Hпл=460 мкм, hk=100 мкм), которая обеспечивает надежное разделение бех повреждения элементов.
В промышленности для разделения пластин из полупроводниковых материалов и диэлектриков методом скрайбирования применяют установки типа ЭМ-210 с твердотельным ОКГ, двухкоординатным столом, оснащенным вакуумным механизмом закрепления пластин. Установка оснащена системой автоматического управления (рис. 9.5.,9.6.) Режим скрайбирования (τи, Е, V) подбирают индивидуально для каждого материала. Контроль качества формируемой скрайбированием канавки осуществляют визуально на экране ЭПИпроектора и по окончании процесса с помощью микроскопа по излому (поперечному шлифу)
Для сквозной резки Si требуется бОльшая энергия в импульсе излучения, поэтому для этих целей применяют лазеры на IAg-Nd или N2 с выходной мощностью более 100 Вт (например, установки «Скат-301», λ=1.06 мкм). Неметаллические материалы (поликор, ситаллы, стекло) имеют низкую тепло- и температуропроводность, поэтому их резку можно вести при меньшей энергии в импульсе, чем это необходимо при резке металлических материалов.
Материалы для нанотехнологий имеют теплопроводность 40..400 Вт/м*К. Композиционные материалы – 1..400 Вт/м*К, пористые - 0.03..100 Вт/м*К [ДС №10, 2009 г.]. Компьютерный измеритель теплопроводности РХТУ имени Менделеева – КИТ-02У.
Для резки диэлектриков типа поликора, керамики и т.п. используют лазеры на Cl2 установки типа («Кантата», «Кварц» λ=10.6 мкм). Обычно установки оснащены системами наддува инертного газа или воздуха в зону резки для удаления паров и капель, а также охлаждения обрабатываемой детали и системой отсоса продуктов (пары, туман, дым и др. – рис.9.6.) фокусирование излучения может быть на поверхность, при этом ширина реза на выходе луча больше, чем на входе (рис. 9.6 а с изменением фокусировки). Если сфокусировать луч на некоторой глубине от поверхности, можно сформировать рез с практически вертикальными стенками. Режим обработки (резки), обеспечивающий необходимое качество и точность, зависит от мощности и характеристик установки, а также от материала обрабатываемой детали. Он (режим) побирается индивидуально.
При лазерной резке мелких партий деталей из любых материалов (в том числе из ситаллов, поликора, стекла) затраты на изделие снижаются приблизительно 2-4 раза по сравнению с механической обработкой (например, алмазной резкой или шлифованием) .Лазерная резка деталей из электротехнических сталей 3408..3410 (магнитопроводы различной конфигурации) позволяет снизить потери на перемагничивание на 10..20% в зависимости от марки и толщины обрабатываемого материала. Аналогичное улучшение качества характерно для лазерной резки других листовых материалов. На рис. 9.7. и фотографиях (рис. 9.8 а, б) представлены элементы из ситалла, стекла и поликора после лазерной вырезки, а также групповая обработка статорных пластин ДУ акселерометра КА-1600 в стандартной пластине из поликора, после формообразования пленочных обкладок методом фотолитографии.
Кроме скрайбирования и резки лазерные технологические установки и процессы испарения нашли применение при балансировке деталей и узлов ММА и ММГ (статической и динамической). Например, чтобы обеспечить эффективную работу ММГ необходимо устранить различие в резонансных частотах внутренней и внешней рамок подвеса; в ТВГ необходимо устранить расщепление частот и т.п. При подгонке номиналов в ЭРК в генераторах и усилителях (R,C,L), ремонте пленочных структур.
После разделения, индивидуальной доделки и промывки детали поступают на сборку сначала узлов, а затем прибора. Сборка ЧЭ заключается в создании неразъемного соединения (сварного, паяного, клееного и др.) подвеса, маятника, кольцевого резонатора и др. с доковыми статорными пластинами. (Формирование пакета). Маятник - статорные пластины с тонкопленочными структурами и контактными площадками.
Для соединения различных функциональных элементов и деталей в процессах сборки ММА и ММГ применяют:
А) сварку (ТКС, ЭКОС, СКИН, УЗС и др.)
Б) процесс соединения твердотельным адгезионным сращиванием, диффузионную сварку, ГОК с промежуточным нанесением слоя SiO2
В) пайку (мягкими припоями, галлиевыми пастами и т.д.)
Г) склеивание (эпоксидными, полиамидными, каучуковыми, кремниевыми клеями и компаундами без наполнителей (с минимальными толщинами клеевых швов) и с наполнителями, модифицирующими свойства клеевых составов, токопродящими клеями.)
Д) электроадгезионное склеивание
На основании анализа Кд и ТЗ на прибор проектируют ТП сборки, который должен гарантированно обеспечивать заданные показатели качества, точности и надежности при минимальных затратах времени и средств.
Эту работу легче выполнять поэтапно, чтобы уверенно разрешать противоречия между творческим мышлением (построением виртуального процесса сборки) и логическим анализом конкретной производственной ситуации (наличием в производстве необходимого оборудования, средств технологического оснащения, квалифицированного персонала, необходимых организационных стимулов и решений и т.п.).
Анализируя варианты виртуально построенных таким образом маршрутов сборки, выбирают наиболее эффективный и пригодный для конкретных производственных условий и конкретной конструкции прибора с учетом всего комплекса ограничений конструкторских, технологических и организационных. Возможно построение схем сборочного состава и технологической схемы сборки с базовым элементом (деталью или узлом)- рис. 9.9 а, б, в, г.
Пакет TCAD (Новосибирск СО РАН) позволяет использовать компьютерное моделирование при оптимизации ТП производства изделий микроэлектроники.
Sentaurus Structure Editor – для редактирования 2D и 3D п / п структур, эмуляции процессов. В процессе эмуляции комплекс воспроизводит шаги технологических операций (травление, эпитаксия, оксидирование, фотолитография, полировка в геометрические образы и наоборот).
Intell Sute (США) – решатель Ansis-E для моделирования анизотропного травления.
MEMS ProSute (версия 4) (США) – вариант моделирования технологии поверхностной микрообработки Poly.
MVMPS с использованием 3-x слоев поликристаллического кремния (Si- поли Si – Si3N4 – поли Si – фотолитография – травление – отжиг – (1-ый слой SiO2) – фотолитография – поли Si - и т.д.)
Завершение процесса – металлизация, организация внутренних связей (омических), шлифовка.
Существует интернет сайт all about MEMS – http://allaboutmems.com
Соединение деталей склеиванием
Примеры конструкций акселерометров, собранных с помощью клея приведены на рис. 9.10, 9.11. В основе процесса склеивания лежит явление адгезии – способности некоторых веществ прилипать к поверхности материалов органических и неорганических. Адгезия – результат действия межмолекулярных сил внутри клеящего состава (это когезия) и на границах с материалами (адгезия).
Предельному случаю адгезионного взаимодействия соответствует хемосорбция – взаимодействие веществ в поверхностных слоях с образованием химических соединений. Степень адгезионного взаимодействия (силу адгезионного сцепления) можно оценить работой, которую необходимо совершить для того, чтобы оторвать (определить) единичный участок площади контактирования (клеевого шва) склеенных поверхностей. При взаимодействии с жидкими клеевыми составами эту работу можно вычислить через поверхностное жидкости ( S_1в ) и краевой угол смачивания (θ) –рис. 9.12.
W = {S} rsub {1в} left (1+ cos θ right ) , где cosθ= {{S} rsub {1в} - {S} rsub {1ж}} over {{S} rsub {ж в}}
Прочность клеевого соединения обеспечивается суммой когезионной и адгезионной составляющих, т.е. наилучшие результаты (наибольшую прочность клеевого соединения) можно получит, если клей хорошо смачивает поверхности соединяемых деталей. Кроме того, необходим оптимальный выбор клеевого состава для конкретных соединяемых материалов и обеспечение оптимальной толщины клеевого слоя.
Клеевой состав(марку клея) выбирают для конкретных материалов и условий работы (эксплуатации) изделия по характеристикам из справочной литературы(табл. 9.1.) с учетом характера нагружения (растяжение, сжатие, изгиб и др.) клеевого шва в изделии и экстремальных нагрузок механических и тепловых во время эксплуатации изделия( системный подход при выборе клея).
Требования к клеевому составу, которыми необходимо руководствоваться при выборе.
1. Нейтральность по отношению к склеиваемым материалам
2. Стойкость в условиях эксплуатации (температура, химическое воздействие, механическое воздействие)
3. Высокие адгезионные свойства
4. Хорошая жидкотекучесть
5. Продолжительная жизнеспособность в готовом виде (возможность юстировочных и регулировочных работ при склеивании)