Шпоры по материаловедению.
Наиболее распространенные структуры ЭЛ:
1. кубическая (а=в=с, все углы по 90)
2. тетрагональная (а=в<>с, все углы по 90)
3. гексагональная (а=в<>с, два угла по 90, один 120)
Параметры кристаллической решетки:
1. n – число частиц приходящихся на одну ЭЛ
2. k – координационное число
3.  - коэфф. компактности
Виды связей:
1. металлическая (Ме + Ме) – высокая теплопроводность, специфический блеск, связь не направлена, плотноупакованная кр. решетка.
2. ионная (Ме + неМе) – характерна для неорганич. химических соединений Ме с неМе: О, F, Cl, строгое чередование ионов разного знака, тип КР зависит от соотношения радиусов:
r1/r2	0.22-0.41	0.41-0.73	0.73-0.94
К (координац. число)	4	6	8

1. ковалентная (Ме + Ме) – рыхлая структура, полупроводники, графит (алмаз).
2. молекулярная (при взаимодействии любых частиц) – силы Ван-дер-Ваальса
Наиболее устойчивой кристаллической структурой является та, которая обладает минимумом свободной энергии: G=H – TS;
Способы получения сплавов:
1. сплавление нескольких Ме.
2. прессованием и спекание порошков
3. плазменным напылением
4. конденсацией паров компонентов в вакууме
Виды фаз:
твердые растворы (ТР) – размерный фактор, неограниченная растворимость, валентность.
- замещения
- внедрения
промежуточные фазы (ПФ)
Строение реальных кристаллов:
Виды дефектов:
1. точечные – вакансии, атомы внедрения, атомы примесей.
2. линейные – краевые, винтовые (вектор Бюргерса).
3. поверхностные – границы блоков, зерен.
Зернограничное упрочнение описывается уравнением Холла-Петча:  т=о+k/dзерна
Объемные дефекты – раковины, поры, Ме включения, трещины.
Деформации: (механизм образования – сдвигово-дислокационный, скольжение, двойникование)
по величинам напряжений:
- упругая
- пластическая
по величине температуры
- горячая
- холодная
Источники Франка-Рида: количество дислокаций увеличивается с 106 до 1012 1/см2
Стадии ПД: (график)
возврат – (0,1 – 0,3Тпл)без изм. строения Ме, частично снимаются искажения кр. решетки и внутр. напряжения.
- отдых – невысокий нагрев (0,2Тпл), достаточный для движения дислокаций.
- полигонизация - (0,3Тпл),перестройка дислокаций, образование ими субграниц.
Первичная рекристаллизация – процесс образования новых равноосных зерен с низкой плотностью дислокаций в интевале(интервале температур). ПД по отношению к Tрек делиться на: холодную (ниже Tрек), горячую (выше Tрек).
Tрек зависит от:
- энергии межатомных связей
- степени пластической деформации
- наличия легирующих элементов
Аморфизация кристаллов – происходит при больших скоростях охлаждения: 10-7…10-9 ; наибольшее практическое применение имеют аморфные структуры Ме с Ме: С, В, Р, и т. д.
Свойства аморфных сплавов:
1. высокая коррозионная стойкость
2. высокая магнитная мягкость + рост плотности.
Вторичная перерекристаллизация – это перерекристаллизация Ме в твердом состоянии; наблюдается у Ме, обладающих полиморфизмом. В основе ее лежат аллотропические превращения, состоящие в изменение типа КР.
Аллотропические превращения протекают при постоянной температуре.
Правило Курнакова – в областях где сплавы имеют структуру твердого раствора, свойства изменяются по закону кривой линии, а где смеси твердых растворов, свойства изменятся по закону прямой линии.
Ф и А – растворы переменной концентрации. Процент углерода в них изменятся по линиям PQ и ES, лишний углерод выделятся в виде цементита. Виды цементита:
1. первичный цементит – выделятся по линии CD из L;
2. вторичный цементит – выделятся по линии ES из А;
3. третичный цементит – выделятся по линии PQ из Ф;
Виды сталей:
1. эвтектоидная (С – 0.8%)
2. доэвтектоидная (С < 0.8%) – конструкционные стали.
3. заэвтектоидная (С > 0.8%) – инструментальные стали.
Чугуны: белые, серые, ковкие, высокопрочные.
Белые:
1. доэвтектоидные (С < 4.3%) – П + вторичный цементит + ледебурит;
2. эвтектоидные (С – 4.3%) – ледебурит;
3. заэвтектоидные (С > 4.3%) – цементит + ледебурит;
Белые чугуны имеют высокие литейные свойства, но из-за наличия цементита, они очень хрупки и тверды, поэтому они не применятся.
Серые:
Они имеют самую неблагоприятную форму графита (пластинчатую). Для образования в стр-ре СЧ графита при кристаллизации, в состав вводят графитизаторы: Fe – C – Si. СЧ плохо работают на р., хорошо на с., хуже на изгиб, поэтому СЧ маркируют по линиям прочтонсти.
ГОСТ1412-85
СЧ10, СЧ15 (=100; =150)	Ф + графит	слабо нагруженные детали
СЧ20, СЧ25	П + Ф + графит	зубчатые колеса, станины станков
СЧ30, СЧ35	П + графит

Высокопрочные:
Модифицируют магнием + Mg, в результате чего образуется шаровидный графит (менее острый концентратор напряжений), а значит повышаются механические свойства.
ГОСТ7293-85
ВЧ35, ВЧ40	Ф + шаровидный графит	Прокатные станы, кузнечно – прессовое оборудование, лопатки турбин.
ВЧ45, ВЧ50	П + Ф + шаровидный графит
ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100	П + шаровидный графит

ВЧ могут успешно заменят сталь.
Ковкие:
Их получают отжигом отливок из белого доэвтектического чугуна (при t=900…1000 в течении 80 – 120 ч.) Цель отжига вызвать распад цементита – углерод отжига.

Ферритные КЧ:		Перлитные КЧ:
КЧ30-6	Ф+С	КЧ45-7	П + С(отпуска)
КЧ33-8	Ф+С	КЧ60-3	П + С(отпуска)
КЧ35-10	Ф+С	КЧ80-1.5	П + С(отпуска)
КЧ37-12	Ф+С

Влияние ЛЭ на равновесную стр-ру сталей:
1. Ni, Mn, Co, Cu, N – расширяющие область аустенита.
2. Cr, Si, V, Mo,W,Ti - расширяющие область феррита.
Виды и факторы воздействия ТО:
1. скорость нагрева
2. время нагрева, и выдержки.
3. скорость охлаждения
- отжиг – медленное охлаждение для получения равновесной структуры, свободной от внутр. напряжений
- закалка – резкое охлаждение для получения неравновесной стр-ры и упрочнения
- отпуск – повторный невысокий нагрев закаленной детали, для снятия ост. напряжений вызванных закалкой.
Выбор обработки зависит от видов превращения, которые испытывает сплав в твердом состоянии:
группа сплавов не имеющих превращения в тв. состоянии. К таким сплавам применяют различные виды отжига.
- рекристаллизационный (РО) – полное снятие внутренних напряжений, восстановление пластичности.
- низкий отжиг – для снятия внутренних напряжений, повышение стабильности, коррозионного растрескивания и разрушения.
группа сплавов имеющих превращения в тв. состоянии.
- участок аb – т. н. деформируемые сплавы (алюминиевые типа Д1, Д6, Д16, магниевые МА5, МА6, жаропрочные на основе Fe, Ni, Co)
- участок cd – хрупкие сплавы, используют в виде отливок.
- Типы выделений:
- зоны Генье – Престона (ГП) – решетка такая же как и у раствора, поэтому энергия образования минимальна.
- кристаллы метастабильной фазы (МСФ) – своя решетка, более простая чем у стабильной фазы
- кристаллы стабильной фазы (вторичная фаза) – сложная решетка
Для таких сплавов максимальное упрочнение достигается при: закалка + ХПД + старение
группа сплавов с эвтектоидным превращением (стали, титановые, алюминиевые сплавы, бронзы)
Виды ТО стали:
1. отжиг (РО, ПО-перекристаллизационный отжиг (измельчение зерна, снятие внутренних напряжений) – для доэвтектоидных конструкционных сталей, сфероидизирующий отжиг (с получением зернистого П) – для инструментальных сталей)
2. нормализация – вид термической обработки сталей при которой ее нагревают до: А3+ (30-50), выдерживают и охлаждают на воздухе, таким образом обрабатывают часть констр. сталей.
Структура после Н. зависит от содержания углерода:
C<0.3%	Ф + П
C=0.3...06.%	Ф + П(сорбитообразный)
C>0.6%	C(пластинчатый)

1. закалка – Цель: получение мелкопластинчатого маренсита, который обеспечивает высопрочное состояние.
2. отпуск – вид ТО при котором закаленную сталь нагревают не выше А1, выдерживают 2-3 часа и охлаждают на воздухе. Операция окончательно формирующая структуру и свойства сплава.
низкий (НО) – 150 – 250 – М. отпуска
а) Fe(C’)  Fe (C’’) +  - карбид; С’ > C’’
в) аустенит  мартенсит
Подвергаются детали работающие при трении (цементир. ЗК, втулки, кулачки)

средний (СО) – 350 – 450 – Т. отпуска
Выделятся весь углерод, который пересыщал решетку Ф:  - карбид  Fe3C (мелкие зерна). Образуется смесь Ф. и дисперсных частиц, ее называют Т(отпуска), полностью снимаются закалочные напряжения.
СО подвергают – пружины, рессоры, упругие элементы.
высокий (ВО) – 500 – 650 – С. отпуска
Происходит укрупнение частиц Ц, уменьшение дисперсности Ф-Ц смеси. Такая структура хорошо противостоит трещинам – детали работающие на усталость.
ХТО сталей:
Структура	, мкм	НВ		
П	1…0.5	180 - 250	850	16
С	0.4…0.2	250 – 350	1000	12
Т	0.1 и менее	350 - 450	1200	8

Материалы эффективно снижающие Vкр – Mn - Si, Mn – Cr, Cr – Ni, Cr – Ni – Mo.
Цементация	C	упрочнение
Азотирование	N	упрочнение
Нитоцементация	N + C	упрочнение
Борирование	B	повышение коррозионной стойкости
Хромирование	Cr	повышение коррозионной стойкости

Цементация
Подвергают низкоуглеродистые стали (С=0.1…0.3%), которые слабо упрочняются при закалке.
Ц. проводят при высоких температурах (900 - 950)
Характеристики слоя – толщина, эффективная толщина, поверхностная концентрация.
Виды Ц:
- твердая
- газовая
ионная
Азотирование
Процесс проводят при 550…600 в атмосфере аммиака.
Особенности:
- требуются специальные стали, содержащие ЛЭ (Сr, V, W, Mo…) образующие с азотом нитриды: 40Х, 40ХФ, 38Х2МЮА
- тонкий слой азотирования
- длительный процесс
Нитроцементация
- низкотемпературная НТ – аналогична N, t < 550…600
- ВНЦ, при t > A3
«+»: ускоренный процесс, меньше деформация коробления.

Конструкционные стали:
углеродистые
1. низкоуглеродистые (C < 0.3%)
2. средне-(C = 0.3…0.6%)
3. высоко-(C > 0.6%)
легированные
1. низколегированные ЛЭ < 5%
2. средне- ЛЭ < 10%
3. высоко- ЛЭ > 10%
По качеству и количеству примесей:
	S, P не более %
Обыкновенного качества	0.055	0.045
Качественные	0.04	0.035
Высококачественные	0.025	0.025
Особовысококачественные	0.015	0.025

По степени раскисления:
1. Спокойные – СП (раскислене Mn, Si, Al)
2. Полуспокойные – ПС
3. Кипящие – КП (раскисление только Mn)
По структуре:
1. Перлитные: углеродистые и низколегированные
2. Маренситные: средне- и высоколегированные.
3. Аустенитные: с повышенным процентом Ni, Mn, Cr. у них интервал Mn – Mk, лежит в отрицательной области.
4. Ферритные: с повышенным процентом Cr или Si; имеют устойчивую ферритную структуру.
По прочности:
1. нормальной  < 1000 Мпа
2. повышенной  = 1000…1500 Мпа
3. высокопрочные  > 1500 Мпа
Углеродистые стали обыкновенного качества:
Ст. 0	СП, ПС, КП	С<0.23	Металлоконструкции (фермы мостов, и т. д.) – где важна жесткость, которая обеспечивает констр. и технологичность. Ст. 3 – слабонагруженные детали
Ст. 1	СП, ПС, КП	С=0.06..0.12
Ст. 2	СП, ПС, КП	С=0.09..0.15
Ст. 3	СП, ПС, КП	С=0.14..0.22
Ст. 4	СП, ПС, КП	………………..
Ст. 5	СП, ПС	………………..	Детали грузоподъемных машин, где нет ограничений по массе.
Ст. 6	СП, ПС	С=0.38..0.49

Углеродистые качественные стали:
Ст. 08	ПС, КП	количество С – в сотых долях процентов.	малопрочные, высокопластичные. / Шайбы, гайки, прокладки.
Ст. 10	ПС, КП
Ст. 15	ПС, КП		Цементируемые. / Кулачки, толкатели, шестерни.
Ст. 20	ПС, КП
Ст. 25
Ст. 30			Улучшение, нормализация, закалка. / Шатуны, валы, оси.
Ст. 35
Ст. 40
Ст. 55

Х – хром; Н - никель; Г - марганец; С - кремний; М - молибден; В - вольфрам; Т - титан; Ф - ванадий; Ю - алюминий; Д - медь; Б - ниобий; Р - бор; К - кобальт;
Легированные конструкционные стали:
Низкоуглеродистые стали:
15Х – перлитный класс – дешевые		Используются в состоянии наибольшего упрочнения, т. е. после закалки и низкого отпуска со структурой бейнита.	Цементуемые детали.
25ХГМ – перлитный класс – дешевые
30ХГТ – перлитный класс
20ХН3А – перлитный класс
12Х2Н4А – перлитный класс – повыш. прочн.
18Х2Н4МА
Среднеуглеродистые стали:
40Х	Высокие механические свойства, после термического улучшения – закалки и высокого отпуска на структуру сорбита.			Работают не только в условиях статических, но и циклических нагрузок / Валы, штоки, шатуны.
40ХГТР
30ХГСА
38Х2МЮА
Высокопрочные легированные стали:
30ХГСНА	Большое содержание С. / Большое количество легирующих добавок				Самолетостроение
40ХГСН3ВА

А – автоматные, С – свинец, Е – селен, Ц – кальций, А, АС, АЦ, - среднее содержание С в сотых долях процента.
Материалы с хорошей обработкой резаньем:
Автоматные сернистые стали:	А11, А12, А20, А35, А40Г	крепежные, малонагруженные детали
Автоматные свинцово-содержащие стали	АС14, АС40, АС12ХН, АС30ХМ	детали двигателей
Автоматные кальцитосодержащие стали	АЦ20, АЦ30, АЦ40Х	термически упрочняемые детали

Медь – ГЦК, красноватого цвета, полиморфных превращений нет. Легирующие элементы: Al, Fe, Ni, Sn, Zn, Ag. Не растворимые: Pb, Bi.
«-»: высокая плотность, плохая обрабатываемость резаньем.
Л90	Деформируемые	Томпак
Л68
ЛА77-2	Литейные
ЛАН59-3-2
ЛЖМц59-1-1
ЛС59-1
ЛК80-3		Арматура
ЛО70		морские латуни

Al, Fe, Ni, Sn, Si – легирующие элементы, повышающие корроз. стойкость
Деформируемые бронзы:
БрО6,5 – 1,5	Оловянные бронзы		Антифрикционные материалы, с хорошей обрабатываемостью резаньем. / Водная арматура.
БрОЦ4 – 3
БрОЦС4 – 4 – 2,5
БрКН1-3	Кремнистая бронза – упругие св-ва.		прутки, проволока
БрАЖН10-4-4	Алюминиевая бронза		клапана, детали работающие на износ, втулки
Литейные бронзы:
БрО3Ц7С5Н1		Оловянные бронзы		Пружины
БрО10Ф1

Подшипниковые стали:
ШХ4, ШХ15, ШХ15ГС, ШХ20ГС -
Ш – подшипниковая, Х – хром, СГ – легирование кремнием и марганцем; Ш – электрошлаковый переплав.
Крупногабаритные подшипники – 12ХН3А, 12Х2Н4А + цементация.
В условиях коррозии – 95Х18
Стали для зубчатых колес:
18ХГТ, 30ХГТ, 12Х2Н4А, 20Х3МВФА
Антифрикционные материалы:
Баббиты:	Мягкие, на основе олова или свинца. / Очень хороши по антифрикц. св-вам., но имеют малый предел сопр. усталости.	Подшипники отв. Назначения
Б83 – оловянная
БК2 – свинцово-кальциевая
Бронзы:		Монолитные подшипники скольжения
БрО10Ф1; БрС30;
Алюминиевый сплав: А09 - 2		Опоры трения приборов
Пластмассы:		Подшипники станов, гребных винтов.
Капрон
Текстолит

Материалы малой плотности:
		удельная	E	Удельная
Mg	430	21	0.45	2300
Al	700	23	0.71	2400
Ti	1500	30	1.12	2600
Be	660	37	3.10	16100

Алюминиевые сплавы: - ГЦК, нет полиморфных превращений, малая плотность, хорошая пластичность и корроз. стойкость.
особой чистоты – А999; высокой чистоты – А995, А99, А95; технической чистоты – А85, А8.
1. Деформируемые, не упрочняемые ТО. (Al - Mn) – АМц, АМr2
2. Деформируемые, упрочняемые ТО. (Al – Cu – Mg – дюрали) – Д1, Д16, Д18
3. Литые (Al – Si - силумины) – АК6, АК8
Литейные алюминиевые сплавы: АЛ2, АЛ4, АЛ9, АЛ32
Магниевые сплавы – Mn - серебристо-белого цвета, ГПУ, нет полиморфных превращений, низкая плотность, хорошая обрабатываемость резаньем, гасит вибрац. нагрузки. Высокая удельная прочность.
Mn96 (99.96%), Mn95 (99.95%), Mn90 (99.90%). Примеси Fe, Cu, Ni – понижают пластичность.
1. Деформируемые: МА5, МА11, МА14, МА19
2. Литейные: МЛ5, МЛ8, МЛ10
Титановые сплавы:
Титан – серый цвет, две полиморфные модификации (Ti - до 882 – ГПУ; Ti - ОЦК, 900), хорошие механические свойства, малая плотность, коррозионная стойкость. Механические св-ва зависят от примесей: О, Н, N, С (они повышают твердость, но уменьшают пластичность). Титановые сплавы в основном подвергают: отжигу, закалке и старению, ХТО.
ВТ5	+ Al
ВТ5 – 1	+ Al + Sn + Zr
ОТ4 – 1	+ Mn + V + Nb + Mo
ОТ4
ВТ20
ВТ6
ВТ22

Анизотропия – неодинаковость св-в по различным направлениям
Кристаллографическое направление – луч проведенный из начала координат, его индексами координат ближайшей частицы, через которую будет проведен луч [110].
Кристаллографическое плоскости – обозн. индексами (hkl), обратные единичным отрезкам m, n, p, которые они отсекают на координатных осях (111).
Полиморфизм – способность элемента при изменении внешних условий, существовать в различных кристаллических формах. Такие формы называются – аллотропическими модификациями. Наиболее выражен у Ме кристаллов.
Сплав – сложный материал, состоящий из нескольких компонентов.
Фаза – однородная часть сплава, имеющая границы раздела, в пределах которых химический состав, строение и свойства постоянны.
Фазы:
ТвёрдыйРаствор – без изменения кристаллической решетки (либо А, либо Б)
ПромежуточнаяФаза – с образованием какой-либо промежуточной КР.
Дефект – любое нарушение регулярности структуры.
Деформация – изменение формы и размеров ТТ под действием внешних усилий.
РО – термическая обработка, состоящая в нагреве Ме, выжержке и последующем медленном охлаждении.
Равновесной наз., устойчивая во времени и определенном интервале температур, структура.
линия Ликвидус - геометрическое место точек определяющих температуру начала первичной кристаллизации.
линия Солидус - геометрическое место точек определяющих температуру окончания первичной кристаллизации.
Правило концентраций:
для определения концентраций фаз, необходимо через заданную точку провести горизонталь до персечения с линиями ДС. Проекции точек пересечения на линию концентраций состав фаз.
Правило отрезков:
количественное соотношение между фазами обратно пропорционально отрезкам горизонтали, между точкой, определяющей положение сплава, и точками (а,с), определяющими составы фаз.
 и  - аустенит – Fe(C) (ГЦК) – твердый раствор внедрения С в Fe, мягкая пластичная фаза но более прочная, чем феррит. HB-160…200
Fe3C – цементит – промежуточная фаза, имеющая сложную ромбоэдрическую структуру; твердая, но хрупкая фаза. НВ-800…1500
феррит – близок по составу к чистому железу.
TO – тепловое воздействие для целенаправленного изменения структуры и свойств сплавов.
Мартенсит – пересышенный твердый раствор углерода в альфа железе, полученный при полиморфном превращении
Закаливаемость сталей – способность увеличивать твердость при закалке.
Прокаливаемость – толщина слоя, закаленного на М.
КП (конструкционная прочность) – комплексная характеристика, включающая критерии: прочности (сопротивление материалов пластич. деформациям), жесткости (сопротивление материала нарастанию упругой деформации), надежности (вероятность отсутствия внезапных разрушений), долговечности.