Билет № 1

Сталь У10. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Старение как вид упрочняющей обработки. Примеры сплавов, упрочняемых закалкой и старением.

Жаропрочность. Критерии оценки. Способы повышения. Жаропрочные стали перлитного, аустенитного и мартенситного классов.

Билет № 2

Диаграмма состояния для сплавов с переменной растворимостью.

Перекристаллизационный отжиг и нормализация.

Усталость и способы повышения предела выносливости. Сравнительная характеристика сталей для деталей, работающих в условиях циклических нагрузок.

Билет № 3

1.Строение и свойства сложных фаз в сплавах: твёрдые растворы и промежуточные фазы. Примеры химических соединений, фаз внедрения, электронных соединений, фаз Лавеса.

2.Превращения в сталях при отпуске. Изменения структуры и свойств в зависимости от температуры отпуска.

3.Легированные конструкционные стали нормальной и повышенной прочности. Их состав, марки, ТО, применение.

Билет № 4

1.Атомно-кристаллическая структура. Влияние типа связи на структуру и свойства. Анизотропия. Строение реальных кристаллов. Дефекты. Влияние структурных дефектов на свойства.

2.Причины возникновения остаточных напряжений при закалке. Различные виды закалки.

3.Серые, высокопрочные, ковкие чугуны. Особенности их получения. Классификация чугунов по структуре металлической основы, их свойства. Принцип маркировки. Применение.
Билет № 5

1.Диффузия и самодиффузия в кристаллических телах. Теория закалки сталей. Механизм мартенситного превращения. Строение и свойства.

2.Теория закалки сталей. Механизм мартенситного превращения. Строение и свойства мартенсита.

3.Стали для штампов холодной и горячей обработки давлением.

Билет № 6

1.Сталь 08. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

2.Термическая обработка сплавов с переменной растворимостью. Примеры сплавов.

3.Жаростойкость и критерии её оценки. Влияние легирующих элементов на жаростойкость. жаростойкие стали ферритного и аустенитного(не было) классов. ( Х27, Х28, Х29)

Билет № 7

1.Диаграмма состояний двойных сплавов. Правило фаз, правило отрезков, правило концентраций. Использование диаграмм состояния для определения свойств сплавов и возможных видов их ТО.

2.Поверхностная закалка сталей.

3.Быстрорежущие стали нормальной и повышенной производительности.

Билет № 8

1.Сталь 40. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

2.Классификация сталей по назначению, по качеству, по способу раскисления, по равновесной структуре, по структуре нормализации. Примеры сталей различных классов.

3.Титан и его сплавы.

Билет №9

Фазовые превращения при охлаждении в доэвтектических белых чугунах. Структура, свойства, применение.

Практика отпуска. Обратимая и необратимая отпускная хрупкость.

Алюминиевые сплавы. (*Как классифицируются, какая термическая обработка).

Билет № 10

Сталь 65. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Закаливаемость и прокаливаемость. Влияние легирующих элементов на прокаливаемость. Методы оценки прокаливаемости. Практическое значение.

Жаропрочность и критерии её оценки.

Билет № 11

Твёрдые растворы и промежуточные фазы.

Различные виды закалки.

Стали для зубчатых колёс и подшипников.

Билет № 12

Пластическая деформация. Сдвигово-дислокационный механизм. Изменение структуры и свойств при пластической деформации.

Превращения при различных степенях переохлаждения. (Превращения аустенита)

Способы повышения упругих характеристик. Углеродистые и легированные стали для пружин и рессор.

Билет № 13

Диаграмма состояния двойных сплавов образующих твёрдый раствор ограниченной переменной растворимости. Её фазовый анализ. Её практическое значение.

Азотирование. (Назначение. Технологии процессов. Стали для азотирования. Предварительная термическая обработка).

Стали обыкновенного качества и качественные. Принцип маркировки. Структура и свойства. Термическая обработка в зависимости от содержания углерода. Применение.

Билет №14

Сталь 60. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Влияние легирующих элементов на поведение аустенита при нагреве, на устойчивость аустенита при охлаждении и на мартенситное превращение.

? сплавы.
Билет № 15

1.Сталь У12. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

2.Влияние скорости охлаждения на распад аустенита при непрерывном охлаждении. Термокинетические диаграммы. (Критическая скорость охлаждения).

3.Металлические материалы для подшипников скольжения. Антифрикционные материалы. особенности их структуры и свойств.

Билет №16

Кристаллизация металлов из расплава. Факторы, влияющие на структуру литых металлов. Получение монокристалла. Получение аморфных материалов.

Цементация. Назначение. Технология. Стали для цементации. Термическая обработка после цементации.

Стали с хорошими технологическими свойствами. (С улучшенным резаньем. С высокой технологической пластичностью. Со свариваемостью.)

Билет №17

Превращения чистого железа при охлаждении.

?(полиморфизм, зернистость стали)?!

Твёрдые сплавы по порошковой технологии.

Билет №18

Сталь У13. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Нитроцементация(* цементация)

Пластмассы. Материалы малой плотности. Термопластичные и термореактивные. Особенности их механических и технологических свойств.

Билет №19
Пластическая деформация и влияние степени деформации на свойства. Рекристаллизация и её влияние на свойства. Холодная и горячая обработка давлением.

Закалка стали. Выбор оптимальных температур закалки.

Магний и сплавы на его основе.

Билет №20

Сталь У8. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Способы поверхностного упрочнения сталей.

Композиционные материалы. Волокнистые и дисперсно-упрочняемые.

Билет №21

Сталь 20. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Термическая обработка металлов и сплавов, не имеющих превращений в твёрдом состоянии. (Термическая обработка металлов и сплавов, не связанная с фазовыми превращениями.)

Высокопрочные сложно-легированные и мартенситностареющие стали. Основные легирующие компоненты, их назначение.

Билет №22

Диаграмма состояния двойных сплавов с промежуточной фазой ?(постоянного состава AmBn). Её структурный и фазовый анализ с применением правила отрезков и правила концентраций.

Распределение легирующих элементов в сплаве. Влияние легирующих элементов на свойства.

Износ. Критерии оценки. Способы повышения стойкости. Материалы, устойчивые к образивному изнашиванию. Устойчивые материалы для работы в условиях больших давлений и ударных нагрузок. Стали с высокой контактной выносливостью.

Билет №23

Сталь 45. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная ТО и типичное применение.

Влияние углерода и легирующих элементов на критическую скорость охлаждения, на прокаливаемость, на температурный интервал мартенситного превращения. Обработка сталей холодом.

Бериллий.

Билет №24

Кристаллизация металлов из жидкого состояния. Теория затвердевания. Модифицирование. Строение слитка.

Упрочняющая термическая обработка алюминиевых сплавов.

Низколегированные стали для режущего и измерительного инструмента.

Билет №25

Диаграмма состояния для случая неограниченной растворимости. … Дендритная ликвация и способы её устранения.

Общие закономерности, свойственные химико-термической обработке. Факторы, влияющие на глубину слоя.

Коррозионная стойкость. (*Хромистые и хромо-никелиевые нержавеющие стали).