| Tok | B | EDS |
| --- | --- | --- |
| 0,3597 | 0,1166 | 0,08555 |
| 0,3597 | 0,09091 | 0,08036 |
| 0,3597 | 0,06421 | 0,07252 |
| 0,3597 | 0,03766 | 0,05685 |
| 0,3597 | 0,01139 | 0,03791 |
| 0,3597 | -0,0116 | 0,02278 |
| 0,3597 | -0,03812 | 0,005311 |
| 0,3597 | -0,06473 | -0,007989 |
| 0,3597 | -0,09125 | -0,01441 |
| 0,3597 | -0,1169 | -0,0187 |
| 0,9774 | 0,1166 | 0,232 |
| 0,9774 | 0,0909 | 0,2182 |
| 0,9774 | 0,06422 | 0,197 |
| 0,9774 | 0,03766 | 0,1545 |
| 0,9774 | 0,0114 | 0,1033 |
| 0,9774 | -0,01164 | 0,06176 |
| 0,9774 | -0,03815 | 0,01444 |
| 0,9774 | -0,06471 | -0,02128 |
| 0,9774 | -0,09129 | -0,03879 |
| 0,9774 | -0,1169 | -0,05057 |
| 1,877 | 0,1166 | 0,4367 |
| 1,877 | 0,09089 | 0,41 |
| 1,877 | 0,06419 | 0,3708 |
| 1,877 | 0,03769 | 0,2913 |
| 1,877 | 0,01137 | 0,1941 |
| 1,877 | -0,01162 | 0,1156 |
| 1,877 | -0,03815 | 0,02591 |
| 1,877 | -0,06473 | -0,04175 |
| 1,877 | -0,0913 | -0,0748 |
| 1,877 | -0,1169 | -0,09732 |

| Tok | B | EDS |
| --- | --- | --- |
| 0,3597 | 0,1166 | 0,08555 |
| 0,3597 | 0,09091 | 0,08036 |
| 0,3597 | 0,06421 | 0,07252 |
| 0,3597 | 0,03766 | 0,05685 |
| 0,3597 | 0,01139 | 0,03791 |
| 0,3597 | -0,0116 | 0,02278 |
| 0,3597 | -0,03812 | 0,005311 |
| 0,3597 | -0,06473 | -0,007989 |
| 0,3597 | -0,09125 | -0,01441 |
| 0,3597 | -0,1169 | -0,0187 |
| 0,9774 | 0,1166 | 0,232 |
| 0,9774 | 0,0909 | 0,2182 |
| 0,9774 | 0,06422 | 0,197 |
| 0,9774 | 0,03766 | 0,1545 |
| 0,9774 | 0,0114 | 0,1033 |
| 0,9774 | -0,01164 | 0,06176 |
| 0,9774 | -0,03815 | 0,01444 |
| 0,9774 | -0,06471 | -0,02128 |
| 0,9774 | -0,09129 | -0,03879 |
| 0,9774 | -0,1169 | -0,05057 |
| 1,877 | 0,1166 | 0,4367 |
| 1,877 | 0,09089 | 0,41 |
| 1,877 | 0,06419 | 0,3708 |
| 1,877 | 0,03769 | 0,2913 |
| 1,877 | 0,01137 | 0,1941 |
| 1,877 | -0,01162 | 0,1156 |
| 1,877 | -0,03815 | 0,02591 |
| 1,877 | -0,06473 | -0,04175 |
| 1,877 | -0,0913 | -0,0748 |
| 1,877 | -0,1169 | -0,09732 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

#### ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

кафедра микроэлектроники

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств полупроводников методом эффекта Холла

Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Петров И.И.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

Цель работы: исследование электрофизических характеристик полупроводников методом эффекта Холла.

###### Вариант №3

Определение температурных зависимостей концентрации, подвижности носителей заряда, удельного сопротивления и электропроводности полупроводника (схема измерения №3).

Рис. 1. Схема измерений, используемая в 3 варианте задания

Данные об образце, установленном в измерительном стенде

| Образец | Образец 1 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 0,8 |
| Ширина, мм | 0,3 |
| Толщина, мм | 0,25 |

Обозначения измеряемых величин и рассчитанных функций и их размерности

| Temp [K] | 1/T [1/K] |
| --- | --- |
| Tok [мA] | мю [см^2/(В*с)] |
| B = 76,79 мТ | ln N [ln(1/m^3)] |
| U [В] | Rx [m^3/Kл] |
| EDS [мВ] |  |

Расчетные соотношения.

Rx = d.EDS*o.Tolsh/(d.Tok*d.B)  [m^3/Kл]

ln N = Log (1/1.6E-19/[Rx])  [ln(1/m^3)]

мю = 10^4*d.EDS*o.Shir/(d.U*d.B*o.Dlina)  [см^2/(В*с)]

1/T = 1/d.Temp  [1/K]

Таблица экспериментальных результатов.

| Temp | Tok | U | EDS | 1/T | мю | ln N | Rx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297,7 | 1,927 | 2,032 | 164,9 | 0,003359 | 3963 | 44,56 | 0,2786 |
| 300 | 1,926 | 1,946 | 156,5 | 0,003333 | 3978 | 44,6 | 0,268 |
| 305,1 | 1,925 | 1,745 | 143,4 | 0,003278 | 4070 | 44,68 | 0,246 |
| 309,2 | 1,929 | 1,599 | 133 | 0,003234 | 4119 | 44,76 | 0,2276 |
| 315,6 | 1,925 | 1,404 | 118,4 | 0,003168 | 4175 | 44,87 | 0,203 |
| 320 | 1,933 | 1,294 | 109,3 | 0,003125 | 4177 | 44,96 | 0,1864 |
| 325,2 | 1,929 | 1,166 | 98,25 | 0,003075 | 4166 | 45,06 | 0,1679 |
| 330,1 | 1,933 | 1,061 | 88,76 | 0,00303 | 4138 | 45,17 | 0,1514 |
| 335 | 1,931 | 0,9665 | 80,01 | 0,002985 | 4095 | 45,27 | 0,1366 |
| 340,1 | 1,934 | 0,8866 | 72,5 | 0,002941 | 4038 | 45,37 | 0,1234 |
| 345,3 | 1,936 | 0,8113 | 64,96 | 0,002896 | 3949 | 45,48 | 0,1103 |
| 350,1 | 1,938 | 0,749 | 58,86 | 0,002856 | 3879 | 45,58 | 0,09995 |
| 355,1 | 1,937 | 0,6907 | 52,63 | 0,002816 | 3756 | 45,69 | 0,08931 |
| 360 | 1,936 | 0,6383 | 47,11 | 0,002778 | 3643 | 45,8 | 0,0801 |
| 365 | 1,936 | 0,5912 | 42,11 | 0,00274 | 3517 | 45,92 | 0,07158 |
| 368,4 | 1,938 | 0,5627 | 38,93 | 0,002714 | 3414 | 46 | 0,06609 |

График зависимости э.д.с. Холла от температуры.

Определение ширины запрещенной зоны полупроводника.

Eg = –2*k/q*tg(угла наклона) = 0,6623 эВ

Вывод. Ближе всего полученное значение подходит к ширине запрещенной зоны германия – 0,664 эВ.

Зависимость подвижности носителей заряда от температуры.

Вывод. Ближе всего полученные значения подходят к подвижности электронов в германии – 3900 см2В⋅с при 300 К. Следовательно, полупроводник n-типа проводимости.