| Образец | Образец 1 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 1 |
| Ширина, мм | 1 |
| Толщина, мм | 0,3 |

| Temp = 25,81 °C | g [(ohm*m)-1] |
| --- | --- |
| Tok [мA] | p [ohm*m] |
| B [Т] | r [ohm] |
| U [В] | n(p) [m-3] |
| EDS [В] | Rx [ytf] |

| Tok | B | U | EDS | g | p | r | n(p) | Rx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,017 | -0,0001306 | 1,766 | 0,000578 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | -4,788E18 | -1,305 |
| 1,017 | 0,0001007 | 1,766 | 0,0005741 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | 3,718E18 | 1,681 |
| 1,017 | 0,07649 | 1,766 | 0,008958 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | 1,809E20 | 0,03455 |
| 1,017 | -0,07608 | 1,766 | -0,007972 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | 2,022E20 | 0,03091 |
| 1,018 | -9,924E-5 | 1,767 | 0,0004321 | 1,921 | 0,5207 | 1,736 | -4,872E18 | -1,283 |
| 1,018 | -0,037 | 1,767 | -0,003546 | 1,921 | 0,5207 | 1,736 | 2,214E20 | 0,02824 |
| 1,018 | 0,0001127 | 1,767 | 0,0004704 | 1,921 | 0,5207 | 1,736 | 5,084E18 | 1,229 |
| 1,018 | 0,03703 | 1,767 | 0,004746 | 1,921 | 0,5207 | 1,736 | 1,655E20 | 0,03776 |
| 1,018 | 0,09744 | 1,773 | 0,0113 | 1,914 | 0,5224 | 1,741 | 1,829E20 | 0,03417 |
| 1,018 | 0,0001175 | 1,773 | 0,0004336 | 1,914 | 0,5224 | 1,741 | 5,751E18 | 1,087 |
| 1,018 | -9,665E-5 | 1,773 | 0,0004178 | 1,914 | 0,5224 | 1,741 | -4,907E18 | -1,274 |
| 1,018 | -0,09683 | 1,773 | -0,01034 | 1,914 | 0,5224 | 1,741 | 1,986E20 | 0,03147 |
| 1,018 | -0,0001305 | 1,772 | 0,0005637 | 1,915 | 0,5221 | 1,74 | -4,913E18 | -1,272 |
| 1,018 | 8,535E-5 | 1,772 | 0,0005991 | 1,915 | 0,5221 | 1,74 | 3,023E18 | 2,067 |
| 1,018 | 0,02271 | 1,772 | 0,003088 | 1,915 | 0,5221 | 1,74 | 1,561E20 | 0,04005 |
| 1,018 | -0,02273 | 1,772 | -0,002189 | 1,915 | 0,5221 | 1,74 | 2,203E20 | 0,02837 |
| 1,019 | 5,092E-5 | 1,771 | 0,0005738 | 1,918 | 0,5214 | 1,738 | 1,883E18 | 3,319 |
| 1,019 | 0,06571 | 1,771 | 0,007683 | 1,918 | 0,5214 | 1,738 | 1,815E20 | 0,03443 |
| 1,019 | -0,06533 | 1,771 | -0,006745 | 1,918 | 0,5214 | 1,738 | 2,056E20 | 0,03041 |
| 1,019 | -0,0001282 | 1,771 | 0,000583 | 1,918 | 0,5214 | 1,738 | -4,666E18 | -1,34 |
| 1,019 | 0,008696 | 1,768 | 0,001343 | 1,92 | 0,5207 | 1,736 | 1,374E20 | 0,04547 |
| 1,019 | -9,895E-5 | 1,768 | 0,0004559 | 1,92 | 0,5207 | 1,736 | -4,607E18 | -1,357 |
| 1,019 | -0,008645 | 1,768 | -0,0005233 | 1,92 | 0,5207 | 1,736 | 3,507E20 | 0,01782 |
| 1,019 | 7,67E-5 | 1,768 | 0,0004657 | 1,92 | 0,5207 | 1,736 | 3,496E18 | 1,788 |
| 1,019 | -0,02984 | 1,77 | -0,002969 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | 2,134E20 | 0,02929 |
| 1,019 | -8,819E-5 | 1,77 | 0,0003904 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | -4,796E18 | -1,303 |
| 1,019 | 0,0001086 | 1,77 | 0,000411 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | 5,612E18 | 1,114 |
| 1,019 | 0,02989 | 1,77 | 0,003866 | 1,92 | 0,5209 | 1,736 | 1,642E20 | 0,03806 |
| 1,019 | -0,08645 | 1,771 | -0,009169 | 1,919 | 0,5212 | 1,737 | 2,002E20 | 0,03122 |
| 1,019 | -8,775E-5 | 1,771 | 0,0004048 | 1,919 | 0,5212 | 1,737 | -4,603E18 | -1,358 |
| 1,019 | 0,000171 | 1,771 | 0,0004168 | 1,919 | 0,5212 | 1,737 | 8,711E18 | 0,7175 |
| 1,019 | 0,08707 | 1,771 | 0,01016 | 1,919 | 0,5212 | 1,737 | 1,82E20 | 0,03434 |
| 1,019 | 8,652E-5 | 1,769 | 0,0004044 | 1,92 | 0,5208 | 1,736 | 4,544E18 | 1,376 |
| 1,019 | -8,857E-5 | 1,769 | 0,0004109 | 1,92 | 0,5208 | 1,736 | -4,577E18 | -1,365 |
| 1,019 | 0,0441 | 1,769 | 0,005626 | 1,92 | 0,5208 | 1,736 | 1,664E20 | 0,03755 |
| 1,019 | -0,04405 | 1,769 | -0,00422 | 1,92 | 0,5208 | 1,736 | 2,217E20 | 0,02819 |
| 1,02 | -0,05119 | 1,774 | -0,005247 | 1,917 | 0,5216 | 1,739 | 2,073E20 | 0,03014 |
| 1,02 | 9,1E-5 | 1,774 | 0,0005916 | 1,917 | 0,5216 | 1,739 | 3,269E18 | 1,912 |
| 1,02 | -0,0001329 | 1,774 | 0,0005771 | 1,917 | 0,5216 | 1,739 | -4,895E18 | -1,277 |
| 1,02 | 0,05139 | 1,774 | 0,006145 | 1,917 | 0,5216 | 1,739 | 1,778E20 | 0,03516 |
| 1,02 | -0,01573 | 1,769 | -0,001007 | 1,923 | 0,5201 | 1,734 | 3,318E20 | 0,01884 |
| 1,02 | 0,01566 | 1,769 | 0,002575 | 1,923 | 0,5201 | 1,734 | 1,293E20 | 0,04835 |
| 1,02 | -9,715E-5 | 1,769 | 0,0004561 | 1,923 | 0,5201 | 1,734 | -4,527E18 | -1,38 |
| 1,02 | 6,327E-5 | 1,769 | 0,0004555 | 1,923 | 0,5201 | 1,734 | 2,953E18 | 2,117 |
| 2,012 | -9,072E-5 | 3,559 | 0,001054 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | -3,606E18 | -1,733 |
| 2,012 | 8,636E-5 | 3,559 | 0,001071 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | 3,378E18 | 1,85 |
| 2,012 | 0,104 | 3,559 | 0,02469 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | 1,766E20 | 0,03538 |
| 2,012 | -0,1037 | 3,559 | -0,0219 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | 1,985E20 | 0,03149 |
| 2,013 | 0,0001136 | 3,56 | 0,001117 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | 4,263E18 | 1,466 |
| 2,013 | -9,285E-5 | 3,56 | 0,001074 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | -3,625E18 | -1,724 |
| 2,013 | -0,06186 | 3,56 | -0,0125 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | 2,075E20 | 0,03012 |
| 2,013 | 0,06206 | 3,56 | 0,01521 | 1,884 | 0,5307 | 1,769 | 1,711E20 | 0,03652 |
| 2,013 | 0,08362 | 3,56 | 0,0198 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | 1,771E20 | 0,03529 |
| 2,013 | 0,000103 | 3,56 | 0,001142 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | 3,78E18 | 1,653 |
| 2,013 | -0,08315 | 3,56 | -0,01725 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | 2,022E20 | 0,03092 |
| 2,013 | -0,0001052 | 3,56 | 0,001119 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | -3,945E18 | -1,584 |
| 2,013 | 0,0001119 | 3,561 | 0,001152 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | 4,075E18 | 1,534 |
| 2,013 | -0,0001034 | 3,561 | 0,001117 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | -3,883E18 | -1,61 |
| 2,013 | 0,02989 | 3,561 | 0,007747 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | 1,618E20 | 0,03863 |
| 2,013 | -0,02986 | 3,561 | -0,005483 | 1,885 | 0,5306 | 1,769 | 2,284E20 | 0,02737 |
| 2,013 | -0,008706 | 3,556 | -0,0005756 | 1,887 | 0,5299 | 1,766 | 6,344E20 | 0,009852 |
| 2,013 | -8,821E-5 | 3,556 | 0,0009992 | 1,887 | 0,5299 | 1,766 | -3,703E18 | -1,688 |
| 2,013 | 9,553E-5 | 3,556 | 0,001051 | 1,887 | 0,5299 | 1,766 | 3,811E18 | 1,64 |
| 2,013 | 0,008675 | 3,556 | 0,00326 | 1,887 | 0,5299 | 1,766 | 1,116E20 | 0,05599 |
| 2,015 | 0,04061 | 3,565 | 0,01022 | 1,884 | 0,5308 | 1,769 | 1,669E20 | 0,03746 |
| 2,015 | 0,0001147 | 3,565 | 0,001137 | 1,884 | 0,5308 | 1,769 | 4,234E18 | 1,476 |
| 2,015 | -0,0001003 | 3,565 | 0,001108 | 1,884 | 0,5308 | 1,769 | -3,799E18 | -1,645 |
| 2,015 | -0,04047 | 3,565 | -0,007791 | 1,884 | 0,5308 | 1,769 | 2,181E20 | 0,02866 |
| 2,016 | 3,673E-5 | 3,559 | 0,001131 | 1,888 | 0,5296 | 1,765 | 1,364E18 | 4,584 |
| 2,016 | -0,0001081 | 3,559 | 0,001105 | 1,888 | 0,5296 | 1,765 | -4,106E18 | -1,522 |
| 2,016 | 5,918E-5 | 3,559 | 0,001143 | 1,888 | 0,5296 | 1,765 | 2,175E18 | 2,874 |
| 2,016 | -0,0001442 | 3,559 | 0,001125 | 1,888 | 0,5296 | 1,765 | -5,382E18 | -1,161 |
| 2,016 | 9,94E-5 | 3,565 | 0,001094 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | 3,818E18 | 1,637 |
| 2,016 | 0,05137 | 3,565 | 0,01271 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | 1,698E20 | 0,0368 |
| 2,016 | -9,044E-5 | 3,565 | 0,001063 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | -3,573E18 | -1,749 |
| 2,016 | -0,05113 | 3,565 | -0,01022 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | 2,101E20 | 0,02975 |
| 2,016 | -0,0001397 | 3,565 | 0,001266 | 1,886 | 0,5304 | 1,768 | -4,633E18 | -1,349 |
| 2,016 | -0,01925 | 3,565 | -0,00314 | 1,886 | 0,5304 | 1,768 | 2,576E20 | 0,02426 |
| 2,016 | 0,01924 | 3,565 | 0,005431 | 1,886 | 0,5304 | 1,768 | 1,488E20 | 0,04199 |
| 2,016 | 4,184E-5 | 3,565 | 0,001302 | 1,886 | 0,5304 | 1,768 | 1,351E18 | 4,628 |
| 2,017 | 0,0728 | 3,566 | 0,01746 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | 1,752E20 | 0,03567 |
| 2,017 | 0,0002112 | 3,566 | 0,001126 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | 7,878E18 | 0,7934 |
| 2,017 | -0,0725 | 3,566 | -0,01478 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | 2,061E20 | 0,03033 |
| 2,017 | -9,642E-5 | 3,566 | 0,001064 | 1,885 | 0,5305 | 1,768 | -3,807E18 | -1,642 |

Rx = d.EDS*o.Tolsh/(d.Tok*d.B)  [ytf]

n(p) = 1/(1.6E-19*[Rx])  [m-3]

r = d.U/d.Tok  [ohm]

p = [r]*o.Shir*o.Tolsh/o.Dlina  [ohm*m]

g = 1/[p]  [(ohm*m)-1]

Eg = –2*k/q*tg(угла наклона) = -6,587E-05 эВ