Сопротивление,  R [Ом]

| Темп., °C | Обр. №1 | Обр. №2 | Обр. №3 | Обр. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,795 | 104,5 | 95,58 | 98,26 | 104,9 |
| 8,831 | 104,9 | 96,24 | 98,27 | 104,3 |
| 9,818 | 105,3 | 96,83 | 98,28 | 103,8 |
| 10,88 | 105,7 | 97,4 | 98,29 | 103,3 |
| 11,82 | 106,1 | 97,87 | 98,31 | 102,9 |
| 12,8 | 106,5 | 98,33 | 98,32 | 102,5 |
| 13,92 | 106,9 | 98,85 | 98,33 | 102,1 |
| 14,8 | 107,3 | 99,27 | 98,33 | 101,7 |
| 15,84 | 107,7 | 99,73 | 98,34 | 101,3 |
| 16,9 | 108,2 | 100,2 | 98,36 | 100,9 |
| 17,81 | 108,5 | 100,6 | 98,37 | 100,6 |
| 18,83 | 108,9 | 101,1 | 98,38 | 100,2 |
| 19,91 | 109,4 | 101,5 | 98,38 | 99,79 |
| 20,83 | 109,7 | 101,9 | 98,4 | 99,46 |
| 21,91 | 110,2 | 102,4 | 98,41 | 99,13 |
| 22,82 | 110,6 | 102,8 | 98,43 | 98,8 |
| 23,84 | 111 | 103,2 | 98,43 | 98,45 |
| 24,85 | 111,4 | 103,7 | 98,44 | 98,16 |
| 25,88 | 111,8 | 104,1 | 98,46 | 97,82 |
| 26,9 | 112,2 | 104,5 | 98,46 | 97,52 |
| 27,88 | 112,6 | 105 | 98,48 | 97,21 |
| 28,87 | 113 | 105,4 | 98,49 | 96,92 |
| 29,83 | 113,4 | 105,8 | 98,49 | 96,61 |
| 30,84 | 113,8 | 106,3 | 98,51 | 96,33 |
| 31,81 | 114,2 | 106,7 | 98,52 | 96,07 |
| 32,87 | 114,6 | 107,2 | 98,53 | 95,77 |
| 33,81 | 115 | 107,6 | 98,55 | 95,51 |
| 34,87 | 115,4 | 108,1 | 98,55 | 95,21 |
| 35,81 | 115,8 | 108,5 | 98,56 | 95,01 |
| 36,84 | 116,2 | 109 | 98,58 | 94,71 |
| 37,85 | 116,6 | 109,4 | 98,58 | 94,47 |
| 38,87 | 117,1 | 109,9 | 98,59 | 94,25 |
| 39,88 | 117,5 | 110,3 | 98,61 | 94,12 |
| 40,89 | 117,9 | 110,8 | 98,62 | 93,83 |
| 41,88 | 118,3 | 111,2 | 98,62 | 93,42 |
| 42,84 | 118,7 | 111,7 | 98,64 | 93,25 |
| 43,8 | 119,1 | 112,1 | 98,64 | 93,05 |
| 44,86 | 119,5 | 112,6 | 98,66 | 92,75 |
| 45,8 | 119,9 | 113 | 98,67 | 92,57 |
| 46,89 | 120,3 | 113,5 | 98,68 | 92,35 |
| 47,8 | 120,7 | 113,9 | 98,7 | 92,24 |
| 48,89 | 121,1 | 114,4 | 98,71 | 91,99 |
| 49,85 | 121,5 | 114,9 | 98,71 | 91,8 |
| 50,83 | 121,9 | 115,3 | 98,73 | 91,63 |
| 51,85 | 122,3 | 115,8 | 98,74 | 91,47 |
| 52,83 | 122,7 | 116,2 | 98,75 | 91,34 |
| 53,8 | 123,1 | 116,7 | 98,75 | 91,16 |
| 54,88 | 123,5 | 117,2 | 98,77 | 91,04 |
| 55,8 | 123,9 | 117,6 | 98,78 | 91,43 |
| 56,83 | 124,3 | 118,1 | 98,78 | 90,95 |
| 57,87 | 124,8 | 118,6 | 98,8 | 90,66 |
| 58,86 | 125,2 | 119,1 | 98,81 | 90,59 |
| 59,87 | 125,6 | 119,5 | 98,82 | 90,45 |

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |

Уд. сопротивление,  относительные единицы

| Темп., °C | Обр. №1 | Обр. №2 | Обр. №3 | Обр. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,795 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8,831 | 1,004 | 1,007 | 1 | 0,9949 |
| 9,818 | 1,008 | 1,013 | 1 | 0,9904 |
| 10,88 | 1,012 | 1,019 | 1 | 0,9856 |
| 11,82 | 1,016 | 1,024 | 1,001 | 0,9815 |
| 12,8 | 1,019 | 1,029 | 1,001 | 0,9775 |
| 13,92 | 1,024 | 1,034 | 1,001 | 0,9732 |
| 14,8 | 1,027 | 1,039 | 1,001 | 0,9698 |
| 15,84 | 1,031 | 1,043 | 1,001 | 0,966 |
| 16,9 | 1,035 | 1,048 | 1,001 | 0,9622 |
| 17,81 | 1,039 | 1,053 | 1,001 | 0,959 |
| 18,83 | 1,043 | 1,057 | 1,001 | 0,9553 |
| 19,91 | 1,047 | 1,062 | 1,001 | 0,9516 |
| 20,83 | 1,051 | 1,066 | 1,001 | 0,9485 |
| 21,91 | 1,055 | 1,071 | 1,002 | 0,9454 |
| 22,82 | 1,058 | 1,075 | 1,002 | 0,9422 |
| 23,84 | 1,062 | 1,08 | 1,002 | 0,9389 |
| 24,85 | 1,066 | 1,084 | 1,002 | 0,9361 |
| 25,88 | 1,07 | 1,089 | 1,002 | 0,9329 |
| 26,9 | 1,074 | 1,094 | 1,002 | 0,93 |
| 27,88 | 1,078 | 1,098 | 1,002 | 0,927 |
| 28,87 | 1,082 | 1,103 | 1,002 | 0,9243 |
| 29,83 | 1,085 | 1,107 | 1,002 | 0,9213 |
| 30,84 | 1,089 | 1,112 | 1,003 | 0,9187 |
| 31,81 | 1,093 | 1,116 | 1,003 | 0,9162 |
| 32,87 | 1,097 | 1,121 | 1,003 | 0,9133 |
| 33,81 | 1,101 | 1,126 | 1,003 | 0,9108 |
| 34,87 | 1,105 | 1,131 | 1,003 | 0,908 |
| 35,81 | 1,109 | 1,135 | 1,003 | 0,9061 |
| 36,84 | 1,113 | 1,14 | 1,003 | 0,9032 |
| 37,85 | 1,117 | 1,145 | 1,003 | 0,9009 |
| 38,87 | 1,121 | 1,15 | 1,003 | 0,8988 |
| 39,88 | 1,124 | 1,154 | 1,004 | 0,8976 |
| 40,89 | 1,128 | 1,159 | 1,004 | 0,8948 |
| 41,88 | 1,132 | 1,164 | 1,004 | 0,8909 |
| 42,84 | 1,136 | 1,168 | 1,004 | 0,8893 |
| 43,8 | 1,14 | 1,173 | 1,004 | 0,8874 |
| 44,86 | 1,144 | 1,178 | 1,004 | 0,8845 |
| 45,8 | 1,147 | 1,182 | 1,004 | 0,8828 |
| 46,89 | 1,152 | 1,187 | 1,004 | 0,8807 |
| 47,8 | 1,155 | 1,192 | 1,004 | 0,8796 |
| 48,89 | 1,159 | 1,197 | 1,005 | 0,8773 |
| 49,85 | 1,163 | 1,202 | 1,005 | 0,8755 |
| 50,83 | 1,167 | 1,206 | 1,005 | 0,8738 |
| 51,85 | 1,171 | 1,211 | 1,005 | 0,8723 |
| 52,83 | 1,175 | 1,216 | 1,005 | 0,8711 |
| 53,8 | 1,178 | 1,221 | 1,005 | 0,8693 |
| 54,88 | 1,183 | 1,226 | 1,005 | 0,8682 |
| 55,8 | 1,186 | 1,23 | 1,005 | 0,8719 |
| 56,83 | 1,19 | 1,236 | 1,005 | 0,8673 |
| 57,87 | 1,194 | 1,241 | 1,005 | 0,8646 |
| 58,86 | 1,198 | 1,246 | 1,006 | 0,8639 |
| 59,87 | 1,202 | 1,251 | 1,006 | 0,8626 |

Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,07046 |
| 5 | 0,1392 |
| 10 | 0,2019 |
| 15 | 0,2586 |
| 20 | 0,3094 |
| 25 | 0,3542 |
| 30 | 0,393 |
| 35 | 0,4258 |
| 40 | 0,4527 |
| 45 | 0,4736 |
| 50 | 0,4886 |
| 55 | 0,4975 |
| 60 | 0,5005 |
| 65 | 0,493 |
| 70 | 0,4703 |
| 75 | 0,4326 |
| 80 | 0,3798 |
| 85 | 0,3118 |
| 90 | 0,2288 |
| 95 | 0,1307 |
| 100 | 0,01753 |

Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,4813 |
| 5 | 0,4062 |
| 10 | 0,3376 |
| 15 | 0,2756 |
| 20 | 0,22 |
| 25 | 0,171 |
| 30 | 0,1286 |
| 35 | 0,09265 |
| 40 | 0,06325 |
| 45 | 0,04039 |
| 50 | 0,02406 |
| 55 | 0,01426 |
| 60 | 0,01099 |
| 65 | 0,01688 |
| 70 | 0,03455 |
| 75 | 0,06399 |
| 80 | 0,1052 |
| 85 | 0,1582 |
| 90 | 0,223 |
| 95 | 0,2996 |
| 100 | 0,3879 |

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств проводниковых материалов

Выполнил студент гр. ИУ2-51

Попов Е.А.

Проверил преподаватель

Данилов И.И..