Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,4813 |
| 5 | 0,4062 |
| 10 | 0,3376 |
| 15 | 0,2756 |
| 20 | 0,22 |
| 25 | 0,171 |
| 30 | 0,1286 |
| 35 | 0,09265 |
| 40 | 0,06325 |
| 45 | 0,04039 |
| 50 | 0,02406 |
| 55 | 0,01426 |
| 60 | 0,01099 |
| 65 | 0,01688 |
| 70 | 0,03455 |
| 75 | 0,06399 |
| 80 | 0,1052 |
| 85 | 0,1582 |
| 90 | 0,223 |
| 95 | 0,2996 |
| 100 | 0,3879 |

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств проводниковых материалов

Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.