Министерство образования и науки Российской Федерации

#### ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

кафедра микроэлектроники

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств проводниковых материалов

Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Петров С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,13E-08 | 65 |
| 2 | Никель | 2E-10 | 0,26 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,2 |
| 4 | Нихром | 1,13E-08 | 1 |

Сопротивление,  R [Ом]

| Темп., °C | Обр. №1 | Обр. №2 | Обр. №3 | Обр. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,6 | 98,1 | 90,6 | 98,3 | 98,6 |
| 27,6 | 99,2 | 92,6 | 100,8 | 102 |
| 30,6 | 100,4 | 94,1 | 100,8 | 101,9 |
| 33,6 | 101,6 | 95,4 | 100,8 | 102 |

Основные расчетные соотношения.

Уд. сопротивление,  относительные единицы

| Темп., °C | Обр. №1 | Обр. №2 | Обр. №3 | Обр. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27,6 | 1,011 | 1,022 | 1,025 | 1,034 |
| 30,6 | 1,023 | 1,039 | 1,025 | 1,033 |
| 33,6 | 1,036 | 1,053 | 1,025 | 1,034 |

Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,06969 |
| 10 | 0,2027 |
| 15 | 0,2602 |
| 20 | 0,3116 |
| 30 | 0,3962 |
| 35 | 0,4295 |
| 40 | 0,4567 |
| 50 | 0,493 |
| 55 | 0,5021 |
| 60 | 0,5051 |
| 65 | 0,4975 |
| 70 | 0,4746 |
| 75 | 0,4365 |
| 80 | 0,3831 |
| 90 | 0,2306 |
| 95 | 0,1314 |
| 100 | 0,01706 |

Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,5887 |
| 5 | 0,5398 |
| 10 | 0,4951 |
| 15 | 0,4548 |
| 20 | 0,4186 |
| 25 | 0,3867 |
| 30 | 0,3591 |
| 35 | 0,3357 |
| 40 | 0,3166 |
| 45 | 0,3017 |
| 50 | 0,2911 |
| 55 | 0,2847 |
| 60 | 0,2826 |
| 65 | 0,2844 |
| 70 | 0,2897 |
| 75 | 0,2986 |
| 80 | 0,311 |
| 85 | 0,3271 |
| 90 | 0,3466 |
| 95 | 0,3697 |
| 100 | 0,3964 |