Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств проводниковых материалов

Выполнил студент гр. АК4-61

Саблин А.Ю.

Зеленов А.Н.

Кузнецов А.Н.

Проверил преподаватель

Назаров Н.Г.

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |

Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,07283 |
| 5 | 0,1412 |
| 10 | 0,2036 |
| 15 | 0,26 |
| 20 | 0,3105 |
| 25 | 0,3551 |
| 30 | 0,3937 |
| 35 | 0,4264 |
| 40 | 0,4532 |
| 45 | 0,474 |
| 50 | 0,4888 |
| 55 | 0,4977 |
| 60 | 0,5007 |
| 65 | 0,4932 |
| 70 | 0,4705 |
| 75 | 0,4328 |
| 80 | 0,3801 |
| 85 | 0,3122 |
| 90 | 0,2292 |
| 95 | 0,1312 |
| 100 | 0,01806 |

Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,4761 |
| 5 | 0,4019 |
| 10 | 0,3341 |
| 15 | 0,2728 |
| 20 | 0,218 |
| 25 | 0,1696 |
| 30 | 0,1277 |
| 35 | 0,0922 |
| 40 | 0,06317 |
| 45 | 0,04059 |
| 50 | 0,02446 |
| 55 | 0,01478 |
| 60 | 0,01156 |
| 65 | 0,01726 |
| 70 | 0,03437 |
| 75 | 0,06288 |
| 80 | 0,1028 |
| 85 | 0,1541 |
| 90 | 0,2169 |
| 95 | 0,291 |
| 100 | 0,3766 |

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |