Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств проводниковых материалов

Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

Образцы

| №/№ | Наим. | S, мм*мм | L, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,96E-09 | 11,68 |
| 2 | Никель | 1E-10 | 0,1356 |
| 3 | Константан | 1,13E-08 | 2,218 |
| 4 | РС-39 | 5,309E-08 | 10,2 |

Сопротивление,  R [Ом]

| Темп., °C | Обр. №1 | Обр. №2 | Обр. №3 | Обр. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,403 | 101,9 | 92,98 | 98,05 | 108,7 |
| 2,44 | 102,3 | 93,73 | 98,11 | 107,7 |
| 3,451 | 102,7 | 94,32 | 98,14 | 107,1 |
| 4,414 | 103,1 | 94,87 | 98,16 | 106,6 |
| 5,426 | 103,5 | 95,37 | 98,18 | 106,1 |
| 6,462 | 103,9 | 95,87 | 98,19 | 105,5 |
| 7,474 | 104,3 | 96,33 | 98,21 | 105 |
| 8,535 | 104,8 | 96,78 | 98,23 | 104,5 |
| 9,448 | 105,1 | 97,18 | 98,24 | 104,1 |
| 10,41 | 105,5 | 97,63 | 98,25 | 103,6 |
| 11,47 | 105,9 | 98,08 | 98,27 | 103,2 |
| 12,56 | 106,4 | 98,52 | 98,28 | 102,8 |
| 13,42 | 106,7 | 98,91 | 98,29 | 102,4 |
| 14,48 | 107,2 | 99,35 | 98,3 | 102 |
| 15,52 | 107,6 | 99,78 | 98,32 | 101,6 |
| 16,43 | 108 | 100,2 | 98,33 | 101,2 |
| 17,44 | 108,4 | 100,6 | 98,33 | 100,8 |
| 18,46 | 108,8 | 101 | 98,35 | 100,5 |
| 19,44 | 109,2 | 101,4 | 98,37 | 100,1 |
| 20,41 | 109,6 | 101,8 | 98,37 | 99,8 |
| 21,49 | 110 | 102,3 | 98,38 | 99,45 |
| 22,43 | 110,4 | 102,7 | 98,4 | 99,12 |
| 23,42 | 110,8 | 103,1 | 98,41 | 98,77 |
| 24,45 | 111,2 | 103,6 | 98,41 | 98,39 |
| 25,42 | 111,6 | 104 | 98,42 | 98,09 |
| 26,48 | 112 | 104,5 | 98,44 | 97,76 |
| 27,41 | 112,4 | 104,9 | 98,45 | 97,5 |
| 28,48 | 112,8 | 105,3 | 98,46 | 97,15 |
| 29,51 | 113,3 | 105,8 | 98,47 | 96,85 |
| 30,43 | 113,6 | 106,2 | 98,48 | 96,55 |
| 31,51 | 114,1 | 106,7 | 98,49 | 96,22 |
| 32,45 | 114,4 | 107,1 | 98,5 | 95,95 |
| 33,46 | 114,9 | 107,5 | 98,51 | 95,66 |
| 34,52 | 115,3 | 108 | 98,52 | 95,39 |
| 35,44 | 115,7 | 108,4 | 98,53 | 95,17 |
| 36,42 | 116,1 | 108,9 | 98,55 | 94,87 |
| 37,41 | 116,5 | 109,3 | 98,55 | 94,66 |
| 38,47 | 116,9 | 109,8 | 98,57 | 94,4 |
| 39,43 | 117,3 | 110,2 | 98,58 | 94,17 |
| 40,47 | 117,7 | 110,7 | 98,59 | 93,94 |
| 41,48 | 118,1 | 111,2 | 98,6 | 93,77 |
| 42,42 | 118,5 | 111,6 | 98,61 | 93,55 |
| 43,43 | 118,9 | 112,1 | 98,62 | 93,39 |
| 44,42 | 119,3 | 112,5 | 98,64 | 93,11 |
| 45,41 | 119,7 | 113 | 98,65 | 92,93 |
| 46,44 | 120,1 | 113,4 | 98,65 | 92,68 |
| 47,45 | 120,5 | 113,9 | 98,67 | 92,47 |
| 48,47 | 120,9 | 114,4 | 98,68 | 92,29 |
| 49,43 | 121,3 | 114,8 | 98,69 | 92,13 |
| 50,42 | 121,7 | 115,3 | 98,69 | 91,98 |
| 51,43 | 122,1 | 115,7 | 98,71 | 91,76 |
| 52,41 | 122,5 | 116,2 | 98,72 | 91,62 |
| 53,48 | 123 | 116,7 | 98,74 | 91,45 |
| 54,41 | 123,3 | 117,1 | 98,74 | 91,29 |
| 55,45 | 123,8 | 117,6 | 98,76 | 91,06 |
| 56,41 | 124,2 | 118 | 98,77 | 90,5 |
| 57,47 | 124,6 | 118,5 | 98,78 | 90,28 |
| 58,41 | 125 | 119 | 98,78 | 90,68 |
| 59,47 | 125,4 | 119,5 | 98,8 | 90,57 |

Уд. сопротивление,  относительные единицы

| Темп., °C | Обр. №1 | Обр. №2 | Обр. №3 | Обр. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,403 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2,44 | 1,004 | 1,008 | 1,001 | 0,9913 |
| 3,451 | 1,008 | 1,014 | 1,001 | 0,9861 |
| 4,414 | 1,012 | 1,02 | 1,001 | 0,9809 |
| 5,426 | 1,016 | 1,026 | 1,001 | 0,9763 |
| 6,462 | 1,02 | 1,031 | 1,001 | 0,9706 |
| 7,474 | 1,024 | 1,036 | 1,002 | 0,9661 |
| 8,535 | 1,028 | 1,041 | 1,002 | 0,962 |
| 9,448 | 1,032 | 1,045 | 1,002 | 0,958 |
| 10,41 | 1,036 | 1,05 | 1,002 | 0,9538 |
| 11,47 | 1,04 | 1,055 | 1,002 | 0,9497 |
| 12,56 | 1,044 | 1,06 | 1,002 | 0,9457 |
| 13,42 | 1,048 | 1,064 | 1,002 | 0,9424 |
| 14,48 | 1,052 | 1,069 | 1,003 | 0,9387 |
| 15,52 | 1,056 | 1,073 | 1,003 | 0,9353 |
| 16,43 | 1,06 | 1,077 | 1,003 | 0,9316 |
| 17,44 | 1,064 | 1,082 | 1,003 | 0,9282 |
| 18,46 | 1,068 | 1,086 | 1,003 | 0,9249 |
| 19,44 | 1,072 | 1,091 | 1,003 | 0,9215 |
| 20,41 | 1,076 | 1,095 | 1,003 | 0,9185 |
| 21,49 | 1,08 | 1,1 | 1,003 | 0,9153 |
| 22,43 | 1,084 | 1,105 | 1,004 | 0,9123 |
| 23,42 | 1,088 | 1,109 | 1,004 | 0,9091 |
| 24,45 | 1,092 | 1,114 | 1,004 | 0,9056 |
| 25,42 | 1,096 | 1,118 | 1,004 | 0,9028 |
| 26,48 | 1,1 | 1,123 | 1,004 | 0,8998 |
| 27,41 | 1,103 | 1,128 | 1,004 | 0,8974 |
| 28,48 | 1,108 | 1,133 | 1,004 | 0,8942 |
| 29,51 | 1,112 | 1,138 | 1,004 | 0,8914 |
| 30,43 | 1,115 | 1,142 | 1,004 | 0,8886 |
| 31,51 | 1,12 | 1,147 | 1,004 | 0,8856 |
| 32,45 | 1,123 | 1,152 | 1,005 | 0,8831 |
| 33,46 | 1,128 | 1,157 | 1,005 | 0,8804 |
| 34,52 | 1,132 | 1,161 | 1,005 | 0,878 |
| 35,44 | 1,135 | 1,166 | 1,005 | 0,8759 |
| 36,42 | 1,139 | 1,171 | 1,005 | 0,8732 |
| 37,41 | 1,143 | 1,176 | 1,005 | 0,8712 |
| 38,47 | 1,147 | 1,181 | 1,005 | 0,8688 |
| 39,43 | 1,151 | 1,186 | 1,005 | 0,8667 |
| 40,47 | 1,155 | 1,191 | 1,006 | 0,8646 |
| 41,48 | 1,159 | 1,195 | 1,006 | 0,863 |
| 42,42 | 1,163 | 1,2 | 1,006 | 0,861 |
| 43,43 | 1,167 | 1,205 | 1,006 | 0,8595 |
| 44,42 | 1,171 | 1,21 | 1,006 | 0,857 |
| 45,41 | 1,175 | 1,215 | 1,006 | 0,8553 |
| 46,44 | 1,179 | 1,22 | 1,006 | 0,853 |
| 47,45 | 1,183 | 1,225 | 1,006 | 0,8511 |
| 48,47 | 1,187 | 1,23 | 1,006 | 0,8494 |
| 49,43 | 1,191 | 1,234 | 1,007 | 0,848 |
| 50,42 | 1,195 | 1,24 | 1,007 | 0,8466 |
| 51,43 | 1,199 | 1,245 | 1,007 | 0,8445 |
| 52,41 | 1,203 | 1,25 | 1,007 | 0,8433 |
| 53,48 | 1,207 | 1,255 | 1,007 | 0,8417 |
| 54,41 | 1,211 | 1,26 | 1,007 | 0,8402 |
| 55,45 | 1,215 | 1,264 | 1,007 | 0,8381 |
| 56,41 | 1,219 | 1,269 | 1,007 | 0,8329 |
| 57,47 | 1,223 | 1,275 | 1,007 | 0,8309 |
| 58,41 | 1,227 | 1,28 | 1,007 | 0,8346 |
| 59,47 | 1,231 | 1,285 | 1,008 | 0,8336 |

Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,06855 |
| 5 | 0,1374 |
| 10 | 0,2002 |
| 15 | 0,2571 |
| 20 | 0,3079 |
| 25 | 0,3528 |
| 30 | 0,3917 |
| 35 | 0,4246 |
| 40 | 0,4516 |
| 45 | 0,4725 |
| 50 | 0,4875 |
| 55 | 0,4964 |
| 60 | 0,4994 |
| 65 | 0,4919 |
| 70 | 0,4693 |
| 75 | 0,4316 |
| 80 | 0,3789 |
| 85 | 0,311 |
| 90 | 0,2281 |
| 95 | 0,1301 |
| 100 | 0,0171 |

Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

| Кол-во Cu | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 0,4911 |
| 5 | 0,4147 |
| 10 | 0,345 |
| 15 | 0,2819 |
| 20 | 0,2255 |
| 25 | 0,1757 |
| 30 | 0,1326 |
| 35 | 0,09607 |
| 40 | 0,0662 |
| 45 | 0,04296 |
| 50 | 0,02637 |
| 55 | 0,01641 |
| 60 | 0,01309 |
| 65 | 0,0191 |
| 70 | 0,03713 |
| 75 | 0,06719 |
| 80 | 0,1093 |
| 85 | 0,1634 |
| 90 | 0,2295 |
| 95 | 0,3076 |
| 100 | 0,3978 |