| № п/п | Материал пластин | Характерные признаки внешнего вида | Область преимущественного применения | Параметры и характеристики, определяющие область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кремний | Серый, с зеркальной поверхностью | Полупроводниковые ИМС, диоды, транзисторы | Температура плавления, ширина запрещенной зоны, подвижность носителей, шероховатость поверхности |
| 2. | Германий | Светло-серый, с зеркальной поверхностью | Диоды, транзисторы для гибридных ИМС | Температура плавления, ширина запрещенной зоны, подвижность носителей |
| 3. | Арсенид галлия | Темно-серый, с зеркальной поверхностью | Туннельные и излучательные диодов, СВЧ-диодов и диодов Ганна, биполярные и полевые транзисторы, импульсные и переключающие приборы, варакторы и инжекционные лазеры | Большая ширина запрещённой зоны, малая эффективная масса, большая подвижность электронов |
| 4. | Фосфид галлия | Оранжевый, с зеркальной поверхностью | Светоизлучающие диоды, высокотемпературные выпрямители, квантовые генераторы и усилители | Самая большая ширина запрещённой зоны и низкая подвижность носителей зарядов |
| 5. | Ситалл СТ 38-1 | Белого цвета, зеркальная поверхность | Тонкопленочные, тонкопленочные гибридные ИМС | ε=7,3, tgδ=15ּ10-4 Высокая механическая прочность, хорошая обрабатываемость, газонепроницаемость, выдерживает большие перепады температур |
| 6. | Поликор | Светло-молочного цвета, матовый, зеркальная поверхность | Тонкопленочные, тонкопленочные гибридные СВЧ ИМС | ε=9,8, tgδ=10-4 Высокая ε и малые потери на СВЧ, хорошая полируемость, возможность механической обработки (пазы, отверстия). |
| 7. | Керамика 22ХС | Розовато-коричневого цвета, поверхность шероховатая | Толстопленочные, толстопленочные гибридные ИМС | ε=9,35, tgδ=10-3 Дешевая, сравнительно малые потери, высокая теплопроводность. |
| 8. | Полиимид | Тонкая пленка яркожелтого цвета, прозрачная, блестящая | Для мощных ГИС | Хороший теплоотвод, высокая механическая прочность и жесткость конструкции. Может служить одновременно деталью корпуса. |
| 9. | Титалан (Тi+А1+Al2O3) | Блестящая металлическая поверхность | Для тонкопленочных гибридных ИМС, БИС и микросборок. | Высокая химическая стойкость, тугоплавкость, возможность создания многослойной разводки, малая толщина и масса, ударопрочность, возможность изгиба и свертывания. |