| Темпер. | Диэл. прон. | tg D |
| --- | --- | --- |
| 20,0 | 29 526,2 | 0,2026 |
| 21,0 | 11 982,9 | 0,1850 |
| 22,1 | 10 839,0 | 0,1553 |
| 23,0 | 16 001,0 | 0,2009 |
| 24,0 | 19 189,1 | 0,2134 |
| 25,1 | 19 670,0 | 0,2272 |
| 26,1 | 19 979,9 | 0,2219 |
| 27,1 | 20 245,5 | 0,2241 |
| 28,1 | 20 929,0 | 0,2208 |
| 29,1 | 20 870,1 | 0,2255 |
| 30,0 | 21 540,4 | 0,2205 |
| 31,1 | 22 251,6 | 0,2368 |
| 32,0 | 22 980,0 | 0,2378 |
| 33,2 | 24 011,6 | 0,2455 |
| 34,1 | 24 173,6 | 0,2438 |
| 35,0 | 23 930,6 | 0,2413 |
| 36,1 | 23 639,7 | 0,2387 |
| 37,0 | 23 750,6 | 0,2394 |
| 38,0 | 23 254,6 | 0,2418 |
| 39,1 | 23 279,5 | 0,2290 |
| 40,1 | 23 002,8 | 0,2354 |
| 41,0 | 22 867,3 | 0,2256 |
| 42,1 | 23 034,7 | 0,2204 |
| 43,1 | 23 159,8 | 0,2254 |
| 44,0 | 22 994,8 | 0,2273 |
| 45,1 | 22 907,7 | 0,2271 |
| 46,0 | 22 934,2 | 0,2155 |
| 47,1 | 22 928,4 | 0,2236 |
| 48,1 | 23 390,7 | 0,2220 |
| 49,1 | 23 045,7 | 0,2179 |
| 50,1 | 23 273,7 | 0,2034 |
| 51,1 | 23 418,6 | 0,2096 |
| 52,0 | 23 475,2 | 0,2107 |
| 53,2 | 23 603,7 | 0,1972 |
| 54,0 | 23 650,4 | 0,2061 |
| 55,1 | 23 647,3 | 0,1951 |
| 56,0 | 23 889,9 | 0,1996 |
| 57,0 | 24 213,4 | 0,1874 |
| 58,0 | 24 508,1 | 0,1862 |
| 60,0 | 24 494,6 | 0,1846 |
| 60,5 | 24 399,4 | 0,1958 |
| 61,3 | 24 391,1 | 0,1910 |
| 62,1 | 25 045,0 | 0,1920 |
| 63,1 | 25 167,2 | 0,1842 |
| 64,1 | 25 332,1 | 0,1853 |
| 65,1 | 25 379,1 | 0,1702 |
| 66,1 | 25 611,9 | 0,1727 |
| 67,1 | 26 556,0 | 0,1754 |
| 68,0 | 26 613,5 | 0,1744 |
| 69,1 | 27 061,0 | 0,1591 |
| 70,1 | 27 835,7 | 0,1607 |
| 71,2 | 28 386,2 | 0,1512 |
| 72,0 | 28 944,3 | 0,1499 |
| 73,1 | 29 620,5 | 0,1442 |
| 74,1 | 30 632,4 | 0,1433 |
| 75,0 | 31 148,9 | 0,1271 |
| 76,1 | 30 427,7 | 0,1115 |
| 77,1 | 30 004,1 | 0,1136 |
| 78,0 | 28 318,3 | 0,0987 |
| 79,1 | 27 557,7 | 0,1059 |
| 80,1 | 26 298,2 | 0,0889 |
| 81,0 | 25 711,5 | 0,0928 |
| 82,1 | 24 818,5 | 0,0925 |
| 83,0 | 23 902,5 | 0,0809 |
| 84,0 | 23 546,1 | 0,0887 |
| 85,0 | 22 509,6 | 0,0773 |
| 86,0 | 22 068,2 | 0,0793 |
| 87,0 | 21 308,8 | 0,0784 |
| 88,1 | 20 696,5 | 0,0757 |
| 89,0 | 20 305,0 | 0,0711 |
| 90,0 | 19 784,8 | 0,0692 |

| Название | Площадь [М*М] | Толщина [М] |
| --- | --- | --- |
| Керамика | 7E-6 | 0,0005 |

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

Исследование свойств сегнетоэлектриков

Выполнил студент гр. ИУ2-51

Попов Е.А.

Проверил преподаватель

Данилов И.И.