Определение технологичности конструкции отливок

Технологичность конструкции отливок оценивается по комплексному показателю, определенному как совокупность значений частных показателей технологичности.

Определение частных показателей технологичности отливок производится на основе поэлементного анализа конструкции отливок с учетом принятого способа их изготовления, вида материала и пригодности к последующей обработке и автоматизированной сборке.

Таблица 1

| Наименование показателя | Обозначение показателей |
| --- | --- |
| Показатель сложности формы отливки | Кс.с. |
| Показатель соотношения ребер жесткости к телу отливки | Кр.х. |
| Показатель равномерности толщины стенок | Кр.с. |
| Показатель использования материала | Кпи.м. |
| Показатель сложности и линии разъема | Кд.р. |
| Показатель направленного затвердевания | Кн.з. |
| Показателя наличия поднутрений | Кн.п. |
| Показатель технологичности в сборке | Коб. |

Кс.с= 24/h ≤ 1

где h – количество поверхностей отливки.

## Таблица 2

Значение Smax / Smin

| Литье в песчаные формы, в кокиль, по выплавляе-мым моделям | Литье под давлением | Жидкая штамповка | Кр.с |
| --- | --- | --- | --- |
| От 1.00 до 1.20 От 1.11 до 2.00 От 2.01 до 3.00 От 3.01 до 4.00 Св. 4.00 | От 1.00 до 1.10 От 1.11 до 1.60 От 1.61 до 1.20 От 2.11 до 2.50 Св. 2.50 | От 1.00 до 1.12 От 1.13 до 3.50 От 3.51 до 6.00 От 6.01 до 8.00 Св. 8.00 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |

Smax, Smin – толщина стенок максимальная и минимальная (без учета ребер жесткости) соответственно.

Таблица 3

Значение Sсд / Sосн

| Литье в песчаные формы. | Литье под давлением | Литье по выплав-ляемым моделям, жидкая штамповка | Кр.с. |
| --- | --- | --- | --- |
| Менее 0.72 От 0.72 до 0.88 Св. 0.88 | Менее 0.76 От 0.76 до 0.94 Св. 0.94 | Менее 0.67 От 0.67 до 0.83 Св. 0.83 | 0.00 1.00 0.0 |

Примечания:

1. Sсд  -толщина основания ребра, мм;

Sосн -толщина сопрягаемой с ребром стенки, мм;

2.  При отсутствии ребер жесткости значения Кр.х применяются равными 1.

Ки.м=Мg/Mo    => Кпи.м

Где Мg -масса детали, кг;

Mo-масса отливки без литниковой системы, кг;

Зависимость показателя использования металла в зависимости от сплава,

Величины Ки.м. и способа изготовления определяется по таблице 4.

### Таблица 4

| Вид сплава | Способ изготовления отливки | Величина Ки.м. | Значения Кпи.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стальное литье | В песчаные формы | От 0.70 до 1.00 От 0.65 до 0.69 От 0.60 до 0.64 От 0.55 до 0.59 до 0.55 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |
|  | По выплавляемым моделям | От 0.80 до 1.00 От 0.75 до 0.79 От 0.70 до 0.74 От 0.65 до 0.69 до 0.65 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |
| Чугунное литье | В песчаные формы | От 0.75 до 1.00 От 0.70 до 0.74 От 0.65 до 0.69 От 0.60 до 0.64 до 0.60 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |
|  | В кокиль | От 0.80 до 1.00 От 0.75 до 0.79 От 0.70 до 0.74 От 0.65 до 0.70 до 0.65 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |
| Чугунное литье | По выплавляемым моделям | От 0.95 до 1.00 От 0.90 до 0.94 От 0.85 до 0.89 От 0.80 до 0.84 до 0.80 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |
| Алюминиевые и магниевые сплавы | В песчаные формы | От 0.65 до 1.00 От 0.60 до 0.64 От 0.55 до 0.59 От 0.50 до 0.54 до 0.50 | 1.00 0.90 0.80 0.70 0.00 |

Показатель сложности разъема Кс.р. в случае одной плоскости разъема принимается равным 1.

В случае, когда число плоскостей разъема больше одной, показатель вычисляют по формуле:

Кс.р.=1-0.1m

Где m – количество плоскостей разъема.

Показатель направленного затвердевания Кн.з.  для отливок, изго-тавливаемых под давлением и жидкой штамповкой, принимается равным 1.

Определение показателя направленного затвердевания Кн.з.  для отливок, изготавливаемых в песчаные формы, в кокиль и по выплавляемым моделям, производятся с учетом припусков на механическую обработку и положения отливки при заливке.

Таблица 5

| Метод литья | Значение показателя Кн.п |
| --- | --- |
|  | При отсутс-твии теневых участков | При нали-чии тене-вых учас-тков на наружной поверхности отливки | При нали-чии тене-вых учас-тков на внутренней поверхности отливки | При наличии теневых учас-тков на нару-жной и внут-ренней повер-хности отливки |
| Литье в песчаные формы | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.70 |
| Литье в кокиль | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.50 |
| Литье под давлением | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| Литье по выплавляемым моделям | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
| Жидкая и полужидкая штамповка | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

n

КD = ∑ ( K i  ) / n                             (4)

1

| Вид сплава | Способ изготовления отливки | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Стальное литье | В песчаные формы По выплавляемым моделям | 0.66 0.69 |
| Чугунное литье | В песчаные формы В кокиль По выплавляемым моделям | 0.66 0.71 0.69 |
| Алюминиевые и магниевые сплавы | В песчаные формы В кокиль Под давлением По выплавляемым моделям Жидкой штамповкой | 0.66 0.66 0.73 0.68 0.81 |
| Сплавы на основе меди | Под давлением По выплавляемым моделям Жидкой штамповкой | 0.74 0.70 0.82 |
| Цинковые сплавы | Под давлением | 0.79 |