Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
###### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6 .

# Отчет
## по лабораторной работе

Исследование свойств полупроводников методом эффекта Холла

Выполнил студент гр.ИУ2-52
Пашинин С.А.
Проверил преподаватель
Данилов И.И.

Цель работы: исследование электрофизических характеристик полупроводников методом эффекта Холла.
Определение температурных зависимостей концентрации, подвижности носителей заряда, удельного сопротивления и электропроводности полупроводника.

Рис. 1. Схема измерений, используемая в 3 варианте задания
Данные об образце, установленном в измерительном стенде
Образец	Образец 1
Длина, мм	0,8
Ширина, мм	0,3
Толщина, мм	0,25

Обозначения измеряемых величин и рассчитанных функций и их размерности
Temp [K]	1/T [1/K]
Tok [мA]	мю [см^2/(В*с)]
B = 76,79 мТ	ln N [ln(1/m^3)]
U [В]	Rx [m^3/Kл]
EDS [мВ]

Расчетные соотношения.
Rx = d.EDS*o.Tolsh/(d.Tok*d.B) [m^3/Kл]
ln N = Log (1/1.6E-19/[Rx]) [ln(1/m^3)]
мю = 10^4*d.EDS*o.Shir/(d.U*d.B*o.Dlina) [см^2/(В*с)]
1/T = 1/d.Temp [1/K]
Таблица экспериментальных результатов.
Temp	Tok	U	EDS	1/T	мю	ln N	Rx
297,7	1,927	2,032	164,9	0,003359	3963	44,56	0,2786
300	1,926	1,946	156,5	0,003333	3978	44,6	0,268
305,1	1,925	1,745	143,4	0,003278	4070	44,68	0,246
309,2	1,929	1,599	133	0,003234	4119	44,76	0,2276
315,6	1,925	1,404	118,4	0,003168	4175	44,87	0,203
320	1,933	1,294	109,3	0,003125	4177	44,96	0,1864
325,2	1,929	1,166	98,25	0,003075	4166	45,06	0,1679
330,1	1,933	1,061	88,76	0,00303	4138	45,17	0,1514
335	1,931	0,9665	80,01	0,002985	4095	45,27	0,1366
340,1	1,934	0,8866	72,5	0,002941	4038	45,37	0,1234
345,3	1,936	0,8113	64,96	0,002896	3949	45,48	0,1103
350,1	1,938	0,749	58,86	0,002856	3879	45,58	0,09995
355,1	1,937	0,6907	52,63	0,002816	3756	45,69	0,08931
360	1,936	0,6383	47,11	0,002778	3643	45,8	0,0801
365	1,936	0,5912	42,11	0,00274	3517	45,92	0,07158
368,4	1,938	0,5627	38,93	0,002714	3414	46	0,06609

График зависимости э.д.с. Холла от температуры.

Определение ширины запрещенной зоны полупроводника.

Eg = –2*k/q*tg(угла наклона) = 0,6623 эВ
Вывод. Ближе всего полученное значение подходит к ширине запрещенной зоны германия – 0,664 эВ.
Зависимость подвижности носителей заряда от температуры.

Вывод. Ближе всего полученные значения подходят к подвижности электронов в германии – 3900 см^2 over {В cdot c} при 300 К. Следовательно, полупроводник n-типа проводимости.