Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование проводниковых свойств твердых тел
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image2.png]128
124
122
120
118
116
114

g

1o
108
108
104
102
100

£
%

3ABHCHOTS CONpOTH TEHR OT TerTEpaTYPS

— e Faens





[image: image3.png]3BMCHMOSTS YAEMBHOTO COMPOTB EFWA OT TenepaTy st

1227 5g comp (16 ) mOvewt Term xeopp. =

12}~ 00098 Meas 100038 - : : : et
00725 Hiwers 10005

e- 05018 Koveravran | 00001 - -

05816 FC39 | 00013

— Vew  — Pwens  — Kororawan PO





[image: image4.png]3ABACHOSTS YETLHO COMPOTHB TeNA OT CocTaBa

@ e5 100

s

£





[image: image5.png]3ABHCHMIOSTS TENNEpATYPHOMD KOSGPHHEHTS YA CONPOTMBNEHIR OT COCTaBA

75 m 85 w0 85 100

W 3 40 45 S0 S5 e 65 70

15 W 25

s 10

0





Полученные данные:
Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5011

	5
	0,4226

	10
	0,351

	15
	0,2863

	20
	0,2283

	25
	0,1771

	30
	0,1328

	35
	0,0953

	40
	0,06461

	45
	0,04074

	50
	0,02369

	55
	0,01346

	60
	0,01005

	65
	0,01578

	70
	0,03296

	75
	0,0616

	80
	0,1017

	85
	0,1532

	90
	0,2162

	95
	0,2907

	100
	0,3766


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	2,83E-09
	32,3

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


Основные расчетные соотношения:
[image: image6.emf]L

S R

  


[image: image7.emf]dT

d 



 

1 ТК


Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,07292

	5
	0,1414

	10
	0,204

	15
	0,2606

	20
	0,3113

	25
	0,3559

	30
	0,3947

	35
	0,4274

	40
	0,4543

	45
	0,4751

	50
	0,49

	55
	0,4989

	60
	0,5019

	65
	0,4942

	70
	0,4712

	75
	0,4327

	80
	0,3789

	85
	0,3097

	90
	0,2251

	95
	0,1251

	100
	0,009805


Уд. сопротивление,  относительные единицы

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	15,52
	1
	1
	1
	1

	16,59
	1,004
	1,011
	1
	0,9962

	17,56
	1,008
	1,018
	1
	0,9935

	18,56
	1,011
	1,024
	1
	0,9907

	19,65
	1,016
	1,029
	1
	0,9885

	20,6
	1,019
	1,034
	1
	0,986

	21,52
	1,023
	1,039
	1,001
	0,984

	22,54
	1,026
	1,044
	1,001
	0,9816

	23,61
	1,03
	1,049
	1,001
	0,9794

	24,61
	1,034
	1,054
	1,001
	0,9772

	25,6
	1,038
	1,059
	1,001
	0,9752

	26,62
	1,042
	1,063
	1,001
	0,9725

	27,57
	1,045
	1,068
	1,001
	0,9706

	28,66
	1,05
	1,073
	1,001
	0,9687

	29,68
	1,053
	1,078
	1,001
	0,9668

	30,68
	1,057
	1,082
	1,001
	0,964

	31,68
	1,061
	1,087
	1,002
	0,9624

	32,65
	1,065
	1,091
	1,002
	0,9606

	33,53
	1,068
	1,096
	1,002
	0,9586

	34,62
	1,072
	1,101
	1,002
	0,9566

	35,64
	1,076
	1,105
	1,002
	0,9545

	36,59
	1,079
	1,11
	1,002
	0,9524

	37,63
	1,083
	1,115
	1,002
	0,9513

	38,56
	1,087
	1,119
	1,002
	0,9493

	39,53
	1,09
	1,124
	1,002
	0,9469

	40,53
	1,094
	1,129
	1,002
	0,9455

	41,57
	1,098
	1,135
	1,002
	0,9435

	42,59
	1,102
	1,14
	1,003
	0,9422

	43,59
	1,106
	1,145
	1,003
	0,9399

	44,56
	1,109
	1,149
	1,003
	0,9384

	45,61
	1,113
	1,153
	1,003
	0,9372

	46,63
	1,117
	1,158
	1,003
	0,9349

	47,53
	1,121
	1,163
	1,003
	0,9336

	48,57
	1,124
	1,167
	1,003
	0,9321

	49,54
	1,128
	1,172
	1,003
	0,9306

	50,54
	1,132
	1,177
	1,004
	0,9293

	51,63
	1,136
	1,182
	1,004
	0,928

	52,63
	1,14
	1,187
	1,004
	0,9262

	53,65
	1,144
	1,192
	1,004
	0,925

	54,57
	1,147
	1,197
	1,004
	0,9238

	55,64
	1,151
	1,201
	1,004
	0,9222

	56,59
	1,155
	1,207
	1,004
	0,9209

	57,54
	1,158
	1,211
	1,004
	0,9197

	58,56
	1,162
	1,216
	1,004
	0,9182

	59,67
	1,166
	1,221
	1,004
	0,9172


Сопротивление,  R [Ом]

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	15,52
	111,9
	105,6
	96,71
	111,8

	16,59
	112,4
	106,8
	96,72
	111,3

	17,56
	112,8
	107,5
	96,73
	111

	18,56
	113,2
	108,1
	96,73
	110,7

	19,65
	113,7
	108,7
	96,74
	110,5

	20,6
	114,1
	109,2
	96,75
	110,2

	21,52
	114,4
	109,8
	96,76
	110

	22,54
	114,9
	110,3
	96,77
	109,7

	23,61
	115,3
	110,8
	96,78
	109,4

	24,61
	115,7
	111,3
	96,79
	109,2

	25,6
	116,2
	111,8
	96,8
	109

	26,62
	116,6
	112,3
	96,81
	108,7

	27,57
	117
	112,8
	96,82
	108,5

	28,66
	117,4
	113,3
	96,83
	108,3

	29,68
	117,9
	113,8
	96,84
	108

	30,68
	118,3
	114,3
	96,84
	107,7

	31,68
	118,7
	114,8
	96,86
	107,6

	32,65
	119,1
	115,3
	96,87
	107,3

	33,53
	119,5
	115,7
	96,87
	107,1

	34,62
	120
	116,3
	96,89
	106,9

	35,64
	120,4
	116,8
	96,89
	106,7

	36,59
	120,8
	117,2
	96,9
	106,4

	37,63
	121,2
	117,8
	96,92
	106,3

	38,56
	121,6
	118,2
	96,93
	106,1

	39,53
	122
	118,8
	96,93
	105,8

	40,53
	122,4
	119,2
	96,94
	105,7

	41,57
	122,9
	119,9
	96,95
	105,4

	42,59
	123,3
	120,4
	96,96
	105,3

	43,59
	123,7
	120,9
	96,97
	105

	44,56
	124,2
	121,3
	96,98
	104,9

	45,61
	124,6
	121,8
	97
	104,7

	46,63
	125
	122,3
	97
	104,5

	47,53
	125,4
	122,8
	97,02
	104,3

	48,57
	125,8
	123,3
	97,03
	104,2

	49,54
	126,3
	123,8
	97,04
	104

	50,54
	126,7
	124,3
	97,05
	103,8

	51,63
	127,1
	124,8
	97,06
	103,7

	52,63
	127,6
	125,3
	97,06
	103,5

	53,65
	128
	125,9
	97,08
	103,4

	54,57
	128,4
	126,4
	97,09
	103,2

	55,64
	128,8
	126,9
	97,1
	103,1

	56,59
	129,2
	127,4
	97,11
	102,9

	57,54
	129,6
	127,9
	97,12
	102,8

	58,56
	130,1
	128,4
	97,13
	102,6

	59,67
	130,5
	129
	97,14
	102,5


_958317963.unknown

