Сопротивление,  R [Ом]

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	6,433
	108,1
	101,3
	96,61
	116

	7,477
	108,5
	102,3
	96,62
	115,4

	8,45
	108,9
	103
	96,63
	115

	9,47
	109,4
	103,6
	96,64
	114,7

	10,49
	109,8
	104,1
	96,65
	114,3

	11,49
	110,2
	104,6
	96,66
	113,9

	12,51
	110,6
	105,2
	96,67
	113,6

	13,55
	111,1
	105,7
	96,69
	113,2

	14,48
	111,5
	106,1
	96,7
	112,9

	15,54
	111,9
	106,7
	96,71
	112,6

	16,52
	112,3
	107,2
	96,71
	112,3

	17,44
	112,7
	107,6
	96,73
	112

	18,44
	113,1
	108,2
	96,74
	111,7

	19,44
	113,6
	108,6
	96,74
	111,4

	20,53
	114
	109,2
	96,75
	111

	21,52
	114,4
	109,7
	96,76
	110,7

	22,52
	114,9
	110,2
	96,77
	110,5

	23,52
	115,3
	110,7
	96,78
	110,2

	24,51
	115,7
	111,2
	96,8
	109,9

	25,51
	116,1
	111,7
	96,8
	109,6

	26,48
	116,5
	112,1
	96,81
	109,3

	27,48
	116,9
	112,6
	96,82
	109

	28,45
	117,4
	113,1
	96,83
	108,7

	29,45
	117,8
	113,6
	96,84
	108,5

	30,52
	118,2
	114,1
	96,85
	108,3

	31,49
	118,6
	114,6
	96,86
	108

	32,44
	119
	115,1
	96,87
	107,8

	33,5
	119,5
	115,6
	96,89
	107,5

	34,45
	119,9
	116,1
	96,89
	107,3

	35,5
	120,3
	116,6
	96,91
	107,1

	36,54
	120,8
	117,1
	96,91
	106,8

	37,54
	121,2
	117,6
	96,93
	106,6

	38,46
	121,6
	118,1
	96,94
	106,4

	39,44
	122
	118,6
	96,94
	106,2

	40,48
	122,4
	119,1
	96,96
	105,9

	41,45
	122,8
	119,6
	96,96
	105,7

	42,54
	123,3
	120,2
	96,98
	105,5

	43,49
	123,7
	120,6
	96,99
	105,3

	44,44
	124,1
	121,1
	97
	105

	45,46
	124,5
	121,6
	97,01
	104,8

	46,48
	125
	122,1
	97,01
	104,7

	47,46
	125,4
	122,6
	97,03
	104,5

	48,45
	125,8
	123,2
	97,03
	104,3

	49,54
	126,3
	123,7
	97,05
	104,1

	50,47
	126,6
	124,2
	97,06
	104

	51,47
	127,1
	124,7
	97,07
	103,8

	52,46
	127,5
	125,2
	97,08
	103,6

	53,51
	127,9
	125,7
	97,08
	103,4

	54,46
	128,3
	126,2
	97,1
	103,3

	55,45
	128,7
	126,7
	97,11
	103,1

	56,45
	129,2
	127,3
	97,11
	103

	57,47
	129,6
	127,8
	97,13
	102,8

	58,46
	130
	128,3
	97,14
	102,7

	59,44
	130,4
	128,8
	97,15
	102,6


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	2,83E-09
	32,3

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


[image: image1.emf]L

S R

  


[image: image2.emf]dT

d 



 

1 ТК


Уд. сопротивление,  относительные единицы

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	6,433
	1
	1
	1
	1

	7,477
	1,004
	1,01
	1
	0,995

	8,45
	1,008
	1,016
	1
	0,9919

	9,47
	1,012
	1,022
	1
	0,9885

	10,49
	1,016
	1,027
	1
	0,9852

	11,49
	1,02
	1,032
	1,001
	0,9825

	12,51
	1,024
	1,038
	1,001
	0,979

	13,55
	1,028
	1,043
	1,001
	0,9762

	14,48
	1,031
	1,047
	1,001
	0,9738

	15,54
	1,036
	1,053
	1,001
	0,9705

	16,52
	1,039
	1,058
	1,001
	0,9678

	17,44
	1,043
	1,062
	1,001
	0,9656

	18,44
	1,047
	1,067
	1,001
	0,9628

	19,44
	1,051
	1,072
	1,001
	0,9603

	20,53
	1,055
	1,077
	1,001
	0,9572

	21,52
	1,059
	1,082
	1,002
	0,9545

	22,52
	1,063
	1,087
	1,002
	0,9524

	23,52
	1,067
	1,092
	1,002
	0,9499

	24,51
	1,071
	1,097
	1,002
	0,9476

	25,51
	1,074
	1,102
	1,002
	0,9452

	26,48
	1,078
	1,107
	1,002
	0,9427

	27,48
	1,082
	1,111
	1,002
	0,94

	28,45
	1,086
	1,116
	1,002
	0,9376

	29,45
	1,09
	1,121
	1,002
	0,9359

	30,52
	1,094
	1,126
	1,002
	0,9335

	31,49
	1,098
	1,131
	1,003
	0,9311

	32,44
	1,101
	1,136
	1,003
	0,9291

	33,5
	1,106
	1,141
	1,003
	0,9272

	34,45
	1,109
	1,146
	1,003
	0,9252

	35,5
	1,113
	1,151
	1,003
	0,9232

	36,54
	1,117
	1,156
	1,003
	0,921

	37,54
	1,121
	1,16
	1,003
	0,9194

	38,46
	1,125
	1,165
	1,003
	0,9171

	39,44
	1,129
	1,17
	1,003
	0,9154

	40,48
	1,133
	1,175
	1,004
	0,9133

	41,45
	1,137
	1,18
	1,004
	0,9116

	42,54
	1,141
	1,186
	1,004
	0,9095

	43,49
	1,145
	1,19
	1,004
	0,9075

	44,44
	1,148
	1,195
	1,004
	0,9056

	45,46
	1,152
	1,2
	1,004
	0,9039

	46,48
	1,156
	1,205
	1,004
	0,9026

	47,46
	1,16
	1,21
	1,004
	0,9014

	48,45
	1,164
	1,215
	1,004
	0,8993

	49,54
	1,168
	1,221
	1,005
	0,8977

	50,47
	1,172
	1,225
	1,005
	0,8967

	51,47
	1,176
	1,23
	1,005
	0,8947

	52,46
	1,179
	1,235
	1,005
	0,8934

	53,51
	1,184
	1,241
	1,005
	0,8918

	54,46
	1,187
	1,246
	1,005
	0,8906

	55,45
	1,191
	1,251
	1,005
	0,889

	56,45
	1,195
	1,256
	1,005
	0,8878

	57,47
	1,199
	1,261
	1,005
	0,8865

	58,46
	1,203
	1,266
	1,005
	0,8853

	59,44
	1,207
	1,271
	1,006
	0,8842


Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,06997

	5
	0,1389

	10
	0,2018

	15
	0,2587

	20
	0,3097

	25
	0,3546

	30
	0,3935

	35
	0,4265

	40
	0,4535

	45
	0,4744

	50
	0,4894

	55
	0,4984

	60
	0,5014

	65
	0,4937

	70
	0,4707

	75
	0,4322

	80
	0,3784

	85
	0,3092

	90
	0,2247

	95
	0,1248

	100
	0,009469


Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5111

	5
	0,4311

	10
	0,3581

	15
	0,2921

	20
	0,233

	25
	0,1808

	30
	0,1357

	35
	0,09742

	40
	0,06613

	45
	0,0418

	50
	0,02442

	55
	0,01399

	60
	0,01051

	65
	0,01644

	70
	0,03423

	75
	0,06387

	80
	0,1054

	85
	0,1587

	90
	0,224

	95
	0,301

	100
	0,39


[image: image3.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

[1E-2  1/K]

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05 Ni Cu


[image: image4.emf]Зависимость сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

R [Ом]

130

125

120

115

110

105

100


[image: image5.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

относительные единицы

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1

0,95

0,9

Уд. сопр. (6 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0095  Медь             l  0,0039

             0,0700  Никель         l  0,0051

             0,5014  Константан  l  0,00011

             0,6037  РС-39         l  -0,0022


[image: image6.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

мкОм*м

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Ni Cu


[image: image7.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

[1E-2  1/K]

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05 Ni Cu


Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image8.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование проводниковых свойств твердых тел
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

_958317963.unknown

