Министерство образования и науки Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
                                                    им. Н.Э.Баумана

Отчет 

по лабораторной работе

Исследование свойств проводниковых материалов
Выполнили студенты гр. АК4-61
Саблин А.Ю.
Кузнецов А.Н.
Зеленов А.Н.

Проверил преподаватель

Назаров Н.Г.
Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	12,15

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


[image: image1.emf]Зависимость сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

R [Ом]

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98


            Уд. сопротивление,  относительные единицы

Сопротивление,  R [Ом]

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	28,21
	108,8
	102,4
	96,63
	115,9

	29,3
	109,3
	103,3
	96,65
	115,5

	30,23
	109,7
	103,9
	96,66
	115,2

	31,32
	110,1
	104,6
	96,67
	114,8

	32,29
	110,6
	105,2
	96,68
	114,5

	33,22
	110,9
	105,7
	96,69
	114,3

	34,29
	111,4
	106,3
	96,7
	113,9

	35,24
	111,8
	106,8
	96,7
	113,6

	36,23
	112,2
	107,3
	96,71
	113,3

	37,32
	112,7
	107,8
	96,72
	113

	38,3
	113,1
	108,3
	96,73
	112,8

	39,32
	113,5
	108,8
	96,74
	112,5

	40,29
	113,9
	109,3
	96,74
	112,2

	41,31
	114,3
	109,8
	96,76
	111,9

	42,28
	114,8
	110,2
	96,77
	111,7

	43,28
	115,2
	110,7
	96,77
	111,4

	44,28
	115,6
	111,2
	96,78
	111,2

	45,27
	116
	111,7
	96,8
	110,9

	46,24
	116,4
	112,2
	96,81
	110,7

	47,22
	116,8
	112,6
	96,82
	110,5

	48,21
	117,3
	113,1
	96,83
	110,2

	49,28
	117,7
	113,7
	96,84
	109,9


Основные расчетные соотношения.
[image: image2.emf]L

S R

  


[image: image3.emf]dT

d 



 

1 ТК


Уд. сопротивление,  относительные единицы

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	28,21
	1
	1
	1
	1

	29,3
	1,004
	1,008
	1
	0,9972

	30,23
	1,008
	1,014
	1
	0,9944

	31,32
	1,012
	1,021
	1
	0,9912

	32,29
	1,016
	1,027
	1,001
	0,9885

	33,22
	1,019
	1,032
	1,001
	0,9861

	34,29
	1,024
	1,037
	1,001
	0,9833

	35,24
	1,027
	1,042
	1,001
	0,9808

	36,23
	1,031
	1,047
	1,001
	0,9782

	37,32
	1,035
	1,052
	1,001
	0,9755

	38,3
	1,039
	1,057
	1,001
	0,9731

	39,32
	1,043
	1,062
	1,001
	0,9707

	40,29
	1,047
	1,067
	1,001
	0,9684

	41,31
	1,051
	1,071
	1,001
	0,9662

	42,28
	1,054
	1,076
	1,001
	0,9638

	43,28
	1,058
	1,081
	1,001
	0,9616

	44,28
	1,062
	1,086
	1,002
	0,9596

	45,27
	1,066
	1,09
	1,002
	0,9575

	46,24
	1,07
	1,095
	1,002
	0,9554

	47,22
	1,074
	1,1
	1,002
	0,9533

	48,21
	1,077
	1,104
	1,002
	0,9512

	49,28
	1,082
	1,109
	1,002
	0,9489


[image: image4.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

относительные единицы

1,1

1,08

1,06

1,04

1,02

1

0,98

0,96

Уд. сопр. (28 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0176  Медь             l  0,0039

             0,0707  Никель         l  0,0052

             0,5015  Константан  l  0,0001

             0,6031  РС-39         l  -0,0024


[image: image5.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

мкОм*м

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ni Cu


Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,07073

	5
	0,1395

	10
	0,2024

	15
	0,2592

	20
	0,31

	25
	0,3549

	30
	0,3938

	35
	0,4267

	40
	0,4536

	45
	0,4746

	50
	0,4895

	55
	0,4985

	60
	0,5015

	65
	0,4939

	70
	0,4713

	75
	0,4335

	80
	0,3805

	85
	0,3125

	90
	0,2293

	95
	0,131

	100
	0,01756


[image: image6.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

[1E-2  1/K]

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05 Ni Cu


Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5189

	5
	0,4376

	10
	0,3635

	15
	0,2963

	20
	0,2363

	25
	0,1833

	30
	0,1374

	35
	0,09855

	40
	0,06676

	45
	0,04204

	50
	0,02438

	55
	0,01378

	60
	0,01025

	65
	0,01614

	70
	0,03381

	75
	0,06327

	80
	0,1045

	85
	0,1575

	90
	0,2223

	95
	0,2989

	100
	0,3873


