Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет ИУ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование проводниковых свойств твердых тел
Выполнил студент гр. ИУ2-51

Кондратов Е.А.

Проверил преподаватель

Данилов И.И.

[image: image2.emf]Зависимость сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

R [Ом]

130

125

120

115

110

105

100


[image: image3.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

относительные единицы

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1

0,95

0,9

Уд. сопр. (10 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0096  Медь             l  0,0038

             0,0712  Никель         l  0,005

             0,5017  Константан  l  0,00011

             0,5998  РС-39         l  -0,0021


[image: image4.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

мкОм*м

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ni Cu


[image: image5.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

[1E-2  1/K]

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ni Cu


Сопротивление,  R [Ом]

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	9,992
	109,87
	103,1
	96,66
	115,2

	11,06
	110
	103,9
	96,67
	114,6

	12,06
	110,4
	104,5
	96,69
	114,3

	13,03
	110,9
	105,1
	96,69
	113,9

	14
	111,3
	105,7
	96,71
	113,6

	15,02
	111,7
	106,2
	96,71
	113,3

	16,07
	112,1
	106,7
	96,73
	113

	17,04
	112,6
	107,2
	96,74
	112,7

	18,06
	113
	107,8
	96,75
	112,4

	19,08
	113,4
	108,3
	96,75
	112,1

	20,03
	113,8
	108,8
	96,76
	111,8

	21,07
	114,3
	109,3
	96,77
	111,5

	22,02
	114,7
	109,8
	96,78
	111,2

	22,99
	115,1
	110,3
	96,79
	111

	24,06
	115,5
	110,8
	96,8
	110,7

	25,03
	115,9
	111,3
	96,81
	110,4

	26,01
	116,3
	111,8
	96,82
	110,2

	27
	116,8
	112,2
	96,83
	109,9

	28,05
	117,2
	112,8
	96,84
	109,6

	29,04
	117,6
	113,3
	96,85
	109,4

	29,99
	118
	113,7
	96,86
	109,2

	31,06
	118,5
	114,3
	96,87
	108,9

	32,01
	118,9
	114,7
	96,88
	108,7

	33,05
	119,3
	115,3
	96,89
	108,4

	34
	119,7
	115,7
	96,9
	108,2

	35,02
	120,1
	116,2
	96,91
	107,9

	36,02
	120,6
	116,7
	96,92
	107,7

	37,06
	121
	117,2
	96,93
	107,5

	38,06
	121,4
	117,7
	96,94
	107,3

	39,06
	121,8
	118,3
	96,95
	107,1

	40,08
	122,3
	118,7
	96,96
	106,8

	41,03
	122,7
	119,2
	96,97
	106,6

	42,02
	123,1
	119,7
	96,98
	106,4

	43,07
	123,5
	120,3
	96,99
	106,1

	44,04
	123,9
	120,8
	97,01
	105,8

	45,08
	124,4
	121,3
	97,02
	105,6

	46,01
	124,8
	121,8
	97,02
	105,5

	47,03
	125,2
	122,3
	97,03
	105,3

	48
	125,6
	122,8
	97,04
	105,1

	49
	126
	123,3
	97,06
	104,9

	50,04
	126,5
	123,8
	97,07
	104,7

	51,04
	126,9
	124,3
	97,07
	104,5

	52,06
	127,3
	124,8
	97,09
	104,3

	53,03
	127,7
	125,3
	97,1
	104,1

	54,08
	128,2
	125,8
	97,1
	103,9

	55,02
	128,6
	126,3
	97,12
	103,7

	56,02
	129
	126,8
	97,13
	103,6

	57,04
	129,4
	127,4
	97,14
	103,4

	58,01
	129,8
	127,9
	97,15
	103,3

	59,01
	130,2
	128,4
	97,16
	103,1

	60,01
	130,7
	129
	97,17
	102,9


Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5022

	5
	0,4237

	10
	0,352

	15
	0,2871

	20
	0,2291

	25
	0,1779

	30
	0,1335

	35
	0,09592

	40
	0,06519

	45
	0,0413

	50
	0,02422

	55
	0,01398

	60
	0,01057

	65
	0,01641

	70
	0,03395

	75
	0,06317

	80
	0,1041

	85
	0,1567

	90
	0,221

	95
	0,297

	100
	0,3846


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	2,83E-09
	32,3

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


[image: image6.emf]L

S R

  


[image: image7.emf]dT

d 



 

1 ТК


_958317963.unknown

