Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование проводниковых свойств твердых тел
Выполнил студент гр. ИУ2-51
Нгуен Хоанг Минь
Проверил преподаватель

Данилов И. И.
[image: image2.emf]Зависимость сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

20 18 16 14 12 10 8 6 4

R [Ом]

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98


[image: image3.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

20 18 16 14 12 10 8 6 4

относительные единицы

1,08

1,06

1,04

1,02

1

0,98

0,96

Уд. сопр. (4 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0094  Медь             l  0,0039

             0,0690  Никель         l  0,0056

             0,5007  Константан  l  0,00017

             0,6120  РС-39         l  -0,0034


[image: image4.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

мкОм*м

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Ni Cu


[image: image5.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

[1E-2  1/K]

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ni Cu


Сопротивление,  R [Ом]

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	3,823
	107
	99,92
	96,47
	117,6

	4,867
	107,4
	101
	96,53
	116,6

	5,84
	107,8
	101,8
	96,56
	116,1

	6,837
	108,3
	102,4
	96,58
	115,7

	7,833
	108,7
	102,9
	96,6
	115,3

	8,901
	109,1
	103,5
	96,61
	114,9

	9,945
	109,6
	104,1
	96,63
	114,6

	10,89
	110
	104,6
	96,63
	114,2

	11,89
	110,4
	105,1
	96,62
	113,8

	12,86
	110,8
	105,6
	96,66
	113,5

	13,91
	111,2
	106,1
	96,67
	113,1

	14,83
	111,6
	106,5
	96,68
	112,8

	15,88
	112,1
	107
	96,69
	112,5

	16,83
	112,5
	107,5
	96,71
	112,1

	17,87
	112,9
	108
	96,71
	111,8

	18,91
	113,3
	108,5
	96,72
	111,5

	19,93
	113,8
	109
	96,74
	111,2


Уд. сопротивление,  относительные единицы

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	3,823
	1
	1
	1
	1

	4,867
	1,004
	1,011
	1,001
	0,9918

	5,84
	1,008
	1,018
	1,001
	0,9874

	6,837
	1,012
	1,025
	1,001
	0,984

	7,833
	1,016
	1,03
	1,001
	0,9808

	8,901
	1,02
	1,036
	1,001
	0,9774

	9,945
	1,024
	1,042
	1,002
	0,9743

	10,89
	1,028
	1,047
	1,002
	0,971

	11,89
	1,032
	1,051
	1,002
	0,9682

	12,86
	1,036
	1,057
	1,002
	0,9651

	13,91
	1,04
	1,062
	1,002
	0,9621

	14,83
	1,043
	1,066
	1,002
	0,9589

	15,88
	1,047
	1,071
	1,002
	0,9566

	16,83
	1,051
	1,076
	1,002
	0,9537

	17,87
	1,055
	1,081
	1,002
	0,9513

	18,91
	1,059
	1,086
	1,003
	0,9483

	19,93
	1,063
	1,091
	1,003
	0,9456


Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,06899

	5
	0,1379

	10
	0,2009

	15
	0,2579

	20
	0,3088

	25
	0,3538

	30
	0,3928

	35
	0,4257

	40
	0,4527

	45
	0,4737

	50
	0,4887

	55
	0,4977

	60
	0,5007

	65
	0,493

	70
	0,47

	75
	0,4316

	80
	0,3778

	85
	0,3088

	90
	0,2243

	95
	0,1245

	100
	0,009373


Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5635

	5
	0,4763

	10
	0,3966

	15
	0,3246

	20
	0,2601

	25
	0,2032

	30
	0,1539

	35
	0,1122

	40
	0,07806

	45
	0,05151

	50
	0,03255

	55
	0,02117

	60
	0,01738

	65
	0,02327

	70
	0,04092

	75
	0,07034

	80
	0,1115

	85
	0,1645

	90
	0,2292

	95
	0,3057

	100
	0,394


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	2,83E-09
	32,3

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


[image: image6.emf]L

S R

  


[image: image7.emf]dT

d 



 

1 ТК


_958317963.unknown

