Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование проводниковых свойств твердых тел
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image2.emf]Зависимость сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

65 60 55 50 45 40 35 30 25

R [Ом]

126

124

122

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98


[image: image3.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан РС-39

65 60 55 50 45 40 35 30 25

относительные единицы

1,24

1,22

1,2

1,18

1,16

1,14

1,12

1,1

1,08

1,06

1,04

1,02

1

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

Уд. сопр. (23 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0172  Медь             l  0,004

             0,0687  Никель         l  0,0052

             0,5012  Константан  l  0,0001

             0,6086  РС-39         l  -0,0023


[image: image4.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

мкОм*м

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ni Cu


[image: image5.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

[1E-2  1/K]

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ni Cu


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	12,15

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


[image: image6.emf]L

S R

  


[image: image7.emf]dT

d 



 

1 ТК


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	12,15

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	12,15

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,06868

	5
	0,1378

	10
	0,2009

	15
	0,2579

	20
	0,309

	25
	0,3541

	30
	0,3931

	35
	0,4261

	40
	0,4532

	45
	0,4742

	50
	0,4892

	55
	0,4982

	60
	0,5012

	65
	0,4937

	70
	0,471

	75
	0,4332

	80
	0,3802

	85
	0,3122

	90
	0,229

	95
	0,1306

	100
	0,01717


Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5188

	5
	0,4376

	10
	0,3634

	15
	0,2964

	20
	0,2363

	25
	0,1834

	30
	0,1375

	35
	0,09865

	40
	0,06688

	45
	0,04216

	50
	0,02451

	55
	0,01392

	60
	0,01039

	65
	0,01641

	70
	0,03449

	75
	0,06461

	80
	0,1068

	85
	0,161

	90
	0,2273

	95
	0,3056

	100
	0,396


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	12,15

	2
	Никель
	1E-10
	0,1448

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,177

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2


_958317963.unknown

