Классификация активных диэлектриков
Активные диэлектрики, к числу которых относят сегнето- , пьезо- и пироэлектрики; электреты; материалы квантовой электроники; жидкие кристаллы; электро-, магнито-, акустооптические материалы и др., позволяют осуществить генерацию, усиление, модуляцию электрических и оптических сигналов, запоминание или преобразование информации. 

Свойствами активных диэлектриков можно управлять с помощью внешних энергетических воздействий. Строгая классификация активных диэлектриков, охватывающая многие отличительные признаки этих материалов, оказывается весьма затруднительной. К тому же резкой границы между активными и пассивными диэлектриками не существует. Один и тот же материал в различных условиях его эксплуатации может выполнять либо пассивные функции изолятора или конденсатора, либо активные функции управляющего или преобразующего элемента. 

В большинстве случаев активные диэлектрики классифицируются по роду физических эффектов, которые можно использовать для управления свойствами материалов. Наиболее универсальны в этом плане сегнетоэлектрики, которые сочетают в себе свойства пьезо- и пироэлектриков, электрооптических и нелинейно-оптических материалов. Они могут выступать и в качестве электретов. Вместе с тем сегнетоэлектрики обладают рядом специфических, только им присущих свойств. Важнейшим из них является нелинейное изменение поляризованности P при воздействии электрического поля E или механической деформации. 

Классическими представителями сегнетоэлектриков являются дигидрофосфат калия (KH2PO4), нитрат натрия (NaNO2), титанат бария (BaTiO3), триглицинсульфат ((NH2CH2COOH)3 * H2SO4), сегнетова соль (NaKC4H4O6 * 4H2O) и др. Сегнетоэлектрики обладают наряду с линейными видами поляризации (электронной и ионной) спонтанной поляризацией, которая проявляется в определенном температурном интервале ниже точки Кюри Tc. Направление спонтанной поляризации может быть изменено с помощью внешнего электрического поля или механической деформации

Диэлектрический гистерезис
В переменных полях у сегнетоэлектриков наблюдается явление диэлектрического гистерезиса, т.е. отставание изменения электрической индукции (смещения) D от напряженности электрического поля E. Гистерезисный цикл является следствием доменного строения сегнетоэлектриков. Ориентация доменной структуры в направлении электрического поля требует затрат электрической энергии, что указывает на дополнительный механизм диэлектрических потерь. Величина потерь на гистерезис характеризуется площадью предельного гистерезисного цикла, показанного на рисунке. Основные параметры, характеризующие предельный цикл петли гистерезиса: (Pm, (Pr – максимальная и остаточная поляризации на обкладках конденсатора при максимальном значении напряженности электрического поля (Em и при снятии внешнего поля (E=0) соответственно; (Ec – коэрцитивная сила, т.е. напряженность поля, при которой заряд (поляризованность P) становится равным нулю.


Определения диэлектрической проницаемости
Для характеристики свойств сегнетоэлектриков в различных условиях работы используют следующие определения диэлектрической проницаемости: 

– статическая диэлектрическая проницаемость: 

[image: image1],
                                                                 

где D, Кл/м2 и E, В/м - координаты точек основной кривой поляризации; (0 = 8,85.10-12 Ф/м – диэлектрическая постоянная; 

– дифференциальная диэлектрическая проницаемость 


[image: image2] ,                                                                              


- реверсивная диэлектрическая проницаемость (p, характеризующая изменение поляризации сегнетоэлектрика в переменном электрическом поле при одновременном воздействии постоянного поля. 

В линейных диэлектриках перечисленные виды диэлектрических проницаемостей не зависят от напряженности электрического поля и равны между собой: 


[image: image3] .
                                                     

Применение свойств сегнетоэлектриков
Диэлектрическая проницаемость e сегнетоэлектриков достигает десятков тысяч единиц. Специфические свойства сегнетоэлектриков проявляются лишь в определенном диапазоне температур вплоть до точки Кюри, где эти свойства максимально выражены. В процессе нагревания при температурах выше точки Кюри происходит распад доменной структуры, и сегнетоэлектрик переходит в параэлектрическое состояние, спонтанная поляризация исчезает. 

	Свойство 
	Применение 

	Большие значения относительной диэлектрической проницаемости
( ( 105 и более ) 
	Малогабаритные конденсаторы с большой удельной емкостью, включая в интегральном исполнении. 

	Нелинейная зависимость ( (E) в сегнетоэлектрической фазе ( до Tc ) 

[image: image4]
	Вариконды для стабилизации напряжения, умножения частоты, преобразования синусоидального напряжения в импульсное, для гашения тока. 

	Нелинейная зависимость ( (T) 

[image: image5]
	Диэлектрические термометры, термоконденсаторы с четко выраженными и размытыми фазовыми переходами для определения физиологических параметров желудочно-кишечного тракта, для стабилизации кварцевых резонаторных электронных часов. 

	Прямоугольная петля гистерезиса

  [image: image6]
Коэффициент прямоугольности:

[image: image7]
	Запоминающие устройства с потенциальным принципом записи и сохранении информации при отключении питания и многократном считывании. 


Состав аппаратной части стенда
В состав автоматизированного стенда входит персональный компьютер и измерительный блок.

 

  [image: image8]
Измерительный блок включает в себя схему формирования измерительного сигнала воздействия, которая используется для подачи переменного напряжения на исследуемый образец, схему измерений емкости образца (модифицированная схема Сойера-Тауера), мультиплексор, термостат.

Через аудио плату измерительные сигналы поступают из измерительного блока в персональный компьютер, с помощью которого осуществляется наблюдение, и измерение параметров петли гистерезиса, температурных и полевых зависимостей диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Образец исследуемого материала установлен в термостате расположенном в измерительном блоке

Структурная схема стенда и принцип измерений
Структурная схема измерений представлена на рисунке, на котором используются следующие обозначения: 

М – мультиплексор; 

НЭ – нагревательный элемент; 

ПК – персональный компьютер; 

ПН – повторитель напряжения; 

СИТ – схема измерения температуры; 

СУ – схема управления. 

УИН – управляемый источник напряжения; 

  
  [image: image9]
  
Измерительный сигнал воздействия с резистора R подается на диагональ измерительного моста, состоящего из резисторов R1 и R2, конденсатора C0 и образца Cx. Приложенное напряжение падает в основном на исследуемом образце, так как емкость Cx << C0. 

Напряжение, снимаемое с конденсатора C0 пропорционально электрическому смещению в образце, а напряжение, снимаемое с резистора R2, пропорционально напряженности электрического поля. Эти сигналы через мультиплексор подаются на входы аудио платы в ПК. Коммутация измерительных сигналов осуществляется по определенному алгоритму с помощью схемы управления сигналом с выхода аудио платы. Кроме того, в ПК вводится информация о температуре в термокамере с выхода схемы измерения температуры.   Управление температурным режимом измерений осуществляется с помощью нагревательного элемента термокамеры и управляемого источника напряжения, который также включается схемой управления по сигналу из ПК. 

Амплитуда измерительного сигнала устанавливается с помощью переменного резистора выведенного на лицевую панель измерительного блока. 

Таким образом, программное обеспечение автоматизированного лабораторного стенда получает информацию об измеряемых физических величинах, производит обработку измерительных сигналов и отображает результаты измерения на экране монитора в графическом и табличном виде. 

Все сигналы с измерительной схемы подаются на ЭВМ, которая производит необходимые расчеты при помощи следующих основных формул: 


[image: image10] ,


где  q - заряд на сегнетоэлектрическом конденсаторе; С0  - емкость образцового конденсатора; U0 - напряжение на образцовом конденсаторе. 


[image: image11] ,


где  E – напряженность поля в сегнетоэлектрическом конденсаторе; h – толщина образца; U – напряжение на сегнетоэлектрическом конденсаторе; 


[image: image12] .


Здесь (ст – статическая диэлектрическая проницаемость; qm - максимальный заряд; Um- максимальное напряжение; S  -  площадь образца; 


[image: image13] ,


где tg ( – тангенс угла диэлектрических потерь; Sp – площадь петли; K – масштабный коэффициент. 
Устройство измерительного блока
Измерительный блок содержит – термостат с установленным образцом и схемы измерительных преобразователей. Расположение основных элементов блока отображено на рисунке, где 1 – ручка установки амплитуды сигнала, 2 – тумблер «Сеть», 3 – индикатор включения питания, 4 – индикатор включения нагрева термостата. 

С помощью ручки 1 регулируется амплитуда напряженности электрического поля в образце. Индикатор 4 включается в режиме измерения температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Нагрев осуществляется в импульсном режиме с интервалом 1 – 2 секунды. 

[image: image14]

[image: image15.png]uacto |y

Kepana
Tewnepatypa 24

XaparT Toun

X0 35 9082
Yo 0e2sp
X1 21 5331
Y1488
X2 454508
Y2 e
X3 8850
Y3 1esss
K& 6ar3a
Vi 2877
X5 138810
¥s s
X6 23697
Ve seess
X7 w0910

Y7 109835




[image: image16.emf]Температурная зависимость 26.10.07 14:07:27

Диэл. проницаемость Тангенс угла диэлект. потерь

Характ. точки

Температура

28 27 26 25

Диэлектрическая проницаемость

34 950

34 900

34 850

34 800

34 750

34 700

34 650

34 600

34 550

Тангенс угла диэлектрических потерь

0

1

2

3

4


[image: image17.png]uacto |y

Kepana

Xapaxr. o

Xo 242
Yo assag
X1 281
Y1 aaTere
x2 281
Y2 sy
X3 22
Y3 37208
xa 24

Y4 w8122




[image: image18.emf]Зависимость заряда q [мкКл] от напряжeнности E [В/м]

E [В/м]

30 000 20 000 10 000 0 -10 000 -20 000 -30 000

q [мкКл]

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

-2 000

-4 000

-6 000

-8 000

-10 000

0

1

2

3

4

5

6

7


[image: image19.png]uacto |y

Kepana
Tewnepatypa 28

Xapaxr Toun

Xo: 359741
Yo 1083
X1 29078
Vi 7eer2
X2 437741
Y2 a3msd
X3 55283
v3 sesg
Xa 1803
v 1383
X5 81723
¥s 17
X& 130821
Ve sse8s
XT 387153

Y7 112865




Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image20.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств сегнетоэлектриков
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

_958317963.unknown

