[image: image1.png]P ko]

MleTna meTepesvca 0410 07 17:4210

10000

s0m

om0

400

20m

2000

4000

5000

3000

0000

B o 10000 20000 30000





[image: image2.png]vt |y

Kepana
Tewnepatypa 23

Xaparr Toun




[image: image3.png]



	Время
	Напряженность
	Поляризация

	0
	-10 772,5
	1 525,7

	1
	-12 838,6
	337,7

	2
	-14 668,6
	-670,3

	3
	-16 376,1
	-1 561,3

	4
	-17 968,3
	-2 406,4

	5
	-19 345,7
	-3 232,5

	6
	-21 232,5
	-4 060,0

	7
	-23 053,7
	-4 888,1

	8
	-24 871,3
	-5 690,4

	9
	-26 752,8
	-6 490,7

	10
	-28 414,2
	-7 206,4

	11
	-30 166,1
	-7 902,5

	12
	-31 673,1
	-8 504,2

	13
	-32 942,2
	-9 048,7

	14
	-34 106,6
	-9 518,4

	15
	-35 129,0
	-9 930,9

	16
	-36 163,8
	-10 295,5

	17
	-37 033,6
	-10 627,5

	18
	-37 317,6
	-10 836,4

	19
	-37 628,2
	-11 082,3

	20
	-37 837,7
	-11 264,9

	21
	-37 791,5
	-11 357,2

	22
	-38 057,8
	-11 517,0

	23
	-38 182,0
	-11 619,6

	24
	-38 240,6
	-11 721,2

	25
	-38 231,7
	-11 749,5

	26
	-38 203,3
	-11 856,8

	27
	-38 205,1
	-11 896,5

	28
	-37 550,1
	-11 959,9

	29
	-36 020,1
	-11 877,4

	30
	-33 968,2
	-11 823,8

	31
	-31 793,8
	-11 735,1

	32
	-29 342,5
	-11 617,5

	33
	-27 047,4
	-11 471,6

	34
	-24 807,4
	-11 314,9

	35
	-22 739,5
	-11 158,1

	36
	-20 799,4
	-10 982,8

	37
	-19 033,3
	-10 800,8

	38
	-17 198,0
	-10 621,9

	39
	-15 328,9
	-10 414,6

	40
	-13 278,8
	-10 149,0

	41
	-11 127,5
	-9 859,8

	42
	-8 637,1
	-9 470,5

	43
	-6 006,6
	-8 980,1

	44
	-3 129,3
	-8 300,0

	45
	-108,3
	-7 305,9

	46
	2 902,1
	-5 759,0

	47
	5 765,2
	-3 980,6

	48
	8 312,3
	-2 301,2

	49
	10 630,5
	-830,7

	50
	12 657,5
	314,0

	51
	14 531,9
	1 216,4

	52
	16 237,7
	2 050,1

	53
	17 884,9
	2 882,9

	54
	19 509,0
	3 706,8

	55
	21 181,1
	4 513,3

	56
	22 915,2
	5 303,7

	57
	24 844,7
	6 083,3

	58
	26 621,4
	6 813,5

	59
	28 451,5
	7 509,0

	60
	30 068,5
	8 115,9

	61
	31 600,3
	8 682,6

	62
	33 073,6
	9 170,4

	63
	34 293,0
	9 603,0

	64
	35 482,2
	9 990,8

	65
	36 405,2
	10 361,0

	66
	37 104,6
	10 608,5

	67
	37 326,5
	10 796,7

	68
	37 608,7
	10 979,2

	69
	37 704,5
	11 093,2

	70
	37 798,6
	11 205,0

	71
	37 947,7
	11 304,0

	72
	38 228,2
	11 426,8

	73
	38 095,0
	11 469,6

	74
	38 237,0
	11 519,6

	75
	38 320,5
	11 616,5

	76
	38 132,3
	11 650,5

	77
	37 624,7
	11 651,6

	78
	35 961,5
	11 613,9

	79
	34 053,4
	11 532,0

	80
	31 735,2
	11 457,2

	81
	29 408,2
	11 322,1

	82
	27 106,0
	11 182,4

	83
	24 867,7
	11 017,9

	84
	22 780,3
	10 854,9

	85
	20 831,4
	10 678,6

	86
	18 971,2
	10 497,1

	87
	17 226,4
	10 323,3

	88
	15 323,6
	10 095,4

	89
	13 351,5
	9 852,0

	90
	11 123,9
	9 553,0

	91
	8 676,2
	9 178,1

	92
	6 022,6
	8 692,4

	93
	3 088,5
	8 027,2

	94
	106,5
	7 103,2

	95
	-2 973,1
	5 833,3

	96
	-5 758,1
	4 403,4

	97
	-8 314,1
	2 926,7

	98
	-10 772,5
	1 525,7

	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image4.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image5.emf]h

U E




[image: image6.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image7.emf]0 0 0

C U q qx

 


Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image8.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств сегнетоэлектриков
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

_958317963.unknown

