[image: image1.png]



[image: image2.emf]Температурная зависимость 20.09.07 17:56:30

Диэл. проницаемость Тангенс угла диэлект. потерь

Характ. точки

Температура

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

Диэлектрическая проницаемость

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000

19 000

18 000

17 000

16 000

15 000

14 000

13 000

12 000

11 000

Тангенс угла диэлектрических потерь

0,2

0,15

0,1


	Темпер.
	Диэл. прон.
	tg D

	20,0
	29 526,2
	0,2026

	21,0
	11 982,9
	0,1850

	22,1
	10 839,0
	0,1553

	23,0
	16 001,0
	0,2009

	24,0
	19 189,1
	0,2134

	25,1
	19 670,0
	0,2272

	26,1
	19 979,9
	0,2219

	27,1
	20 245,5
	0,2241

	28,1
	20 929,0
	0,2208

	29,1
	20 870,1
	0,2255

	30,0
	21 540,4
	0,2205

	31,1
	22 251,6
	0,2368

	32,0
	22 980,0
	0,2378

	33,2
	24 011,6
	0,2455

	34,1
	24 173,6
	0,2438

	35,0
	23 930,6
	0,2413

	36,1
	23 639,7
	0,2387

	37,0
	23 750,6
	0,2394

	38,0
	23 254,6
	0,2418

	39,1
	23 279,5
	0,2290

	40,1
	23 002,8
	0,2354

	41,0
	22 867,3
	0,2256

	42,1
	23 034,7
	0,2204

	43,1
	23 159,8
	0,2254

	44,0
	22 994,8
	0,2273

	45,1
	22 907,7
	0,2271

	46,0
	22 934,2
	0,2155

	47,1
	22 928,4
	0,2236

	48,1
	23 390,7
	0,2220

	49,1
	23 045,7
	0,2179

	50,1
	23 273,7
	0,2034

	51,1
	23 418,6
	0,2096

	52,0
	23 475,2
	0,2107

	53,2
	23 603,7
	0,1972

	54,0
	23 650,4
	0,2061

	55,1
	23 647,3
	0,1951

	56,0
	23 889,9
	0,1996

	57,0
	24 213,4
	0,1874

	58,0
	24 508,1
	0,1862

	60,0
	24 494,6
	0,1846

	60,5
	24 399,4
	0,1958

	61,3
	24 391,1
	0,1910

	62,1
	25 045,0
	0,1920

	63,1
	25 167,2
	0,1842

	64,1
	25 332,1
	0,1853

	65,1
	25 379,1
	0,1702

	66,1
	25 611,9
	0,1727

	67,1
	26 556,0
	0,1754

	68,0
	26 613,5
	0,1744

	69,1
	27 061,0
	0,1591

	70,1
	27 835,7
	0,1607

	71,2
	28 386,2
	0,1512

	72,0
	28 944,3
	0,1499

	73,1
	29 620,5
	0,1442

	74,1
	30 632,4
	0,1433

	75,0
	31 148,9
	0,1271

	76,1
	30 427,7
	0,1115

	77,1
	30 004,1
	0,1136

	78,0
	28 318,3
	0,0987

	79,1
	27 557,7
	0,1059

	80,1
	26 298,2
	0,0889

	81,0
	25 711,5
	0,0928

	82,1
	24 818,5
	0,0925

	83,0
	23 902,5
	0,0809

	84,0
	23 546,1
	0,0887

	85,0
	22 509,6
	0,0773

	86,0
	22 068,2
	0,0793

	87,0
	21 308,8
	0,0784

	88,1
	20 696,5
	0,0757

	89,0
	20 305,0
	0,0711

	90,0
	19 784,8
	0,0692

	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image3.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image4.emf]h

U E




[image: image5.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image6.emf]0 0 0

C U q qx

 


Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image7.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств сегнетоэлектриков
Выполнил студент гр. ИУ2-51
Попов Е.А.

Проверил преподаватель

Данилов И.И.

_958317963.unknown

