Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств сегнетоэлектриков
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image2.emf]Температурная зависимость 02.11.07 14:15:34

Диэл. проницаемость Тангенс угла диэлект. потерь

Характ. точки

Температура

65 60 55 50 45 40 35 30 25

Диэлектрическая проницаемость

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

Тангенс угла диэлектрических потерь


[image: image3.png]vt |y

Kepana

Xaparr. o




[image: image4.png]



	Темпер.
	Диэл. прон.
	tg D

	25,2
	20 746,2
	0,2153

	26,1
	20 557,4
	0,2164

	27,2
	20 992,6
	0,2141

	30,7
	20 696,7
	0,2132

	30,8
	20 859,2
	0,2092

	34,2
	20 618,3
	0,2061

	42,3
	20 841,7
	0,2055

	37,1
	20 861,8
	0,2178

	38,0
	20 580,9
	0,2128

	35,9
	21 136,8
	0,2139

	36,6
	21 406,5
	0,2197

	37,0
	23 760,2
	0,2260

	38,8
	31 058,0
	0,2343

	41,4
	34 377,5
	0,2391

	67,0
	32 202,3
	0,2199


	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image5.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image6.emf]h

U E




[image: image7.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image8.emf]0 0 0

C U q qx

 


[image: image9.emf]Температурная зависимость 02.11.07 14:43:19

Диэл. проницаемость Тангенс угла диэлект. потерь

Характ. точки

Температура

90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25

Диэлектрическая проницаемость

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000

25 000

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000

19 000

Тангенс угла диэлектрических потерь

0,2

0,15

0,1


[image: image10.png]vt |y

Kepana

Xaparr. o




[image: image11.png]



	Темпер.
	Диэл. прон.
	tg D

	25,2
	20 746,2
	0,2153

	26,1
	20 557,4
	0,2164

	27,2
	20 992,6
	0,2141

	30,7
	20 696,7
	0,2132

	30,8
	20 859,2
	0,2092

	34,2
	20 618,3
	0,2061

	42,3
	20 841,7
	0,2055

	37,1
	20 861,8
	0,2178

	38,0
	20 580,9
	0,2128

	35,9
	21 136,8
	0,2139

	36,6
	21 406,5
	0,2197

	37,0
	23 760,2
	0,2260

	38,8
	31 058,0
	0,2343

	41,4
	34 377,5
	0,2391

	67,0
	32 202,3
	0,2199

	45,6
	31 109,0
	0,2235

	52,3
	30 611,2
	0,2242

	42,4
	30 268,4
	0,2035

	45,6
	30 188,0
	0,2125

	48,4
	29 984,8
	0,2030

	50,1
	29 845,1
	0,2002

	50,6
	29 532,9
	0,1937

	51,8
	29 715,9
	0,2020

	48,1
	29 499,0
	0,1883

	53,6
	29 436,9
	0,1887

	51,3
	29 435,9
	0,1970

	51,5
	29 307,5
	0,1859

	52,1
	29 366,7
	0,1937

	53,9
	29 225,5
	0,1802

	54,2
	29 270,0
	0,1873

	55,8
	29 096,9
	0,1892

	58,8
	28 831,5
	0,1693

	67,0
	28 796,0
	0,1669

	59,8
	28 920,6
	0,1683

	85,2
	28 904,9
	0,1793

	61,4
	28 993,8
	0,1737

	65,0
	28 890,5
	0,1725

	62,0
	28 762,0
	0,1676

	66,0
	28 580,2
	0,1690

	64,2
	28 665,7
	0,1620

	76,9
	28 614,2
	0,1593

	73,2
	28 433,9
	0,1477

	84,0
	28 714,6
	0,1467

	83,9
	28 673,8
	0,1455

	75,1
	28 652,4
	0,1538

	70,0
	28 479,1
	0,1399

	71,0
	28 323,9
	0,1369

	72,0
	28 366,5
	0,1348

	73,1
	28 107,6
	0,1282

	74,1
	28 141,8
	0,1284

	75,0
	28 019,6
	0,1161

	76,1
	27 642,1
	0,1139

	77,1
	26 894,2
	0,1068

	78,1
	26 142,0
	0,0979

	79,0
	25 369,0
	0,1000

	80,1
	24 601,7
	0,0890

	81,1
	24 060,3
	0,0985

	82,0
	23 321,9
	0,0824

	83,1
	22 657,3
	0,0880

	84,0
	22 029,1
	0,0888

	85,1
	21 327,5
	0,0761

	86,0
	20 846,5
	0,0784

	87,1
	20 269,1
	0,0712

	88,0
	19 782,7
	0,0756

	89,0
	19 084,9
	0,0667

	90,0
	18 657,7
	0,0710


	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image12.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image13.emf]h

U E




[image: image14.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image15.emf]0 0 0

C U q qx

 


[image: image16.emf]Петля гистерезиса 06.11.07 15:56:56

E[В/м]

30 000 20 000 10 000 0 -10 000 -20 000 -30 000

P [мкКл/м*м]

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

-2 000

-4 000

-6 000

-8 000

-10 000

-12 000


[image: image17.png]vt |y

Kepana
Tewnepatypa 26

Xaparr Toun




[image: image18.png]



	Время
	Напряженность
	Поляризация

	8
	-28 607,7
	-11 743,4

	9
	-26 243,4
	-11 594,3

	10
	-24 033,5
	-11 451,0

	11
	-21 889,3
	-11 275,7

	12
	-19 825,0
	-11 093,7

	13
	-17 861,8
	-10 908,0

	14
	-15 935,9
	-10 722,9

	15
	-13 903,6
	-10 501,2

	16
	-11 750,5
	-10 229,5

	17
	-9 437,7
	-9 918,6

	18
	-6 981,1
	-9 527,2

	19
	-4 407,3
	-9 059,5

	20
	-1 627,7
	-8 421,7

	21
	1 228,3
	-7 549,8

	22
	4 080,7
	-6 253,0

	23
	6 885,2
	-4 566,9

	24
	9 588,5
	-2 782,8

	25
	12 116,1
	-1 011,7

	26
	14 524,8
	672,9

	27
	16 745,3
	2 178,0

	28
	18 848,7
	3 486,7

	29
	20 753,3
	4 622,1

	30
	22 640,1
	5 620,3

	31
	24 415,1
	6 472,6

	32
	26 108,5
	7 222,4

	33
	27 736,1
	7 896,8

	34
	29 314,1
	8 485,1

	35
	30 833,5
	9 009,5

	36
	32 269,5
	9 480,3

	37
	33 586,5
	9 887,6

	38
	34 727,9
	10 248,6

	39
	35 627,8
	10 537,3

	40
	36 275,7
	10 788,4

	41
	36 584,5
	10 967,3

	42
	36 742,5
	11 105,0

	43
	36 863,2
	11 216,4

	44
	37 024,7
	11 336,0

	45
	37 152,5
	11 418,5

	46
	37 241,3
	11 488,6

	47
	37 386,8
	11 577,3

	48
	37 463,1
	11 633,5

	49
	37 500,4
	11 682,5

	50
	37 512,8
	11 728,4

	51
	37 475,6
	11 775,3

	52
	37 253,7
	11 787,7

	53
	36 451,4
	11 775,8

	54
	34 926,7
	11 727,4

	55
	33 039,8
	11 664,5

	56
	30 888,5
	11 569,6

	57
	28 540,2
	11 436,0

	58
	26 211,4
	11 288,1

	59
	23 951,8
	11 127,2

	60
	21 855,6
	10 963,7

	61
	19 848,0
	10 792,5

	62
	17 845,8
	10 595,1

	63
	15 900,4
	10 399,1

	64
	13 916,0
	10 186,7

	65
	11 762,9
	9 929,9

	66
	9 455,4
	9 613,8

	67
	6 989,9
	9 244,1

	68
	4 355,8
	8 773,9

	69
	1 586,8
	8 165,4

	70
	-1 251,4
	7 326,0

	71
	-4 128,6
	6 213,3

	72
	-6 910,1
	4 839,1

	0
	-37 606,9
	-11 913,5

	1
	-37 646,0
	-11 982,1

	2
	-37 638,9
	-12 048,6

	3
	-37 383,3
	-12 073,4

	4
	-36 568,5
	-12 067,7

	5
	-35 063,3
	-12 023,9

	6
	-33 151,7
	-11 957,9

	7
	-30 972,0
	-11 851,6

	73
	-9 666,6
	3 287,6

	74
	-12 185,4
	1 662,9

	75
	-14 558,5
	59,8

	76
	-16 803,9
	-1 441,7

	77
	-18 852,3
	-2 766,8

	78
	-20 732,0
	-3 928,0

	79
	-22 569,1
	-4 979,4

	80
	-24 303,3
	-5 897,7

	81
	-25 989,5
	-6 716,0

	82
	-27 599,5
	-7 456,5

	83
	-29 200,5
	-8 128,8

	84
	-30 737,7
	-8 723,3

	85
	-32 108,0
	-9 250,8

	86
	-33 393,1
	-9 726,2

	87
	-34 537,9
	-10 135,1

	88
	-35 501,8
	-10 499,7

	89
	-36 199,3
	-10 784,8

	90
	-36 589,8
	-11 028,7

	91
	-36 751,4
	-11 198,3

	92
	-36 868,5
	-11 346,3

	93
	-36 985,7
	-11 479,9

	94
	-37 159,6
	-11 609,8

	95
	-37 251,9
	-11 694,9

	96
	-37 351,3
	-11 789,2

	97
	-37 438,3
	-11 875,4

	98
	-37 606,9
	-11 913,5


[image: image19.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image20.emf]h

U E




[image: image21.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image22.emf]0 0 0

C U q qx

 


[image: image23.emf]Температурная зависимость 06.11.07 16:02:27

Диэл. проницаемость Тангенс угла диэлект. потерь

Характ. точки

Температура

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

Диэлектрическая проницаемость

35 400

35 200

35 000

34 800

34 600

34 400

34 200

34 000

33 800

33 600

33 400

33 200

33 000

32 800

32 600

32 400

32 200

Тангенс угла диэлектрических потерь


[image: image24.png]vt |y

Kepana

Xaparr. o




[image: image25.png]



	Темпер.
	Диэл. прон.
	tg D

	26,4
	35 509,4
	0,2268

	27,0
	35 462,1
	0,2244

	28,1
	35 242,3
	0,2256

	29,0
	34 736,3
	0,2334

	30,1
	33 925,4
	0,2263

	31,0
	33 442,7
	0,2273

	32,0
	33 181,8
	0,2381

	33,1
	32 860,0
	0,2273

	34,0
	32 542,0
	0,2298

	35,1
	32 355,4
	0,2350

	36,2
	32 058,8
	0,2218


	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image26.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image27.emf]h

U E




[image: image28.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image29.emf]0 0 0

C U q qx

 


[image: image30.emf]Температурная зависимость 06.11.07 16:02:33

Диэл. проницаемость Тангенс угла диэлект. потерь

Характ. точки

Температура

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

Диэлектрическая проницаемость

35 400

35 200

35 000

34 800

34 600

34 400

34 200

34 000

33 800

33 600

33 400

33 200

33 000

32 800

32 600

32 400

32 200

Тангенс угла диэлектрических потерь


[image: image31.png]vt |y

Kepana

Xaparr. o




[image: image32.png]



	Темпер.
	Диэл. прон.
	tg D

	26,4
	35 509,4
	0,2268

	27,0
	35 462,1
	0,2244

	28,1
	35 242,3
	0,2256

	29,0
	34 736,3
	0,2334

	30,1
	33 925,4
	0,2263

	31,0
	33 442,7
	0,2273

	32,0
	33 181,8
	0,2381

	33,1
	32 860,0
	0,2273

	34,0
	32 542,0
	0,2298

	35,1
	32 355,4
	0,2350

	36,2
	32 058,8
	0,2218


	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image33.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image34.emf]h

U E




[image: image35.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image36.emf]0 0 0

C U q qx

 


[image: image37.emf]Зависимость заряда q [мкКл] от напряжeнности E [В/м]

E [В/м]

4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000

q [мкКл]

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400


[image: image38.png]vt |y

Kepana
Tewnepatypa 18

Xaparr Toun




[image: image39.png]



	Время
	Напряженность
	Поляризация

	0
	-4 911,4
	-429,5

	1
	-4 517,4
	-364,5

	2
	-4 032,8
	-301,1

	3
	-3 727,5
	-274,3

	4
	-3 390,2
	-234,1

	5
	-2 930,5
	-192,8

	6
	-2 085,6
	-135,6

	7
	2 078,5
	131,5

	8
	2 935,8
	195,9

	9
	3 360,1
	237,2

	10
	3 752,3
	282,0

	11
	4 132,2
	308,3

	12
	4 590,1
	359,4

	13
	4 875,9
	430,0


	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005


[image: image40.emf]S

h U q S

h C m m x

0 0

ст







 


[image: image41.emf]h

U E




[image: image42.emf]m m

p

U q

S

K

 

tg


[image: image43.emf]0 0 0

C U q qx

 


_958317963.unknown

