Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств магнитных материалов
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Пермаллой
	0,08
	1,5E-5
	119
	106


	отсчет
	Напряженность
	Индукция

	0
	78,88
	0,4063

	1
	89,48
	0,4266

	2
	95,16
	0,4355

	3
	100,9
	0,4435

	4
	106,5
	0,4503

	5
	112
	0,4561

	6
	117,4
	0,4608

	7
	122,6
	0,4648

	8
	127,7
	0,4682

	9
	132,8
	0,4713

	10
	137,8
	0,474

	11
	142,7
	0,4767

	12
	147,5
	0,4792

	13
	152,1
	0,4816

	14
	156,4
	0,4837

	15
	160,1
	0,4854

	16
	163,2
	0,4867

	17
	165,3
	0,4875

	18
	166,5
	0,4878

	19
	166,6
	0,4876

	20
	165,6
	0,4871

	21
	163,5
	0,4863

	22
	160,4
	0,4853

	23
	156,4
	0,4842

	24
	151,6
	0,4829

	25
	146
	0,4816

	26
	139,9
	0,4801

	27
	133,3
	0,4785

	28
	126,3
	0,4767

	29
	119
	0,4747

	30
	111,4
	0,4724

	31
	103,6
	0,4699

	32
	95,59
	0,4672

	33
	87,45
	0,4643

	34
	79,31
	0,4613

	35
	71,06
	0,4582

	36
	62,92
	0,4549

	37
	54,94
	0,4516

	38
	47,12
	0,4481

	39
	39,52
	0,4445

	40
	32,29
	0,4408

	41
	25,38
	0,437

	42
	18,9
	0,4331

	43
	12,8
	0,4291

	44
	7,069
	0,4249

	45
	1,714
	0,4207

	46
	-3,267
	0,4163

	47
	-7,925
	0,4117

	48
	-12,26
	0,407

	49
	-16,28
	0,4019

	50
	-19,92
	0,3966

	51
	-23,19
	0,3909

	52
	-26,03
	0,3849

	53
	-28,38
	0,3785

	54
	-30,31
	0,3718

	55
	-31,81
	0,3648

	56
	-32,83
	0,3575

	57
	-33,47
	0,35

	58
	-33,79
	0,3424

	59
	-33,9
	0,3346

	60
	-33,84
	0,3266

	61
	-33,74
	0,3185

	62
	-33,63
	0,3101

	63
	-33,63
	0,3015

	64
	-33,63
	0,2926

	65
	-33,74
	0,2834

	66
	-33,84
	0,274

	67
	-34
	0,2643

	68
	-34,16
	0,2544

	69
	-34,27
	0,2443

	70
	-34,38
	0,2341

	71
	-34,43
	0,2237

	72
	-34,49
	0,2133

	73
	-34,54
	0,2028

	74
	-34,65
	0,1921

	75
	-34,75
	0,1812

	76
	-34,97
	0,1702

	77
	-35,18
	0,159

	78
	-35,5
	0,1476

	79
	-35,77
	0,1361

	80
	-36,04
	0,1245

	81
	-36,31
	0,1127

	82
	-36,52
	0,1009

	83
	-36,79
	0,08905

	84
	-37
	0,07713

	85
	-37,22
	0,06514

	86
	-37,49
	0,05312

	87
	-37,75
	0,04103

	88
	-38,13
	0,02883

	89
	-38,5
	0,01657

	90
	-38,88
	0,004245

	91
	-39,25
	-0,008117

	92
	-39,63
	-0,02051

	93
	-39,95
	-0,03291

	94
	-40,22
	-0,04527

	95
	-40,48
	-0,0576

	96
	-40,7
	-0,06986

	97
	-40,97
	-0,08212

	98
	-41,23
	-0,09435

	99
	-41,5
	-0,1065

	100
	-41,82
	-0,1187

	101
	-42,2
	-0,1309

	102
	-42,63
	-0,143

	103
	-43,05
	-0,155

	104
	-43,54
	-0,167

	105
	-44,02
	-0,1788

	106
	-44,45
	-0,1906

	107
	-44,98
	-0,2022

	108
	-45,52
	-0,2137

	109
	-46,11
	-0,225

	110
	-46,75
	-0,2363

	111
	-47,5
	-0,2474

	112
	-48,36
	-0,2585

	113
	-49,27
	-0,2695

	114
	-50,28
	-0,2803

	115
	-51,41
	-0,2909

	116
	-52,59
	-0,3014

	117
	-53,82
	-0,3116

	118
	-55,16
	-0,3216

	119
	-56,66
	-0,3313

	120
	-58,26
	-0,3407

	121
	-60,08
	-0,3499

	122
	-62,17
	-0,3589

	123
	-64,53
	-0,3676

	124
	-67,15
	-0,3761

	125
	-70,04
	-0,3844

	126
	-73,31
	-0,3925

	127
	-76,84
	-0,4002

	128
	-80,65
	-0,4077

	129
	-84,72
	-0,4148

	130
	-89,11
	-0,4215

	131
	-93,71
	-0,4279

	132
	-98,53
	-0,4338

	133
	-103,7
	-0,4395

	134
	-109,1
	-0,4447

	135
	-114,7
	-0,4497

	136
	-120,4
	-0,4542

	137
	-126,3
	-0,4585

	138
	-132,3
	-0,4623

	139
	-138,1
	-0,4658

	140
	-143,8
	-0,4688

	141
	-149,1
	-0,4714

	142
	-154
	-0,4735

	143
	-158,3
	-0,4752

	144
	-161,9
	-0,4764

	145
	-164,9
	-0,4773

	146
	-166,9
	-0,4779

	147
	-168,1
	-0,4782

	148
	-168,3
	-0,4782

	149
	-167,6
	-0,478

	150
	-165,8
	-0,4776

	151
	-163,1
	-0,4769

	152
	-159,4
	-0,476

	153
	-154,8
	-0,4749

	154
	-149,4
	-0,4735

	155
	-143,3
	-0,4719

	156
	-136,6
	-0,4701

	157
	-129,4
	-0,4681

	158
	-121,9
	-0,4659

	159
	-114,1
	-0,4636

	160
	-106
	-0,4612

	161
	-97,89
	-0,4587

	162
	-89,7
	-0,456

	163
	-81,4
	-0,4532

	164
	-73,15
	-0,4502

	165
	-64,9
	-0,447

	166
	-56,76
	-0,4436

	167
	-48,78
	-0,4401

	168
	-40,97
	-0,4364

	169
	-33,52
	-0,4327

	170
	-26,4
	-0,4288

	171
	-19,65
	-0,425

	172
	-13,33
	-0,4211

	173
	-7,39
	-0,4172

	174
	-1,874
	-0,4131

	175
	3,267
	-0,409

	176
	8,086
	-0,4047

	177
	12,64
	-0,4

	178
	16,87
	-0,3951

	179
	20,83
	-0,3899

	180
	24,47
	-0,3842

	181
	27,69
	-0,3782

	182
	30,42
	-0,372

	183
	32,67
	-0,3655

	184
	34,43
	-0,3587

	185
	35,66
	-0,3517

	186
	36,41
	-0,3445

	187
	36,84
	-0,3371

	188
	36,95
	-0,3295

	189
	36,84
	-0,3216

	190
	36,68
	-0,3133

	191
	36,57
	-0,3048

	192
	36,47
	-0,2961

	193
	36,47
	-0,2871

	194
	36,57
	-0,2778

	195
	36,68
	-0,2685

	196
	36,84
	-0,2589

	197
	37
	-0,2492

	198
	37,11
	-0,2394

	199
	37,22
	-0,2295

	200
	37,27
	-0,2194

	201
	37,32
	-0,209

	202
	37,43
	-0,1985

	203
	37,54
	-0,1877

	204
	37,65
	-0,1767

	205
	37,86
	-0,1656

	206
	38,07
	-0,1543

	207
	38,34
	-0,1429

	208
	38,56
	-0,1315

	209
	38,77
	-0,12

	210
	38,98
	-0,1084

	211
	39,2
	-0,09676

	212
	39,36
	-0,08501

	213
	39,63
	-0,07312

	214
	39,89
	-0,0611

	215
	40,22
	-0,04894

	216
	40,54
	-0,03665

	217
	40,91
	-0,02428

	218
	41,29
	-0,01192

	219
	41,61
	0,0004415

	220
	41,93
	0,01274

	221
	42,14
	0,02493

	222
	42,36
	0,03712

	223
	42,57
	0,04928

	224
	42,79
	0,06144

	225
	43
	0,07366

	226
	43,38
	0,08599

	227
	43,75
	0,09839

	228
	44,29
	0,1108

	229
	44,82
	0,1232

	230
	45,36
	0,1356

	231
	45,84
	0,1478

	232
	46,32
	0,1598

	233
	46,64
	0,1716

	234
	46,96
	0,1832

	235
	47,23
	0,1946

	236
	47,5
	0,206

	237
	47,87
	0,2175

	238
	48,36
	0,2289

	239
	49,05
	0,2405

	240
	49,91
	0,2521

	241
	50,98
	0,2636

	242
	52,1
	0,275

	243
	53,34
	0,286

	244
	54,51
	0,2967

	245
	55,64
	0,3069

	246
	56,71
	0,3167

	247
	57,78
	0,3261

	248
	58,91
	0,3354

	249
	60,24
	0,3447

	250
	61,9
	0,3542

	251
	64,1
	0,364

	252
	66,83
	0,3742

	253
	70,2
	0,3848

	254
	74,27
	0,3956

	255
	78,88
	0,4063


_958317963.unknown

