Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств магнитных материалов
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image2.emf]Петля гистерезиса 28.09.07 15:15:03

H[A/м]

400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400

B[Тл]

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25


[image: image3.png]OtpaceL |y

eppar
A= 88

Xap o




	отсчет
	Напряженность
	Индукция

	0
	-64,02
	-0,145

	1
	-79,17
	-0,1721

	2
	-86,94
	-0,1843

	3
	-94,37
	-0,1951

	4
	-101,3
	-0,2042

	5
	-108
	-0,2117

	6
	-114,9
	-0,2178

	7
	-122,9
	-0,2227

	8
	-132,7
	-0,2271

	9
	-145,4
	-0,2313

	10
	-162
	-0,2356

	11
	-183,1
	-0,2401

	12
	-208,9
	-0,2448

	13
	-239,1
	-0,2496

	14
	-272,7
	-0,2542

	15
	-308,6
	-0,2584

	16
	-345
	-0,2619

	17
	-380,2
	-0,2645

	18
	-412,5
	-0,2662

	19
	-440,4
	-0,2672

	20
	-463,1
	-0,2676

	21
	-479,9
	-0,2676

	22
	-490,9
	-0,2675

	23
	-496,6
	-0,2675

	24
	-497,9
	-0,2675

	25
	-495,7
	-0,2677

	26
	-491,1
	-0,268

	27
	-484,8
	-0,2683

	28
	-477,5
	-0,2683

	29
	-469,6
	-0,2681

	30
	-461,2
	-0,2677

	31
	-452,3
	-0,2669

	32
	-442,9
	-0,266

	33
	-432,7
	-0,265

	34
	-421,7
	-0,2641

	35
	-410,1
	-0,2634

	36
	-397,9
	-0,2628

	37
	-385,5
	-0,2623

	38
	-372,9
	-0,2619

	39
	-360,6
	-0,2615

	40
	-348,5
	-0,261

	41
	-336,8
	-0,2604

	42
	-325,2
	-0,2595

	43
	-313,9
	-0,2584

	44
	-302,5
	-0,2571

	45
	-291,1
	-0,2559

	46
	-279,5
	-0,2546

	47
	-267,7
	-0,2534

	48
	-256
	-0,2524

	49
	-244,4
	-0,2514

	50
	-233,2
	-0,2504

	51
	-222,4
	-0,2494

	52
	-212,1
	-0,2482

	53
	-202,3
	-0,2468

	54
	-193,1
	-0,2452

	55
	-184,3
	-0,2434

	56
	-175,7
	-0,2415

	57
	-167,4
	-0,2394

	58
	-159,3
	-0,2373

	59
	-151,4
	-0,2353

	60
	-143,7
	-0,2332

	61
	-136,3
	-0,2312

	62
	-129,4
	-0,2291

	63
	-123
	-0,2269

	64
	-117,1
	-0,2245

	65
	-111,7
	-0,222

	66
	-106,7
	-0,2191

	67
	-101,9
	-0,2161

	68
	-97,27
	-0,2129

	69
	-92,64
	-0,2095

	70
	-88,01
	-0,2061

	71
	-83,38
	-0,2026

	72
	-78,8
	-0,1991

	73
	-74,4
	-0,1955

	74
	-70,19
	-0,1919

	75
	-66,27
	-0,1881

	76
	-62,71
	-0,1842

	77
	-59,44
	-0,18

	78
	-56,4
	-0,1755

	79
	-53,45
	-0,1709

	80
	-50,51
	-0,1661

	81
	-47,47
	-0,1612

	82
	-44,38
	-0,1562

	83
	-41,2
	-0,1513

	84
	-37,97
	-0,1463

	85
	-34,84
	-0,1412

	86
	-31,89
	-0,1361

	87
	-29,18
	-0,1309

	88
	-26,7
	-0,1254

	89
	-24,46
	-0,1198

	90
	-22,31
	-0,114

	91
	-20,2
	-0,1079

	92
	-17,96
	-0,1017

	93
	-15,57
	-0,0955

	94
	-13
	-0,08923

	95
	-10,34
	-0,08302

	96
	-7,623
	-0,07684

	97
	-4,957
	-0,0707

	98
	-2,525
	-0,06455

	99
	-0,3274
	-0,05834

	100
	1,637
	-0,05202

	101
	3,367
	-0,04552

	102
	5,051
	-0,03886

	103
	6,734
	-0,03202

	104
	8,651
	-0,02503

	105
	10,76
	-0,01797

	106
	13,14
	-0,01086

	107
	15,71
	-0,00375

	108
	18,43
	0,003328

	109
	21,04
	0,01039

	110
	23,43
	0,01747

	111
	25,58
	0,02456

	112
	27,4
	0,03173

	113
	28,95
	0,039

	114
	30,44
	0,04634

	115
	31,94
	0,05378

	116
	33,67
	0,06125

	117
	35,73
	0,06872

	118
	38,16
	0,07616

	119
	40,87
	0,08352

	120
	43,77
	0,0908

	121
	46,67
	0,098

	122
	49,38
	0,1052

	123
	51,86
	0,1123

	124
	54,11
	0,1195

	125
	56,16
	0,1267

	126
	58,32
	0,134

	127
	60,7
	0,1413

	128
	63,6
	0,1485

	129
	67,2
	0,1557

	130
	71,5
	0,1627

	131
	76,46
	0,1696

	132
	81,89
	0,1762

	133
	87,59
	0,1828

	134
	93,34
	0,1892

	135
	99,09
	0,1955

	136
	105
	0,2018

	137
	111,5
	0,2079

	138
	119,3
	0,214

	139
	129,1
	0,22

	140
	141,9
	0,2258

	141
	158,4
	0,2312

	142
	179,3
	0,2363

	143
	204,8
	0,241

	144
	234,4
	0,2452

	145
	267,4
	0,2488

	146
	302,7
	0,252

	147
	338,6
	0,2546

	148
	373,4
	0,2568

	149
	405,5
	0,2586

	150
	433,6
	0,2601

	151
	456,5
	0,2612

	152
	473,9
	0,2621

	153
	485,7
	0,2626

	154
	492,1
	0,2628

	155
	494,1
	0,2629

	156
	492,4
	0,2627

	157
	488,1
	0,2624

	158
	481,9
	0,262

	159
	474,5
	0,2616

	160
	466,4
	0,2612

	161
	457,8
	0,2608

	162
	448,7
	0,2605

	163
	439,2
	0,2601

	164
	429,1
	0,2597

	165
	418,3
	0,2592

	166
	406,9
	0,2586

	167
	395,1
	0,2579

	168
	382,9
	0,2571

	169
	370,4
	0,2562

	170
	358
	0,2553

	171
	345,7
	0,2544

	172
	333,6
	0,2535

	173
	321,8
	0,2526

	174
	310,1
	0,2518

	175
	298,6
	0,251

	176
	287,1
	0,2502

	177
	275,7
	0,2493

	178
	264,3
	0,2482

	179
	252,9
	0,247

	180
	241,6
	0,2457

	181
	230,6
	0,2443

	182
	219,8
	0,2428

	183
	209,4
	0,2413

	184
	199,5
	0,2398

	185
	190,1
	0,2384

	186
	181
	0,2369

	187
	172,4
	0,2354

	188
	164,1
	0,2338

	189
	156,2
	0,232

	190
	148,6
	0,23

	191
	141,2
	0,2278

	192
	134,2
	0,2254

	193
	127,5
	0,2229

	194
	121,2
	0,2202

	195
	115,3
	0,2175

	196
	109,7
	0,2147

	197
	104,4
	0,212

	198
	99,38
	0,2092

	199
	94,56
	0,2064

	200
	89,93
	0,2035

	201
	85,39
	0,2003

	202
	80,9
	0,1968

	203
	76,55
	0,1931

	204
	72,3
	0,1891

	205
	68,14
	0,1849

	206
	64,21
	0,1806

	207
	60,42
	0,1763

	208
	56,87
	0,1719

	209
	53,55
	0,1676

	210
	50,37
	0,1633

	211
	47,33
	0,1589

	212
	44,33
	0,1544

	213
	41,43
	0,1496

	214
	38,49
	0,1446

	215
	35,49
	0,1393

	216
	32,5
	0,1338

	217
	29,56
	0,128

	218
	26,61
	0,1222

	219
	23,8
	0,1163

	220
	21,14
	0,1105

	221
	18,66
	0,1048

	222
	16,32
	0,09923

	223
	14,17
	0,09364

	224
	12,07
	0,08795

	225
	10,01
	0,08209

	226
	7,903
	0,07595

	227
	5,705
	0,06952

	228
	3,414
	0,06283

	229
	0,9821
	0,05598

	230
	-1,45
	0,04909

	231
	-3,928
	0,04228

	232
	-6,36
	0,03564

	233
	-8,651
	0,0292

	234
	-10,8
	0,02292

	235
	-12,77
	0,01669

	236
	-14,64
	0,01033

	237
	-16,46
	0,003687

	238
	-18,33
	-0,003344

	239
	-20,3
	-0,01081

	240
	-22,45
	-0,01867

	241
	-24,74
	-0,02673

	242
	-27,17
	-0,03477

	243
	-29,6
	-0,04255

	244
	-31,89
	-0,04984

	245
	-33,95
	-0,05656

	246
	-35,68
	-0,06277

	247
	-37,18
	-0,06866

	248
	-38,49
	-0,07459

	249
	-39,84
	-0,08102

	250
	-41,57
	-0,08836

	251
	-43,96
	-0,097

	252
	-47,28
	-0,1071

	253
	-51,72
	-0,1187

	254
	-57,33
	-0,1315

	255
	-64,02
	-0,145


	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	пермаллой
	0,08
	0,00015
	119
	106

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96


[image: image4.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image5.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image6.emf]



H

B




[image: image7.png]OBM





[image: image8.emf]Осн. кривая намаг 28.09.07 15:13:07

H[A/м]

1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1 000

B[Тл]

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25


[image: image9.png]OtpaceL |y

eppar
A= 88

Xap o




[image: image10.png]OBM





	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-1094
	-0,271

	1
	-1090
	-0,2792

	2
	-755,7
	-0,2749

	3
	-493,3
	-0,261

	4
	-458,8
	-0,2696

	5
	-311
	-0,255

	6
	-283
	-0,2511

	7
	-138,5
	-0,227

	8
	-114,1
	-0,2108

	9
	-110
	-0,2037

	10
	-77,02
	-0,1714

	11
	-64,91
	-0,1507

	12
	-57,29
	-0,1346

	13
	-51,72
	-0,1202

	14
	-46,9
	-0,108

	15
	-42,42
	-0,09677

	16
	-39,89
	-0,08892

	17
	39,38
	0,08895

	18
	42,23
	0,09672

	19
	47,61
	0,1084

	20
	51,72
	0,1204

	21
	57,05
	0,1337

	22
	65,38
	0,1515

	23
	76,55
	0,1718

	24
	112
	0,2101

	25
	116,2
	0,2185

	26
	131,5
	0,2194

	27
	279
	0,2537

	28
	309
	0,2555

	29
	454,3
	0,2587

	30
	496
	0,2714

	31
	747,3
	0,2723

	32
	1091
	0,2811

	33
	1095
	0,2913


	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	пермаллой
	0,08
	0,00015
	119
	106

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96


[image: image11.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image12.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image13.emf]



H

B




[image: image14.emf]Магнитн. прон. от Н 28.09.07 15:13:08

H[A/м]

1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1 000

M

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200


[image: image15.png]OtpaceL |y

eppar
A= 88

Xap o




[image: image16.png]OBM





	№ п/п
	Напряженность
	Магн. пр.

	0
	-1094
	197,2

	1
	-1090
	203,8

	2
	-755,7
	289,5

	3
	-493,3
	421,1

	4
	-458,8
	467,6

	5
	-311
	652,5

	6
	-283
	706

	7
	-138,5
	1305

	8
	-114,1
	1470

	9
	-110
	1473

	10
	-77,02
	1771

	11
	-64,91
	1847

	12
	-57,29
	1870

	13
	-51,72
	1850

	14
	-46,9
	1833

	15
	-42,42
	1815

	16
	-39,89
	1774

	17
	39,38
	1798

	18
	42,23
	1823

	19
	47,61
	1812

	20
	51,72
	1853

	21
	57,05
	1865

	22
	65,38
	1844

	23
	76,55
	1786

	24
	112
	1492

	25
	116,2
	1497

	26
	131,5
	1327

	27
	279
	723,5

	28
	309
	658

	29
	454,3
	453,1

	30
	496
	435,5

	31
	747,3
	289,9

	32
	1091
	205

	33
	1095
	211,6

	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	пермаллой
	0,08
	0,00015
	119
	106

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96


_958317963.unknown

