Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств магнитных материалов
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image2.png]MleTna moTepesuca 27.08.07 17:41:47





[image: image3.png]OtpaceL |y

eppar
A= 50

Xap o




[image: image4.png]OBM





	отсчет
	Напряженность
	Индукция

	52
	-33,58
	-0,117

	53
	-30,86
	-0,1111

	54
	-28,29
	-0,1051

	55
	-25,91
	-0,09912

	56
	-23,66
	-0,09306

	57
	-21,56
	-0,08695

	58
	-19,55
	-0,0808

	59
	-17,49
	-0,07459

	60
	-15,39
	-0,06834

	61
	-13,19
	-0,06202

	62
	-10,85
	-0,05564

	63
	-8,511
	-0,04916

	64
	-6,079
	-0,04259

	65
	-3,694
	-0,03591

	66
	-1,403
	-0,02911

	67
	0,795
	-0,0222

	68
	2,899
	-0,01517

	69
	4,91
	-0,008031

	70
	6,828
	-0,0007812

	71
	8,745
	0,006531

	72
	10,66
	0,01391

	73
	12,63
	0,02133

	74
	14,68
	0,02877

	75
	16,84
	0,03622

	76
	19,08
	0,04366

	77
	21,42
	0,05109

	78
	23,76
	0,05855

	79
	26,14
	0,06602

	80
	28,53
	0,0735

	81
	30,86
	0,08103

	82
	33,16
	0,08859

	83
	35,45
	0,09617

	84
	37,79
	0,1038

	85
	40,17
	0,1114

	86
	42,79
	0,1189

	87
	45,6
	0,1264

	88
	48,73
	0,1339

	89
	52,24
	0,1412

	90
	56,07
	0,1485

	91
	60,23
	0,1556

	92
	64,63
	0,1627

	93
	69,21
	0,1697

	94
	73,98
	0,1766

	95
	79,03
	0,1834

	96
	84,46
	0,1901

	97
	90,54
	0,1967

	98
	97,64
	0,2031

	99
	106,3
	0,2093

	100
	117
	0,2152

	101
	130,1
	0,2208

	102
	146
	0,226

	103
	164,7
	0,2308

	104
	185,9
	0,2351

	105
	209,2
	0,2389

	106
	233,6
	0,2422

	107
	258,1
	0,245

	108
	281,7
	0,2472

	109
	303,1
	0,249

	110
	321,6
	0,2502

	111
	336,3
	0,251

	112
	347
	0,2515

	113
	353,9
	0,2517

	114
	357,2
	0,2517

	115
	357,6
	0,2516

	116
	355,9
	0,2514

	117
	352,8
	0,2511

	118
	349
	0,2509

	119
	344,8
	0,2506

	120
	340,6
	0,2503

	121
	336,3
	0,25

	122
	331,8
	0,2496

	123
	327
	0,2491

	124
	321,7
	0,2486

	125
	315,8
	0,248

	126
	309,3
	0,2474

	127
	302,2
	0,2467

	128
	295
	0,2461

	129
	287,7
	0,2454

	130
	280,5
	0,2448

	131
	273,7
	0,2441

	132
	267,1
	0,2435

	133
	260,7
	0,2428

	134
	254,3
	0,2421

	135
	247,8
	0,2413

	136
	241
	0,2405

	137
	233,8
	0,2395

	138
	226,2
	0,2386

	139
	218,3
	0,2375

	140
	210,4
	0,2365

	141
	202,6
	0,2354

	142
	195,1
	0,2343

	143
	188
	0,2332

	144
	181,4
	0,2321

	145
	175,2
	0,2309

	146
	169,1
	0,2297

	147
	163,3
	0,2284

	148
	157,2
	0,2269

	149
	151,1
	0,2254

	150
	144,7
	0,2237

	151
	138,2
	0,222

	152
	131,8
	0,2202

	153
	125,6
	0,2183

	154
	119,8
	0,2163

	155
	114,4
	0,2143

	156
	109,5
	0,2122

	157
	104,9
	0,21

	158
	100,7
	0,2076

	159
	96,48
	0,2052

	160
	92,22
	0,2026

	161
	87,82
	0,1999

	0
	-329,7
	-0,2682

	1
	-295,5
	-0,2635

	2
	-279,5
	-0,2613

	3
	-265,2
	-0,2594

	4
	-253
	-0,2578

	5
	-243,3
	-0,2566

	6
	-235,6
	-0,2557

	7
	-229,6
	-0,2549

	8
	-224,5
	-0,2543

	9
	-219,7
	-0,2536

	10
	-214,5
	-0,2528

	11
	-208,7
	-0,2517

	12
	-202
	-0,2505

	13
	-194,6
	-0,2491

	14
	-186,8
	-0,2475

	15
	-178,9
	-0,2458

	16
	-171,3
	-0,2441

	17
	-164,4
	-0,2424

	18
	-158,3
	-0,2407

	19
	-152,9
	-0,239

	20
	-148,2
	-0,2373

	21
	-143,8
	-0,2355

	22
	-139,5
	-0,2336

	23
	-135,1
	-0,2316

	24
	-130,3
	-0,2294

	25
	-125,2
	-0,227

	26
	-119,9
	-0,2245

	27
	-114,5
	-0,2218

	28
	-109,3
	-0,219

	29
	-104,6
	-0,2162

	30
	-100,3
	-0,2133

	31
	-96,43
	-0,2103

	32
	-93,06
	-0,2072

	33
	-89,98
	-0,204

	34
	-86,98
	-0,2007

	35
	-83,9
	-0,1973

	36
	-80,62
	-0,1936

	37
	-77,16
	-0,1898

	38
	-73,47
	-0,1858

	39
	-69,68
	-0,1817

	40
	-65,99
	-0,1774

	41
	-62,48
	-0,173

	42
	-59,25
	-0,1685

	43
	-56,35
	-0,1639

	44
	-53,78
	-0,1592

	45
	-51,39
	-0,1544

	46
	-49,1
	-0,1495

	47
	-46,81
	-0,1445

	48
	-44,38
	-0,1392

	49
	-41,85
	-0,1339

	50
	-39,14
	-0,1284

	51
	-36,38
	-0,1227

	162
	83,19
	0,197

	163
	78,52
	0,194

	164
	73,84
	0,191

	165
	69,35
	0,1878

	166
	65,19
	0,1845

	167
	61,45
	0,1811

	168
	58,08
	0,1776

	169
	55,09
	0,174

	170
	52,24
	0,1702

	171
	49,43
	0,1663

	172
	46,48
	0,1622

	173
	43,3
	0,1579

	174
	39,89
	0,1534

	175
	36,29
	0,1488

	176
	32,64
	0,1441

	177
	29,18
	0,1393

	178
	25,95
	0,1345

	179
	23,1
	0,1295

	180
	20,62
	0,1245

	181
	18,47
	0,1194

	182
	16,46
	0,1141

	183
	14,45
	0,1088

	184
	12,3
	0,1033

	185
	9,867
	0,09759

	186
	7,155
	0,0918

	187
	4,256
	0,08589

	188
	1,309
	0,07991

	189
	-1,59
	0,07387

	190
	-4,209
	0,0678

	191
	-6,454
	0,06169

	192
	-8,371
	0,05555

	193
	-10,05
	0,04936

	194
	-11,6
	0,04308

	195
	-13,23
	0,03669

	196
	-15,15
	0,03017

	197
	-17,4
	0,02352

	198
	-19,97
	0,01672

	199
	-22,87
	0,009797

	200
	-25,81
	0,002766

	201
	-28,67
	-0,004344

	202
	-31,24
	-0,01152

	203
	-33,39
	-0,01872

	204
	-35,12
	-0,02595

	205
	-36,57
	-0,03323

	206
	-37,83
	-0,04056

	207
	-39,24
	-0,04795

	208
	-40,87
	-0,05542

	209
	-42,98
	-0,06295

	210
	-45,5
	-0,07055

	211
	-48,35
	-0,07819

	212
	-51,39
	-0,08584

	213
	-54,34
	-0,09348

	214
	-57,01
	-0,1011

	215
	-59,3
	-0,1087

	216
	-61,12
	-0,1162

	217
	-62,71
	-0,1237

	218
	-64,3
	-0,1312

	219
	-66,13
	-0,1387

	220
	-68,51
	-0,1462

	221
	-71,64
	-0,1537

	222
	-75,53
	-0,1612

	223
	-80,11
	-0,1687

	224
	-85,11
	-0,1761

	225
	-90,21
	-0,1833

	226
	-95,12
	-0,1904

	227
	-99,75
	-0,1973

	228
	-104,1
	-0,2041

	229
	-108,4
	-0,2107

	230
	-113,4
	-0,2171

	231
	-119,5
	-0,2235

	232
	-127,5
	-0,2297

	233
	-138,1
	-0,2358

	234
	-151,7
	-0,2417

	235
	-168,3
	-0,2472

	236
	-187,8
	-0,2523

	237
	-209,6
	-0,257

	238
	-233
	-0,261

	239
	-256,9
	-0,2644

	240
	-280,4
	-0,2671

	241
	-302,8
	-0,2693

	242
	-323,1
	-0,2709

	243
	-341,1
	-0,2722

	244
	-356,4
	-0,2731

	245
	-369
	-0,2739

	246
	-378,6
	-0,2745

	247
	-385,4
	-0,275

	248
	-389,3
	-0,2754

	249
	-390
	-0,2755

	250
	-387,5
	-0,2754

	251
	-381,7
	-0,2748

	252
	-372,7
	-0,2738

	253
	-360,6
	-0,2723

	254
	-346,1
	-0,2704

	255
	-329,7
	-0,2682


	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96


[image: image5.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image6.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image7.emf]



H

B




[image: image8.png]Oc. Kpusas Haviar 27 08.07 17:41:50

00

20

100

K

210

E

Hisl





[image: image9.png]OtpaceL |y

eppar
A= 50

Xap o




[image: image10.png]OBM





	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-338,6
	604,1

	1
	-281,1
	733,5

	2
	-217,9
	891,4

	3
	-195,1
	989,6

	4
	-179,6
	1097

	5
	-157,6
	1213

	6
	-134,9
	1308

	7
	-124,9
	1378

	8
	-104,1
	1546

	9
	-99,75
	1582

	10
	-93,11
	1664

	11
	-84,27
	1706

	12
	-73,84
	1797

	13
	-67,86
	1818

	14
	-62,29
	1860

	15
	-56,4
	1856

	16
	-50,79
	1866

	17
	-47,09
	1853

	18
	-43,96
	1837

	19
	-39
	1798

	20
	-36,52
	1797

	21
	-29,6
	1718

	22
	-25,58
	1623

	23
	-18,71
	1590

	24
	-15,15
	1492

	25
	-12,07
	1498

	26
	-11,04
	1494

	27
	-2,432
	1161

	28
	1,917
	1342

	29
	11,04
	1477

	30
	12,67
	1439

	31
	14,87
	1524

	32
	18,66
	1598

	33
	24,83
	1664

	34
	30,54
	1676

	35
	36,29
	1749

	36
	39,47
	1784

	37
	43,58
	1837

	38
	46,39
	1849

	39
	50,79
	1864

	40
	57,01
	1863

	41
	61,07
	1849

	42
	67,57
	1829

	43
	73,65
	1805

	44
	84,18
	1746

	45
	93,16
	1643

	46
	99,75
	1613

	47
	105,2
	1570

	48
	126,5
	1399

	49
	135,9
	1336

	50
	149
	1205

	51
	170,3
	1081

	52
	192,7
	1003

	53
	220,9
	900,3

	54
	276,5
	721,4

	55
	339,7
	624,5

	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96


[image: image11.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image12.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image13.emf]



H

B




[image: image14.png]Marum. npon. o7 H 27 08.07 17:41:51

00

20

K

200

E

1a00-

1600

1400

1 200

1000

&0

Hisl





[image: image15.png]OtpaceL |y

eppar
A= 50

Xap o




[image: image16.png]OBM





	№ п/п
	Напряженность
	Магн. пр.

	0
	-338,6
	604,1

	1
	-281,1
	733,5

	2
	-217,9
	891,4

	3
	-195,1
	989,6

	4
	-179,6
	1097

	5
	-157,6
	1213

	6
	-134,9
	1308

	7
	-124,9
	1378

	8
	-104,1
	1546

	9
	-99,75
	1582

	10
	-93,11
	1664

	11
	-84,27
	1706

	12
	-73,84
	1797

	13
	-67,86
	1818

	14
	-62,29
	1860

	15
	-56,4
	1856

	16
	-50,79
	1866

	17
	-47,09
	1853

	18
	-43,96
	1837

	19
	-39
	1798

	20
	-36,52
	1797

	21
	-29,6
	1718

	22
	-25,58
	1623

	23
	-18,71
	1590

	24
	-15,15
	1492

	25
	-12,07
	1498

	26
	-11,04
	1494

	27
	-2,432
	1161

	28
	1,917
	1342

	29
	11,04
	1477

	30
	12,67
	1439

	31
	14,87
	1524

	32
	18,66
	1598

	33
	24,83
	1664

	34
	30,54
	1676

	35
	36,29
	1749

	36
	39,47
	1784

	37
	43,58
	1837

	38
	46,39
	1849

	39
	50,79
	1864

	40
	57,01
	1863

	41
	61,07
	1849

	42
	67,57
	1829

	43
	73,65
	1805

	44
	84,18
	1746

	45
	93,16
	1643

	46
	99,75
	1613

	47
	105,2
	1570

	48
	126,5
	1399

	49
	135,9
	1336

	50
	149
	1205

	51
	170,3
	1081

	52
	192,7
	1003

	53
	220,9
	900,3

	54
	276,5
	721,4

	55
	339,7
	624,5


	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96


[image: image17.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image18.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image19.emf]



H

B




_958317963.unknown

