Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств магнитных материалов
Выполнил студент гр. АК4-61
Зеленов А.Н.
Саблин А.Ю.

Проверил преподаватель

Назаров Н.Г.
[image: image2.emf]Петля гистерезиса 27.02.07 10:14:27

H[A/м]

500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500

B[Тл]

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25

0

1

2

3

4

5

6

7

8


[image: image3.png]OtpaceL |y

eppar

A= 90
Xap o
X0 -
Yo oz
X1 -G8
Y1 ons
Xz 8
Y2 00ms
RE
v3 o
X -z
Y4 007
X5 2
V5 008
X 42
vE 018
X7 8
Y7 018
X 136002

Ve D22




[image: image4.png]OBM





[image: image5.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image6.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image7.emf]



H

B




	отсчет
	Напряженность
	Индукция

	0
	-262,4
	-0,2493

	1
	-367,2
	-0,2595

	2
	-417,3
	-0,2632

	3
	-461,2
	-0,266

	4
	-496,7
	-0,2678

	5
	-522,2
	-0,2687

	6
	-537,7
	-0,269

	7
	-544,2
	-0,2688

	8
	-543,4
	-0,2684

	9
	-537,6
	-0,2679

	10
	-529,1
	-0,2675

	11
	-519,7
	-0,2672

	12
	-510,8
	-0,267

	13
	-502,7
	-0,2669

	14
	-495,5
	-0,2667

	15
	-488,4
	-0,2665

	16
	-480,7
	-0,2662

	17
	-471,7
	-0,2657

	18
	-461
	-0,2651

	19
	-448,4
	-0,2644

	20
	-434,5
	-0,2636

	21
	-419,8
	-0,2628

	22
	-405
	-0,262

	23
	-390,9
	-0,2613

	24
	-377,9
	-0,2607

	25
	-365,9
	-0,2601

	26
	-354,9
	-0,2594

	27
	-344,3
	-0,2587

	28
	-333,6
	-0,2579

	29
	-322,3
	-0,257

	30
	-310,1
	-0,256

	31
	-297,1
	-0,2549

	32
	-283,4
	-0,2537

	33
	-269,5
	-0,2525

	34
	-255,9
	-0,2512

	35
	-243,1
	-0,25

	36
	-231,4
	-0,2488

	37
	-220,9
	-0,2475

	38
	-211,3
	-0,2462

	39
	-202,4
	-0,2447

	40
	-193,7
	-0,2432

	41
	-184,9
	-0,2415

	42
	-175,8
	-0,2396

	43
	-166,4
	-0,2377

	44
	-156,9
	-0,2356

	45
	-147,7
	-0,2335

	46
	-139,1
	-0,2313

	47
	-131,4
	-0,229

	48
	-124,7
	-0,2267

	49
	-119
	-0,2242

	50
	-114,2
	-0,2216

	51
	-109,7
	-0,2189

	52
	-105,4
	-0,216

	53
	-100,8
	-0,2129

	54
	-95,87
	-0,2097

	55
	-90,49
	-0,2063

	56
	-84,92
	-0,2028

	57
	-79,36
	-0,1992

	58
	-74,22
	-0,1954

	59
	-69,68
	-0,1915

	60
	-65,84
	-0,1875

	61
	-62,71
	-0,1834

	62
	-60,09
	-0,1791

	63
	-57,66
	-0,1747

	64
	-55,14
	-0,1701

	65
	-52,24
	-0,1654

	66
	-48,92
	-0,1605

	67
	-45,13
	-0,1555

	68
	-41,15
	-0,1504

	69
	-37,22
	-0,1452

	70
	-33,62
	-0,1399

	71
	-30,58
	-0,1345

	72
	-28,15
	-0,129

	73
	-26,24
	-0,1234

	74
	-24,69
	-0,1176

	75
	-23,2
	-0,1117

	76
	-21,47
	-0,1057

	77
	-19,27
	-0,09948

	78
	-16,55
	-0,09317

	79
	-13,37
	-0,08678

	80
	-9,961
	-0,08033

	81
	-6,641
	-0,07386

	82
	-3,601
	-0,06737

	83
	-1,076
	-0,06089

	84
	0,8418
	-0,05436

	85
	2,245
	-0,04778

	86
	3,414
	-0,04109

	87
	4,63
	-0,03431

	88
	6,173
	-0,02737

	89
	8,231
	-0,02031

	90
	10,85
	-0,01309

	91
	13,89
	-0,005781

	92
	17,16
	0,001609

	93
	20,34
	0,009031

	94
	23,15
	0,01648

	95
	25,35
	0,02394

	96
	26,89
	0,03136

	97
	28,01
	0,0388

	98
	28,9
	0,04623

	99
	29,88
	0,05369

	100
	31,33
	0,06117

	101
	33,39
	0,0687

	102
	36,15
	0,07627

	103
	39,38
	0,08386

	104
	42,88
	0,09145

	105
	46,3
	0,09905

	106
	49,34
	0,1066

	107
	51,86
	0,1141

	108
	53,83
	0,1216

	109
	55,51
	0,1291

	110
	57,24
	0,1365

	111
	59,44
	0,1439

	112
	62,48
	0,1512

	113
	66,5
	0,1585

	114
	71,55
	0,1657

	115
	77,4
	0,1728

	116
	83,62
	0,1798

	117
	89,93
	0,1867

	118
	96,01
	0,1935

	119
	101,9
	0,2001

	120
	108,1
	0,2066

	121
	115,3
	0,2129

	122
	124,7
	0,2191

	123
	137,5
	0,225

	124
	154,8
	0,2307

	125
	177,5
	0,2362

	126
	205,9
	0,2412

	127
	239,6
	0,2458

	128
	277,6
	0,2499

	129
	318,2
	0,2534

	130
	359,4
	0,2563

	131
	399,1
	0,2586

	132
	435,3
	0,2604

	133
	466,2
	0,2617

	134
	491
	0,2626

	135
	509,1
	0,2631

	136
	520,8
	0,2634

	137
	526,7
	0,2636

	138
	527,8
	0,2636

	139
	525,3
	0,2635

	140
	520,3
	0,2634

	141
	513,4
	0,2631

	142
	505,4
	0,2628

	143
	496,6
	0,2625

	144
	487,2
	0,262

	145
	477,1
	0,2615

	146
	466,3
	0,261

	147
	455
	0,2604

	148
	443
	0,2599

	149
	430,8
	0,2593

	150
	418,4
	0,2587

	151
	405,8
	0,258

	152
	393,4
	0,2574

	153
	381
	0,2567

	154
	368,7
	0,256

	155
	356,4
	0,2551

	156
	344
	0,2543

	157
	331,4
	0,2534

	158
	318,6
	0,2524

	159
	305,7
	0,2514

	160
	292,8
	0,2504

	161
	280,1
	0,2494

	162
	267,8
	0,2483

	163
	255,9
	0,2472

	164
	244,5
	0,2461

	165
	233,5
	0,2448

	166
	222,8
	0,2435

	167
	212,3
	0,2421

	168
	201,9
	0,2405

	169
	191,6
	0,2389

	170
	181,5
	0,2372

	171
	171,8
	0,2355

	172
	162,5
	0,2337

	173
	153,8
	0,2318

	174
	145,8
	0,2298

	175
	138,5
	0,2277

	176
	131,9
	0,2254

	177
	125,8
	0,223

	178
	119,9
	0,2205

	179
	114,2
	0,2178

	180
	108,4
	0,2149

	181
	102,7
	0,2119

	182
	96,94
	0,2088

	183
	91,33
	0,2056

	184
	85,95
	0,2023

	185
	81,09
	0,199

	186
	76,69
	0,1955

	187
	72,81
	0,1919

	188
	69,35
	0,1881

	189
	66,08
	0,1842

	190
	62,85
	0,18

	191
	59,48
	0,1757

	192
	55,84
	0,1712

	193
	52
	0,1665

	194
	48,03
	0,1618

	195
	44,1
	0,1569

	196
	40,45
	0,1519

	197
	37,22
	0,1469

	198
	34,47
	0,1418

	199
	32,13
	0,1365

	200
	30,12
	0,1312

	201
	28,15
	0,1257

	202
	26
	0,12

	203
	23,52
	0,1142

	204
	20,67
	0,1083

	205
	17,44
	0,1022

	206
	14,08
	0,09603

	207
	10,8
	0,08983

	208
	7,856
	0,08358

	209
	5,378
	0,0773

	210
	3,507
	0,07098

	211
	2,058
	0,06461

	212
	0,8418
	0,05814

	213
	-0,4209
	0,05158

	214
	-2,104
	0,04486

	215
	-4,302
	0,03802

	216
	-7,108
	0,03105

	217
	-10,43
	0,02397

	218
	-13,94
	0,01683

	219
	-17,3
	0,009656

	220
	-20,2
	0,002453

	221
	-22,4
	-0,004766

	222
	-23,8
	-0,012

	223
	-24,65
	-0,01928

	224
	-25,25
	-0,02662

	225
	-26
	-0,03406

	226
	-27,36
	-0,04159

	227
	-29,51
	-0,04923

	228
	-32,64
	-0,05695

	229
	-36,43
	-0,0647

	230
	-40,54
	-0,07244

	231
	-44,38
	-0,08012

	232
	-47,51
	-0,08773

	233
	-49,62
	-0,09527

	234
	-50,6
	-0,1027

	235
	-50,83
	-0,1102

	236
	-50,83
	-0,1177

	237
	-51,35
	-0,1252

	238
	-53,08
	-0,1327

	239
	-56,49
	-0,1404

	240
	-61,64
	-0,148

	241
	-68,18
	-0,1556

	242
	-75,34
	-0,163

	243
	-82,17
	-0,1703

	244
	-87,73
	-0,1773

	245
	-91,33
	-0,1841

	246
	-93,01
	-0,1907

	247
	-93,39
	-0,1971

	248
	-94,04
	-0,2035

	249
	-96,94
	-0,2099

	250
	-104,5
	-0,2164

	251
	-118,9
	-0,2231

	252
	-141,8
	-0,2299

	253
	-173,9
	-0,2367

	254
	-214,6
	-0,2432

	255
	-262,4
	-0,2493


[image: image8.emf]Осн. кривая намаг 27.02.07 10:14:29

H[A/м]

800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800

B[Тл]

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25


	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-262,4
	-0,2493

	1
	-367,2
	-0,2595

	2
	-417,3
	-0,2632

	3
	-461,2
	-0,266

	4
	-496,7
	-0,2678

	5
	-522,2
	-0,2687

	6
	-537,7
	-0,269

	7
	-544,2
	-0,2688

	8
	-543,4
	-0,2684

	9
	-537,6
	-0,2679

	10
	-529,1
	-0,2675

	11
	-519,7
	-0,2672

	12
	-510,8
	-0,267

	13
	-502,7
	-0,2669

	14
	-495,5
	-0,2667

	15
	-488,4
	-0,2665

	16
	-480,7
	-0,2662

	17
	-471,7
	-0,2657

	18
	-461
	-0,2651

	19
	-448,4
	-0,2644

	20
	-434,5
	-0,2636

	21
	-419,8
	-0,2628

	22
	-405
	-0,262

	23
	-390,9
	-0,2613

	24
	-377,9
	-0,2607

	25
	-365,9
	-0,2601

	26
	-354,9
	-0,2594

	27
	-344,3
	-0,2587

	28
	-333,6
	-0,2579

	29
	-322,3
	-0,257

	30
	-310,1
	-0,256

	31
	-297,1
	-0,2549

	32
	-283,4
	-0,2537

	33
	-269,5
	-0,2525

	34
	-255,9
	-0,2512

	35
	-243,1
	-0,25

	36
	-231,4
	-0,2488

	37
	-220,9
	-0,2475

	38
	-211,3
	-0,2462

	39
	-202,4
	-0,2447

	40
	-193,7
	-0,2432

	41
	-184,9
	-0,2415

	42
	-175,8
	-0,2396

	43
	-166,4
	-0,2377

	44
	-156,9
	-0,2356

	45
	-147,7
	-0,2335

	46
	-139,1
	-0,2313

	47
	-131,4
	-0,229

	48
	-124,7
	-0,2267

	49
	-119
	-0,2242

	50
	-114,2
	-0,2216

	51
	-109,7
	-0,2189

	52
	-105,4
	-0,216

	53
	-100,8
	-0,2129

	54
	-95,87
	-0,2097

	55
	-90,49
	-0,2063

	56
	-84,92
	-0,2028

	57
	-79,36
	-0,1992

	58
	-74,22
	-0,1954

	59
	-69,68
	-0,1915

	60
	-65,84
	-0,1875

	61
	-62,71
	-0,1834

	62
	-60,09
	-0,1791

	63
	-57,66
	-0,1747

	64
	-55,14
	-0,1701

	65
	-52,24
	-0,1654

	66
	-48,92
	-0,1605

	67
	-45,13
	-0,1555

	68
	-41,15
	-0,1504

	69
	-37,22
	-0,1452

	70
	-33,62
	-0,1399

	71
	-30,58
	-0,1345

	72
	-28,15
	-0,129

	73
	-26,24
	-0,1234

	74
	-24,69
	-0,1176

	75
	-23,2
	-0,1117

	76
	-21,47
	-0,1057

	77
	-19,27
	-0,09948

	78
	-16,55
	-0,09317

	79
	-13,37
	-0,08678

	80
	-9,961
	-0,08033

	81
	-6,641
	-0,07386

	82
	-3,601
	-0,06737

	83
	-1,076
	-0,06089

	84
	0,8418
	-0,05436

	85
	2,245
	-0,04778

	86
	3,414
	-0,04109

	87
	4,63
	-0,03431

	88
	6,173
	-0,02737

	89
	8,231
	-0,02031

	90
	10,85
	-0,01309

	91
	13,89
	-0,005781

	92
	17,16
	0,001609

	93
	20,34
	0,009031

	94
	23,15
	0,01648

	95
	25,35
	0,02394

	96
	26,89
	0,03136

	97
	28,01
	0,0388

	98
	28,9
	0,04623

	99
	29,88
	0,05369

	100
	31,33
	0,06117

	101
	33,39
	0,0687

	102
	36,15
	0,07627

	103
	39,38
	0,08386

	104
	42,88
	0,09145

	105
	46,3
	0,09905

	106
	49,34
	0,1066

	107
	51,86
	0,1141

	108
	53,83
	0,1216

	109
	55,51
	0,1291

	110
	57,24
	0,1365

	111
	59,44
	0,1439

	112
	62,48
	0,1512

	113
	66,5
	0,1585

	114
	71,55
	0,1657

	115
	77,4
	0,1728

	116
	83,62
	0,1798

	117
	89,93
	0,1867

	118
	96,01
	0,1935

	119
	101,9
	0,2001

	120
	108,1
	0,2066

	121
	115,3
	0,2129

	122
	124,7
	0,2191

	123
	137,5
	0,225

	124
	154,8
	0,2307

	125
	177,5
	0,2362

	126
	205,9
	0,2412

	127
	239,6
	0,2458

	128
	277,6
	0,2499

	129
	318,2
	0,2534

	130
	359,4
	0,2563

	131
	399,1
	0,2586

	132
	435,3
	0,2604

	133
	466,2
	0,2617

	134
	491
	0,2626

	135
	509,1
	0,2631

	136
	520,8
	0,2634

	137
	526,7
	0,2636

	138
	527,8
	0,2636

	139
	525,3
	0,2635

	140
	520,3
	0,2634

	141
	513,4
	0,2631

	142
	505,4
	0,2628

	143
	496,6
	0,2625

	144
	487,2
	0,262

	145
	477,1
	0,2615

	146
	466,3
	0,261

	147
	455
	0,2604

	148
	443
	0,2599

	149
	430,8
	0,2593

	150
	418,4
	0,2587

	151
	405,8
	0,258

	152
	393,4
	0,2574

	153
	381
	0,2567

	154
	368,7
	0,256

	155
	356,4
	0,2551

	156
	344
	0,2543

	157
	331,4
	0,2534

	158
	318,6
	0,2524

	159
	305,7
	0,2514

	160
	292,8
	0,2504

	161
	280,1
	0,2494

	162
	267,8
	0,2483

	163
	255,9
	0,2472

	164
	244,5
	0,2461

	165
	233,5
	0,2448

	166
	222,8
	0,2435

	167
	212,3
	0,2421

	168
	201,9
	0,2405

	169
	191,6
	0,2389

	170
	181,5
	0,2372

	171
	171,8
	0,2355

	172
	162,5
	0,2337

	173
	153,8
	0,2318

	174
	145,8
	0,2298

	175
	138,5
	0,2277

	176
	131,9
	0,2254

	177
	125,8
	0,223

	178
	119,9
	0,2205

	179
	114,2
	0,2178

	180
	108,4
	0,2149

	181
	102,7
	0,2119

	182
	96,94
	0,2088

	183
	91,33
	0,2056

	184
	85,95
	0,2023

	185
	81,09
	0,199

	186
	76,69
	0,1955

	187
	72,81
	0,1919

	188
	69,35
	0,1881

	189
	66,08
	0,1842

	190
	62,85
	0,18

	191
	59,48
	0,1757

	192
	55,84
	0,1712

	193
	52
	0,1665

	194
	48,03
	0,1618

	195
	44,1
	0,1569

	196
	40,45
	0,1519

	197
	37,22
	0,1469

	198
	34,47
	0,1418

	199
	32,13
	0,1365

	200
	30,12
	0,1312

	201
	28,15
	0,1257

	202
	26
	0,12

	203
	23,52
	0,1142

	204
	20,67
	0,1083

	205
	17,44
	0,1022

	206
	14,08
	0,09603

	207
	10,8
	0,08983

	208
	7,856
	0,08358

	209
	5,378
	0,0773

	210
	3,507
	0,07098

	211
	2,058
	0,06461

	212
	0,8418
	0,05814

	213
	-0,4209
	0,05158

	214
	-2,104
	0,04486

	215
	-4,302
	0,03802

	216
	-7,108
	0,03105

	217
	-10,43
	0,02397

	218
	-13,94
	0,01683

	219
	-17,3
	0,009656

	220
	-20,2
	0,002453

	221
	-22,4
	-0,004766

	222
	-23,8
	-0,012

	223
	-24,65
	-0,01928

	224
	-25,25
	-0,02662

	225
	-26
	-0,03406

	226
	-27,36
	-0,04159

	227
	-29,51
	-0,04923

	228
	-32,64
	-0,05695

	229
	-36,43
	-0,0647

	230
	-40,54
	-0,07244

	231
	-44,38
	-0,08012

	232
	-47,51
	-0,08773

	233
	-49,62
	-0,09527

	234
	-50,6
	-0,1027

	235
	-50,83
	-0,1102

	236
	-50,83
	-0,1177

	237
	-51,35
	-0,1252

	238
	-53,08
	-0,1327

	239
	-56,49
	-0,1404

	240
	-61,64
	-0,148

	241
	-68,18
	-0,1556

	242
	-75,34
	-0,163

	243
	-82,17
	-0,1703

	244
	-87,73
	-0,1773

	245
	-91,33
	-0,1841

	246
	-93,01
	-0,1907

	247
	-93,39
	-0,1971

	248
	-94,04
	-0,2035

	249
	-96,94
	-0,2099

	250
	-104,5
	-0,2164

	251
	-118,9
	-0,2231

	252
	-141,8
	-0,2299

	253
	-173,9
	-0,2367

	254
	-214,6
	-0,2432

	255
	-262,4
	-0,2493


[image: image9.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image10.emf]Магнитн. прон. от Н 27.02.07 10:14:30

H[A/м]

800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800

M

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400


_958317963.unknown

