отсчет	Напряженность	Индукция	
0	1355	0,2855	
1	1301	0,2848	
2	1276	0,2844	
3	1254	0,2839	
4	1232	0,2835	
5	1210	0,283	
6	1187	0,2825	
7	1162	0,2821	
8	1136	0,2818	
9	1110	0,2815	
10	1084	0,2812	
11	1058	0,2809	
12	1032	0,2805	
13	1007	0,2801	
14	982,3	0,2797	
15	956,7	0,2791	
16	929,9	0,2785	
17	901,4	0,2778	
18	871,5	0,2771	
19	840,3	0,2764	
20	808,7	0,2757	
21	777,3	0,2751	
22	746,7	0,2744	
23	717,2	0,2737	
24	688,6	0,273	
25	660,6	0,2721	
26	632,4	0,2712	
27	603,5	0,2702	
28	573,6	0,2691	
29	542,4	0,2679	
30	510,6	0,2667	
31	478,7	0,2654	
32	447,6	0,2641	
33	418,1	0,2627	
34	390,5	0,2613	
35	364,9	0,2597	
36	340,9	0,2579	
37	317,8	0,256	
38	295	0,2539	
39	271,9	0,2516	
40	248,6	0,2491	
41	225,3	0,2464	
42	203	0,2436	
43	182,5	0,2405	
44	165	0,2372	
45	150,8	0,2336	
46	140,1	0,2297	
47	132,2	0,2255	
48	125,9	0,2208	
49	120	0,2158	
50	113,3	0,2104	
51	105	0,2046	
52	94,98	0,1985	
53	83,85	0,1921	
54	72,81	0,1854	
55	63,13	0,1784	
56	56,02	0,171	
57	52,05	0,1633	
58	50,93	0,1552	
59	51,67	0,1466	
60	52,66	0,1376	
61	52,19	0,1282	
62	48,82	0,1184	
63	41,99	0,1084	
64	32,08	0,09808	
65	20,53	0,08756	
66	9,4	0,07684	
67	0,8885	0,06589	
68	-3,461	0,05464	
69	-3,04	0,04305	
70	1,356	0,03103	
71	7,669	0,01858	
72	13,05	0,005656	
73	14,45	-0,007672	
74	9,774	-0,02133	
75	-1,59	-0,03522	
76	-18,38	-0,04925	
77	-37,46	-0,06336	
78	-54,53	-0,07755	
79	-65,24	-0,09186	
80	-66,31	-0,1064	
81	-57,05	-0,1213	
82	-40,08	-0,1366	
83	-21,28	-0,1524	
84	-9,587	-0,1686	
85	-15,43	-0,1851	
86	-48,87	-0,2015	
87	-117,6	-0,2173	
88	-225,2	-0,2321	
89	-370,1	-0,2454	
90	-545,1	-0,2568	
91	-738,4	-0,2659	
92	-935,1	-0,2727	
93	-1120	-0,2772	
94	-1278	-0,2798	
95	-1401	-0,2809	
96	-1483	-0,2808	
97	-1525	-0,2802	
98	1531	-0,2794	
99	-1519	-0,2788	
100	-1492	-0,2785	
101	-1464	-0,2786	
102	-1443	-0,279	
103	-1434	-0,2795	
104	-1437	-0,2801	
105	-1451	-0,2805	
106	-1469	-0,2806	
107	-1488	-0,2805	
108	-1501	-0,2802	
109	-1505	-0,2798	
110	-1502	-0,2794	
111	-1491	-0,2791	
112	-1477	-0,279	
113	-1463	-0,279	
114	-1453	-0,2791	
115	-1448	-0,2792	
116	-1448	-0,2794	
117	-1451	-0,2794	
118	-1455	-0,2792	
119	-1457	-0,279	
120	-1453	-0,2787	
121	-1441	-0,2783	
122	-1423	-0,278	
123	-1400	-0,2778	
124	-1375	-0,2777	
125	-1350	-0,2777	
126	-1329	-0,2777	
127	-1312	-0,2777	
128	-1299	-0,2776	
129	-1289	-0,2774	
130	-1279	-0,2771	
131	-1267	-0,2767	
132	-1251	-0,2762	
133	-1229	-0,2757	
134	-1202	-0,2753	
135	-1171	-0,275	
136	-1139	-0,2748	
137	-1108	-0,2747	
138	-1080	-0,2746	
139	-1056	-0,2744	
140	-1036	-0,2742	
141	-1018	-0,2738	
142	-999,9	-0,2733	
143	-979,6	-0,2726	
144	-955,4	-0,2719	
145	-926,3	-0,2712	
146	-892,8	-0,2706	
147	-856,5	-0,27	
148	-819,6	-0,2695	
149	-784,2	-0,2691	
150	-752,1	-0,2686	
151	-724,1	-0,2681	
152	-699,6	-0,2675	
153	-677,2	-0,2668	
154	-654,9	-0,2658	
155	-630,4	-0,2648	
156	-602,3	-0,2636	
157	-570	-0,2624	
158	-534,2	-0,2612	
159	-496,5	-0,2601	
160	-459,2	-0,259	
161	-424,3	-0,2579	
162	-393,7	-0,2568	
163	-367,7	-0,2555	
164	-345,9	-0,254	
165	-326,7	-0,2524	
166	-307,9	-0,2505	
167	-287,8	-0,2483	
168	-264,8	-0,246	
169	-238,8	-0,2435	
170	-210,7	-0,2409	
171	-182,4	-0,2382	
172	-156,2	-0,2355	
173	-134,5	-0,2325	
174	-118,5	-0,2293	
175	-108,5	-0,2257	
176	-103,6	-0,2218	
177	-101,5	-0,2175	
178	-99,75	-0,2127	
179	-95,77	-0,2075	
180	-88,01	-0,2019	
181	-76,13	-0,196	
182	-61,07	-0,1898	
183	-44,89	-0,1834	
184	-30,26	-0,1767	
185	-19,45	-0,1698	
186	-14,03	-0,1625	
187	-14,03	-0,1547	
188	-18,14	-0,1465	
189	-23,9	-0,1377	
190	-28,29	-0,1285	
191	-28,67	-0,1189	
192	-23,38	-0,1089	
193	-12,44	-0,09862	
194	2,572	-0,08819	
195	18,8	-0,07761	
196	32,88	-0,06686	
197	41,76	-0,05587	
198	43,68	-0,04458	
199	38,81	-0,03287	
200	29,23	-0,02067	
201	18,43	-0,007969	
202	10,66	0,005219	
203	9,634	0,01883	
204	17,44	0,0327	
205	33,81	0,04675	
206	56,02	0,06086	
207	79,31	0,075	
208	98,02	0,08917	
209	107,2	0,1035	
210	104	0,1181	
211	88,85	0,1332	
212	66,36	0,1487	
213	44,66	0,1648	
214	34,47	0,1814	
215	47,05	0,1981	
216	92,17	0,2145	
217	176,1	0,2303	
218	300	0,2447	
219	459,3	0,2575	
220	644	0,2681	
221	840,5	0,2764	
222	1033	0,2824	
223	1207	0,2863	
224	1351	0,2883	
225	1457	0,289	
226	1524	0,2888	
227	-1509	0,2882	
228	-1504	0,2876	
229	-1517	0,2871	
230	1527	0,2869	
231	1510	0,2871	
232	1500	0,2874	
233	1500	0,2879	
234	1510	0,2883	
235	1526	0,2885	
236	-1522	0,2886	
237	-1509	0,2885	
238	-1502	0,2883	
239	-1504	0,288	
240	-1513	0,2877	
241	-1526	0,2876	
242	1523	0,2875	
243	1508	0,2875	
244	1498	0,2876	
245	1491	0,2877	
246	1489	0,2877	
247	1489	0,2877	
248	1488	0,2876	
249	1484	0,2874	
250	1475	0,2871	
251	1459	0,2868	
252	1438	0,2864	
253	1413	0,2861	
254	1384	0,2858	
255	1355	0,2855	

Название	Длина [M]	Площадь [M*M]	Витки I	Витки II	
Феррит	0,0816	3,6E-5	106	96	

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет
по лабораторной работе
Исследование свойств магнитных материалов

Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2
Иванов С.С.
Проверил преподаватель
Сидоров П.П.