На какие три вида делятся механизмы переноса заряда, массы и энергии в зависимости от характерных размеров областей?
Перенос на расстояния больше 1мкм (классическая мех-ка), меньше 10нм (квантовая мех-ка) и между 10нм и 1мкм (перенос имеет свои уникальные особенности)

Как описывается перенос заряда, массы и энергии на расстояниях больше 1 мкм? Чем задается масштаб длины 1 мкм?
 Описывается классической мех-кой электродинамикой сплошных сред. Мех-м переноса – дрейф и диффузия макроскопических распределений плотностей заряда. Масштаб задается дебаевской длиной экранирования эл-маг. поля, хар-ным размером дислокации.

Как описывается перенос заряда, массы и энергии на расстояниях меньше 10 нм? Чем задается масштаб длины 10 нм?
Квантовая мех-ка. Мех-м – интерференция и дифракция волновых ф. Хар-ная особенность – комплексность этих ф. Масштаб длины задается дебройлевской длиной волны электрона с хар-ной эн. 0,1эВ в зоне проводимости п/п

В чем суть поверхностного эффекта, наблюдаемого в наноструктурах?
Число атомов на пов-ти приблизительно равно числу атомов внутри области.

В чем суть самоорганизации, наблюдаемой в наноструктурах?
Возникновение упорядоченных структур из-за конкуренции нелинейных и диссипативных св-в.

В чем суть иерархичности и фрактальности, наблюдаемых в наноструктурах?
Упорядоченность в древовидные структуры, вложенные друг в друга, как матрешки. На каждом уровне иерархии протекают похожие процессы, но с хар-ными вел-нами, отличающимися на постоянный коэф.

В чем особенности переноса заряда, массы и энергии на субмикронных расстояниях?
1.Баллистический (без столкновений) пролет носителей: электронов, ионов, фотонов и т.д. 2.Группы атомов участвуют в броуновском движении, особенно при Т>1000С 3.В иерархических структурах возможно лавинообразное движение по рангам иерархии, приводящее к макроскопическим результатам - фазовым переходам.

В чем суть рассмотрения наноструктур как открытых систем?
Через наноструктуры все время протекают потоки вещ-ва (частиц), энергии (тепла) и энтропии (информации), т.е. наноструктуры относятся к открытым системам.

В чем суть проблемы скейлинга в наноэлектронике?
При достижении тактовых частот порядка 100ГГц непреодолимым препятствием для ИС станет RC-задержка порядка 10пс в проводнике длиной 1см, соединяющем с периферией внутренний эл-т ИС (полевой транзистор).

Как предполагается решать проблему скейлинга в наноэлектронных интегральных схемах?
Переход к новым принципам построения ИС – клеточному автомату, где соединяются только соседние эл-ты. Но нет технологии изготовления таких наноэлектронных ИС. Для этого перспективны процессы самоорганизации наноструктур (реконструкция пов-ти п/п).

Каковы требования к размеру частиц в пучке для изготовления нанослоев?
Пучок должен состоять из отдельных атомов или молекул эл-тов, входящих в состав наносимого слоя.

Каковы общие недостатки методов изготовления наноструктур?
Крупные капли, нет математической модели.

Каковы требования ко всем методам изготовления наноструктур?
Отсутствие капель в пучке частиц, идущих к подложке. Пучок должен состоять из отдельных атомов или молекул эл-тов, входящих в состав наносимого слоя.

Как подразделяются наноструктуры в зависимости от их размерности?
Наночастицы(0D), нанонити(1D), и нанослои(2D).

Перечислите методы изготовления нанослоев.
Термическое и ЭЛ испарение; химическая газофазная, лазерная, жидкофазная, МЛ эпитаксии; МЛ эпитаксия с плазменной стимуляцией; ионно-плазменные методы; плазмохимическое осаждение.

В чем суть методов термического и электронно-лучевого испарения?
Мат-л вылетает с пов-ти расплава в высоком вакууме и осаждается на подложке. Преимущества – простота и распространенность. Недостаток – крупные капли около 1мкм.

В чем суть метода химической газофазной эпитаксии?
Газообразные реагенты поступают в зону реакции около подложки в потоке газа-носителя, термически разлагаются, вступают в реакцию и образуют пленку на пов-ти подложки. Удобно для выпуска в промышленных масштабах.

В чем суть метода лазерной эпитаксии?
Луч мощного импульсного лазера сканирует пов-ть мишени и образует локальную зону расплава. Из этой зоны со сверхзвуковой скоростью вылетают частицы, диффундируют до пов-ти подложки и образуют растущую пленку. Удобство и простота регулировки состава с помощью наборных твердых вращающихся мишеней.

В чем суть метода жидкофазной эпитаксии?
Холодная подложка погружается в расплав. Температура в окрестности ее пов-ти < температуры растворимости вещ-ва пленки, и оно осаждается на подложку. Преимущества – простота и распространенность. Недостаток – размытые границы нанометровых слоев из-за медленного мех-кого перемещения подложки при смене расплавов; пар около пов-ти расплава садится на подложку, когда она еще не касается расплава.

В чем суть ионно-плазменных методов?
В тлеющем разряде ионы инертного газа ускоряются в эл-ком поле мишени и выбивают из нее частицы. Частицы летят к подложке и образуют на ней растущую пленку. Преимущества - простота и распространенность. Недостатки - трудно снизить содержание неконтролируемых примесей из-за отсутствия сверхвысокого вакуума.

В чем суть метода плазмохимического осаждения?
В тлеющем разряде ионы инертного газа ударяют в молекулы органических соединений и разлагают их около подложки. Часть получившихся фрагментов образуют растущую на подложке пленку, а часть уносится системой откачки.

В чем суть метода МЛЭ с плазмохимической стимуляцией?
Источник плазмы сообщает частицам молекулярного пучка из эффузионных ячеек энергию, необходимую для преодоления активационного барьера хим. Реакций. Активационные частицы из молекулярных пучков вступают в реакцию на пов-ти подложки и образуют на ней растущую пленку.

Перечислите литографические методы изготовления нанонитей (квантовых нитей) и наночастиц (квантовых точек) из нанослоев.
ЭЛ, ионная, рентгеновская литографии.

В чем общий недостаток электронно-лучевой и ионной литографий при изготовлении нанонитей и наночастиц из нанослоев?
Высокая (десятки кэВ) энергия частиц, падающих на подложку при создании рисунка. Этой энергии достаточно для выбивания вторичных частиц в подложке. В результате нарушается кристаллическая структура в области порядка 1 мкм, т.е. много больше, чем искомая наноструктура.

В чем общие недостатки рентгеновской и ионной литографий при изготовлении нанонитей и наночастиц из нанослоев?
Трудность получения высокой интенсивности пучка и его фокусировки.

Каковы две характерные особенности зондовых методов нанотехнологии?
1.Высокая напряженность Е эл-кого поля около острия зонда (иглы). 2.Высокая пов-ная плотность тока J между иглой и подложкой.

Каковы характерные значения напряжения, радиуса кривизны и напряженности электрического поля в зондовом методе нанотехнологии?
Е = U/R; J = I/S
При U=10В и R=10нм Е=107В/см. J достигает 104А/см2 несмотря на I=1нА

Каковы характерные значения напряжения, тока и поверхностной плотности тока в зондовом методе нанотехнологии?
U=10В
J достигает 104А/см2 несмотря на I=1нА

Каковы недостатки электронно-лучевого испарения, катодного распыления и других традиционных методов нанесения слоев при изготовлении нанослоев?
Крупные капли размером около 1мкм.

Общие достоинства и недостатки метода молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).
Картинка на экране дифракции быстрых электронов. Дороговизна, т.к. сверхвысокий вакуум.

Что называют химической лучевой эпитаксией?
МЛЭ только вместо простых источников, содержащих наносимый мат-л, используют комбинацию источников с газообразными гидридами и простых источников.

Какие меры принимают против нежелательных примесей при МЛЭ?
Криогенные панели.

Из какого материала делают рабочий объем установки МЛЭ?
Нержавейка.

Какое давление характерно для сверхвысокого вакуума?
10-10 торр.

Как давление, определяющее достижение «высокого вакуума», зависит от размера откачиваемого объема?
Обратнопропорционально.

Какова характерная длина свободного пробега частиц газа при нормальных условиях?
100нм

В чем состоит суть процесса обезгаживания?
Многочасовой прогрев при температуре 300-4000С.

Почему нельзя температуру обезгаживания поднять выше примерно 4000С?
Т.к при 5000С начинается интенсивная диффузия углерода из нержавеющей стали.

Для чего служат криопанели при МЛЭ и где они расположены?
Перехватывают примеси, которые испаряются со стенок.

Типичные параметры установки МЛЭ.

Какова характерная температура подложки при МЛЭ?
6000С

Зачем вращают подложки при МЛЭ и с какой скоростью (примерно)?
1об/мин, чтобы равномерно росли слои.

Какова характерная скорость роста нанослоев при МЛЭ?
Несколько ангстрем в секунду.

Какова характерная скорость срабатывания механических заслонок перед эффузионными ячейками, и как она связана с атомно резкими границами слоев?
Для образования атомно резких границ между соседними слоями с разным составом важно, чтобы скорость роста слоя равнялась нескольким ангрстремам в секунду. Тогда прерывание роста слоя за долю секунды можно обеспечить поворотом мех-кой заслонки.

Каково характерное расстояние от источника до подложек при МЛЭ?
10см.