ЛЕКЦИЯ № 1
Электроника - это область науки и техники, охватывающая исследование и разработку электронных приборов и принципов их использования.
Микроэлектроника - это раздел электроники, охватывающий
исследования и разработку качественно нового типа электронных приборов - интегральных микросхем - и принципов их применения.

Электронные приборы
Электронные приборы - это устройства, работа которых основана на использовании явлений, связанных с движением электронов в твердом теле, высоком вакууме и газовой среде. Электронные приборы применяют как элементы радиоэлектронной аппаратуры, не подлежащие сборке, разборке и ремонту.
По виду рабочей среды различают следующие классы электронных приборов:
1. Полупроводниковые приборы.
2. Электровакуумные приборы.
3. Газоразрядные приборы.
В полупроводниках используются явления, связанные с движением электронов в кристаллической структуре полупроводников. Их свойства определяются взаимодействием электронов с кристаллической решеткой и внешним электромагнитным полем.
В электровакуумных приборах используются, явления движения электронов между электродами в высоком вакууме. Давление газов 10-6 - 10-5 мм.рт.ст. Свойства обуславливаются взаимодействием
электрических потоков с электрическим полем электродов.
В газоразрядных приборах используются явления, связанные с
движением электрических потоков в газовой среде – 10-3 мм.рт.ст. Свойства обуславливаются взаимодействием движущихся потоков электронов с электрическим полем электродов и газовой средой.

СВОЙСТВА
1.Преобразуют один вид энергии и сигнала в другой (солнечную в электрическую, тепловую в электрическую, переменный ток в постоянный ток).
2. Быстродействие.
3. Простота управления процессом преобразования энергии.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Движение носителей в электрическом поле называется дрейфом. Плотность дрейфового тока:
J (А/см2) = σ*E= Е/ρ,
где Е (В/см) - напряженность электрического поля,
σ [(Ом*см)] - удельная проводимость,
ρ (Ом*см) - удельное сопротивление,
σ = 1/ρ;
Проводники: σ = 106…105 (ρ <10-4 Ом*см)
Полупроводники: σ = 104…10-10 (ρ =10-4…1010 Ом*см)
Диэлектрики: σ < 10-10 (ρ > 1010 Ом*см)
Такая чисто количественная классификация весьма условна, особенно применительно к полупроводникам и диэлектрикам, между которыми по существу нет принципиальных различий. Что касается полупроводников и металлов, то различия между ними более принципиальные, т.е. они не сводятся к различию удельных сопротивлений.
Основным признаком полупроводников является сильное влияние температуры и концентрации примесей на их электрическую проводимость.
При увеличении температуры на 1°С, σ полупроводника увеличивается на 5-6%.

Основные полупроводники:
1. Селен. 2. Кремний. З.Арсенид галлия. 4. Германий. Примеси: бор, фосфор, мышьяк, индий, алюминий.
Структура полупроводника- кристаллическая. Полупроводники, как правило - твердые тела с регулярной кристаллической структурой - монокристаллы. Их кристаллическая решетка состоит из множества повторяющихся и примыкающих друг к другу элементарных ячеек той или иной формы и размера.

В случае простейшей кубической решетки (Si, Ge, NaCI и др.) ребро элементарной ячейки — куба — есть постоянная решетки а (0,4—0,6 нм).
В германии и кремнии 4 валентных электрона образуют 4 ковалентные связи с близкорасположенными 4 атомами и не могут перемещаться в кристаллической решетке.
 Связь атомов в кристаллической решетке полупроводников обусловлена специфическими обменными силами, возникающими в результате попарного объединения валентных электронов у смежных атомов. Такая связь (при которой каждый из атомов остается нейтральным) называется ковалентной или просто валентной. Регулярность (периодичность) структуры кристалла приводит к зависимости его свойств от направления в кристаллической решетке — к анизотропии.
Структура кристалла никогда не бывает идеальна - ни в объеме, ни, тем более, на поверхности. Всегда имеются дефекты решетки и дислокации. (Смещения плоскостей решетки).
Любой реальный полупроводник содержит примеси — либо паразитные, от которых не удается избавиться при очистке, либо полезные, которые вводятся специально для получения нужных свойств кристалла. Каждый примесный (т. е. чужеродный) атом равносилен точечному дефекту решетки. Примесные атомы (рис. 1) могут располагаться либо в междуузлиях решетки (примесь внедрения — 1), либо в самих узлах—вместо основных атомов (примесь замещения — 2). Последний вариант более распространен.

Рис. 1. Точечные дефекты кристаллической решетки:
а — дефект Шоттки; б—дефект по Френкелю: в—примесные дефекты

ОСНОВЫ ЗОННОЙ ТЕОРИИ
Изучает энергетический спектр частиц в твердом теле, т.е. распределение электронов по энергетическим уровням.
Твердое тело представляет собой множество атомов, сильно взаимодействующих друг с другом благодаря малым межатомным расстояниям. Поэтому вместо совокупности дискретных энергетических уровней, свойственных отдельному атому, твердое тело характеризуется совокупностью энергетических зон. Каждая зона происходит от соответствующего уровня, который как бы расщепляется при сближении атомов. (Если тело состоит из n атомов, то каждый энергетический уровень расщепляется на n близкорасположенных уровней, образующих разрешенную энергетическую зону). В результате кристалл с межатомным расстоянием do характеризуется определенной зонной диаграммой, в которой разрешенные зоны чередуются с запрещенными зонами ( рис.2.)

Рис. 2а. Схема образования разрешенных и запрещенных энергетических зон при сближении атомов:
1 - уровни отдельных атомов; 2 - совокупность уровней; 3 - почти сплошные зоны

Рис. 2б. Зонные диаграммы при Т=0 К: а - металла; б - полупроводника; в – диэлектрика

Верхняя разрешенная зона называется зоной проводимости, а расположенная непосредственно под нею — валентной зоной. При нулевой абсолютной температуре валентная зона всегда полностью заполнена электронами, тогда как зона проводимости либо заполнена только в нижней части, либо полностью пуста. Первый случай свойствен металлам, второй — полупроводникам и диэлектрикам (рис. 2б). Отличие диэлектриков от
полупроводников состоит главным образом в значительно большей ширине запрещенной зоны.
На рис. 26, б подразумевался собственный, беспримесный полупроводник.

В электронике энергию электронов оценивают величиной еφ, где φ-разность потенциалов, которую прошел электрон, и е-элементарный заряд. Энергию еφ принято измерять в электрон-вольтах.
Электрон-вольт — это энергия, которую приобретает электрон, пройдя разность потенциалов 1 В. Связь этой единицы с джоулями следующая: 1 эВ= 1,6*10-19 Дж. Энергия, выраженная в электрон-вольтах, численно совпадает с соответствующей разностью потенциалов.
Ширина запрещенной зоны - один из важнейших параметров полупроводников: он определяет энергию, необходимую для образования электронно-дырочных пар. Типичные значения этого параметра для полупроводников лежат в пределах ΔW =0,5..3 эВ.

ΔW =Wn-Wв (ΔW > 3 эв - диэлектрики); перекрытие – гибридная зона.

носители заряда в полупроводнике
При температуре абсолютного 0 валентные электроны в полупроводнике связаны ковалентными связями, не могут перемещаться. С повышением температуры, при приложении электрического поля и т.д. электроны, получающие энергию равную или большую ΔW, могут перейти из валентной зоны в зону проводимости, где способны перемещаться. Эти электроны - носители заряда в полупроводниках, электроны проводимости.

Схема перехода валентных электронов в зону проводимости

Электроны, расположенные в зоне проводимости, называют свободными в том смысле, что они могут перемещаться внутри кристалла под действием электрического поля.
Электроны, перешедшие в зону проводимости, оставляют в валентной зоне незаполненные энергетические уровни - дырки. Эти уровни могут заполняться другими электронами валентной зоны, что равносильно движению дырок.
Переход из валентной зоны в зону проводимости с образованием электронно-дырочной пары называется генерацией, обратный процесс – рекомбинацией. Возврат электрона из зоны проводимости на незаполненный уровень в валентной зоне обозначает рекомбинацию электрона и дырки. В равновесном состоянии скорости генерации и рекомбинации электронно-дырочных пар одинаковы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ПО ЭНЕГЕТИЧЕСКИМ (ЗОНАМ) УРОВНЯМ.
Разрешенные зоны содержат огромное количество уровней (1022 -1023 в 1см3), на каждом из которых могут находиться электроны.
Чтобы оценить фактическую концентрацию носителей в полупроводнике, нужно знать распределение уровней и вероятность заполнения этих уровней.
Согласно квантовой статистике вероятность заполнения электроном энергетического уровня с энергией W дается ФУНКЦИЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМИ (ФЕРМИ-ДИРАКА):

где F n (W) - вероятность нахождения электрона при данной температуре Т на данном уровне W.
k - постоянная Больцмана (к=1,38*10-23 Дж/град=8,62*10-5 Эв/К).

WF - Уровень (энергия) Ферми - уровень энергии, вероятность нахождения на котором электрона при температуре абсолютного 0 равна 1/2, если уровень разрешенный. WF – электрохимический потенциал, т.е. работа, которую необходимо затратить для изменения числа частиц в системе на единицу при постоянном объёме и температуре – расположен практически в середине запрещённой зоны – это средняя энергия, приходящаяся на один носитель заряда.
F (W) = size 12{ { {1} over { {} rSup { size 8{ { size 10{e} } rSup { size 6{ { {W rSub {F} - W} over { ital "kT"} } +1} } } } } } } {} - вероятность отсутствия электронов (наличия дырки) на данном уровне.

УСЛОВИЯ:
При умеренных температурах для невырожденного полупроводника справедливы соотношения: Wn -WF >>kT, WF -WB, size 12{ { size 10{e} } rSup { size 6{ { {W - W rSub {F} } over { ital "kT"} } } } } {} >>1. (*)
(Классическим (невырожденным) считается полупроводник с небольшой концентрацией примесей, недостаточной для образования примесных зон).
Эти соотношения означают, что уровень Ферми расположен относительно далеко
от зоны проводимости и валентной зоны по сравнению с энергией kТ (при комнатной температуре Т=300К имеем kT=0,025 эВ). Величина kТ близка к средней кинетической энергии свободных электронов (3/2кТ), обусловленной их хаотическим движением в твердом теле). (3/2кТ = 0.039 эВ близка (Si) или превышает (Ge) энергию ионизации.
Для классических полупроводников вероятность заполнения уровня W в зоне проводимости даётся распределением Максвелла-Больцмана:
size 12{ { size 10{F rSub {n} \( W \) = e} } rSup { size 6{ { {W - W rSub {F} } over { ital "kT"} } } } } {}
size 12{ { size 10{F rSub {p} \( W \) = e} } rSup { size 6{ { {W - W rSub {F} } over { ital "kT"} } } } } {} - вероятность отсутствия электронов. Невырожденный полупроводник - если выполняются условия (*) и применяется распределение Максвелла-Больцмана. В ином случае - вырожденный полупроводник.

СОБСТВЕННЫЙ ПОЛУПРОВОДНИК
 Полупроводник, имеющий в узлах кристаллической решётки только свои атомы, называют собственным полупроводником, все величины, относящиеся к нему, обозначают индексом i (от англ. Intrinsic – присущий).
Собственный полупроводник — это полупроводник без донорных и акцепторных примесей или с концентрацией примеси настолько малой, что она не оказывает существенного влияния на удельную проводимость полупроводника. В собственном полупроводнике при температуре абсолютного нуля отсутствуют носители заряда, так как валентная зона полностью занята электронами (там нет дырок), а в зоне проводимости нет электронов.
При температурах выше абсолютного нуля некоторые электроны валентной зоны могут быть переброшены в зону проводимости — возможна тепловая генерация пар носителей заряда, в зоне проводимости появляются свободные электроны, а в валентной зоне — дырки. Процесс тепловой генерации возможен даже при очень низких температурах из-за значительных флуктуации (отклонений) энергий тепловых колебаний атомов от средней энергии тепловых колебаний атомов относительно узлов кристаллической решетки.

Плотность энергетических уровней в зоне проводимости (валентной) вблизи уровня W (в единице объёма): N(W).
N(W)*dW – количество энергетических уровней в диапазоне dW (в единице объёма).
N(W)*fn(W)*dW = dn – концентрация электронов с энергиями от W до W+dW (в единице объёма).
size 12{"Ni "= Int rSub { size 8{W rSub { size 6{n} } } } rSup { infinity } {N \( W \) f rSub { size 8{n} } \( W \) "dW "} } {} - удельная концентрация электронов в зоне проводимости.
size 12{ ital "Pi"= Int rSub { size 8{ {} rSub { size 6{0} } } } rSup {W rSub { size 6{n} } } {N \( W \) f rSub { size 8{p} } \( W \) "dW "} } {} - удельная концентрация дырок в валентной зоне.

Аn=Ap=А - коэффициент, зависит от свойств полупроводника в собственном полупроводнике: ni=pi (концентрации электронов и дырок одинаковы).
Wn – WF = WF – WB; WF = (Wn – WB)/2;

Для Si An=3.873*1016 K-3/2см-3; εG0 =1.21 эВ;
Для Ge An=1.76*1016 K-3/2см-3; εG0 = 0.785 эВ; ΔW=0.72эВ.
При Т=300К:
Для Si: ni=1.4*1010 см-3;
Для Ge: ni=2.3*1010 см-3.

Уровень Ферми расположен в середине запрещённой зоны.

Wn – WF = Wn – 0.5*Wn – 0.5* WB = 0.5(Wn – WB) = 0.5*ΔW;
 WF – WB = 0.5*ΔW;
ni = pi = AT3/2 e-ΔW/2kT;
 Отметим две важные особенности этого выражения. Во-первых, собственная концентрация очень сильно зависит от ширины запрещённой зоны. Например, при разнице φз1 – φз2 = 0,2 В различие в собственных концентрациях составит е4 ≈ 55 раз. Именно по этой причине значение ni для кремния на три порядка меньше, чем для германия (см. табл. 2.1). Во-вторых, собственная концентрация очень сильно зависит от температуры через величину φТ, стоящую в показателе степени. Например, если абсолютная температура возрастает всего на 5% (т. е. на 15°С по отношению к комнатной), то собственная концентрация увеличится в е раз (т. е. почти в 3 раза). Легко заметить, что влияние температуры тем сильнее, чем больше ширина запрещенной зоны.
T= 300К, германий: ΔW=0.72 эВ, ni=pi=2.5*1013 см-3.

Итак, в полупроводниках имеются два типа свободных носителей-: электроны и дырки, причем в собственном полупроводнике они всегда образуются и рекомбинируют парами, т. е. их количество всегда одинаково. Проводимость собственного полупроводника, обусловленную парными носителями теплового происхождения, называют собственной проводимостью.
Образование свободных электронов и дырок — генерация носителей заряда – происходит при воздействии теплового хаотического движения атомов кристаллической решетки (тепловая генерация), при воздействии поглощенных полупроводником квантов света (световая генерация) и других энергетических факторов. Так как полупроводник всегда находится под действием всех этих факторов или хотя бы одного (Т ≠ 0), генерация носителей происходит непрерывно.
Скорость генерации — число освобождающихся в единицу времени электронно-дырочных пар — зависит от температуры полупроводника и ширины его запрещенной зоны. Одновременно с генерацией в полупроводнике непрерывно происходит и обратный процесс — рекомбинация носителей заряда, т. е. возвращение электронов из зоны проводимости в валентную зону, в результате чего исчезает пара носителей заряда.

Скорость рекомбинации, т. е. число исчезающих в единицу времени электрон но-дыр очных пар, определяется свойствами полупроводника; кроме того, она пропорциональна концентрации электрон ив и дырок, так как чем больше число носителей заряда, тем вероятнее их встреча, завершающаяся рекомбинацией. Таким образом, скорость рекомбинации
        vрек=rnipi=rn2i,
где r — коэффициент рекомбинации, определяемый свойствами полупроводника.
В стационарном режиме должно существовать динамическое равновесие — скорость генерации должна равняться скорости рекомбинации:
vген=r*n2i,
Отсюда
n2i= vген /r.
В состоянии термодинамического равновесия процессы генерации и рекомбинации носителей заряда взаимно уравновешены. При этом в полупроводнике существуют равновесные концентрации электронов п0 и дырок р0.

ПРИМЕСНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ
В электронике часто применяют полупроводники, у которых часть атомов основного вещества в узлах кристаллической решетки замещена атомами другого вещества; такие полупроводники называют примесными. Для германия и кремния чаще всего используют пятивалентные (фосфор, сурьма, мышьяк) и трехвалентные (бор, алюминий, индий, галлий) примеси (сами Ge и Si четырёхвалентны).

П0ЛУПР0В0ДНИК С Д0Н0РН0Й ПРИМЕСЬЮ
При наличии пятивалентной примеси четыре валентных электрона примесного атома совместно с четырьмя электронами соседних атомов образуют ковалентные связи, а пятый валентный электрон оказывается
«лишним». Энергия связи его со своим атомом ΔWn намного меньше энергии ΔW, необходимой для освобождения валентного электрона.

Таблица 2.2
Значения энергии ионизации пятивалентных примесей
в германии и кремнии
Примесь	Энергия ионизации ΔWn, эВ
	германий	кремний
Фосфор / Мышьяк / Сурьма	0,012 / 0,013 / 0,0096	0,044 / 0,049 / 0,039

Благодаря небольшой энергии ионизации пятый электрон даже при комнатной температуре может быть оторван от своего атома за счёт энергии теплового движения. При этом образуются электрон проводимости и неподвижный положительный заряд — атом примеси, потерявший этот электрон. Такие примеси (отдающие электроны) называют донорными.

Если в собственный полупроводник ввести донорную примесь, то число свободных электронов будет превышать число дырок. Такой полупроводник обладает преимущественно электронной проводимостью и называется электронным или n-типа.
Дополнительные свободные электроны возникают при ионизации донорных атомов — отрыве от них электронов под действием тепловых колебаний кристаллической решетки, в результате донорные атомы превращаются в положительно заряженные ионы. Донорные атомы образуют в запрещённой зоне разрешенные уровни Wg, расположенные вблизи дна зоны проводимости (рис. 1.3). При ионизации донорного атома электрон / переходит с донорного уровня Wg в зону проводимости, разность ΔWg=Wп–Wg называется энергией ионизации доноров. Так как ΔWg<Wз, то при не слишком высоких температурах число свободных электронов, возникающих вследствие ионизации доноров, при достаточно большой концентрации доноров превышает число электронов и дырок, образовавшихся вследствие тепловой генерации. Электроны в этом случае называются основными носителями.

Рис. 1.3.
Обозначим концентрацию донорной примеси NД. Так как ее энергия ионизации ΔWn очень невелика (ΔWn ≈0,01 эВ, см. табл. 2.2), то при комнатной и даже более низкой температуре практически все примесные атомы оказываются ионизированными; кроме того, ионизируется некоторая часть атомов основного вещества пi. Таким образом, концентрация электронов проводимости в полупроводнике с донорной примесью
nп = Nд + n*i,
т. е. она больше, чем в беспримесном полупроводнике. Обычно концентрация донорной примеси Nд>n*i и nп≈ Nд.
Поскольку скорость рекомбинации носителей заряда в полупроводнике пропорциональна концентрации электронов и дырок:
vрек = rnпpп,
а скорость генерации при малых концентрациях примеси остается той же, что и в собственном полупроводнике:
 vген=rn2i при динамическом равновесии, когда vген=vрек, n2i=nпpп (nn≈NД). Отсюда равновесная концентрация дырок в примесном полупроводнике
pп= n2i/nп=n2i/ NД (pп <<p i, NД >> ni), т. е. она значительно ниже, чем в беспримесном полупроводнике. Поэтому в данном случае дырки называют неосновными носителями заряда, а электроны, составляющие подавляющую массу подвижных носителей,— основными носителями заряда. Полупроводник с донорной примесью называют электронным полупроводником или полупроводником n-типа (от лат. negative — отрицательный).

ПОЛУПРОВОДНИКИ С АКЦЕПТОРНОЙ ПРИМЕСЬЮ
При введении трехвалентной примеси примесный атом отдает три своих валентных электрона для образования ковалентных связей с тремя близлежащими атомами. Связь с четвертым атомом оказывается незаполненной, однако на нее сравнительно легко могут переходить валентные электроны с соседних связей, что видно из табл. 2.3, где
Таблица 2.3
Значения энергии ионизации трехвалентных примесей
в германии и кремнии
Примесь	Энергия ионизации ΔWр, эВ
	германий	кремний
Бор / Алюминий / Галлий / Индий	0,0104 / 0,0102 / 0,0108 / 0,0112	0,045 / 0,057 / 0,065 / 0,160

приведены значения энергии ионизации ΔWр некоторых трехвалентных примесей в германии и кремнии.
При переброске валентного электрона на незаполненную связь примесный атом с присоединенным лишним электроном образует в кристаллической решетке неподвижный отрицательный заряд; кроме того, образуется дырка, способная перемещаться по решетке. Такие примеси (захватывающие электроны) называют акцепторными.

Если в полупроводник ввести акцепторную примесь, то при большой ее концентрации в полупроводнике будет преобладать дырочная проводимость. Такой полупроводник называется дырочным или р-типа. Дополнительные дырки возникают при ионизации акцепторных атомов, т. е. в результате присоединения к ним электронов, которые отрываются от атомов полупроводника. На энергетической диаграмме этот процесс соответствует переходу электрона 2 из валентной зоны на акцепторный уровень Wа, расположенный вблизи потолка валентной зоны. В результате образуются свободные уровни в валентной зоне, соответствующие дыркам, а акцепторный атом превращается в отрицательный ион. Разность Wа-Wв представляет собой энергию ионизации акцепторов. Дырки в этом случае являются основными носителями.
На энергетической диаграмме полупроводника акцепторные примеси образуют локальные энергетические уровни, лежащие в запрещенной зоне у потолка валентной зоны.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ ПРИМЕСНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
У примесных полупроводников зонные диаграммы иные (рис. 2.10). Как видим, донорные и акцепторные примеси характерны тем, что их энергетические уровни расположены в запрещенной зоне полупроводника, причем уровни доноров близки к дну зоны проводимости (рис. 2.10, а), а уровни акцепторов — к потолку валентной зоны (рис. 2.10, б). Следует также подчеркнуть, что примесные уровни не сливаются в зоны, поскольку концентрация примесей обычно мала, а значит, расстояние между примесными атомами настолько велико, что взаимодействие этих атомов, необходимое для образования зон практически отсутствует.

При N>1018 взаимодействием между электронными примесями пренебрегать нельзя. Этот полупроводник с незаполненным валентным уровнем - вырожденный полупроводник, близок к примесному.
При большой концентрации примесных атомов (более 1018см–3) из-за сильного взаимодействия между ними отдельный примесный уровень (донорный или акцепторный) расщепляется па подуровни, образующие узкую примесную зону. При этом энергия ионизации уменьшается. При очень высоких концентрациях (более 1020 см–3) примесная зона расширяется настолько, что соединяется с зоной проводимости для полупроводника n-типа или с валентной зоной для полупроводника р-типа. В результате энергия ионизации уменьшается до нуля и возникает частично заполненная зона. Как и в металлах, в таком полупроводнике проводимость существует при Т=0 К.
Поэтому сильно легированные полупроводники называют вырожденными или полуметаллами.
Донорпые и акцепторные уровни называют мелкими, имея в виду их малые «расстояния» от соответствующих разрешенных зон.

Рис. 2.10. Зонные диаграммы примесных полупроводников при Т=0К:
а — электронного; б — дырочного;

— в электронных полупроводниках, у которых п> пi уровень Ферми лежит в верхней половине запрещенной зоны и тем выше, чем больше концентрация электронов;
— в дырочных полупроводниках, у которых р > пi уровень Ферми лежит в нижней половине запрещенной зоны и тем ниже, чем больше концентрация дырок.