| 37 | 25 Монтаж с пом. объемных выводов – метод перевернутого крист. | 24 Система ленточных выводов. |
| --- | --- | --- |
| Печатные платы: 1. Односторонние(Без металлиз. Отв; с металлиз. Отв) 2. Двухсторонние(на диэл. осн.; на металлич. Осн.; рельефные; ДПП на полиэмиде; проводные ПП) 3. Многослойные ПП; ГПП; Гибк. Печ Каб.; Микрокерамич. Платы (без/с межслойными переходами; МПП на полиэмиде; гибкожесткие ПП; полностью аддитивное формирование отдельных слоев - ПАФОС) Элементная база: традиционная, поверхностная, бескорпусная. Область применения: сами придумаете… Коммутационные возможности: определяется способностью объединить элементы, т.е. поскольку на МПП мы можем проложить больше проводников, чем на ОПП, то комм. способн. МПП. больше. Конструкторские парам(ЭТО НЕ КОНСТРУКЦИЯ): геометрическая форма, габаритные размеры, шаг координатной сетки, число печатных слоев, мин. шир. печ. проводн, мин. расст. между печ. проводн, мин. диаметр. перех. и монт. отверстий, мин. расст. между. конт. площ., макс. доп. электрич. нагрузки. | Метод только для элементов устойчивых к высокой температуре Самая маленькая трудоемкость |  |

Дано: Хп, No, Nисх. Требуется: получить переход на заданной глубине (Хп) и с заданными концентрациями (No, Nисх.) 1. Одностадийный процесс (для получения p+, n+ области). ; подставив x=Xп и N=No; 1. Вычислить ; 2. По таблице erf(V)=1 - erf(V) найти ; 3. Из п. 2 найти 4. Задать to = 1000 – 1200 oC; 5. По графику определить D=f(to, No, Nисх); 6. Из п. 3 вычислить время t. Проведение пробного процесса с полученными параметрами покажет, какие из них нужно корректировать. 2. Двухстадийный процесс (для всего остального). Сначала выполняется загонка (обеспечение необходимой дозы легирования), затем – разгонка (обеспечение глубины перехода), но расчёт ведётся в обратном порядке. ; x = 0 ->(1); x = Xп -> (2); (3); Разгонка. 1. По (3) найти Dp×tp; 2. Назначить Nоз из условия No<Nоз≤Nпред. Nпред – предел растворимосьти. У бора Nпред = 2×1020 см-3, у фосфора Nпред =8×1020 см-3. Его превышение ведёт к деформации кристаллической решётки. 3. По графику определить Dp=f(toр, Noз, Nисх). Предварительно задать toр = 1000 – 1200 oC; 4. Из п.1 вычислить время tр. Как результат имеем toр и tр. Загонка. 1. По формуле (1013- 1015 см-2); 2. Из формулы найти Dз× tз. 3. Задать toз = 800 – 1000 oC; 4. По графику определить Dз=f(toз, Noз, Nисх). D =10-12- 10-15см2/c. 5. Из п.2 определить время загонки tз. Имеем: Nоз, toз, tз.