Определение технологичности конструкции отливок

   Технологичность конструкции отливок оценивается по комплексному показателю, определенному как совокупность значений частных показателей технологичности.
     Определение частных показателей технологичности отливок производится на основе поэлементного анализа конструкции отливок с учетом принятого способа их изготовления, вида материала и пригодности к последующей обработке и автоматизированной сборке.

Таблица 1

Наименование показателя	Обозначение показателей
Показатель сложности формы отливки	Кс.с.
Показатель соотношения ребер жесткости к / телу отливки	Кр.х.
Показатель равномерности толщины стенок	Кр.с.
Показатель использования материала	Кпи.м.
Показатель сложности и линии разъема	Кд.р.
Показатель направленного затвердевания	Кн.з.
Показателя наличия поднутрений	Кн.п.
Показатель технологичности в сборке	Коб.

Кс.с= 24/h ≤ 1
где h – количество поверхностей отливки.

## Таблица 2
        Значение Smax / Smin

Литье в песчаные формы, в кокиль, по выплавляе-мым моделям	Литье под давлением	Жидкая штамповка	Кр.с
От 1.00 до 1.20 / От 1.11 до 2.00 / От 2.01 до 3.00 / От 3.01 до 4.00 / Св. 4.00	От 1.00 до 1.10 / От 1.11 до 1.60 / От 1.61 до 1.20 / От 2.11 до 2.50 / Св. 2.50	От 1.00 до 1.12 / От 1.13 до 3.50 / От 3.51 до 6.00 / От 6.01 до 8.00 / Св. 8.00	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00

Smax, Smin – толщина стенок максимальная и минимальная (без учета ребер жесткости) соответственно.

Таблица 3
Значение Sсд / Sосн

Литье в песчаные формы.	Литье под давлением	Литье по выплав-ляемым моделям, жидкая штамповка	Кр.с.
Менее 0.72 / От 0.72 до 0.88 / Св. 0.88	Менее 0.76 / От 0.76 до 0.94 / Св. 0.94	Менее 0.67 / От 0.67 до 0.83 / Св. 0.83	0.00 / 1.00 / 0.0

Примечания:
1. Sсд -толщина основания ребра, мм;
 Sосн -толщина сопрягаемой с ребром стенки, мм;
2. При отсутствии ребер жесткости значения Кр.х применяются равными 1.
        Ки.м=Мg/Mo => Кпи.м
Где Мg -масса детали, кг;
       Mo-масса отливки без литниковой системы, кг;
Зависимость показателя использования металла в зависимости от сплава,
Величины Ки.м. и способа изготовления определяется по таблице 4.

### Таблица 4

Вид сплава	Способ изготовления отливки	Величина / Ки.м.	Значения / Кпи.м.
Стальное литье	В песчаные формы	От 0.70 до 1.00 / От 0.65 до 0.69 / От 0.60 до 0.64 / От 0.55 до 0.59 / до 0.55	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00
	По выплавляемым моделям	От 0.80 до 1.00 / От 0.75 до 0.79 / От 0.70 до 0.74 / От 0.65 до 0.69 / до 0.65	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00
Чугунное литье	В песчаные формы	От 0.75 до 1.00 / От 0.70 до 0.74 / От 0.65 до 0.69 / От 0.60 до 0.64 / до 0.60	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00
	В кокиль	От 0.80 до 1.00 / От 0.75 до 0.79 / От 0.70 до 0.74 / От 0.65 до 0.70 / до 0.65	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00
Чугунное литье	По выплавляемым моделям	От 0.95 до 1.00 / От 0.90 до 0.94 / От 0.85 до 0.89 / От 0.80 до 0.84 / до 0.80	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00
Алюминиевые и магниевые сплавы	В песчаные формы	От 0.65 до 1.00 / От 0.60 до 0.64 / От 0.55 до 0.59 / От 0.50 до 0.54 / до 0.50	1.00 / 0.90 / 0.80 / 0.70 / 0.00

    Показатель сложности разъема Кс.р. в случае одной плоскости разъема принимается равным 1.
 В случае, когда число плоскостей разъема больше одной, показатель вычисляют по формуле:
        Кс.р.=1-0.1m
Где m – количество плоскостей разъема.
 Показатель направленного затвердевания Кн.з. для отливок, изго-тавливаемых под давлением и жидкой штамповкой, принимается равным 1.
 Определение показателя направленного затвердевания Кн.з. для отливок, изготавливаемых в песчаные формы, в кокиль и по выплавляемым моделям, производятся с учетом припусков на механическую обработку и положения отливки при заливке.

Таблица 5

Метод литья	Значение показателя Кн.п
	При отсутс-твии теневых участков	При нали-чии тене-вых учас-тков на наружной поверхности отливки	При нали-чии тене-вых учас-тков на внутренней поверхности отливки	При наличии теневых учас-тков на нару-жной и внут-ренней повер-хности отливки
Литье в песчаные формы	1.00	0.80	0.90	0.70
Литье в кокиль	1.00	0.60	0.80	0.50
Литье под давлением	1.00	0.70	0.00	0.00
Литье по выплавляемым моделям	1.00	0.70	0.70	0.60
Жидкая и полужидкая штамповка	1.00	0.00	0.00	0.00

        n
КD = ∑ ( K i ) / n (4)
        1

Вид сплава	Способ изготовления отливки	Величина норматива
Стальное литье	В песчаные формы / По выплавляемым моделям	0.66 / 0.69
Чугунное литье	В песчаные формы / В кокиль / По выплавляемым моделям	0.66 / 0.71 / 0.69
Алюминиевые и магниевые сплавы	В песчаные формы / В кокиль / Под давлением / По выплавляемым моделям / Жидкой штамповкой	0.66 / 0.66 / 0.73 / 0.68 / 0.81
Сплавы на основе меди	Под давлением / По выплавляемым моделям / Жидкой штамповкой	0.74 / 0.70 / 0.82
Цинковые сплавы	Под давлением	0.79