Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
###### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6 .
# Отчет
## по лабораторной работе
# Исследование проводниковых свойств твердых тел

Выполнил студент гр. ИУ 2 - 52
Пашинин С.А.
Проверил преподаватель
Данилов И.И.

Образцы
№/№	Наим.	S, мм*мм	L, м
1	Медь	2,83E-09	32,3
2	Никель	1E-10	0,1448
3	Константан	1,13E-08	2,177
4	РС-39	5,309E-08	10,2

Зависимость сопротивления от температуры.

Сопротивление, R [Ом]
Темп., °C	Обр. №1	Обр. №2	Обр. №3	Обр. №4
7,192	108,4	102,2	96,6	117,1
8,236	108,8	102,9	96,62	116,7
9,257	109,3	103,5	96,62	116,4
10,25	109,7	104,2	96,63	116
11,25	110,1	104,7	96,64	115,7
12,2	110,5	105,2	96,65	115,3
13,24	110,9	105,8	96,66	114,9
14,24	111,4	106,3	96,67	114,6
15,31	111,8	106,8	96,68	114,2
16,26	112,2	107,3	96,69	113,9
17,3	112,7	107,8	96,7	113,6
18,27	113,1	108,3	96,71	113,3
19,34	113,5	108,8	96,71	112,9
20,41	114	109,3	96,73	112,7
21,21	114,3	109,7	96,74	112,3
22,26	114,8	110,2	96,75	112,1
23,35	115,2	110,7	96,76	111,8
24,23	115,6	111,1	96,77	111,5
25,3	116	111,6	96,78	111,2
26,24	116,4	112,1	96,78	110,9
27,22	116,8	112,6	96,8	110,7
28,24	117,3	113,1	96,81	110,4
29,21	117,7	113,6	96,82	110,1
30,35	118,2	114,2	96,83	109,8
31,32	118,6	114,6	96,84	109,5
32,25	119	115,1	96,85	109,3
33,36	119,4	115,6	96,85	109
34,19	119,8	116,1	96,87	108,9
35,28	120,2	116,6	96,88	108,5
36,28	120,7	117,1	96,89	108,3
37,23	121,1	117,6	96,9	108,1
38,2	121,5	118	96,91	107,9
39,29	121,9	118,6	96,92	107,6
40,2	122,3	119	96,93	107,4
41,33	122,8	119,6	96,94	107,2
42,28	123,2	120,1	96,96	107
43,23	123,6	120,6	96,96	106,8
44,28	124	121	96,97	106,5
45,46	124,5	121,5	96,99	106,4
46,32	124,9	122	97	106,1
47,27	125,3	122,5	97,01	105,9
48,26	125,7	123	97,01	105,8
49,24	126,1	123,6	97,03	105,5
50,23	126,5	124,1	97,04	105,3
51,2	126,9	124,6	97,04	105,2
52,2	127,4	125,1	97,05	105
53,22	127,8	125,7	97,06	104,8
54,19	128,2	126,1	97,07	104,6
55,29	128,7	126,7	97,08	104,5
56,21	129,1	127,2	97,1	104,3
57,23	129,5	127,7	97,11	104,2
58,23	129,9	128,3	97,11	104
59,2	130,3	128,7	97,12	103,8

2.Зависимость удельного сопротивления от температуры

Уд. сопротивление, относительные единицы
Темп., °C	Обр. №1	Обр. №2	Обр. №3	Обр. №4
7,192	1	1	1	1
8,236	1,004	1,007	1	0,9967
9,257	1,008	1,013	1	0,9936
10,25	1,012	1,02	1	0,9903
11,25	1,016	1,025	1	0,9875
12,2	1,019	1,03	1,001	0,9845
13,24	1,024	1,036	1,001	0,981
14,24	1,027	1,041	1,001	0,9781
15,31	1,032	1,046	1,001	0,9754
16,26	1,035	1,05	1,001	0,973
17,3	1,039	1,055	1,001	0,9702
18,27	1,043	1,06	1,001	0,9674
19,34	1,047	1,065	1,001	0,9643
20,41	1,051	1,07	1,001	0,9619
21,21	1,055	1,074	1,001	0,9593
22,26	1,059	1,079	1,002	0,9569
23,35	1,063	1,083	1,002	0,9542
24,23	1,066	1,088	1,002	0,9518
25,3	1,07	1,093	1,002	0,9496
26,24	1,074	1,097	1,002	0,9473
27,22	1,078	1,102	1,002	0,9449
28,24	1,082	1,107	1,002	0,9425
29,21	1,086	1,112	1,002	0,9405
30,35	1,09	1,117	1,002	0,9375
31,32	1,094	1,122	1,002	0,9353
32,25	1,097	1,127	1,003	0,9331
33,36	1,102	1,132	1,003	0,9307
34,19	1,105	1,136	1,003	0,9296
35,28	1,109	1,142	1,003	0,9268
36,28	1,113	1,146	1,003	0,9249
37,23	1,117	1,151	1,003	0,9227
38,2	1,121	1,155	1,003	0,9212
39,29	1,125	1,161	1,003	0,9191
40,2	1,128	1,165	1,003	0,9171
41,33	1,133	1,171	1,004	0,915
42,28	1,136	1,175	1,004	0,9134
43,23	1,14	1,18	1,004	0,912
44,28	1,144	1,185	1,004	0,9095
45,46	1,149	1,189	1,004	0,9082
46,32	1,152	1,194	1,004	0,9062
47,27	1,156	1,199	1,004	0,9046
48,26	1,16	1,204	1,004	0,9032
49,24	1,163	1,21	1,004	0,9011
50,23	1,167	1,214	1,005	0,8996
51,2	1,171	1,22	1,005	0,8979
52,2	1,175	1,224	1,005	0,8964
53,22	1,179	1,23	1,005	0,8947
54,19	1,183	1,235	1,005	0,8934
55,29	1,187	1,241	1,005	0,8921
56,21	1,191	1,245	1,005	0,8906
57,23	1,195	1,25	1,005	0,8895
58,23	1,198	1,256	1,005	0,8878
59,2	1,202	1,26	1,005	0,8867

3. Зависимость удельного сопротивления от состава

Зав.уд. сопр. от состава, мкОм*м
Кол-во Cu	Значение
0	0,07053
5	0,1393
10	0,2022
15	0,259
20	0,3099
25	0,3548
30	0,3936
35	0,4266
40	0,4535
45	0,4744
50	0,4894
55	0,4984
60	0,5013
65	0,4937
70	0,4706
75	0,4322
80	0,3784
85	0,3092
90	0,2247
95	0,1248
100	0,009498

4. Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава

Зав. темп. коэфф. от состава, [1E-2 1/K]
Кол-во Cu	Значение
0	0,5014
5	0,423
10	0,3514
15	0,2866
20	0,2286
25	0,1775
30	0,1332
35	0,09568
40	0,065
45	0,04113
50	0,02408
55	0,01386
60	0,01045
65	0,01636
70	0,03409
75	0,06365
80	0,105
85	0,1582
90	0,2233
95	0,3001
100	0,3888