| Название | Площадь [М*М] | Толщина [М] |
| --- | --- | --- |
| Керамика | 7E-6 | 0,0005 |

| Время | Напряженность | Поляризация |
| --- | --- | --- |
| 0 | -10 799,1 | -1 132,8 |
| 1 | -10 497,3 | -1 020,9 |
| 2 | -9 963,1 | -933,8 |
| 3 | -9 375,5 | -837,4 |
| 4 | -8 921,1 | -785,8 |
| 5 | -8 434,8 | -695,1 |
| 6 | -7 749,6 | -581,1 |
| 7 | -7 021,9 | -522,8 |
| 8 | -6 508,9 | -444,5 |
| 9 | -5 980,0 | -352,7 |
| 10 | -5 142,2 | -306,8 |
| 11 | -4 341,6 | -231,0 |
| 12 | -3 408,0 | -172,2 |
| 13 | -2 806,3 | -128,9 |
| 14 | -2 412,2 | -102,1 |
| 15 | -1 574,4 | -68,1 |
| 16 | -836,0 | -38,7 |
| 17 | -81,6 | -29,4 |
| 18 | 104,7 | 27,3 |
| 19 | 896,4 | 41,2 |
| 20 | 1 567,3 | 65,5 |
| 21 | 2 428,2 | 88,7 |
| 22 | 2 848,9 | 111,9 |
| 23 | 3 427,5 | 175,3 |
| 24 | 4 331,0 | 216,0 |
| 25 | 5 177,7 | 306,8 |
| 26 | 5 948,0 | 361,5 |
| 27 | 6 512,5 | 435,2 |
| 28 | 7 059,2 | 512,0 |
| 29 | 7 707,0 | 584,7 |
| 30 | 8 466,7 | 705,4 |
| 31 | 8 944,2 | 796,6 |
| 32 | 9 361,3 | 856,5 |
| 33 | 9 970,2 | 967,8 |
| 34 | 10 424,6 | 1 047,2 |
| 35 | 10 802,6 | 1 192,1 |

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА

Факультет РЛ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

# Исследование свойств сегнетоэлектриков

Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Таммеоя Д. М.

Проверил преподаватель

Данилов И.И.