Смазочные материалы для точных механизмов и приборов. (стр. 55 -  из справочника конструктора общего машиностроения под ред. К.Н. Явленского).

Работоспособность узлов трения в значительной степени зависит от правильного выбора марки и количества смазочного материала (СМ). Особенно возрастает роль СМ при работе узлов трения в экстремальных условиях.

Для смазки узлов трения точных механизмов и приборов применяются СМ различных типов: твёрдые, жидкие (масла) и пластичные. Твёрдые СМ используют при высоких температурах (350 - 400(С), когда масла и пластичные смазки неработоспособны или малоэффективны. Масла рекомендуются для узлов трения, работающих при малых значениях нагрузок и частот вращения, а также для подпитки подшипниковых узлов. Пластичные смазки незаменимы в тех случаях, когда невозможно обеспечить герметизацию узла трения или его пополнение СМ [Справочник по применению и нормам расхода смазочных материалов/ Под ред. Е. А. Эминова. - М.: Химия, 1978. - 211 с.]. Любой СМ должен снижать или устранять износ деталей, не допускать задира трущихся поверхностей, обеспечивать отвод тепла, выделяющегося при трении, уплотнять узел, защищать его рабочие поверхности от коррозии и загрязнений. Перечисленные требования к СМ должны удовлетворяться при любом положении узла трения в пространстве, различных условиях эксплуатации и обеспечиваться минимальным количеством СМ, в ряде случаев не сменяемым и не пополняемым в течение всего времени работы и хранения механизма и прибора.

Смазочные масла, рекомендуемые [Волчинская Л.И., Столяр З.М., Хасиневич С.С. Приборные масла//Сб. науч. тр. ВНИИПП. - М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1983. - Вып. 44. С. 70-75.] для узлов трения точных механизмов и приборов, приведены в таблице 2.8. В зависимости от области применения масла можно условно разделить на три группы: общего, специального назначения и часовые.

Физико-химические свойства масел даны в таблице 2.9. Основным техническим показателем для выбора марки смазочного масла является его вязкость, определяемая по ГОСТ 33-82* в зависимости от температуры. При выборе масел следует учитывать условия работы прибора. При больших нагрузках и температурах применяют масла с высокой вязкостью. Для скоростных подшипников рекомендуются масла с меньшей вязкостью, так как они уменьшают тепловыделение в узле трения. При отрицательных температурах (от -40 до -60(С) происходит резкое возрастание вязкости масел, что влияет на пусковые характеристики и работоспособность узлов трения и поэтому ограничивает их применение при низких температурах [Товарные нефтепродукты. Свойства и применение: Справочник/Под ред. В.М. Шкильникова. - М.: Химия, 1978. - 472 с.].

Пластичные смазки, используемые в точном приборостроении, приведены в таблице 2.10. Наиболее распространённой приборной смазкой, рекомендуемой для электромеханических устройств приборов (радиоэлектронных, навигационных, счётно-решающих, систем автоматического управления), является смазка типа ОКБ-122-7 или её модификация ОКБ-122-7-5 [Приборные шариковые подшипники: Справочник/Под ред. К.Н. Явленского. - М.:Машиностроение, 1981. -351 с.]. Тем не менее многие опоры приборов, микроэлектродвигателей, зубчатые передачи работают в таких условиях, где применение указанной приборной смазки нецелесообразно. Так, для гироскопических приборов, работающих при больших частотах вращения подшипников, имеющих малые габаритные размеры, рекомендуются смазки типа ВНИИ НП-233, ВНИИ НП-228, ВНИИ НП-260, обладающие хорошими противоизносными свойствами и обеспечивающие безотказную работу гироскопа без смены и пополнения СМ в течение многих лет. Для уменьшения потерь на трение гироскопические двигатели эксплуатируются в вакууме или среде инертного газа (водорода, гелия), что ужесточает требования, предъявляемые к СМ. Для авиационных приборов предназначены СМ типа ЭРА, ВНИИ НП-254, но в ряде случаев могут быть использованы приборные смазки (ВНИИ НП-233, ВНИИ НП-228, ОКБ-122-7 и др.).

Ассортимент смазок, применяемых в оптических приборах довольно велик [Синицын В.В. Пластичные смазки в СССР. - М.: Химия, 1984. - 129 с.]. В таблице 2.10 приведены наиболее рекомендуемые, обеспечивающие длительную (10-15 лет) работу без замены и пополнения: АЦ-1, АЦ-3, "Дельта I", "Дельта III", ВНИИ НП-299, ВНИИ НП-290. В зависимости от условий эксплуатации деталей в оптических приборах могут быть использованы смазки следующих марок: ОКБ-122-7, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221, ВЭНИИ НП-274 и др.

Окружающая среда накладывает ограничения на выбор марки СМ. Рекомендуется использовать смазки в следующих условиях: высокого вакуума - ВНИИ НП-274, ВНИИ НП-293, высоких температур - ЦИАТИМ-221, ВНИИ НП-274, ВНИИ НП-247, ВНИИ НП-501, ВНИИ НП-235, ВНИИ НП-233, низких температур - ВНИИ НП-271, агрессивных сред (неорганические кислоты, щёлочи, спирты и др.) - ВНИИ НП-279, ВНИИ НП-282, ВНИИ НП-280. Имеется ряд смазок, предназначенных для работы в арктических (ВНИИ НП-271) и тропических (ВНИИ НП-274, ВНИИ НП-293) условиях, в закрытом объёме (ВНИИ НП-247).

При выборе СМ необходимо учитывать конструкцию узла трения, режим его работы, окружающую среду, а также специальные требования. Пластичные смазки, в состав которых входят сложные эфиры (ВНИИ НП-293, ВНИИ НП-271, ВНИИ НП-282 и др.), не рекомендуются при контакте с пластмассовыми деталями.

Режим работы СМ определяется частотой вращения, нагрузкой и температурой в зоне эксплуатации. При выборе типа СМ определяющей является величина скоростного фактора dn (мм(об/мин). В приборных механизмах пластичные смазки используются практически при любом значении dn. Предельные значения скоростного фактора, при которых целесообразно применение пластичных СМ, равны: для приводных двигателей приборов dn = 3,5(105 мм(об/мин, для гироскопических приборов dn = 106 мм(об/мин. При значениях dn, превышающих указанные, следует применять масла.

Подшипники качения работают при различных нагрузках в зоне трения. Принято считать нормальными условия работы при действии контактных напряжений в пределах 103 - 1,5(103 МПа, тяжёлыми - более 2(103 МПа. Чем выше нагрузка, тем большей вязкостью должен обладать СМ (таблица 2.11). Обычно противоизносные и противозадирные свойства почти всех пластичных СМ достаточно высоки, чтобы обеспечить нормальную работу узлов трения. При сочетании высоких нагрузок и больших скоростей следует применять СМ с высокими противозадирными и противоизносными свойствами.

Температура эксплуатации значительно ограничивает выбор СМ. При температурах до 100(С используют пластичные СМ на минеральных маслах (ВНИИ НП-260, ЭРА, ОКБ-122-7), так как их работоспособность выше, чем у СМ на базовом синтетическом масле. При более высоких температурах (свыше 120(С) рекомендуются СМ, приготовленные на основе синтетических масел (ВНИИ НП-223, ВНИИ НП-228, ЦИАТИМ-221, ВНИИ НП-274, ВНИИ НП-293 и др.). При очень высоких температурах (до 300(С и выше) применяют пигментные смазки (ВНИИ НП-235, ВНИИ НП-233), использование которых при средних температурах (20 - 150(С), больших частотах вращения и нагрузках нецелесообразно из-за малого ресурса работы. Масла работоспособны как при низких, так и при высоких температурах. При выборе масла следует учитывать температуру их застывания (таблица 2.9), которая должна быть на 15-20(С ниже рабочей.

Количество СМ зависит от конструкции подшипника и определяется свободным объёмом подшипникового узла: Мсм = kс(смV. Здесь kс - коэффициент, характеризующий степень заполнения подшипника смазкой и определяемый в зависимости от условий работы изделия по таблице 2.12; V - свободный объём подшипника, V = , где D, d - наружный и внутренний диаметры подшипника, В - ширина подшипника; m - масса подшипника без смазки; (см - плотность СМ; ( - плотность материала подшипника.

Экспериментальные исследования показали, что при работе подшипника в изделии часть СМ сбрасывается с рабочих поверхностей, поэтому коэффициент kс на практике оказывается ещё меньше. Так, при работе смазки ВНИИ НП-274 в условиях n = 10000 об/мин и Тср = (85(3)(С получено kс = 0,22, для смазки ВНИИ НП-247 при тех же условиях kс = 0,32. При малых дозах СМ (kс = 0,33), работающего в условиях повышенных частот (n > 30000 об/мин) и температур, предъявляются жёсткие требования по пусковым характеристикам узла трения при температуре -60(С. В закрытых подшипниках дозы СМ могут быть увеличены, однако при большом количестве СМ возрастает момент сопротивления вращению, что особенно опасно при пониженных рабочих температурах. Учитывая результаты экспериментальных исследований, предложены дозы закладки СМ, приведённые в таблице 2.13. Как правило, конструктор назначает СМ, исходя из опыта его применения в аналогичных или близких по конструкции изделиях. Если подшипниковый узел работает в особых условиях (низкие температуры, высокие частоты вращения и т. д.), то эффективность применения СМ проверяют в процессе испытаний опытных образцов. При правильном выборе СМ должна обеспечиваться его сохранность и заданная работоспособность в узле трения. В ряде случаев, несмотря на учёт всех требований при выборе СМ, невозможно обеспечить заданный ресурс (104 - 8(104 ч) при одноразовой закладке его в узел трения. В том случае, когда исключены регламентные работы по замене и пополнению узлов трения СМ, необходимо применять устройства непрерывной подпитки, позволяющие в несколько раз увеличить ресурс работы подшипникового узла.

Работоспособность СМ в реальных условиях эксплуатации зависит от стабильности рабочих параметров СМ. Существующие методы оценки работоспособности СМ основаны на экспериментальных исследованиях и позволяют определять срок службы СМ по изменению температуры, момента трения в подшипнике или параметров физических процессов, характеризующих старение СМ.

2.8. Смазочные масла и области их применения

| Марка масла, ГОСТ, ТУ, диапазон рабочих температур, (С | Область применения и особенности эксплуатации |
| --- | --- |
| МВП ГОСТ 1805-76 (-60) - (110) ВНИИ НП-6 ТУ 38 001168-79 (-50) - (80) МП-601 ТУ 38 101787-79 (-60) - (180) МП-605 ТУ 38 10178-80 (-60) - (200) МП-609 ТУ 38 10176-81 (-70) - (100) МП-610 ТУ 38 101120-76 (-60) - (300) МП-714 ТУ 38 101610-76 (-40) - (150) МП-715 ТУ 38 101216-77 (-40) - (150) 132-07 (ОКБ-122-4) ТУ 6-02-897-78 (-50) - (100) 132-08 (ОКБ-122-5) ГОСТ 18375-73* (-70) - (100) 132-21 (ОКБ-122-16) (-60) - (100) ВНИИ НП-1-ЧМО (ГОСТ 13374-67*) (-60) - (170) | Контрольно-измерительные, медицинские приборы, млонагруженные узлы трения механизмов (контактные напряжения до 80 МПа), пневмоамортизаторы Высокоскоростные и чувствительные подшипники осей подвеса авиационных приборов. Масло кратковременно работоспособно до 150(С Приборы летательных аппаратов, шарикоподшипники микроэлектродвигателей, узлы трения медицинской аппаратуры, чувствительные подшипники контрольно-измерительных приборов, работающих при атмосферном давлении Шарикоподшипники электродвигателей, камниевые опоры приборов. Масло работоспособно при давлении до 1,33(10-6 Па. Используется для подпитки пластичных смазок в подшипниках качения в целях увеличения их ресурса Приборные подшипники с высокой чувствительностью при низкой температуре. Масло обеспечивает минимальный момент трогания при температурах от -60 до -70(С. Кратковременно работает при 120(С Авиационные приборы, подшипники сельсинов, часовых приводов приборов, работающих под водой. Масло работоспособно в атмосфере кислорода и воздуха Узлы трения часовых механизмов и точных приборов, работающих в условиях повышенной температуры и радиации Высокоскоростные точные подшипники авиационных приборов, узлы трения карданных подвесов. Используется как заменитель масла ВНИИ НП-6 в опорах, работающих в безвоздушной среде Малонагруженные узлы трения контрольно измерительных приборов и микродвигателей (контактные напряжения свыше 80 МПа) Малонагруженные (до 1500 МПа) подшипники в редукторах приборов, узлы трения счётно-решающих устройств Подшипники и узлы трения различных приборов Приборы времени и другие устройства типа часовых механизмов с длительным ресурсом |

2.10. Пластичные СМ и области их применения

| Марка СМ, ГОСТ, ТУ, диапазон рабочих температур, (С | Область применения и особенности эксплуатации |
| --- | --- |
| ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72* (-60) - (120) ВНИИ НП-223 (-45) - (150) ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-77* (-45) - (150) ВНИИ НП-260 ГОСТ 19832-74* (-50) - (180) АЦ-1, АЦ-3 ТУ 38101383-73 (-60) - (65) "Дельта I" "Дельта III" ТУ 38 101833-80 (-40) - (60) ВНИИ НП-299 ТУ 38 101324-72 (-30) - (50) ВНИИ НП-290 ТУ 38 401329-81 (-40) - (50) ЭРА (ВНИИ НП-268М) ТУ 38 101950-83 (-60) - (120) ВНИИ НП-254 ТУ 38 40136-83 (-60) - (120) ВНИИ НП-274 ГОСТ 19337-73* (-80) - (160) ВНИИ НП-293 ТУ 38 101604-76 (-60) - (150) ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80* (-60) - (150) ВНИИ НП-207 ГОСТ 19774-74* (-60) - (200) ВНИИ НП-247 (ТОПАЗ) ТУ 38 401541-85 (-60) - (180) ВНИИ НП-501 ТУ 38 101918-82 (-40) - (400) ВНИИ НП-235 ТУ 38 101297-78 (-60) - (250) ВНИИ НП-233 ТУ 38 101687-77 (-40) - (300) ВНИИ НП-271 ТУ 38 101603-76 (-60) - (130) ВНИИ НП-279 ГОСТ 14296-78* (-50) - (150) ВНИИ НП-282 ГОСТ 24926-81* (-45) - (150) ВНИИ НП-280 ТУ 38 101818-80 (-60) - (150) | Узлы трения приборов и точных механизмов, зубчатые червячные зацепления, фрикционные механизмы, винтовые передачи. Основной приборный СМ, рекомендуемый для узлов трения всех типов. Обладает хорошими противозадирными и консервационными свойствами. При средних нагрузках и частотах вращения работоспособен до температуры 80(С, термоупрочняется при температуре 120(С Скоростные шарикоподшипники гироскопических устройств, подпятники, подвесы, маломощные зубчатые передачи. Работоспособен при малых нагрузках, высоких частотах вращения (до 60000 об/мин). Длительно работоспособен при остаточном давлении 13,3 Па Скоростные шарикоподшипники гироскопических устройств, чувствительные опоры точных механизмов и узлов трения счётно-решающих устройств. Условия эксплуатации те же, что и у СМ ВНИИ НП-223. При недостаточной герметизации узлов трения температурный диапазон ограничен до 120(С. Содержит ядовитую противоизносную присадку Скоростные подшипники гироскопических приборов. Работоспособен при малых нагрузках, частотах вращения до 60000 об/мин и остаточном давлении 13,3 Па, кратковременно до 0,133 Па. При недостаточной герметизации узлов трения работоспособен при температуре до 80(С Трущиеся поверхности точных механизмов и приборов, резьбовые соединения, шестерёнчатые и червячные передачи оптических приборов с зазорами в сопряжениях более 50 мкм (АЦ-1) и менее 20 мкм (АЦ-3). Обладает хорошими противоизносными свойствами Окуляры с многозаходной резьбой в тех случаях, когда смазки типа АЦ нарушают плавность хода и вызывают заедание. При зазорах в резьбе более 20 мкм применяют СМ типа "Дельта I", в узлах с зазором до 20 мкм - "Дельта III" Механизмы панорамирующих устройств кино- и фотоаппаратуры. Обеспечивает плавный ход и чёткое фиксирование подвижных деталей при высоких температурах (до 100(С и выше) Сопряжённые оправы объективов кинофотоаппаратуры. СМ кратковременно работоспособен при температуре до 150(С Подшипники качения и скольжения электродвигателей, электромеханические модули. Обеспечивает лучшие эксплуатационные свойства, чем СМ ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221, ОКБ-122-7. Работоспособен при остаточном давлении 666,5 Па. Несовместим с СМ ЦИАТИМ-221 и ВНИИ НП-254 Узлы трения скольжения, работающие при высоких (150-250 МПа) знакопеременных нагрузках, винтовые механизмы. Представляет собой металлоплакирующий СМ с высокими противозадирными свойствами. Обеспечивает работу подшипников скольжения при параметрах р = 30 Н/мм2; pv = 2040 Н/(мм(с), где v - скорость скольжения, мм/с; р - удельное давление Малогабаритные прецизионные шарикоподшипники, маломощные редукторы, эксплуатируемые в высоком вакууме. Микроэлектромашины, точные механизмы, приборы, работающие при нормальном давлении. Обладает морозоустойчивостью, низкой испаряемостью, высокой механической стабильностью, работоспособен при остаточном давлении 1,3(10-5 Па и частотах вращения до 30000 об/мин Шарикоподшипники (с внутренним диаметром до 6 мм) электрических машин малой мощности и различных приборов. Работоспособен при малых нагрузках и частотах вращения до 14000 об/мин. При температуре выше 140(С наработка снижается. Обеспечивает малый момент трения при температуре -60(С. Может работать в вакууме Подшипники качения электромашин систем управления, приборов с частотой вращения до 10000 об/мин, малонагруженные редукторы, узлы трения скольжения при малых нагрузках и ресурсах. Обладает химической стойкостью, инертностью по отношению к резине и полимерным материалам, но плохими противоизносными свойствами. Гигроскопичен, не рекомендуется к применению для чувствительных к моменту трения маломощных электрических машин. Работоспособен при остаточном давлении 666,5 Па, кратковременно работоспособен при температуре до 180(С Подшипники качения маломощных механизмов (до -40(С), авиационные электромашины, работающие при высоких температурах (до 150(С), криогенная техника. Имеет лучшие высокотемпературные и противоизносные свойства, но худшую морозостойкость, чем СМ ЦИАТИМ-221. Влагостоек. Работоспособен при температуре 150 - 180(С, кратковременно до 200(С и остаточном давлении 666,5 Па. Обеспечивает работу подшипников качения при высоких частотах вращения (до 10000 об/мин) в течение длительного времени (до 3000 ч) Подшипники качения с частотой вращения до 12000 об/мин, зубчатые передачи электровентиляторов, микромашин малой мощности. Создаёт большой момент трения при температуре -60(С Узлы трения скольжения. Обладает высокими противоизносными свойствами, инертен по отношению к чёрным и цветным металлам при температуре 200(С. Работоспособен при остаточном давлении 666,5 Па Подшипники качения с колебательным движением, работающие при небольших скоростях. Работоспособен при остаточном давлении 666,5 Па. Не обеспечивает стабильности параметров при длительном хранении Подшипники качения и скольжения с качательным и вращательным движением. Рекомендуется для смазывания сопряжённых поверхностей металл - резина. Обладает высокими противоизносными свойствами, низким коэффициентом трения, инертностью по отношению к резинам Высокоскоростные шарикоподшипники электро- и гиродвигателей, оптические приборы (для смазывания скоростных элементов шторного затвора). Обеспечивает большой ресурс и малые моменты трогания при температурах до 100(С и малые моменты трения при температуре -50(С. Рекомендуется для подшипников с высокими контактными давлениями и скоростями Разъёмы, резьбовые соединения, подшипники качения и скольжения, работающие в атмосферном воздухе и в агрессивных средах. Рекомендуется для применения при длительном контакте с горючими веществами и их парами. Обладает высокой стабильностью в агрессивных средах. Максимальная температура в контакте с агрессивными средами 50(С. Является антифрикционным уплотнительным СМ Резьбовые соединения, узлы трения, узлы автоматики и дыхательной аппаратуры, работающие в агрессивных средах и кислороде. Рекомендуется для подвижных резиновых уплотнений. Обладает хорошими противозадирными свойствами, высокой химической инертностью. Совместим с любыми инертными металлами, сплавами, полимерами, резинами. Влагостоек, нерастворим в кислотах, щелочах, спиртах, углеводородах и др., инертен по отношению к сильным окислителям. Работоспособен в среде газообразного кислорода Кислородно-дыхательная аппаратура, подвижные резьбовые уплотнения. Обладает лучшей морозостойкостью, но более высокой испаряемостью, чем СМ ВНИИ НП-282. Работает в контакте с теми же агрессивными средами, что и СМ ВНИИ НП-282 |

2.12. Значения коэффициента kc

| Условия эксплуатации изделия | k0 |
| --- | --- |
| Частота вращения n, об/мин | Температура Т, (С |  |
| До 3000 До 6000 6000 - 30000 Более 30000 | До 85 До 100 До 100 Более 100 | 0,5 - 0,66 0,33 - 0,5 0,25 - 0,33 0,33 |

2.13. Дозы СМ для подшипников со змейковым сепаратором

| Тип подшипника | Габаритные размеры d(D(B, мм | Свободный объём подшипника V, см3 | Количество СМ, г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦИАТИМ-221 ВНИИ НП-246 ВНИИ НП-247 ЭРА | ВНИИ НП-271 ВНИИ НП-274 ВНИИ НП-293 |
| 1000092 62 2000083 1000093 23 1000094 24; 60024 60064 1000095 25; 60025 35 1000096 26; 60026 2000087 1000097 27; 60027 1000098 18; 60018 1000099 60089 29; 60029 100 60200; 200 10000901; 901 70000101 6021; 201 | 2(6(2,3 2(7(2,5 3(7(2,5 3(8(3 3(10(4 4(11(4 4(13(5 4(16(5,5 5(13(4 5(16(5 5(19(6 6(15(5 6(19(6 7(14(4 7(17(5 7(22(7 8(19(6 8(22(7 9(20(6 9(22(7 9(26(8 10(26(8 10(30(9 12(24(6 12(28(7 12(32(10 | 0,019 0,024 0,027 0,040 0,080 0,112 0,203 0,331 0,119 0,266 0,531 0,241 0,530 0,131 0,301 0,787 0,424 0,782 0,554 0,791 1,262 1,052 1,794 0,752 1,1706 2,232 | 0,006 0,007 0,007 0,012 0.025 0,03 0,06 0,095 0,04 0,08 0,15 0,07 0,15 0,04 0,09 0,25 0,15 0,25 0,17 0,25 0,35 0,35 0,6 0,25 0,35 0,7 | 0,005 0,005 0,005 0,01 0,02 0,025 0,04 0,06 0,03 0,055 01 0,05 0,1 0,03 0,06 0,20 0,1 0,2 0,13 0,2 0,25 0,25 0,4 0,15 0,25 0,5 |

2.9. Основные характеристики смазочных масел

| Марка масла | Вязкость кинематическая ((102, м2/с, (ГОСТ 33-82*) при температуре, (С | Температура застывания, (С | Испаряемость, % (ГОСТ 9566-74) за 100 ч при температуре, (С | Износостойкость, ч, плёнки при 150(С, Р = 1110 МПа, n = 1500 об/мин | Характеристики пар трения при v = 0,54 см/с | Работоспособность, ч, на установке "Гистерезис" при 150(С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сталь/рубин Р = 230 МПа | Сталь/латунь Р = 890 МПа |  |
|  | 200 | 100 | 50 | 20 | -40 | -50 | -60 |  | 200 | 150 | 100 |  | f | d0, мкм | f | d0, мкм |  |
| МВП ВНИИ НП-6 МП-601 МП-605 МП-609 МП-610 МП-714 МП-715 132-07 (ОКБ-122-4) 132-08 (ОКБ-122-5) ВНИИ НП 1-ЧМО 132-21 (ОКБ-122-16) | - - 4,0 5,5 - 17,9 - - - - - - | 2,3 3,0 10 17 6 57 12 5 - 7,5 30 - | 6 9 23 35 12 116 43 17 - 20 103 - | 14 24 45 70 20 150 200 62 28-33 50 310 45-65 | 1600 1700 470 1050 110 950 15300 18000 - 790 7000 - | 10650 5200 1500 2500 200 1800 - - 1300 1300 - 5000 | - 23000 3500 6500 450 3300 - - - 6000 - - | -60 -65 -90 -90 -110 -90 -10 -53 -70 -60 -60 -70 | - - 50 2,5 - 0,3 - - - - - - | - 50 20 0 - 0 8 8 - - 7 - | - 1 0 0 5 0 0,5 0,5 - 25 3 - | - 9000 20 16 16 16 - 9000 - - - - | - 0,13 - 0,14 0,21 0,21 0,14 - - 0,11 0,17 - | - 100 - 240 240 160 190 - - 180 150 - | - 0,29 - 0,15 0,31 0,28 0,22 - - 0,21 0,15 - | - 510 - 380 610 510 340 - - 350 310 - | - 5,5 16,5 - 3,5 7,5 - 25,0 - - - - |
| Примечания: 1. Приведены усреднённые данные результатов анализа масел ряда партий. 2. f - коэффициент трения, d0 - диаметр пятна износа. |

2.11. Основные характеристики приборных СМ

| Марка СМ | Вязкость динамическая (, Па(с, при градиенте скорости деформации 10 с-1 и температуре, (С (ГОСТ 7163-84) | Предел прочности (метод Б), Па, при температуре, (С (ГОСТ 7143-73*) |
| --- | --- | --- |
|  | -50 | -30 | 0 | 20 | 80 | 20 | 50 | 80 |
| ЦИАТИМ-221 ВНИИ НП-207 ВНИИ НП-223 ВНИИ НП-228 ВНИИ НП-233 ВНИИ НП-235 ВНИИ НП-247 ВНИИ НП-254 ВНИИ НП-260 ВНИИ НП-271 ВНИИ НП-274 ВНИИ НП-279 ВНИИ НП-280 ВНИИ НП-282 ЭРА (ВНИИ НП-286М) ВНИИ НП-290 ВНИИ НП-293 ВНИИ НП-299 ВНИИ НП-501 ОКБ-122-7 АЦ-1 АЦ-3 "Дельта I" ("Крон I") "Дельта III" ("Крон III") | 400-250 - 650-850 1300-3000 - 350 (-40(С) 740-800 400-650 - 480 300 3000-3500 260 - 180-350 2500 80 2000 - 2000-4000 2000 560-1300 1600 3500-5000 | 120-250 (-15(С) 600-1400 200-400 (-40(С) 400-1000 (-40(С) 370 (-20(С) 5 (-15(С) 400 (-15(С) 145 550 (-15(С) - - 1000-2000 100-600 (-40(С) 700-850 200-280 300-1000 - - 1000-2300 600-1800 600-650 (-20(С) 200-250 (-20(С) 120-500 500-700 | 80-200 180-200 60-100 40-80 100 3 (100 с-1) 220 50-180 100 (100 с-1) 75 80-100 120-200 - 250 115 70-150 18 680 215 500-700 65 55-130 75 65-300 | 40-100 80-100 5-60 2-10 (100 с-1) 65 1,5 115 50-70 20-40 55 50-65 50-90 - 160-280 50-80 30-50 12 450 65 150-200 35 35-85 30 20-100 | - 20 - - 15 - 20 - - - 45 - - - - - 35 (50(С) - 12 - - - - - | 250-450 250-500 200-300 110-150 50-160 100-150 690 300-400 110-170 100-200 270-370 200-300 350 280-750 200-400 140-200 140-170 280 190 1000-1500 900-1100 300-550 700-1500 200-1000 | 120 200-350 150-200 50-150 150 120-190 310-340 100-250 50-180 50-170 100 100-180 220-250 400-600 140-300 120 70-300 1000 100-400 150-400 - 250-300 380 200-600 | 60-150 70 50-200 50-100 60-80 100-180 310 110-200 50-140 70 150-200 80-170 - 140-350 50-200 80-110 140-150 450 80 60-100 800-1100 (-70(С) 160-280 (-70(С) 220 100-300 |