Металлические покрытая
Цинковое покрытие, Цвет покрытия светло-серый или сереб-риото-Дедый с синеватым оттенком, с хроматированием - от желтовато-зеленого до золотисто-желтого с радужными оттенкам. Покрытие характеризуется хорошей сцепляемостью с основным металлом, хорошо выдерживает изгиб, развальцовку и плохо запрессовку. Малая износоустойчивость и пониженная хрупкость. Во влажной атмосфере тускнеет и покрывается белым рыхлым налетом продуктов коррозии, что не снижает защитных свойств покрытия. Хромирование и, особенно, фосфатирование повышают защитные свойства и препятствуют образованию белого налета. При использовании в морских условиях следует применять фосфатпрование с лакокрасочным покрытием. Не рекомендуется применять для деталей, соприкасающихся со щелочами и кислотами. Цинковое покрытие, нанесенное горячим способом, обладает химической стойкостью при повышенной влажности.
Кадмиевое покрытие. Цвет такой же, как у цинкового покрытия. Хорошая сцепляемость с основным металлом, высокая пластичность и эластичность при развальцовке, штамповке; хорошие антифрикционные свойства и способность к пайке. Износостойкость невысокая. Под воздействием влаги образуется рыхлая белая пленка солей, не снижающая защитных свойств. Хроматирование и фосфатирование значительно повышают защитную способность покрытия. Кадмиевое покрытие по меди снижает вредное взаимодействие гальванической пары между металлами сопрягаемых деталей (медь с алюминием или магнием).
Никелевое покрытие. Цвет зависит от способа получения покрытия и от добавок (от серебристо-белого до черного). Применяется в качестве защитного и защитно-декоративного; легко полируется, выдерживает запрессовку, изгиб; при развальцовке и расклепке возможно отслаивание. Двуслойные и трехслойные покрытия обладают высокой коррозийной стойкостью (в 2-5 раз выше, чем однослойные той же толщины).
Для деталей оптических приборов применяется черное никелевое покрытие к качестве специального светопоглощающего покрытия.
17