пайке и сварке, не выдерживает ударов, неустойчиво против трения, является хорошим грунтом. Твердость, прочность и магнитные свойства металла после покрытия не изменяются. Упругость снижается.
Пассивное покрытие. Цвет металла сохраняется. Пассивирование по меди применяется, если другое покрытие недопустимо. Дан повышения защитных свойств используется дополнительное промасливание или покрытие лаком.
Сопряжение пассивированных деталей из алюминия, магниевых сплавов и стали недопустимо. Если такое сопряжение необходимо, то алюминиевые детали следует оксидировать, на стальные нанести покрытие цинка или кадмия, на детали из магниевых сплавов -лакокрасочное покрытие.
Лакокрасочные покрытия Применяют для получения защитных, декоративных и электроизоляционных покрытий на различных изделий (табл. 12, 13, 14).
Таблица 12
Условные обозначения групп лакокрасочных материалов по назначению (ГОСТ 9825-73)
Группа	Обозначение	Группа	Обозначение	
Атмосферостойкие	I	Маслостойкие	6	
Ограниченно Атмосферостойкие	2	Химически стойкие	7	
Водостойкие	4	Термостойкие	8	
Специальные	5	Электроизоляционные	9	

	Грунтовки	0	

	Шпатлевки	00	

Таблица 13 Свойства и назначение грунтовок и Шпатлевок

Цвет*"
Наименование, марка, ГОСТ, ТУ
Свойства и назначение

Грунтовки
Фенольно-формадь-дегндные ФЛ-ОЗК,
ГОСТ 9109-81	К-К	Наносят под различные эмали; обладают повышенной противокоррозионной стойкостью; ФЛ-ОЗК наносят на черные металлы, медь и ее сплавы, припои; ФЛ-ОЗЖ наносят на коррозионностойкие стали, алюминий	
Акриловая АК-070 МРТУ6-10-894-69	Ж	Наносят на оксидированные алюминиевые и магниевые сплавы	

Шпатлевки (ГОСТ 10277-76)
Чентафталевая И-/ СО?	К-К	Применяют для сплошного и местного шпатлевания под различные эмали	
Эпоксидная "Д-00: 0	К-К	Применяют как самостоятельное химически стойкое покрытие и с перекрытием эпоксидными эмалями	

К -- красный; К-К - красно-коричневый; Ж - желтый;
Таблица 14
Покрывные лаки и эмали
Марка,
ГОСТ TУ ГОСТ, ТУ	Вид лака или эмали	Растворитель	Область применения	
УР-930 МРТУ 6.10.577-68	Полиуретановый лак	Циклогек-саном	Влагостойкое электроизоляционное покрытие по металлу и керамике, гетинаксу и текстолиту	
&П-96 МРТУ 6.10.763-68	Эпоксидная смола Э-40, модифицированная эдипиновой! кислотой	Ксилол, толуол	Электроизоляционное влагозащитное покрытие о высокой влагостойкостью и твердостью	
ГФ-92ХС ГОСТ 9151-75	Масляноалкидная-•  эмаль \	'Уайт-спирт! 'тоулол •	Покрытие неподвижных: обмоток. Отделка различных ИЗОЛЯЦИОННЫХ
деталей