Окончание   табл. 14
Марка, ГОСТ, 'ТУ	Вид лака или эмали	Растворитель	Область применения	
ЭП-91 ГОСТ 15943-80	Эпоксидная эмаль	Ксилол, толуол	Покрытие деталей и обмоток	

3. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛЫ
Электроизоляционные материалы делятся на классы по нагревостойкости. Изоляция различных классов нагревостойкости имеет следующие рабочие температуры:
Обозначение класса     \/   л    с-   а    с    и    /» нагревостойкости ....  7        -   ts         ri     "
Рабочая температура, "С ................... 90 105  120 130 155 ISO Свыше 180
Изоляционные материалы, работающие при этих температурах, сохраняют свои свойства в течение длительной эксплуатации (до 20 тыс. ч). В устройствах общепромышленного назначения используются изоляции классов  в,  Е  и  Р  .
Пропиточные лаки применяются для пропитки обмоток с целью повышения влаго- и яагревостойсости изоляции, улучшения ее теплопроводности, увеличения механической и электрической прочности. Марки и назначение пропиточных лаков приведены в табл. 15.
Таблица 15 Электроизоляционные пропиточные лета
Марка ГОСТ, ТУ	Вид лака	Область применения	
I	2	3	
ФА-97 МРТУ 6.10.055-67	Алкидно-феноль-ный	Пропитка обмоток классов на-гревостойкости Е и В	
24	

Окончание табл. 15
I	2	3	
ПФЛ-8В
ТУ ОАБ.5.022	Водоэмульсионный	Пропитка обмоток классов нагревостойкости Е и В	
ПЭ-933 МРТУ 6.10.714-68	Полиэфирно-эпоксидный	Пропитка обмоток класса нагревостойкости Е, в точ числе работающих в условиях тропического климата	
ПЭ-933 ТУ 16.504.018-72	Полиэфирно-изоциануратный	Пропитка обмоток, длительно работающих при температуре, Т30-I55" С (классы В и F)	
КО-964 ТУ ОАИ 504.135-70	Полиорганоси-локсановый	Пропитка обмоток класса нагревостойкости Н повышенной надежности, в том числе морского исполнения. Допускает кратковременную работу при температуре до 250 С	

Электроизоляционные компаунды в зависимости от назначения делятся на пропиточные и заливочные. Как правило, компаунды готовят на месте потребления по технологической конструкции. Приготовление их сводится к уменьшению основного связующего материала с другими составляющими частями: пластификаторами, отвердителями, активными разбавителями и наполнителями. Марки и области применения компаундов приведены в табл. 16.
Таблица 16
Компаунды
Марка	ГОСТ, ТУ	Вид	Область применения	
I	2	3	4	

	ВТУ 5.244-68	Эпоксидный, немодифицированый!	Заливка аппаратуры, длительно работающем при температуре от -60 то+ 75 С 1; Б) и 140° С (IA)	

? 5