Окончание табл. 16
I	2	3	4	
10-Я	ТУ 6.02.667-Р2	Эпоксидный, модифицированный поли-органосилок-
саном	Изолирование обмоток, а также для изготовления вакуут.що-плотных изделий, работающих в интервале температур от - 60 до+ +220'С (кратковременно)	
MБK-1 МБК-2 :, МБК-3	ТУ 6.I6.I602-7I	Метакриловый	Пропитка и заливка виброударостойких аппаратов, работающих в условиях высокой влажности. Рабочие температуры: без наполнителя - класс А, с наполнителем - класс В	
К-30	ТУ ОЛИ 504.162-7;	Полиуретановый со стиролом	Пропитка и заливка деталей, работающих в интервале температур от -80 до -+60-'C	

Конденсаторная бумага является наиболее тонким и высококачественным видом электроизоляционных бумаг.
Электроизоляционный картон применяется для изоляции магнитопроводов, прокладок и других деталей аналогичного назначения. Для уменьшения гигроскопичности картон пропитывают и лакируют лаками и компаундами. Для работы в воздушной среде применяется картон марок ЭВС, ЭВП, ЭВТ, изготовленный по ГОСТ 2824-75.
Хлопчатобумажные ленты используют в качестве верхнего защитного слоя изоляции катушек. Характеристики хлопчатобумажных лент по ГОСТ 4514-78Л-78. Хлопковое волокно теряет прочность при температуре выше 165°с, при I75...200°CL- разрушается.
} фторопласты применяются для изготовления электроизолирующих деталей (колодок, втулок) и защитных покрытий. Наиболее распространен фторопласт-4 (ГОСТ 10007-72); больше!'; твердостью обладает Фторопласт-40 (ВТУ M-8I7-59). Фторопласт-4? растворим кетонах и сложных эмирах и применяется для получеши защитных пленок. 26

Лакоткани  используют в виде различных лент, прокладок, оберток и т.п., они обладают высокой механической прочностью, при малой толщине гибкостью, эластичностью, влагостойкостью. Марки и свойства Лакоткани приведены в табл. 17.
Таблица 17
Лакоткани
Марка	ГОСТ, ТУ	Вид	Область применения-	
ЛХМ-105	ГОСТ 22I4-78E	Масляная хлопчатобумажная Лакоткань	Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях	
ЛХМ-105	
	Масляная шелкова! лакоткань	
	
ЛХМ-105	
	1, Масляная капроновая Лакоткань	
	
ЛСК-1: ЛСК-1	ТУ I6.503.0II-67	Кремнийорганическая пигментированная стеклоткань	Для работы на воздухе при температуре до 180'C и повышенной влажности	

Слоистые пластики (гетинакс, текстолит) представляют собой материалы, изготовленные посредством прессования или намотки волокнистых наполнителей, пропитанных или лакированных связующим материалом. Гетинакс I, П, И, 1У применяется для деталей электроизоляционного назначения, работающих при температурах -60...+ I05°C . Текстолит (ЛТ, ПГТ) применяется как электроизоляционный материал при температуре от -60 до+ 150°С.
Изоляционные втулки. Для изоляции токонесущих элементов, работающих в цепях переменного и постоянного тока, применяются втулки из пресс-материала, керамики и резины.
Втулки предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
а) температура окружающей среды
от -60 до+ 200°С - из пресс-материала и керамики;
от -55 до+ IOO°C - из резины;