Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана

Домашнее задание

по курсу ТПС

Проектирование втулки

Студентка: гр. ИУ2-63  Венедиктов А.М.

Преподаватель: Гоцеридзе Р.М.

Москва 2006.

# Технические показатели технологичности корпусных деталей

Показатели технологичности конструкции детали определяют в следующих случаях:

- для сравнительной оценки вариантов конструкции в процессе
проектирования изделия,

- для определения уровня технологичности конструкции по сравнению с уже существующей /базовой/ деталью,

- для построения математических моделей с целью прогнозирования технического развития конструкций изделий.

Различают показатели основные (трудоемкость изготовления детали, технологическая себестоимость изделия) и дополнительные (технико-экономические и технические). Количественная оценка технологичности конструкции с использованием основных или дополнительных показателей дает возможность осуществить отработку изделия на технологичность с минимальными затратами времени и средств.

Технические показатели технологичности характеризуют конструкцию как объект изготовления вне конкретных условий производства (т.е. без учета типа производства, уровня развития технологии на данном предприятии, станочного парка, оснастки и т.д.). Технические показатели технологичности позволяют оценить точность размеров, формы и расположения поверхностей, их шероховатость, степень унификации элементов конструкции, материалоемкость детали и т.д. На трудоемкости изготовления корпусов в первую очередь сказываются параметры точности и шероховатости монтажных поверхностей. Чем выше точность поверхностей и меньше их шероховатость, тем сложнее эта деталь  в производстве и тем менее технологичной она должна быть признана.

Количественную оценку технологичности производят по частным и комплексным показателям с помощью расчета безразмерных коэффициентов по формулам, удовлетворяющим требованию пределов  0<К<1.  Более технологичной конструкции соответствуют большие значения коэффициентов. Сравнение найденных для данной конструкции показателей с аналогичными показателями, рассчитанными для базовой конструкции (т.е. конструкции, принятой за исходную) позволяет сделать заключение о достигнутом уровне технологичности конструкции. Сравнение производят по каждому показателю в отдельности.

## Допуски линейных размеров

| Размер, мм | Квалитет | Допуск, мм | Количество размеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 14 | 0,25 | 1 |
| 0,25 | 14 | 0,25 | 1 |
| 1 | 14 | 0,25 | 4 |
| 3 | 14 | 0,25 | 4 |
| 4 | 12 | 0,12 | 1 |
| 6 | 14 | 0,36 | 1 |
| 7 | 14 | 0,36 | 2 |
| 7,5 | 11 | 0,09 | 1 |
| 9 | 12 | 0,15 | 1 |
| 10 | 14 | 0,43 | 1 |
| 10 | 11 | 0,11 | 1 |
| 11 | 5 | 0,08 | 2 |
| 11,2 | 12 | 0,18 | 1 |
| 13,5 | 14 | 0,43 | 1 |
| 14 | 12 | 0,18 | 1 |
| 15 | 11 | 0,11 | 1 |
| 19 | 12 | 0,21 | 1 |

## Допуски формы и расположение поверхностей

| Размер, мм | Квалитет | Допуск, мм | Количество размеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 7 | 0,01 | 1 |
| 11 | 7 | 0,08 | 2 |
| 10 | 8 | 0,03 | 1 |
| 7 | 8 | 0,025 | 1 |

## Комплексный показатель точности детали Ктч.

KТЧ=31Клин+1Кугл+1Кфр (1)

Характеризует конструкцию с точки зрения точности линейных и угловых размеров, а также точности формы и расположения поверхностей.

Каждый из частных показателей, входящих в формулу (1) определяют по ниже приведённым зависимостям.

### Коэффициент точности детали по линейным размерам Клин

Kлин=i=1kzi⋅ITiITki=1kzi,

где ITк - наибольший квалитет допусков линейных размеров обрабатываемых поверхностей данной и базовой деталей,

ITi - квалитеты допусков линейных размеров обрабатываемых поверхностей данной детали, 
Zi - количество размеров,  имеющих допуски с одинаковым квалитетом ITi

Примечания: 1. Поверхности детали, полученные в заготовке, при расчете показателей технологичности не рассматривать.

2. Для размеров, допуски на которые в чертеже детали заданы предельными отклонениями, квалитет - определить по таблице.

Клин = (1614+512+411+25)/(2714)=0,78

### Коэффициент точности детали по угловым размерам Кугл

Kугл=i=1Zi⋅ATiATmi=1mZi,

где ATm -наибольшая степень точности угловых размеров данной и базовой деталей,

ATi - степени точности угловых размеров,

Zi - количество угловых размеров, имеющих степень точности.

Примечание: Степени точности угловых размеров, заданных с предельными отклонениями, определить по таблице.

Кугл=2*14/14*2=1

### Коэффициент точности детали по форме и расположению поверхности Кфр

Kфр=i=1Zi⋅SiSli=1lZi,

где Sl - наибольшая степень точности допусков формы и расположения поверхностей данной и базовой детали,

Si - степень точности допусков формы и расположения поверхностей детали,

Zi - количество допусков формы и расположения, имеющих степень точности Si

Кфр=(37+28)/85=0,925

Используя формулу (1) и, выше полученные результаты получим:

Ктч=3/(1/0,78 + 1 + 1/0,925)=0,89

## Комплексный показатель шероховатости поверхностей детали

Характеризует конструкцию с точки зрения наличия поверхностей, имеющих шероховатость, достижение которой при обработке представляет определенные трудности. Для цилиндрических, конических и сферических, поверхностей сложными в обработке следует считать поверхности, шероховатость которых менее, чем Rа 1,25 мкм, для торцевых и плоских - менее, чем Rа 2,5 мкм

KШ=21КЦКС+1КПТ,

где Кцкс - коэффициент шероховатости цилиндрических, конических и сферических поверхностей,

Кпт - шероховатости плоских и торцевых поверхностей.

### Коэффициент шероховатости цилиндрических, конических и сферических поверхностей Кцкс

КЦКС=i=1NЦКСRai1,25NЦКС,

где Rаi - шероховатость i-поверхности цилиндрической, конической или сферической формы, мкм,

Nцкс- общее, количество цилиндрических, конических и сферических поверхностей, имеющих шероховатость Ra 1,25 мкм и менее (поверхности с шероховатостью более Rа 1,25 мкм не учитываются).

Кцкс=0,63/1,25=0,5

### Шероховатости плоских и торцевых поверхностей

KПТ=i=1NПТRai2,5NПТ,

где Rаi - шероховатость i-поверхности торца или плоской поверхности, мкм;

Nпт- общее, количество плоских и торцевых поверхностей, имеющих шероховатость Rа 2,5- мкм и менее (поверхности с шероховатостью более Rа 2,5 мкм в расчете не учитываются).

Кпт=32,5/2,54=0,226

Тогда, учитывая полученные результаты, комплексный показатель шероховатости поверхностей детали будет равен:

Кш=2/(1/Кцкс+1/Кпт)=2/(1/0,5+1/0,226)=0,31

Втулка изготовлена из сплава АЛ2, имеет характеристики:

- процентное содержание элементов:

| Si Кремний | Mn Марганец | Fe Железо | Ti Титан | Al Алюминий | Cu Медь | Zr Цирконий | Mg Магний | Zn Цинк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10%-13% | до 0,5% | до 1,5% | до 0,1% | 84,3%-90% | до 0,6% | до 0,1% | до 0,1% | до 0,3% |

- механические свойства при Т=20oС материала:

при литье под давлением - В=190 МПа (предел кратковременной прочности), Т=120 МПа (предел пропорциональности), 5=1,8% (относительное удлинение при разрыве)

- твердость материала НВ 55

По условию технологичности и по особенностям сплава из которого изготавливается втулка выбираем способ изготовления – литьё под давлением.

# Последовательность разработки чертежа модельно-литейных указаний

Одним из основных этапов технологической подготовки литейного производства является проектирование и изготовление оснастки – модельного комплекта. Модельный комплект в соответствии с ГОСТ 17819-84 – это комплект формовочных приспособлений, необходимых для образовании при формовке рабочей полости литейной формы. В комплекте содержатся: литейная модель, стержневые ящики, модели литниковой системы, формовочные, контрольные и сборочные шаблоны для конкретной отливки.

Литейная модель  - часть модельной оснастки для образования в литейной форме отпечатка, соответствующего конфигурации и размерам отливки.

Стержневой ящик - формообразующее изделие, имевшее рабочую полость для получения в ней стержня нужных размеров и очертаний из стержневой смеси.

Модель литниковой системы - часть модельной оснастки для образования в литейной форме отпечатка системы каналов,  подводящих жидкий металл из ковша в полость формы.

Исходным материалом для разработки чертежей элементов модельного комплекта являются чертеж детали и технические требования на ее изготовление. Чертеж модельно-литейных указаний разрабатывают непосредственно на чертеже литой детали. При этом определяют положение отливки в форме во время заливки; величины припусков на механическую обработку и усадку сплава; размеры уклонов и галтелей; количество стержней и размеры их знаковых частей и др.

Чтобы приступить к разработке модельного чертежа, необходимо четко представлять пространственную конфигурацию литой детали;  габаритные размеры отливки; форму и размеры отверстий, полостей, выступов, поднутрений,  поверхностей, подлежащих механической обработке и т.п.

## Анализ конструкции детали "втулка".

Деталь "втулка" состоит из плоского основания круглой формы и цилиндрической части. Имеются три отверстия. Механической обработке подвергаются три отверстия диаметром 2 м, в которых нарезается резьба М2, по квалитету Н5. Также обрабатывается внутренняя цилиндрическая часть.

### Положение отливки в форме при заливке.

Линию разъема формы устанавливает, на основе анализа конструкции литой детали с учетом:

- части модели должны легко удаляться из формы;

- ответственные обрабатываемые поверхности должны располагаться при заливке внизу или сбоку для получения чистой и плотной поверхности;

- желательно всю отливку расположить в одной полуформе для повышения ее точности.

- положение отливки в форме при заливке обозначены буквами В (верх) и Н (низ), которые стоят у стрелок, показывающих направление разъема формы, на основной проекции детали.

### Определение припуска на механическую обработку.

Припуск - толщина слоя металла, удаляемого с поверхности заготовки в процессе ее обработки резанием.

Поверхности, подлежащие механической обработке, обозначают на чертежах деталей условным знаком "√" (ГОСТ 2.309-73). При разработке чертежа модельно-литейных указаний величину припуска на механическую обработку выбирают по ГОСТ 26646-85 в зависимости от материала отливки, наибольшего габаритного размера литой детали, положения поверхности на которую назначен припуск  при заливке, способа изготовления отливок.

Выбирают класс точности размеров и ряд припусков.

Для литья под давлением при условии изготовления из цветных материалов и сплавов: класс точности 3-5, ряд припусков 1.

Выбираю в зависимости от номинального размера и класса точности допуски размеров отливок.

Допуски линейных размеров отливки, для класса точности 4

| Номинальный размер, мм | Допуск, мм |
| --- | --- |
| 17-25 | 0,24 |

Определяют припуск на механическую обработку отливок.

Допуск размеров отливки в соответствии с рядом 1

| Допуск размеров отливки, мм | Припуск, мм |
| --- | --- |
| 0,2-0,24 | 0,7 |
| 0,24-0,3 | 0,8 |

Отверстие диаметром менее 25мм целесообразно получать сверлением, а не с помощью стержней.

### Выбор формовочных уклонов.

Уклоны выполняются вертикальных стенках моделей,  некоторых поверхностях стержневых ящиков, а также на углублениях и выступах молельного комплекта, Формовочные уклоны на рабочих поверхностях делают в том случае,  если в отливке не предусмотрены конструктивные уклоны.  Формовочные уклоны выполняют в направлении извлечения модели из формы или стержня из стержневого ящика.

Формовочные уклоны выполняют:

- на обрабатываемых поверхностях за счет увеличения размера отливки сверх припуска на механическую обработку. (рис.а);

- на необрабатываемых поверхностях,  которые не сопрягаются с другими деталями за счет одновременного увеличения и уменьшения размера отливки, начиная с его середины (рис.в);

- на необрабатываемых поверхностях, сопрягаемых по контуру с другими деталями, за счет уменьшения (рис.б) или увеличения (рис. г) размера отливки на величину уклона.

Формовочный уклон зависит от способа изготовления отливки, материала модели и высоты поверхности модели,  извлекаемой из формы (ГОСТ 3212-80). Формовочные уклоны на чертеже нанесены тонкой линией и углы наклона указывают в градусах.

Так как высота поверхности модели извлекаемой из формы равна 13,5мм, следует, что при использовании металлической модели угол наклона образующей плокости формы равен 130’.

### Галтели.

Галтели – это скругления внутренних и внешних углов при переходе одной поверхности модели к другой. Галтели уменьшают вероятность осыпания формовочной смеси в углах формы при извлечении модели, улучшают качество отливок, способствуют равномерному охлаждению отливки и т.д.

Радиусы, галтелей назначают в соответствии с соотношением R=13+15a+b2,

где (а+в)/2 - полусумма толщин сопрягаемых стенок отливки;

коэффициенты 1/3 принимают в том случае, если (а+в)/2 50 мм, 1/5 при (а+в)/2>50 мм; радиусы галтелей для литых деталей могут быть равны 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30 и 40 мм.

Радиус галтелей  R,  определенный по вышеприведенному соотношению,  принимаем  равным 2мм.

### Стержневые знаки.

Это части стержня, соприкасающиеся с жидким металлом и предназначенные для фиксации стержня в форме. Точность фиксация стержня в форме обеспечивается конфигурацией и размерами его знаковых частей, которые назначают по ГОСТ 3606-80 с учетом размеров стержня, способа формовки и его положения в форме. В зависимости от положения стержня при сборке литейной формы стержневые знаки подразделяют на вертикальные (рис. а) и горизонтальные (рис. б, в)

Для изготовления детали «втулка» требуется стержень диаметром 9 мм. Длина стержня 20 мм.

Формовочные уклоны на знаковых частях назначают в зависимости от размера знака и его расположения в форме (низ или верх относительно разъема формы).

Формовочные уклоны на знаковых частях при высоте знака до 30мм:

=10; =15; 1=4.

Стержни и знаки изображают в масштабе чертежа сплошной тонкой линией. Стержни в разрезе следует штриховать только у контурных линий (ГОСТ 2.306-60).

Припуск на усадку сплава. Модельный комплект должен быть больше, чем отливка, на величину усадка сплава, поэтому при изготовлении элементов модельного комплекта необходимо учитывать усадку сплава. Усадку учитывают с помощью усадочного метра, каждая единица длины которого больше эталонной на величину усадки (1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50%).

## Литьё под давлением.

Литьем под давлением получают отливки в металлических формах (пресс-формах), при этом заливку металла в форму и формирование отливки осуществляют под давлением.

Отливки получают на машины литья под давлением с холодной или горячей камерой прессования. В машинах с холодной камерой прессования камеры прессования располагаются либо горизонтально, либо вертикально.

На машинах с горизонтальной холодной камерой прессования расплавленный металл заливают в камеру прессования. Затем металл плунжером, под давлением 40…100 МПа, подается в полость пресс-формы, состоящей из неподвижной и подвижной полуформ. Внутреннюю полость в отливке получают стержнем. После затвердевания отливки пресс-форма раскрывается, стержень извлекается и отливка выталкивателями удаляется из рабочей полости пресс-формы.

Перед заливкой пресс-форму нагревают до 120…320 0C. После удаления отливки рабочую поверхность пресс-формы обдувают воздухом и смазывают специальными материалами для предупреждения приваривания отливки. Воздух и газы удаляются через каналы, расположенные в плоскости разъема пресс-формы или вакуумированием рабочей полости перед заливкой металла. Такие машины применяют для изготовления отливок из медных, алюминиевых, магниевых и цинковых сплавов массой до 45 кг.

Литье под давлением используют в массовом и крупносерийном производствах отливок с минимальной толщиной стенок 0,8 мм, с высокой точностью размеров и малой шероховатостью поверхности, за счет тщательного полирования рабочей полости пресс-формы, без механической обработки или с минимальными припусками, с высокой производительностью процесса.

Недостатки: высокая стоимость пресс-формы и оборудования, ограниченность габаритных размеров и массы отливок, наличие воздушной пористости в массивных частях отливки.

# Обработка.

Составим граф-дерево для обработки отверстия.

Отверстие 11К5  Rа=0,63

Шлифование

черновое

IT8-9                 Rz=6,3

Ra=1,25

Зенкерование чистовое

IT10-11              Rz=10

Развертывание

чистовое

IT7-8

Rz=6,3   Ra=1,25

Растачивание

чистовое

IT7-8

Rz=6,3

Ra=1,25

Растачивание черновое

IT8…9

Rz=20

Заготовка Rz=20

Развертывание

черновое

IT9-10

Rz=12,5   Ra=2,5

Готовое изделие

Окончательная обработка

1-й подуровень

2-й подуровень

3-й подуровень

Зенкерование черновое IT12

Rz=15

Заготовка

Шлифование

чистовое

IT7-8                 Rz=1,6

Ra=0,32

Развертывание

тонкое

IT6

Rz=3   Ra=0,63

При составлении граф-дерева не рассматривалось сверление отверстий, т.к. считаем, что отверстия получены при литье.

Выбранный маршрут обработки на граф-дереве выделен двойной рамкой.

Составим граф-дерево для обработки поверхности:

Поверхность, Rа=1,25

Фрезерование чистовое IT7…8

Rz=20

Шлифование

чистовое

IT6…7

Rz=3, Ra=0,63

Точение торцевое чистовое     IT10…11     Rz=12,5

Ra=2,5

Поверхность Rz=20 мкм, припуск 0,7 мм

Готовое изделие

Окончательная обработка

1-й подуровень

Заготовка

Фрезерование тонкое

IT6…7

Rz=6,3

Ra=1,25

Выбранный маршрут обработки на граф-дереве выделен двойной рамкой.

### Точность и качество поверхностей

Методы обработки и маршрут выбираюся из технологических требований:

- минимальное число смены станка при обработке;

- минимальное количество изменения инструмента;

- рекомендации для предварительной обработки;

- минимальное количество переходов;

- точность и качество поверхностей при обработке цилиндрической поверхности;

- точность и качество поверхностей при обработке плоскости.

### Расчёт припусков.

ZminL=Rzi-1+Hi-1+kTi-1,

где Rzi-1 – шероховатость поверхности на предыдущем уровне,

Hi-1- глубина, нарушенного при обработке, поверхностного слоя,

Тi-1 – допуск размера на предыдущей операции.

Zmin=2*(Rzi-1+Hi-1+ kTi-1),

Т i – допуск на данную операцию.

Т I-1 – допуск на предшествующую операцию.

К – 0,5..1,0 – для тонкостенных заготовок (l/d>20), примем К=0,5

Расчёт производится начиная с последней операции.

ZminL=Rzi-1+Hi-1+ kTi-1,

Zmin2L=20+80+60=160мкм

Zmin1L=20+40+9=69мкм

Zmin=2*(Rzi-1+Hi-1+ kTi-1),

Zmin4=2*(20+80+90)=190мкм

Zmin3=2*(15+40+90)=145мкм

Zmin2=2*(12,5+15+30)=57,5мкм

Zmin1=2*(6,3+10+10)=52,6мкм

Таблицы рассчитанных операционных размеров для рассматриваемых поверхностей.

| Номер перехода | Вид обработки | Параметры предшествующей обработки, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rzi-1 | Hi-1 | Ti-1 | K | KTi-1 | zmin | Ti | amax | amin |
| 5 | Развертывание тонкое | 6,3 | 5 | 11 | 0,5 | 5,5 | 0,053 | 0,008 | 12,58 | 12,4 |
| 4 | Развертывание чистовое | 12,5 | 10 | 20 | 0,5 | 10 | 0,0575 | 0,011 | 12,64 | 12,63 |
| 3 | Развертывание черновое | 15 | 15 | 60 | 0,5 | 30 | 0,145 | 0,020 | 12,72 | 12,7 |
| 2 | Зенкерование черновое | 20 | 40 | 180 | 0,5 | 90 | 0,190 | 0,060 | 12,9 | 12,86 |
| 1 | Отливка |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 13,29 | 13,11 |

| Номер перехода | Вид обработки | Параметры предшествующей обработки, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rzi-1 | Hi-1 | Ti-1 | K | KTi-1 | zmin | Ti | amax | amin |
| 3 | Фрезерование тонкое | 20 | 10 | 11 | 0,5 | 5,5 | 0,069 | 0,008 | 4,1 | 4 |
| 2 | Фрезерование чистовое | 20 | 40 | 18 | 0,5 | 9 | 0,160 | 0,011 | 3,93 | 3,92 |
| 1 | Отливка |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 3,76 | 3,64 |

# Режимы резания

- Зенкерование и развертывание

  - глубина резания при зенкеровании и развертке составляет t=0,5(D−d), где D-диаметр отверстия после обработки, d-диаметр отверстия до обработки в мм.
t=0,5(12,4-11)=0,7.

  - режущий инструмент – а) зенкер цельный с коническим хвостовиком короткий (ГОСТ 12489-67):
D=11 мм – диаметр зенкера, L=160 мм – общая длина зенкера, l=80 мм –длина рабочей части зенкера, =250 – передний угол, =100 – главный задний угол, =600 – главный угол в плане, 1=300 – вспомогательный угол в плане.

б) развертка машинная цельная с коническим хвостовиком (ГОСТ 1672-62): D=11 мм –диаметр развертки, L=160 мм – общая длина развертки, l=18 мм – длина рабочей части развертки,  =00 – передний угол, =100 – главный задний угол, 1=150 – угол наклона спинки зуба.

  - подача s=0,7-0,9 мм/об, выбираем s=0,8 мм/об

  - скорость резания рассчитывают по формуле V=CvDqvTmtxvsyvKv=16,3⋅110,3300,30,70,20,80,51=14,48м/мин=0,24 м/с

  - частота вращения инструмента определяется по формуле n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅14,483,14⋅11=419об/мин=6,98 об/с

  - крутящий момент определяется по формуле M=CMDqMsyMKp=0,83

  - мощность резания определяется по формуле N=M⋅n975=0,83⋅419975=0,355КВт

  - машинное время TM=Ls⋅n=1600,8⋅6,98=28,65с

  - на основании выполненных расчетов выбираем вертикально-сверлильный станок 3Н103П.

- Фрезерование

- глубина резания  чистовой обработки t=2 мм, при тонком фрезеровании t=0,75 мм.

- режущий инструмент- фреза цилиндрическая D=50 мм, d=22 мм, L=50 м, z=10 – число зубьев, =+50, n=120, 1=30, 0=300 – угол наклона зубьев к оси фрезы.

- подача sz=0,12 мм на один зуб, s=1,2 мм на один оборот фрезы.

- скорость резания определяется по формуле V=CvDqvTmtxvszyvspvKv=133,5⋅110,451200,330,750,30,120,41,20,11=202,2 м/мин для  тонкого фрезерования и V=150,7 м/мин для чистового фрезерования

- частота вращения фрезы n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅202,23,14⋅50=1287об/мин для тонкого фрезерования и  V=959 об/мин для чистового фрезерования.

- сила резания определяется по формуле Pz=Cp⋅txp⋅sypzDqpnωp=46,9 для чистового фрезерования и Pz=19,5 для чистового фрезерования.

- мощность фрезерования определяется по формуле N=Pz⋅V102⋅60=46,9⋅9596120=7,3 КВт – для чистового фрезерования N=4,1 КВт для тонкого фрезерования.

- по результатам расчета выбираем модель фрезерного станка – 6М12П.

Технологический процесс изготовления детали.

1 этап – получении отливки Rz 20

2 этап – термическая обработка

3 этап – предварительная механическая обработка

4 этап – нанесение защитного покрытия

5 этап – окончательная механическая обработка:

- зенкерование черновое

- развертывание черновое

- развертывание чистовое

- развертывание тонкое

- фрезерование чистовое

- фрезерование тонкое