Обработка отверстия Ø13k6

| Вид обработки | Параметры предшествующей обработки, мкм | Zmini, мм | Ti, мм | Предельные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzi-1 | Hi-1 | Ti-1 | k | k*Ti-1 |  |  | BPi | HPi |
| Раскатывание | 6,3 | 15 | 18 | 0,5 | 9 | 0,061 | 0,008 | 13,009 | 13,001 |
| Чистовое растачивание | 10 | 20 | 48 | 0,5 | 24 | 0,11 | 0,018 | 12,940 | 12,922 |
| Зенкерование чистовое | 20 | 30 | 220 | 0,5 | 110 | 0,32 | 0,048 | 12,5 | 12,452 |
| Сверление в сплошном материале |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 10 | 9,78 |

Обработка поверхности Ra=1.25 мкм, IT12

| Вид обработки | Параметры предшествующей обработки, мкм | Zmini, мм | Ti, мм | Предельные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzi-1 | Hi-1 | Ti-1 | k | k*Ti-1 |  |  | BPi | HPi |
| Точение торцевое тонкое | 12,5 | 20 | 16 | 0,5 | 8 | 0,041 | 0,018 | 4 | 3,982 |
| Точение торцевое чистовое | 40 | 50 | 60 | 0,5 | 30 | 0,12 | 0,048 | 3,941 | 3,893 |
| Точение торцевое черновое |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 3,773 | 3,593 |